目    次

1.范围 …………………………………………………………………………………………1

2.规范性引用文件 ……………………………………………………………………………1

3.术语和符号 …………………………………………………………………………………2

3.1术语………………………………………………………………………………………2

3.2符号………………………………………………………………………………………3

4.分类及标记……………………………………………………………………………………3

4.1分类………………………………………………………………………………………3

4.2标记…………………………………………………………………………………………3

5.原材料…………………………………………………………………………………………4

6.技术要求………………………………………………………………………………………5

7.试验方法………………………………………………………………………………………8

8.制备……………………………………………………………………………………………8

8.1预拌砂浆 …………………………………………………………………………………8

8.2干混砂浆 …………………………………………………………………………………9

9.检验规则 ………………………………………………………………………………………9

9.1一般规定 …………………………………………………………………………………9

9.2检验项目…………………………………………………………………………………10

9.3取样与组批………………………………………………………………………………10

9.4合格判定…………………………………………………………………………………11

10.包装、标志、运输和储存 …………………………………………………………………12

10.1包装………………………………………………………………………………………12

10.2标志………………………………………………………………………………………12

10.3运输和储存………………………………………………………………………………12

11.订货与交货  …………………………………………………………………………………12

11.1订货………………………………………………………………………………………12

11.2交货………………………………………………………………………………………12

附录A 砂浆保水性试验方法……………………………………………………………………14

附录B 砂浆拉伸粘结强度试验方法……………………………………………………………16

商品砂浆

- 范围

本标准规定了商品砂浆的定义，分类，标记，原材料，技术要求，试验方法，制备，检验规则，包装、标志、运输与贮存及订货与交货。

本标准适用于由专业生产厂生产的、用于一般工业与民用建筑物的砌筑、抹灰、地面工程、装饰装修工程及其他特种用途的商品砂浆。

2. 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB175 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

GB1344 矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥及粉煤灰硅酸盐水泥

GB1596 用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T1914 化学分析滤纸

GB2015 白色硅酸盐水泥

GB/T3183 砌筑水泥

GB/T5483 石膏和硬石膏

GB 6566 建筑材料放射性核素限量

GB8076 混凝土外加剂

GB9774 包装袋

GB/T17431 轻集料及其试验方法

GB/T18046 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉

GB 50003  砌体结构设计规范

GB50203 砌体工程施工质量验收规范

GB50209 建筑地面工程施工质量验收规范

GB50210建筑装饰装修工程质量验收规范

GBJ129 砌体基本力学性能试验方法标准

JGJ52  普通混凝土用砂质量标准及检验方法

JGJ63  混凝土拌合用水标准

JGJ70  建筑砂浆基本性能试验方法

JGJ98  砌筑砂浆配合比设计规程

JGJ/T112 天然沸石粉在混凝土与砂浆中应用技术规程

JG149  膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

JG/T164 砌筑砂浆增塑剂

JG/T3049 建筑室内用腻子

JC474  砂浆混凝土防水剂

JC/T480 建筑生石灰粉

JC/T547 陶瓷墙地砖用粘结剂

JC860  混凝土小型空心砌块砌筑砂浆

JC861  小型空心砌块灌孔混凝土

JC890  蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆

JC/T906 混凝土地面用水泥基耐磨材料

JC/T907 混凝土界面处理剂

JC/T984 聚合物水泥防水砂浆

JC/T985 地面用水泥基自流平砂浆

JC/T986 水泥基灌浆材料

3. 术语和符号

3.1 术语

3.1.1 商品砂浆 factory-manufactured mortar

由专业工厂集中生产并运输到使用现场的砂浆拌合物。按产品形式分为预拌砂浆和干混砂浆。

3.1.2  预拌砂浆 ready-mixed mortar

水泥、细集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物掺合料及保水增稠材料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后，采用搅拌运输车运至使用地点，放入专用容器储存，并在规定时间内使用完毕的砂浆拌合物。

预拌砂浆分为如下几种：

1 预拌砌筑砂浆  ready-mixed masonry mortar

用于砌筑工程的预拌砂浆。

2 预拌抹灰砂浆  ready-mixed plastering mortar

用于抹灰工程的预拌砂浆。

3 预拌地面砂浆  ready-mixed floor screeding mortar

用于建筑地面及屋面找平层的预拌砂浆。

4 预拌普通防水砂浆  ready-mixed waterproof mortar

用于抗渗防水部位的预拌砂浆。

3.1.3 干混砂浆 dry-mixed mortar

由专业生产厂生产的，经干燥筛分处理的细集料与无机胶凝材料、外加剂、矿物掺合料及保水增稠材料等组分按一定比例混合而成的固态混合物，运至使用地点后按规定比例加水或配套液体拌合使用。按包装类型分为散装和袋装两种。

干混砂浆分为普通干混砂浆和特种干混砂浆两大类。

3.1.4 普通干混砂浆 ordinary dry-mixed mortar

对砂浆性能无特殊要求的干混砂浆，分为如下几种：

1 干混砌筑砂浆 dry-mixed masonry mortar

用于砌筑工程的干混砂浆。

2 干混抹灰砂浆dry- mixed plastering mortar

用于抹灰工程的干混砂浆。

3 干混地面砂浆dry-mixed screeding mortar

用于建筑地面及屋面找平层的干混砂浆。

4 干混普通防水砂浆dry-mixed ordinary waterproof mortar

用于抗渗防水部位的干混砂浆。

3.1.5 特种干混砂浆 special dry-mixed mortar

对砂浆性能有特殊要求的干混砂浆，分为如下几种：

1 干混瓷砖粘结砂浆dry-mixed tile adhesive mortar

用于陶瓷墙地砖粘贴的干混砂浆。

2 干混外保温专用砂浆dry-mixed mortar used in external thermal insulation systems

用于外墙外保温系统的粘结剂及抹面胶浆。

3 干混界面处理砂浆dry-mixed interface treating mortar

用于改善砂浆层与基面粘结性能的干混砂浆。

4 干混自流平砂浆 dry-mixed self-leveling mortar

用于地面、能流动找平的干混砂浆。

5 干混耐磨砂浆 dry-mixed hardener mortar

用于混凝土地面、具有一定耐磨性的干混砂浆。

6 干混灌浆砂浆dry-mixed grout mortar

用于设备基础二次灌浆、地脚螺栓锚固、混凝土加固、修补的干混砂浆。

7 干混特种防水砂浆dry-mixed special waterproof mortar

用于有特殊抗渗防水要求部位的干混砂浆。

3.1.6 保水增稠材料

改善砂浆可操作性及保水性能的非石灰类材料。

3.2 符号

商品砂浆采用表3.2的符号。

表3.2  商品砂浆的符号

| 类别 |  | 品种 | 符号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预拌砂浆 |  | 预拌砌筑砂浆 | RM |
|  |  | 预拌抹灰砂浆 | RP |
|  |  | 预拌地面砂浆 | RS |
|  |  | 预拌普通防水砂浆 | RWPO |
| 干混砂浆 | 普通干混砂浆 | 干混砌筑砂浆 | DM |
|  |  | 干混抹灰砂浆 | DP |
|  |  | 干混地面砂浆 | DS |
|  |  | 干混普通防水砂浆 | DMPO |
|  | 特种干混砂浆 | 干混瓷砖粘结砂浆 | DTA |
|  |  | 干混外保温粘接砂浆 | DEA |
|  |  | 干混外保温抹面砂浆 | DBI |
|  |  | 干混界面处理砂浆 | DB |
|  |  | 干混自流平砂浆 | DSLF |
|  |  | 干混耐磨砂浆 | DH |
|  |  | 干混灌浆砂浆 | DG |
|  |  | 干混特种防水砂浆 | DWPS |

4. 分类及标记

4.1 分类

商品砂浆分为预拌砂浆和干混砂浆。

4.1.1 预拌砂浆

包括预拌砌筑砂浆、预拌抹灰砂浆、预拌地面砂浆和预拌普通防水砂浆。

4.1.2 干混砂浆

干混砂浆根据用途又分为普通干混砂浆和特种干混砂浆。

1.普通干混砂浆

包括干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆、干混地面砂浆和干混普通防水砂浆。

2.特种干混砂浆

包括干混瓷砖粘结砂浆、干混外保温专用砂浆、干混界面处理砂浆、干混自流平砂浆、干混耐磨砂浆、干混灌浆砂浆和干混特种防水砂浆等。

4.2 标记

4.2.1 预拌砂浆标记如下：

R×  M×× - ××× - ×× - P·×

水泥品种

凝结时间

稠度

强度等级

预拌砂浆品种

4.2.2 普通干混砂浆标记如下：

D×  M××  -  P·×

水泥品种

强度等级

干混砂浆品种

4.2.3 特种干混砂浆标记如下：

D×  ××  -  P·×

水泥品种

特性指标（）

干混砂浆品种

特种干混砂浆标记中，特性指标见表4.2.3。

表4.2.3 特种干混砂浆的特性指标

| 类别 | 品种 | 特性指标 |
| --- | --- | --- |
| 特种干混砂浆 | 干混瓷砖粘结砂浆 | 粘结强度 |
|  | 干混外保温专用砂浆 | 粘结强度（与膨胀聚苯板） |
|  | 干混界面处理砂浆 | 剪切粘结强度（14d） |
|  | 干混自流平砂浆 | 流动度 |
|  | 干混耐磨砂浆 | 耐磨度比 |
|  | 干混灌浆砂浆 | 1d抗压强度 |
|  | 干混特种防水砂浆 | 抗渗等级 |

示例1：预拌砌筑砂浆的强度等级为M10,稠度为70mm，凝结时间为12h，采用普通硅酸盐水泥，其标记为：

RM M10-70-12-P.O

示例2：干混瓷砖粘结砂浆，粘结强度≥0.6MPa，采用普通硅酸盐水泥，其标记为：

DTA 0.6-P.O

５ 原材料

5.1 商品砂浆所用原材料不得对环境有污染和对人体有害，并应符合GB6566的规定。

### 5.2 胶凝材料

5.2.1水泥：宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、砌筑水泥，水泥应符合相应的标准要求。

生产彩色砂浆，宜用低碱水泥或低碱白色硅酸盐水泥。白色硅酸盐水泥应符合GB 2015的规定，强度等级不低于32.5。

5.2.2石膏应符合GB /T5483的规定。

5.2.3消石灰粉不得直接用于商品砂浆中。

5.2.4胶凝材料进场时应具有质量证明文件。对进场水泥应按国家现行标准的规定按批进行复验，复验合格后方可使用。

### 5.3 集料

5.3.1 细集料应符合JGJ52及其他国家现行标准的规定。

5.3.2 细集料进场时应具有质量证明文件。对进场细集料应按JGJ52等国家现行标准的规定按批进行复验，复验合格后方可使用。

5.3.3 筛分及存储过程中，应使砂颗粒级配均匀，保持洁净，不得混入影响砂浆性能的有害物质。

5.3.4 轻集料应符合相关标准的规定。

### 5.4 矿物掺合料

5.4.1 粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、天然沸石粉、硅灰应分别符合GB1596、GB/T18046、JGJ/T112 、GB/T18736的规定。当采用其他品种矿物掺合料时，必须有充足的技术依据，并应在使用前进行试验验证。

5.4.2 矿物掺合料应具有质量证明文件，并按有关规定进行复验，其掺量应符合有关规定并通过试验确定。

### 5.5 外加剂

5.5.1 外加剂的质量应符合GB8076 、JG/T164等国家现行标准的规定。

5.5.2 外加剂进场时应具有质量证明文件。对进场外加剂应按批进行复验，复验项目应符合相应标准的规定，复验合格后方可使用。

5.6 保水增稠材料

### 采用保水增稠材料时，必须有充足的技术依据，并应在使用前进行试验验证。

### 5.7 拌合用水

拌制砂浆用水应符合JGJ63的规定。

6 技术要求

6.1 砌筑砂浆的性能指标要求

6.1.1 砌筑砂浆的砌体力学性能应符合GB50003的规定。

6.1.2 砌筑砂浆拌合物的密度不宜小于1800kg/m3。

6.2 预拌砂浆的性能指标要求

6.2.1 预拌砌筑砂浆

预拌砌筑砂浆应在下列范围内规定砂浆强度等级、稠度、凝结时间及保水性：

强度等级：M5 M7.5 M10 M15 M20 M25 M30

稠度(mm)：50 70 90

凝结时间(h)：8  12  24

保水性（%）： ≥88

6.2.2 预拌抹灰砂浆

预拌抹灰砂浆应在下列范围内规定砂浆强度等级、稠度、凝结时间、粘接强度及保水性：

强度等级：M5 M10 M15 M20

稠度(mm)：70 90 110

凝结时间(h)：8  12  24

粘结强度(MPa)：≥0.4

保水性（%）：  ≥88

6.2.3 预拌地面砂浆

预拌地面砂浆应在下列范围内规定砂浆强度等级、稠度及凝结时间：

强度等级: M10 M15 M20 M25

稠度(mm): 50

凝结时间(h)：4  8

6.2.4 预拌普通防水砂浆

预拌普通防水砂浆应在下列范围内规定砂浆强度等级、抗渗等级及粘接强度：

强度等级：M5 M7.5 M10

抗渗等级：P6、P8、P10、P12

粘结强度(MPa)：≥0.4

6.2.5 预拌砂浆稠度允许偏差

预拌砂浆稠度实测值与合同规定的稠度值之差应符合表6.2.5的规定。

表6.2.5 预拌砂浆稠度允许偏差                单位为mm

| 规定的稠度 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| ＜50 | +5 ～ -10 |
| 50～100 | ±10 |
| ＞100 | +5 ～ -10 |

6.3 干混砂浆的性能指标要求

6.3.1 干混砌筑砂浆

干混砌筑砂浆应在下列范围内规定砂浆强度等级及保水性：

强度等级：M5 M7.5 M10 M15 M20 M25 M30

保水性（%）：≥88

6.3.2 干混抹灰砂浆

干混抹灰砂浆应在下列范围内规定砂浆强度等级、粘结强度及保水性：

强度等级: M5 M10 M15 M20

粘结强度(MPa)：≥0.4

保 水 性（%）：≥88

6.3.3 干混地面砂浆

干混地面砂浆应在下列范围内规定砂浆强度等级：

强度等级: M10 M15  M20  M25

6.3.4 干混普通防水砂浆：

干混普通防水砂浆应在下列范围内规定砂浆强度等级、抗渗等级及粘结强度：

强度等级：M5 M7.5 M10

抗渗等级：P6、P8、P10、P12

粘结强度(MPa)：≥0.4

6.3.5 干混瓷砖粘结砂浆

干混瓷砖粘结砂浆应符合表6.3.5的要求。

表6.3.5 干混瓷砖粘结砂浆的技术要求

| 项目 | 性能指标(水泥基) |
| --- | --- |
| 拉伸粘结原强度/MPa | ≥0.5 |
| 浸水后的拉伸粘结强度/MPa |  |
| 热老化后的拉伸粘结强度/MPa |  |
| 冻融循环后的拉伸粘结强度/MPa |  |
| 晾置时间，20min拉伸粘结强度/MPa |  |

6.3.6 干混外保温专用砂浆

干混外保温专用砂浆应符合表6.3.6的要求。

表6.3.6 干混外保温专用砂浆的技术要求

| 试验项目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粘结砂浆 | 抹面砂浆 |
| 拉伸粘结强度/MPa （与水泥砂浆） | 原强度 | ≥0.60 | — |
|  | 耐水 | ≥0.40 | — |
| 拉伸粘结强度/ MPa （与膨胀聚苯板） | 原强度 | ≥0.10，破坏界面在聚苯板上 | ≥0.10，破坏界面在聚苯板上 |
|  | 耐水 | ≥0.10,破坏界面在聚苯板上 | ≥0.10,破坏界面在聚苯板上 |
|  | 耐冻融 | — | ≥0.10,破坏界面在聚苯板上 |
| 柔韧性 | 抗压强度/抗折强度 | — | ≤3.0 |
| 可操作时间/h |  | 1.5～4.0 | 1.5～4.0 |

6.3.7 干混界面处理砂浆

干混界面处理砂浆应符合表6.3.7的要求。

表6.3.7 干混界面处理砂浆的技术要求

| 项 目 |  |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
| 剪切粘结强度/MPa | 7d |  | ≥1.0 | ≥0.7 |
|  | 14d |  | ≥1.5 | ≥1.0 |
| 拉伸粘结强度 / MPa | 未处理 | 7d | ≥0.4 | ≥0.3 |
|  |  | 14d | ≥0.6 | ≥0.5 |
|  | 浸水处理 |  | ≥0.5 | ≥0.3 |
|  | 热处理 |  |  |  |
|  | 冻融循环处理 |  |  |  |
|  | 碱处理 |  |  |  |
| 晾置时间 ，min |  |  | — | ≥10 |

6.3.8 干混自流平砂浆

干混自流平砂浆应符合表6.3.8的要求。

表6.3.8 干混自流平砂浆的技术要求

| 项 目 |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 均匀、无结块 |
| 流动度/mm | 初始流动度 | ≥130 |
|  | 20min流动度 | ≥130 |
| 拉伸粘结强度/ MPa |  | ≥1.0 |
| 耐磨性/g |  | ≤0.50 |
| 尺寸变化率/% |  | -0.15～+0.15 |
| 抗冲击性 |  | 无开裂或脱离底板 |
| 24h抗压强度/ MPa |  | ≥6.0 |
| 24h抗折强度/ MPa |  | ≥2.0 |

6.3.9干混耐磨砂浆

干混耐磨砂浆应符合表6.3.9的要求。

表6.3.9 干混耐磨砂浆的技术要求

| 项目 | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ型 | Ⅱ型 |
| 外观 | 均匀、无结块 |  |
| 骨料含量偏差 | 生产商控制指标的±5% |  |
| 28d抗折强度/ MPa | ≥11.5 | ≥13.5 |
| 28d抗压强度/ MPa | ≥80.0 | ≥90.0 |
| 耐磨度比/% | ≥300 | ≥350 |
| 表面强度（压痕直径）/mm | ≤3.30 | ≤3.10 |
| 颜色（与标准样比） | 近似～微 |  |
| 注：“近似”表示用肉眼基本看不出色差，“微”表示用肉眼看似乎有点色差。 |  |  |

6.3.10干混灌浆砂浆

干混灌浆砂浆应符合表6.3.10的要求。

表6.3.10 干混灌浆砂浆的技术要求

| 项 目 |  |  | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粒径 |  | 4.75mm方孔筛筛余/% | ≤2.0 |
| 凝结时间 |  | 初凝/min | ≥120 |
| 泌水率/% |  |  | ≤1.0 |
| 流动度/mm | 初始流动度 |  | ≥260 |
|  | 30min流动度保留值 |  | ≥230 |
| 抗压强度/MPa | 1d |  | ≥22.0 |
|  | 3d |  | ≥40.0 |
|  | 28d |  | ≥70.0 |
| 竖向膨胀率/% | 1d |  | ≥0.020 |
| 钢筋握裹强度（圆钢）/MPa | 28d |  | ≥4.0 |
| 对钢筋锈蚀作用 |  |  | 应说明对钢筋有无锈蚀作用 |

6.3.11干混特种防水砂浆

干混特种防水砂浆应符合表6.3.11的要求。

表6.3.11 干混特种防水砂浆的技术要求

| 项 目 |  | 技术指标（干粉类） |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 均匀、无结块 |
| 凝结时间 | 初凝/min | ≥45 |
|  | 终凝/h | ≤12 |
| 抗渗压力/MPa | 7d | ≥1.0 |
|  | 28d | ≥1.5 |
| 抗压强度/MPa | 28d | ≥24.0 |
| 抗折强度/MPa | 28d | ≥8.0 |
| 压折比 |  | ≤3.0 |
| 粘结强度/MPa | 7d | ≥1.0 |
|  | 28d | ≥1.2 |
| 耐碱性：饱和Ca(OH)2溶液，168h |  | 无开裂、剥落 |
| 耐热性：100℃水，5h |  | 无开裂、剥落 |
| 抗冻性—冻融循环：（-15℃～+20℃），25次 |  | 无开裂、剥落 |
| 收缩率/% | 28d | ≤0.15 |

7 试验方法

7.1 稠度﹑密度、凝结时间

砂浆的稠度﹑密度、凝结时间试验应按JGJ70的有关规定进行。

7.2 抗压强度

除另有规定之外，砂浆抗压强度试验应按JGJ70的有关规定进行，但试模改用带底试模。

7.3 保水性

砂浆保水性试验应按附录A（或JGJ70）的规定进行。

7.4 粘结强度

砂浆粘结强度试验应按附录B（或JGJ70）的规定进行。

7.5 抗渗性

砂浆抗渗性试验应按JC474（或JGJ70）的规定进行。

7.6 砌体力学性能

砌体抗压强度、抗剪强度试验应按GB129的规定进行。

7.7 瓷砖粘结砂浆性能试验方法

瓷砖粘结砂浆的性能试验应按JC/T547的规定进行。

7.8 外保温专用砂浆性能试验方法

外保温专用砂浆的性能试验方法应按JG149的规定进行。

7.9 界面处理砂浆性能试验方法

界面处理砂浆的性能试验方法应按JC/T907的规定进行。

7.10 自流平砂浆性能试验方法

自流平砂浆的性能试验方法应按JC/T985的规定进行。

7.11 耐磨砂浆性能试验方法

耐磨砂浆的性能试验方法应按JC/T906的规定进行。

7.12 灌浆砂浆性能试验方法

灌浆砂浆性能试验方法应按JC/T986的规定进行。

7.13 特种防水砂浆性能试验方法

特种防水砂浆的性能试验方法应按JC/T984的规定进行。

8 制备

8.1 预拌砂浆

8.1.1 计量

a) 各种固体原材料的计量均应按重量计，水和液体外加剂的计量可按体积计。

b) 原材料的计量允许偏差不应超过表8.1.1规定的范围。

表8.1.1  预拌砂浆原材料计量允许偏差                  单位：%

| 原材料品种 | 水泥 | 细集料 | 水 | 外加剂 | 保水增稠材料 | 掺合料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每盘计量允许偏差 | ±2 | ±3 | ±2 | ±3 | ±4 | ±4 |
| 累计计量允许偏差 | ±1 | ±2 | ±1 | ±2 | ±2 | ±2 |
| 注：累计计量允许偏差是指每一运输车中各盘砂浆的每种材料计量和的偏差。 |  |  |  |  |  |  |

c) 计量设备应具有法定计量部门签发的有效合格证，并定期进行检验。

d) 计量设备应满足不同配合比砂浆的连续生产。

8.1.2 生产

a) 预拌砂浆应采用自动控制的强制式搅拌机进行搅拌。

b) 砂浆搅拌时间不得小于120s，掺用掺合料和外加剂的预拌砂浆不得小于180s。

c) 生产中应测定砂的含水率，每一工作班不宜少于1次。

d) 预拌砂浆在生产过程中应尽量减少对周围环境的污染，搅拌站（厂）机房宜为封闭的建筑，所有粉料的运输及称量工序均应在密封状态下进行，并应有收尘装置。砂料场宜采取防止扬尘的措施。

e) 搅拌站（厂）应严格控制生产用水的排放。

8.1.3 运送

a) 预拌砂浆应采用搅拌运输车运送。运输车在装料前，装料口应保持清洁，筒体内不得有积水、积浆及杂物。

b) 在装料及运送过程中，应保持搅拌运输车筒体按一定速度旋转。

c) 运输设备应不吸水、不漏浆，并保证卸料及输送畅通，严禁任意加水。

d) 预拌砂浆用搅拌运输车运送的延续时间应符合表8.1.3的规定。

e) 运输车在运送过程中应采取措施，避免遗洒。

表8.1.3 预拌砂浆运送延续时间

| 气温 | 运送延续时间（min） |
| --- | --- |
| 5～35℃ | ≤150 |
| 其他 | ≤120 |

8.1.4 供货量

预拌砂浆供货量以体积计，以m3为计算单位。

8.2 干混砂浆

8.2.1 干燥与储存

a)砂应干燥处理，砂的含水率应小于0.5%；其他细集料含水率应小于l.0%。生产中应测定干砂的含水率，每一工作班不宜少于1次。

b) 砂宜采取分级筛分。按不同粒径等级分别储存在不同的专用筒仓内。

c) 所有原材料宜储存在专用筒仓内，并标记清楚。

8.2.2 计量

a) 各种原材料的计量均应按重量计。

b) 原材料的计量允许偏差不应超过表8.2.2规定的范围。

表8.2.2  干混砂浆原材料计量允许偏差           单位为百分数

| 原材料品种 | 无机胶凝材料 | 细集料 | 外加剂 | 保水增稠材料 | 掺合料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量允许偏差 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |

c) 计量设备应具有法定计量部门签发的有效合格证，并定期进行检验。

d) 计量设备应满足不同品种干混砂浆的生产。

8.2.3 混合

a) 干混砂浆应采用自动控制的强制式搅拌机进行混合。

b) 砂浆品种更换时,混合及输送设备应清理干净。

9 检验规则

9.1 一般规定

9.1.1 商品砂浆质量的检验分出厂检验、型式检验和交货检验。

9.1.2 出厂检验

商品砂浆出厂前应按要求对砂浆质量进行检验。出厂检验的取样试验工作应由供方承担。

9.1.3 型式检验

型式检验项目为第6章规定的全部项目。

在下列情况下进行型式检验：

a) 新产品投产或产品定型鉴定时；

b) 正常生产时，每一年进行一次；

c) 主要原材料、配合比或生产工艺有较大改变时；

d) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

e) 停产六个月以上恢复生产时；

f) 国家质量监督检验机构提出型式检验要求时。

9.1.4 交货检验

a) 供需双方应在合同规定的交货地点交接预拌砂浆，并应在交货地点对预拌砂浆质量进行检验。交货检验的取样试验工作，由供需双方协商确定承担单位，其中包括供需双方认可的有检验资质的检验单位，并应在合同中予以明确。

b) 干混砂浆交货时的质量验收可抽取实物试样，以其检验结果为依据，或以同编号干混砂浆的检验报告为依据。采取的验收方法由供需双方商定并在合同中注明。

9.1.5 当判定预拌砂浆的质量是否符合要求时，强度和稠度以交货检验结果为依据；保水性和凝结时间以出厂检验结果为依据；砌筑砂浆的砌体力学性能以型式检验报告为依据；其他检验项目按合同规定执行。

9.2 检验项目

9.2.1 预拌砂浆

a) 预拌砂浆出厂及交货检验项目为强度、稠度、凝结时间和保水性；

b) 预拌普通防水砂浆除应检验9.2.1a)所列项目外，还应根据设计要求检验砂浆的抗渗指标。

9.2.2 干混砂浆

a) 普通干混砂浆出厂及交货检验项目为强度和保水性；

b) 普通干混防水砂浆除应检验9.2.2a)所列项目外，还应根据设计要求检验砂浆的抗渗指标。

c) 特种干混砂浆出厂及交货检验项目为表9.2.2所列的项目。

表9.2.2 出厂及交货检验项目

| 种类 |  | 检验项目 |
| --- | --- | --- |
| 干混瓷砖粘结砂浆 |  | 晾置时间、拉伸粘结原强度 |
| 干混外保温专用砂浆 | 粘结剂 | 拉伸粘结原强度、可操作时间 |
|  | 抹面胶浆 | 拉伸粘结原强度、可操作时间 |
| 干混界面处理砂浆 |  | 外观、7d剪切粘结强度、7d未处理的拉伸粘结强度 |
| 干混自流平砂浆 |  | 外观、流动度、抗压、抗折强度（24h、28d） |
| 干混耐磨砂浆 |  | 外观、骨料含量偏差、耐磨度比 |
| 干混灌浆砂浆 |  | 粒径、流动度、抗压强度、竖向膨胀率 |
| 干混特种防水砂浆 |  | 外观、凝结时间、抗渗压力（7d）、粘结强度（7d） |

9.3 取样与组批

9.3.1 预拌砂浆

a) 用于出厂检验的预拌砂浆试样应在搅拌地点采取，用于交货检验的预拌砂浆试样应在交货地点采取。

b) 交货检验预拌砂浆试样的采取及稠度试验应在砂浆运到交货地点时开始算起20min内完成，试件的制作应在30min内完成。

c) 交货检验的砂浆试样应随机从同一运输车中抽取，砂浆试样应在卸料过程中卸料量的1/4至3/4之间采取。

d) 每个试验量应满足砂浆质量检验项目所需用量的2倍，且不宜少于0.01m3。

e) 砂浆强度检验的试样，其取样频率和组批条件应按下列规定进行：

ⅰ）用于出厂检验的试样，每50 m3相同配合比的砌筑砂浆，取样不得少于一次；每一工作班相同配合比的砂浆不足50 m3时，取样不得少于一次。抹灰砂浆、地面砂浆和普通防水砂浆每一工作班取样不得少于一次。

ⅱ）用于交货检验的试样，砌筑砂浆应按GB50203第4.0.12条的规定执行；地面砂浆应按GB50209第3.0.16条的规定执行。

f) 砂浆拌合物的稠度、保水性和凝结时间检验试样的取样频率应与砂浆强度检验的取样频率一致。

g) 对有抗渗要求的砂浆进行抗渗检验的试样，用于出厂及交货检验的取样频率均应为同一配合比的砂浆不得少于一次。留置组数可根据实际需要确定。

h) 特殊要求项目检验的取样频率应按合同规定进行。

9.3.2 干混砂浆

a) 用于出厂检验的干混砂浆试样应按同品种、同强度等级编号和取样。试样应在出料口连续采取，每一编号为一取样单位。出厂编号按干混砂浆生产厂实际生产能力确定：

ⅰ）普通干混砂浆

年产量10万t以上，以不超过800t为一编号；

年产量4～10万t，以不超过600t为一编号；

年产量4万t以下，以不超过400t或4d产量为一编号。

每一编号的取样应随机进行，试样总量不少于40kg。

ⅱ）特种干混砂浆

特种干混砂浆以不超过400t或4d产量为一编号。为一编号的取样应随机进行，试样总量不少于5kg。

b) 交货检验以抽取实物试样的检验结果为验收依据时，供需双方应在发货前或交货地共同取样和签封。每一编号的取样应随机进行，普通干混砂浆试样至少80 kg，特种干混砂浆试样至少10kg。试样量缩分为两等份，一份由供方保存40d，另一份由需方按本标准规定的项目和方法进行检验。

在40d内，需方经检验认为产品质量有问题而供方又有异议时，双方应将供方保存的另一份试样送省级或省级以上国家认可的质量监督检验机构进行仲裁检验。

c) 交货检验以干混砂浆生产厂同编号砂浆的检验报告为验收依据时，在发货前或交货时需方在同编号砂浆中抽取试样。对普通干混砂浆，双方共同签封后保存3个月，或委托需方在同编号砂浆中抽取试样，签封后保存3个月；对特种干混砂浆，双方共同签封后保存6个月，或委托需方在同编号砂浆中抽取试样，签封后保存6个月。

在3个月内，需方对普通干混砂浆质量有疑问时，则供需双方应将供方保存的另一份试样送省级或省级以上国家认可的质量监督检验机构进行仲裁检验。在6个月内，需方对特种干混砂浆质量有疑问时，则供需双方应将供方保存的另一份试样送省级或省级以上国家认可的质量监督检验机构进行仲裁检验。

d) 特殊要求项目检验的取样频率应按合同规定进行。

9.4 合格判断

9.4.1 预拌砂浆

a) 强度和凝结时间的试验结果分别符合第6章规定为该指标单项合格。

b) 稠度和保水性的试验结果分别符合第6章规定为合格品。若不符合要求，则应立即重新取样进行试验。若第二次试验结果分别符合第6章规定时，仍为合格。

c) 其他特殊要求项目的试验结果符合合同规定的要求为合格。

9.4.2 干混砂浆

产品经检验，符合规定检验项目指标的，则判定为合格品。若有不合格项，允许加倍重做一次。第二次复检合格的，则判定该产品为合格品；第二次复检仍不合格的，则判定该产品为不合格品。

10 包装、标志、运输和储存

10.1 包装

10.1.1 干混砂浆可袋装或散装。袋装干混砂浆每袋净含量不得少于标志质量的98%，随机抽取20袋总质量不得少于标志质量的总和。

10.1.2 袋装干混砂浆的包装袋应符合GB9774的规定。

10.1.3 包装中应附产品合格证和使用说明书。产品合格证的编写应符合GB/T14436的规定，产品使用说明书应写明配比、推荐用水量、施工注意事项等内容。

10.2 标志

10.2.1 袋装普通干混砂浆包装上应有标志标明产品名称、标记、商标、强度等级、加水量范围、净含量、生产日期或批号、生产单位、地址和电话；袋装特种干混砂浆包装上应有标志标明产品名称、标记、商标、执行标准号、加水量范围、净含量、生产日期或批号、生产单位、地址和电话。若采用小包装应附有产品使用说明书。

10.3 运输和储存

10.3.1 干混砂浆在运输及储存过程中不得受潮和混入杂物，不得混杂。不同品种和强度等级的干混砂浆应分别储运，不得混杂。更换砂浆品种时，筒仓应清空并清理干净。

10.3.2 散装干混砂浆可采用罐装车运送至施工现场，并提交与袋装标志相同内容的卡片。储存罐应密封、防水、防潮，并备有除尘装置。

10.3.3 袋装普通干混砂浆的保质期为3个月，袋装特种干混砂浆的保质期为6个月。散装干混砂浆应在专用封闭式筒仓内储存，保质期为3个月。不同品种和强度等级的产品应分别储存，不得混杂。

11 订货与交货

11.1 订货

11.1.1 购买商品砂浆时，供需双方应先签定订货合同。

11.1.2 合同签订后，供方应按订货单组织生产和供应。订货单至少应包括以下内容：

a) 订货单位及联系人；

b) 施工单位及联系人；

c) 工程名称；

d) 施工部位；

e) 交货地点；

f)  砂浆标记；

g) 技术要求；

h) 供货时间；

i) 供货量（m3）。

11.2 交货

11.2.1 供需双方在合同规定的地点交货，交货时商品砂浆的质量验收应抽取实物试样，以其检验结果作为依据。

11.2.2 交货时，供方应随每一运输车向需方提供所运送商品砂浆的发货单。发货单至少应包括以下内容：

a) 合同编号；

b) 发货单编号；

c) 工程名称；

d) 施工部位；

e) 需方；

f) 供方；

g) 砂浆标记；

h) 技术指标；

i) 适用范围；

j) 供货日期；

k) 运输车号；

l) 供货量（m3）；

m) 发车时间、到达时间；

n) 供需双方确认手续。

需方应指定专人及时对所供商品砂浆的质量、数量进行确认。

11.2.3 供方提供发货单时应附上产品合格证书。

附  录  A

(规范性附录)

砂浆保水性试验方法

B.1 范围

本附录规定了用于测定砂浆保水性的试验方法。

B.2 试验仪器

B.2.1 可密封的取样容器，在准备盛载砂浆试样时必须保持清洁和干燥。

B.2.2 金属或硬塑料圆环试模，内径100mm，内部深度25mm。

B.2.3 2Kg的重物。

B.2.4 医用棉纱，尺寸为110mm×110mm，以选用纱线稀疏、厚度较小、吸水较少棉纱为宜。

B.2.5 超白滤纸：符合GB/T1914中速定性滤纸，直径110mm，200g/m2。

B.2.6 2片金属或玻璃的方形或圆形不透水片，边长或直径大于 110mm。

B.2.7 电子天平：量程2000g，分度值0.1g。

B.2 试验步骤

B.2.1 将试模放在不透水片上，接触面用黄油密封，保证水分不渗漏，称量其质量M1。

B.2.2 称量8片超白滤纸质量M2。

B.2.3将待检干混砂浆样品放入水泥胶砂搅拌机中，启动机器，徐徐加入拌合水，使砂浆稠度控制在70-80mm，搅拌3min。将搅拌均匀的砂浆一次装入试模，装至略高于试模边缘，用捣棒顺时针插捣25次，然后用抹刀将砂浆表面刮平，将试模边的砂浆擦净，称量试模和砂浆的质量M3。

B.2.4 用1片医用棉纱覆盖在砂浆表面，再在棉纱表面放上8片滤纸；用另一块不透水片盖在滤纸表面，以2Kg的重物把不透水片压着。

B.2.5 静置2min后移走重物及不透水片，取出滤纸（不包括棉纱），迅速称量滤纸质量M4。

B.2.6 根据砂浆配合比及加水量计算砂浆的含水率；若无法计算，可按B.4测定砂浆的含水率。

B.3 试验结果

B.3.1 砂浆的保水性按下式计算：

W=1−M4−M2α×(M3−M1)×100%                       B.3.1

式中：W ——砂浆的保水性，%；

M1——试模与不透水片的质量，g；

M2——8片滤纸吸水前质量，g；

M3——试模与砂浆总质量，g；

M4——8片滤纸吸水后质量，g；

α——砂浆含水率，%。

B.3.2 取两次试验结果的平均值作为试验结果。若两个测定值中有1个超出平均值的5%，则此组试验结果无效。

B.4 砂浆含水率测试方法

B.4.1 称取10g砂浆拌合物试样，置于一干燥并已称重的盘中，在105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重。按下式计算砂浆的含水率，精确到0.1%。

α=M5M6×100%                               B.4.1

式中：α——砂浆含水率，%；

M5——烘干后砂浆样本损失的质量，g；

M6——砂浆样本总质量，g。

附  录  B

(规范性附录)

砂浆拉伸粘结强度试验方法

B.1 试验条件

B.1.1 标准试验条件为空气温度23±2℃，相对湿度50±10%。

B.2 试验仪器

B.2.1 拉力试验机：破坏荷载应在其量程的20%～80%范围内，精度1%，最小示值1N。

B.2.2 拉伸专用夹具：符合JG/T3049的要求。

B.2.3 成型框：外框尺寸70mm×70mm，内框尺寸40mm×40mm，厚度6mm，材料为硬聚氯乙烯或金属框。

B.2.4 钢制垫板：外框尺寸70mm×70mm，内框尺寸43mm×43mm，厚度3mm。

B.3 试件制备

B.3.1 基底水泥砂浆试块的制备

B.3.1.1 原材料：水泥：符合GB175的42.5级水泥；砂：符合JGJ52的中砂；水：符合JGJ63的饮用水。

B.3.1.2 配合比：水泥：砂：水=1：3：0.5（质量比）。

B.3.1.3 成型：按上述配合比制成的砂浆倒入70mm×70mm×20mm的硬聚氯乙烯或金属模具中，振动成型。试模宜采用水性脱模剂。

B.3.1.4 成型24h后脱模，放入水中养护6d，再在试验条件下放置21d以上。试验前用200#砂纸将水泥砂浆试块的成型面磨平。

B.3.2 混凝土界面处理剂料浆的制备

B.3.2.1专用混凝土界面处理剂应在试验条件下放置24h以上。

B.3.2.2将混凝土界面处理剂放入水泥胶砂搅拌机中，启动机器，徐徐加入拌合水，，使砂浆稠度控制在48±2mm。搅拌3min，静停5min，再搅拌1min。搅拌好的料浆应在2h内用完。

B.3.3 干混砂浆料浆的制备

B.3.3.1 待检样品应在试验条件下放置24h以上。

B.3.3.2 将待检样品放入水泥胶砂搅拌机中，启动机器，徐徐加入拌合水，使砂浆稠度控制在70-80mm，搅拌3min。

B.3.4 拉伸粘结强度试件的制备

B.3.4.1 在B.3.1的水泥砂浆试块的成型面上均匀地涂一层拌好的混凝土界面处理剂料浆，厚度2mm。

B.3.4.2 当混凝土界面处理剂表面稍干（用手触摸不粘手）时，将成型框放在混凝土界面处理剂表面，将B.3.3制备好的干混砂浆或预拌砂浆倒入成型框中，均匀插岛15次，人工颠实5次，再转90℃，颠实5次，然后用刮刀以45°抹平砂浆表面，轻轻脱模。在试验条件下养护至规定龄期。

每一砂浆试样至少制备10个试件。

B.4 拉伸粘结强度试验

B.4.1第13d时，在试件表面涂上高强度粘合剂，然后将上夹具对正位置放在粘合剂上，并确保上夹具不歪斜，继续养护24h。其示意图见B.4。

40

ф20

1

2

3

4

70

15

70 40

15

1——拉伸用钢制上夹具

2——粘合剂

3——检验砂浆

4——水泥砂浆块

图B.4 砂浆拉伸粘结强度示意图

B.4.2 将钢制垫板套入基底砂浆块上，将拉伸粘结强度夹具安装到试验机上，试件置于拉伸夹具中，夹具与试验机的连接宜采用球铰活动连接，以（5±1）mm/min速度加荷至试件破坏，记录试件破坏时的荷载值。破坏面应在检验砂浆内部，否则试验结果无效。

B.5 试验结果

砂浆拉伸粘结强度按下式计算：

fat=FtAt                                 （1）

式中：fat——砂浆拉伸粘结强度，MPa；

Ft——试件破坏时的荷载，N；

At——粘结面积，mm2。

单个试件的拉伸粘结强度值精确至0.01MPa。计算10个试件的平均值，如单个试件的强度值与平均值之差大于20%，则逐次剔除偏差最大的试验值，直至各试验值与平均值之差不超过20%。如剩余数据不少于6个，则结果以剩余数据的平均值表示，精确至0.1MPa；如剩余数据少于6个，则本次试验结果无效，应重新制备试件进行试验。