ICSXXXXXXX

备案号：XXXX-XXXX

中华人民共和国××行业标准

××

××/T ××××—××××

人行路面砖抗滑性检验方法

（征求意见稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

×××× 发布

目    次

前言	II

人行路面砖抗滑性检验方法	2

1 范围	2

2 规范性引用文件	2

3 术语、定义	2

4 基本规定	2

5 检测设备	2

6 试样处理	2

7 试验方法及试验步骤	2

8 静摩擦系数计算	2

附录A （资料性附录） 检测摩擦片物理性质技术要求	2

附录B （资料性附录） 人行路面砖静摩擦系数检测记录表	2

附录C （资料性附录） 本方法用词说明	2

- 前    言

本标准主要参考JC/T446—2000《混凝土路面砖》、DB11/T152—2003《城市道路混凝土路面砖》、GB/T3810.1—16—2006《陶瓷砖试验方法》、JTJ 059—2000《公路路基路面现场测试规程》。

本标准由哈尔滨市建设委员会提出。

本标准主编单位：

本标准参编单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次制定。

- 人行路面砖抗滑性检验方法

  - 范围

为统一城市道路人行路面砖抗滑性能的检验，制定本标准。

本标准适用于铺装在新建、扩建、改建的城市人行道、步行街、广场、庭院等处的人行路面砖的抗滑性能检验。

本标准规定了人行路面砖术语、基本规定、检测设备、试样处理、试验方法及步骤和静摩擦系数的计算。

  - 规范性引用文件

《混凝土路面砖》JC/T446—2000

《城市道路混凝土路面砖》 DB11/T152—2003

《陶瓷砖试验方法》  GB/T3810.1—16—2006

《公路路基路面现场测试规程》  JTJ 059--2000

  - 术语、定义

- 人行路面砖sidewalk floor tile

用于铺装在新建、扩建、改建的城市人行道、步行街、广场、庭院等处的硬铺装材料，统称为人行路面砖。

- 检测用摩擦片detecting friction disk

用于测定人行步道砖最大摩擦力的摩擦材料。

- 路面砖抗滑性anti-slide performance of pavement bricks

人行路面砖表面的防滑能力。

- 摩擦力friction

检测用摩擦片在路面砖试样上滑动时产生的平行于路面砖表面、与滑动方向相反的力。

    - 垂直荷重vertical load

通过检测用摩擦片，垂直施加到人行路面砖试件的总荷重。

- 摩擦系数friction coefficient

摩擦力与垂直荷重的比值。

- 静摩擦系数static friction coefficient

路面砖试样与检测用摩擦片产生相对运动时，摩擦力与垂直荷重的比值。

- 试样鞋楦shoe last of specimen

用于固定检测用摩擦片的特制装置。

- 试样安装平板specimen installation plate

用于固定路面砖的试验板。

  - 基本规定

    - 人行路面砖抗滑性测定仪应按规定进行计量检定。

    - 人行路面砖的质量技术指标应符合国家现行标准的要求。

    - 同一品种，每500㎡为一个检验批（少于500㎡的按500㎡计），每个检验批抽取一组试件，每组试件数量为5块（五块面积之和不小于0.2m×0.3m）。

    - 试件应由专业检测人员随即抽取，或采取见证取样的方式抽取。

  - 检测设备

    - 抗滑性能测定仪器

根据静摩擦系数测定原理，采用高智能、高灵敏度感应探头，经过在环境模拟的条件下进行物理摩擦过程，检测人行道路面砖抗滑性能指数的检测设备。

    - 试样安装平板

试样安装板具有水平调整功能，可前后、左右四个方向调节夹持方向，紧密夹持不同规格和尺寸的路面砖试样。

    - 检测用摩擦片

检测用摩擦片应符合附录A要求。

    - 水平滑动速度

测定时，检测用摩擦片的滑动速度为（100±10）mm/min。

    - 垂直荷重

荷重为500n+5n。

    - 垂直加载装置

试验机应具有自动荷重加载控制功能，并保证垂直荷重能自动、稳定地施加到路面砖试样上。

5.7  模拟冬季环境

模拟我国北方日平均温度为-20℃时的恒温冬季环境模拟状态。

  - 试样处理

    - 试验环境

试验室温度为20±2°、相对湿度65±5%。

    - 湿滑试样的处理

将试件侧向直立于20℃±2℃洁净水中，水面高出试件2cm，2小时后取出试件，固定在夹具上，十分钟内将试验进行完毕。

    - 冻滑试件的处理

将试件置于105℃±5℃的烘箱中烘干至恒重，静止在试验环境下3小时，将试件放入预先降温至﹣20℃的冷冻室内,恒温﹣20℃制冷4小时后取出试件，固定在模拟环境中夹具上，并开启冬季环境模拟开关，保持在冬季模拟环境恒温-20℃的状态下，十分钟内将试验进行完毕。

  - 试验方法及试验步骤

    - 试验前，根据测试路面砖试样的规格，来选取不同数量的路面砖试样（试样表面积不小于0.2m×0.3m），清除表面灰尘和杂物，保持表面干净整洁。

    - 检测用摩擦片的制备

试验前，应检查检测用摩擦片是否满足附录A的各项要求。

    - 试样安装及测试

      - 调整前后夹具，把路面砖试样块依次均匀摆放在水平板上，调节夹具把路面砖试样整齐紧密排列固定好，用专用检测工具检测相邻试样高差不小于0.2mm。

      - 调整检测用摩擦片，保证摩擦角度为0。

      - 启动机台开关，进行自动测试。（冻滑时，要启动冬季环境模拟状态）

      - 每组试样至少测试5个数据，去掉最高值和最低值，取3个中间值的算术平均值作为检测结果。

  - 静摩擦系数计算

    - 试样测试结果：

试样摩擦系数计算公式:

μ= F/N

式中：

μ—试样的摩擦系数；

F —水平方向的摩擦力，单位为牛顿（N） (保留2位小数) ；

N —垂直载荷（试验楦质量+夹具质量+砝码配重），单位为牛顿（N）。

- （资料性附录）
检测摩擦片物理性质技术要求

| 性质指标 | 温度（℃） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 |
| 弹性 | 21-28 | 34-40 | 43-49 | 56-61 | 63-69 |
| 硬度 | 60±5 |  |  |  |  |

- （资料性附录）
人行路面砖静摩擦系数检测记录表

- （资料性附录）
本方法用词说明

表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样作的：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。