中华人民共和国行业标准

机械喷涂抹灰施工规程

### Construction Specification for Plastering by Mortar Spraying

### JGJ/T 105-××××

（征求意见稿）

2009年 北京

前 言

根据住房和城乡建设部建标函[2008]102号文的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程修订的主要技术内容是： 1、体系结构上，将原已完工程与设施的防护、砂浆制备和喷涂工艺三章合并为一章；2、对机械设备产品方面的要求进行了全文修改，删去了原2.3“设备维修保养”一节，而将其中密切关联内容融入施工要求中，原2.4节“管道”根据内容关联性，分别并入新的“设备选配”和 “设备安装”节中；3、紧紧围绕砂浆可泵性的本质特征提出了砂浆质量控制要求，以适应当前种类繁多的新型材料的要求；4、通过对当前技术经验的总结，调整了喷涂施工方面的技术参数，使之更适应当前的喷涂技术和设备；5、提出了估算喷涂效率的计算公式和估算喷涂系统压力损失的计算公式；6、强调并增加了施工安全及环保方面的内容；7新增术语和符号章节。

本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。

本规程主编单位：中国建筑科学研究院（地址：北京北三环东路30号；邮政编码：100013）、华丰建设股份有限公司（地址：杭州市朝晖八区华电弄1号；邮政编码：310014）

本规程参编单位：天津三建建筑工程有限公司、河北建设集团有限公司、中建六局二公司、建研建材有限公司、武汉理工大学、重庆阿尔法施工机械有限责任公司、中国水利水电第九工程局、廊坊凯博建设机械科技有限公司、衡水润丰建筑安装工程有限责任公司。

本规程参加单位：

本规程主要起草人员：张声军  张从东  张志新  贺国利  范良义 张秀芳

马保国  宋 斌  李定忠   孟晓东  王 平  杨东

本规程主要审查人：

目    次

1  总则

2  术语和符号

3  机械设备

3.1 设备选配

3.2 设备安装

4  喷涂施工

4.1一般规定

4.2施工准备

4.3砂浆供应

4.4 泵送

4.5 喷涂

4.6 喷后处理

5  质量要求与检验

5.1 质量要求

5.2 检查验收

6  冬期施工

6.1 一般规定

6.2 材料

6.3 机械设备

6.4  施工

7  施工安全与环保

7.1 一般规定

7.2 喷涂作业

7.3 机械操作

附录A 砂浆输送管水平换算长度

附录B 砂粒最佳级配图

附录C 本规程用词说明

附录D 引用标准名录

CONTENTS

1  General Principle

2  Term and Symbol

3  Machanical Equipment

3.1 Equipment Selection

3.2 Equipment Installation

4 Spraying Operation

4.1 Common Principle

4.2 Operation Preparation

4.3 Mortar Supplying

4.4 Mortar Pumping

4.5 Mortar Spraying

4.6 Disposals after Spraying

5    Quality Checking and Inspection

5.1 Quality Requirment

5.2 Checking and Inspection

6   Wintertime Construction

6.1 Common Principle

6.2 Material

6.3 Machanical Equipment

6.4 Operation

7   Safety and Environment Protection

7.1 Common Principle

7.2 Spraying Operation

7.3 Machanical Operation

Appendix A   Mortar Delivery Pressure Horizontally Conversion Table

Appendix B   Optimal Distributing Chart of Aggregate

Appendix C   Regulation of the Wording

Appendix D   Reference Standard

1 总 则

1 . 0 . 1  为使机械喷涂抹灰施工做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量，制定本规程。

1 . 0 . 2  本规程适用于建筑工程墙面、顶棚、屋面和楼地面以及一般构筑物表面等的机械喷涂抹灰施工。

1 . 0 . 3  机械喷涂抹灰施工，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2 术语和符号

2.1 术语

2.1.1机械喷涂抹灰 Plastering by Mortar Spraying

采用泵送方法将砂浆拌合物沿管道输送至喷枪出口端，再利用压缩空气将砂浆散射喷涂至作业面上的抹灰工艺。

2.1.2机械喷涂工艺周期 Working Period of Mortar Spraying

从原材料投料完毕时刻起，直到砂浆从喷枪喷射出来为止的时间间隔，一般包括搅拌、运输、周转、过滤、泵送、喷射等环节。

2.1.3角度喷枪 Angular Spray Gun

喷嘴轴心线与输送管道接头轴心线构成钝角的喷枪。

2.1.4喷射距离 Spraying  Distance

喷嘴出口端面与作业面间的距离。

2.1.5喷射角度 Spraying Angle

喷嘴轴心线与作业面夹角。

2.1.6胶凝材料Powder Material

在砂浆原材料中，由水泥基材料和各种矿物掺合料构成的组分，称为胶凝材料。

2.1.7 出机温度 Mortar Tempreature after Mixing

砂浆搅拌完成并从搅拌机中全部卸出时刻的砂浆拌和物平均温度。

2.2 符号

h — 作业面平均喷涂厚度；

Km — 压力波动系数；

L  —  输送管道累计水平换算长度；

N —  管道快速接头套数；

Pf  — 喷涂系统估算压力损失；

Q — 喷涂泵理论流量；

Sh — 估算平均喷涂效率；

V10、V140 — 砂浆加压至10ｓ和140ｓ时的泌水量;

ηA— 材料利用率；

ηV— 喷涂泵容积效率；

ηW—作业率平均系数；

ΔP — 泵头及喷枪压力损失。

3  机械设备

3.1 设备选配

3. 1. 1  喷涂设备的选择应根据施工要求确定，并应符合相关产品标准及本规程的规定。

3. 1. 2  喷涂设备构成的系统应具备砂浆过滤、砂浆输送、空气压缩等功能，并应配备适宜的吸浆料斗、输送管道总成和喷枪；当抹灰材料为干混砂浆或现场拌制砂浆时，喷涂施工设备还应具备砂浆搅拌功能。

3.1.3现场使用的砂浆搅拌机宜选择强制式砂浆搅拌机，并应加盖防尘装置；其生产率应满足喷涂量的需求，其容量应与吸浆料斗匹配。

3.1.4砂浆过滤装置中的筛网孔径不应大于5mm。

3.1.5吸浆料斗应具备砂浆搅拌功能。

3.1.6砂浆输送泵宜具备手动卸料装置或反泵功能，并应具备安全保护功能，在输送系统超压时，设备应至少能够产生一项下述保护动作：

1 自动卸料减压；

2 自动停止泵的运行；

3.1.7 喷涂系统的估算平均喷涂效率，可根据喷涂泵流量、容积效率、作业率及材料利用率按下式计算：

Sh=1000QηVηWηAh   （3.1.8）

式中：Sh — 估算平均喷涂效率，m2/h；

Q — 喷涂泵理论流量，一般可采用产品标定的流量，m3/h；

h — 作业面平均喷涂厚度，mm；

ηV— 喷涂泵容积效率，根据泵结构、泵送压力和材料流动性确定。一般情况下，活塞式结构可取0.7～0.9，螺杆式及挤压式结构可取0.6～0.8，气动式结构可取0.95；

ηW—作业率平均系数，综合考虑泵送过程中的设备准备、清洗、转移临停等非作业时间的影响，可取0.7~0.8；

ηA— 材料利用率，综合考虑泵送过程材料回弹、粘附以及泵及管道中存留砂浆影响，可取0.9~0.98；

3.1.8  空气压缩机的额定排气压力宜为0.4 MPa ~0.7MPa，其容积流量宜为200L/min ~500L/min。

3. 1. 9  输送管道总成应包括气管、输浆管及管接头，并应满足以下规定：

1 气管直径不宜小于8mm，其额定工作压力与空气压缩机额定排气压力之比值应不小于2。

2 输浆管应耐压耐磨，其额定工作压力与设备额定工作压力之比值应不小于2。砂浆在管内平均流速不宜大于1m/s，输浆管的内径应根据喷涂材料颗粒度和流量确定，宜按表3.1.9选取。

表3.1.9  输浆管内径选择

| 喷涂流量 ，L/min | 管径规格，mm |
| --- | --- |
| ≤20 | ø32 |
| 20~40 | ø32 ~ ø 38 |
| 40~60 | ø 38 ~ ø 51 |
| 60~120 | ø 51 |
| 注：砂浆用砂的细度模数较大或含纤维等时应取范围上限 |  |

3 输浆管接头应采用自锁快速接头，快速接头内径与管道内径应过渡平滑。

3. 1. 10  应根据喷涂部位、材料、工艺要求和装饰要求确定喷枪型式、喷嘴类型及喷嘴口径，喷嘴口径宜为10 mm ~20mm，喷枪上应设置空气流量调节阀。

3. 1. 11  远距离输送砂浆或高处喷涂作业时，应配备通讯联络设备。

3. 2 设备安装

3. 2. 1  设备的布置应根据施工总平面图确定，应使原材料供应距离和砂浆输送距离最短，减少设备的移动次数。

3. 2. 2  安装砂浆搅拌机和输送泵的场地应坚实平整，并宜置于水泥地面上。车轮应固定牢靠，安放应平稳。

3. 2. 3砂浆搅拌机与过滤振动筛的安装应牢固，上料与出料应通畅，搅拌机卸料口应与输送泵吸浆容器衔接合理。

3. 2. 5  输浆管的布置与安装应横平竖直，并有利于平行交叉流水作业，应减少施工过程中的拆管次数。输浆管不得盘绕和受压,弯道半径不应小于500mm。同一管路上宜使用相同内径的管道,管的连接处应密封良好，不得漏浆滴水。

3. 2. 6当水平输浆管距离过长时，管道铺设时宜设3~12°上仰坡度。垂直输浆管必须牢固地固定在主体结构上。水平输浆管和垂直输浆管之间的连接弯道夹角不应小于90°，弯道半径不得小于500mm。

3. 2. 7垂直输送总距离超过20m时，垂直部分宜选用钢管；输送管用钢管内壁应清洁无粘结物。钢管两端与橡胶管应连接牢固，密封可靠，无漏浆现象。

3.2.8可按下式估算喷涂系统压力损失Pf，Pf不应大于输送泵的额定工作压力：

Pf=Km(0.015L+0.1N+ΔP)    （3.2.8）

式中： Pf — 喷涂系统估算压力损失，Mpa；

Km — 压力波动系数，活塞式可取1.4，挤压式可取1.2，螺杆式与气动式可取1；

L — 输送管道累计水平换算长度，可按附录A计算，m；

N — 管道快速接头套数，尚未确定详细布置方案时，可按水平与垂直输送距离之和（单位为m）除以10向上修约取整估算；

ΔP—泵头及喷枪压力损失，一般活塞式可取0.6，螺杆式、挤压式及气动式可取0.5，Mpa。

3. 2.9  输气管路应畅通，气管阀门及各连接处应密封良好，不得漏气。

4 喷涂施工

4.1 一般规定

4.1.1施工单位应根据施工现场情况和进度要求，科学合理地确定施工程序、编制作业计划，对作业人员的任务和分工应明确。

4.1.2设备使用单位应设专人操作和管理喷涂设备，设备操作人员应与喷涂作业人员密切配合，满足施工的要求。

4.1.3设备使用单位应对机械喷涂抹灰作业人员进行岗位技能培训及安全培训，考核合格后方可持证上岗操作。

4.2  施 工 准 备

4.2.1  应预先按设计要求对喷涂作业面进行核准，并采取必要的措施对已完工程和设施进行防护。

4.2.2  应对基层按下述规定进行处理：

1 将基层表面灰尘、污垢、油渍等清除干净；

2 有分格缝时，应先装好分格条；

3 做好踢脚板、墙裙、窗台板、柱子、门窗口等特殊部位的抹灰处理；

4  根据基层材料特性提前适量浇水湿润。

4.2.3 应根据基层平整度及装饰要求确定基准，宜设置标志、标筋。

4.2.4  在不同材料交接处，或当抹灰总厚度超过35mm时，应根据设计及规范要求对基层表面采取加强措施。

4.3   砂 浆 供 应

4.3.1 机械喷涂用砂浆宜使用预拌砂浆，其质量应符合国家现行行业标准《预拌砂浆》JG/T230的要求，并应符合本规程要求。

4.3.2 湿拌砂浆应采用搅拌运输车运送，运输车性能应符合国家现行行业标准《混凝土搅拌运输车技术条件》QC/T 667的有关规定；运输时间应满足合同规定，当合同未作规定时，运输车内砂浆宜在1.5h内卸料施工。

4.3.4 现场拌制砂浆时，其原材料、性能及制备方法应符合国家现行行业标准《预拌砂浆》JG/T230中关于湿拌砂浆的相应规定。

4.3.5 喷涂抹灰用砂除应满足国家现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52相关规定外，宜采用级配中砂，其通过1mm筛孔的颗粒不应少于60％。但也不宜使用特细砂，砂的最佳级配可按附录B选用。

4.3.6砂浆中胶凝材料与砂体积比值不宜小于0.25。

4.3.7 砂浆必须搅拌均匀，入泵砂浆稠度宜为80mm～120mm。

4.3.8  砂浆的凝结时间与机喷工艺周期之比不应小于1.5，砂浆的凝结时间应按国家现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70的有关规定测定。

4.3.9 搅拌好的砂浆拌合物应在进入输送料斗前进行过筛，入泵砂浆最大颗粒粒径不应超过5mm。对于输送料斗与搅拌机直联式结构，也可将过滤装置放置在搅拌机投料口处，但应将搅拌机和输送料斗封闭。

4. 4  泵  送

4.4.1 输送设备开机前应检查下列项目：

1 安全装置的动作可靠性。当安全装置为卸料阀时，应重点检查阀口不得存有残留物料；当安全装置为电气保护系统时，应重点检查保护元件是否完好；

2 管道及接头密封性，不得有松动或损坏。

4.4.2  喷涂系统各配套设备作业前应进行空负荷试运转，其连续空运转时间不应少于2min；并应检查电机旋转方向和设备各部分运转情况，如有异常，不得作业。

4.4.3  正式喷涂前，应先泵送适量浆液润滑输送泵及全部管道。润滑浆液宜为1：1纯水泥浆，并应妥善回收排出的浆液，不得喷溅地面、墙面，污染现场。

4.4.4 泵送过程中，应监视输送泵压力变化，当表压超过许用工作压力而设备继续运转时，应立即停机卸压，并检查和排除故障。

4.4.5 泵送砂浆应连续进行，不宜中间停歇。特殊情况下确需停歇时，每次间歇时间不宜超过10min。否则，应每隔4min～5min开动一次输送泵，防止砂浆沉淀堵塞管道。如停歇时间过长或不能保证上述操作，应按本规程第6.2.7条规定清洗设备和管道。同时，应使输送泵吸料斗中搅拌器始终保持运行。

当设备出现故障且不能在10min内排除时，应立即用人工将管道和泵体内的砂浆清理干净。

4.4.6  泵送砂浆时，料斗内的砂浆水平面应高于料斗吸浆口最上端20mm以上，否则，应立即停止泵送。

4.4.7  当向高层建筑泵送砂浆，设备不能满足建筑总高度要求时，应配备接力泵进行泵送。

4. 5  喷   涂

4.5.1  应根据喷涂部位、基层材质，遵循 “先远后近，先上后下，先里后外”的原则确定喷涂顺序和路线。对室内工程，宜按先顶棚后墙面，先室内后过道、楼梯间的顺序进行喷涂。

4.5.2  应以提高抹灰层结合力、减少落地灰为原则，根据基层材料种类、砂浆稠度和喷涂部位，合理调整喷涂参数。喷嘴部位的工作压力宜为0.2 MPa ~0.5MPa，喷嘴部位压缩空气流量宜为砂浆喷涂量的3~5倍；喷射距离宜为50 mm ~200mm；喷射角度宜为90 o，，其偏差不宜超过10 o；在喷涂顶棚时，宜使用角度喷枪。

4.5.3喷涂时，持喷枪姿势应正确，便于往复喷涂和稳定保持喷枪与作业面间的夹角；拖动管道的弯曲半径不得小于500mm；严禁将喷枪插入砂浆内。

4.5.4  喷涂过程宜按“S”形线路巡回喷涂。

4.5.5 对于立面及顶面，一次喷涂厚度不宜超过10mm。当施工要求超过该厚度时应分层进行，而且第二层喷涂应在上一层砂浆凝结后再喷。如第二层喷涂与上一层喷涂间隔时间较长，宜将上一层砂浆湿水，待表面晾干至无明水时再喷涂。

4.5.6在屋面或地面的轻质材料上喷涂找平层时，应量少多遍且连续进行。

4.5.7 顶棚喷涂宜先在周边喷涂出一个边框，再按4.5.3的要求由内向外喷涂。当顶棚宽度过大时，应分段进行，每段喷涂宽度不宜大于2.5m。

4.5.8  室内墙面喷涂宜从门口一侧开始，另一侧退出。同一房间内，当墙体材料不同时，应先喷涂吸水性小的墙面，后喷涂吸水性大的墙面。

4.5.9 室外墙面的喷涂，应自上而下进行。如无分格条，每片喷涂宽度宜为1.5 m～2.0m，高度宜为1.2 m～1.8m；如设计有分格条，则应根据分格条分块喷涂，每块内的喷涂应一次连续完成。

4.5.10当喷涂作业从一个区间向另一个区间转移或需要停顿时，应关闭气管。

4.5.11喷涂过程中应加强对成品的保护，对各部位喷溅粘附的砂浆应及时清除干净。

4.6 喷后处理

4.6.1  喷灰量不足时，应及时补平。

4.6.2  砂浆喷涂后，应立即进行刮平压光。

4.6.3  喷涂结束后，应及时将输送泵、输浆管道和喷枪清洗干净，等候清洗时间不宜超过1h；并应对作业区域内被污染部位及时清理干净。

4.6.4  喷涂产生的落地灰应及时清理回收，回收后的落地灰不得再度用于喷涂抹灰。

4.6.5  砂浆凝结后应按照有关规定及时养护。

5 质量要求与检验

5.1  质量要求

5.1.1  喷涂抹灰工程各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有脱层、空鼓、爆灰和裂缝等缺陷。

5.1.2  喷涂抹灰分格条（缝）的宽度和深度应均匀一致，楞角整齐平直；孔洞、槽、盒的位置尺寸应正确、抹灰面边缘整齐；阴阳角方正光滑平顺。

5.1.3  喷涂抹灰面层应表面光滑、洁净、接缝平整，线角顺直清晰，毛面纹路均匀一致。

5.1.4  喷涂抹灰层质量的允许偏差，应符合表5.1.4的规定。

表5.1.4   喷涂抹灰层质量的允许偏差

| 项次 | 项 目 | 允许偏差（mm） |  | 检 验 方 法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 普通抹灰 | 高级抹灰 |  |
| 1 | 立面垂直度 | 4 | 3 | 用2m垂直检测尺检查 |
| 2 | 表面平整度 | 4 | 3 | 用2m靠尺和塞尺检查 |
| 3 | 阴阳角方正 | 4 | 3 | 用直角检测尺检查 |
| 4 | 分格条（缝）直线度 | 4 | 3 | 拉5m线，不足5m拉通线，用钢直尺检查 |

注：1 普通抹灰，本表第3项阴角方正可不检查；

2 顶棚抹灰，本表第2项表面平整度可不检查，但应平顺。

5.2 检查验收

5.2.1喷涂抹灰质量的检查方法，应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001中4.2节中一般抹灰工程的主控项目、一般项目所规定的检验方法。

5.2.2喷涂抹灰工程应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001第5.0.1条、5.0.2条、5.0.3条和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001第4.1节、第4.2节的规定进行验收。

5.2.3喷涂抹灰工程的质量等级应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209、《屋面工程质量验收规范》GB50207和设计的有关要求。

# 6  冬期抹灰施工

6.1  一 般 规 定

6.1.1  冬期施工应符合国家现行行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104的有关规定。

6.1.2冬期施工时，应对原材料、机械设备和喷涂作业面，采取保温防冻措施。

6.1.3 室外喷涂抹灰，不宜在冬期施工。如必须安排施工时，必须采取保温措施。

6.1.4砂浆搅拌时间应比平时延长1min以上，其出机温度应不低于10℃，并且应随拌随泵，不得积存砂浆。

6.2  材      料

6.2.1  配制砂浆应优先选用硅酸盐和普通硅酸盐水泥。

6.2.2  砂子应提前预热或放置正温环境下备用。

6.2.3  冬期喷涂抹灰用砂浆应采取防冻措施。砂浆内需加入砂浆防冻外加剂时，其掺入量应由试验确定。

6.3  机 械 设 备

6.3.1  砂浆搅拌机和输送喷涂设备应设置在暖棚内，输浆管道应采取保温措施。

6.3.2 机械润滑用油应采用冬期用油。

6.3.3工作结束后，料斗、输浆管道和泵体内部的存水应及时清除干净。

6.4  施     工

6.4.1  喷涂前，作业面必须清理干净，不得积存冰、霜、雪。不得用热水处理作业面或用热水消除作业面面上的冰霜。

6.4.2  室内喷涂前，宜先做好门窗口等的封闭保温围护，必要时可采取供热措施。

6.4.3  室内喷涂砂浆上墙与养护温度不应低于5℃，养护期不少于7天。

6.4.4  在施工过程中，每天应定时测量大气、原材料、出机砂浆、砂浆上墙温度和室温，并作好记录。

7  施工安全与环保

7.1  一 般 规 定

7.1.1  高处作业时，应符合国家现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定。施工前应进行安全检查，合格后方可施工。

7.1.2  垂直输送管道安装应牢固可靠。

7.1.3  从事高处作业的施工人员，必须经过体检，其健康状况应符合高处安全作业的有关要求。

7.1.4 高处作业使用的工具，必须有防坠安全措施。

7.1.5 在出现雷雨、暴风雨、风力大于6级（13.8m/s）等恶劣天气时，不得进行室外高处作业。

7.1.6 机械设备传动外露部分应有安全防护装置。

7.1.7  当采用电气方法在喷涂操作端控制设备启停时，其控制电压应低于36V，并满足防水要求。

7.1.8 电动机、电气控制箱及电气装置，应遵守现行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。

7.2  喷 涂 作 业

7.2.1  喷涂前作业人员应正确穿戴工作服、防滑鞋，安全帽、安全防护眼镜等安全防护用品，高处作业时，必须系好安全带。

7.2.2 喷涂作业前，应试运转喷涂设备，检查喷嘴是否堵塞。检查时，应使枪口朝向空地。

7.2.3  供料与喷涂人员之间的联络信号，应清晰易辨、准确无误。

7.2.4 喷涂作业时，严禁将喷枪口对人。当喷枪管道堵塞时，应先停机释放压力，避开人群进行拆卸排除，卸压前严禁敲打或晃动管道。

7.2.5 在喷涂过程中，应有专人配合，协助喷枪手拖管，并应随时检查输浆管道连接处是否松动。

7.2.6  清洗输浆管时，应先卸压，后进行清洗。

7.2.7应设置回收池对清理后的污物进行回收，禁止随意排放废水。

7.3  机 械 操 作

7.3.1  喷涂设备和喷枪必须由专人操作、管理与保养。工作前，应作好安全检查。

7.3.2喷涂前应检查超载安全装置，喷涂时应监视压力表升降变化，以防止超载危及安全。

7.3.3 非专职检修人员，不得拆卸安全装置。

7.3.4 设备出现故障时，不得继续运转；设备使用时，不得检修或保养。

7.3.5设备检修清理时，应拉闸断电，并挂牌示意或设专人看护。

附录A　砂浆输送管水平换算长度

表A　砂浆输送胶管水平换算长度

| 管道 布置状态 | 换算单位 | 管规格 |  |  | 水平换算长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直向上管 | 每米 | 管径（mm） |  | 50 | 3 |
|  |  |  |  | 32 | 4 |
| 倾斜向上管 （倾角α） | 每米 | 管径（mm） | 50 |  | cosα+3sinα |
|  |  |  | 32 |  | cosα+4sinα |
| 倾斜向下或 垂直向下管 | 每米 |  | 1 |  |  |

注： 1 钢管水平换算长度可在本表取值基础上乘以阻力衰减系数，该系数一般可取0.9。

2 直径在ø32~ø50之间的管道可用插值法近似换算。

附录B  砂粒最佳级配图

图B 砂粒最佳级配图

附录C 本规程用词说明

C.0.1为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

１、表示很严格，非这样做不可的用词

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

２、表示严格，在正常情况下均应这样做的用词

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

３、对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”，反面词采用“不宜”。

C.02条文中指明必须按其他有关标准执行的写法为，“应按……执行”或“应符合……的要求（或规定）”。

附录D   引用标准名录

GB50210     建筑装饰装修工程质量验收规范

GB50300     建筑工程施工质量验收统一标准

GB50209     建筑地面工程施工质量验收规范

GB50207     屋面工程质量验收规范

JG/T 230     预拌砂浆

JGJ104       建筑工程冬期施工规程

JGJ46        施工现场临时用电安全技术规范

JGJ52        普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准

JGJ80        建筑施工高处作业安全技术规范

JGJ70        建筑砂浆基本性能试验方法

QC/T 667     混凝土搅拌运输车技术条件

中华人民共和国行业标准

机械喷涂抹灰施工规程

### JGJ/T 105-××××

条文说明

2009年  北京

前 言

《机械喷涂抹灰施工规程》（JGJ/T 105-××××），经住房和城乡建设部××××年××月××日以第××号公告批准发布。

本标准第一版的主编单位是中国建筑科学研究院建筑机械化研究所，参编单位是上海市第八建筑工程公司、唐山建设集团公司、天津市第三建筑工程公司、山东省工程建设监理公司、上海采矿机械厂、济南第四建筑工程公司。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位的有关人员在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《机械喷涂抹灰施工规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，供使用者参考。在使用中如发现本条文说明有不妥之处，请将意见函寄中国建筑科学研究院建筑机械化研究分院。

地址： 河北省廊坊市金光道61号

邮编： 065000

1  总则

1.0.1机械喷涂抹灰与传统手工抹灰相比较，具有效率高、与基层粘结力强等显著优点，可缩短工期，减少用工，降低成本，并且在施工质量方面能够有效解决空鼓、开裂与脱皮等问题，所以本工艺日益受到施工单位的重视。1996年，我国首次制定并颁布了《机械喷涂抹灰施工规程》（JGJ/T105-96），该标准为促进我国机械喷涂抹灰施工技术的发展发挥了重要作用。但近年来，随着我国科技与经济的快速发展，建筑装修材料、施工技术及设备技术发生了巨大变化，因而在原标准基础上修订形成了本标准，修订过程中充分考虑了近十几年来机械喷涂抹灰施工领域发展的新材料、新设备和新技术，以保证技术的适应性及先进性。

1.0.2本规程所述的是主要适用范围。对水利、冶金、市政等喷涂抹灰工程，也可参照使用。本规程所述砂浆，涵盖满足可泵性要求的各类抹灰砂浆。目前国内正在使用的以及正在推广应用的抹灰材料，极为纷繁芜杂，无法再沿用原来的配比控制法保证施工性能。本标准从机喷工艺的本质特点出发，以材料的可泵性作为控制要点，而不拘泥于材料的具体组成，使本工艺的适用材料成为一个开放体系，将大大有利于技术推广。

1.0.3本规程融合了国内各地机械喷涂抹灰的现实与历史实践经验，因此对机械喷涂抹灰工程的施工，凡本规程有具体规定的，施工中应按本规程执行；本规程未作规定的，在施工中尚应遵守所涉及其他国家现行规范标准的有关规定。

3  机械设备

3.1 设备选配

3. 1. 1我国地域分布范围广，各项工程的抹灰工作量大小不一，施工进度、工期和设计要求不同，在选择设备型号与容量时，要充分考虑设备投资费用，进行经济核算，合理地选定设备和配套数量。

3.1.2本条根据机械喷涂抹灰工艺流程提出了设备功能要求，可以采用一体化设备，也可以采用组合式设备。选择组合式设备时还应特别注意各组件技术参数的匹配性，曾经有为数不少的施工现场因使用的机械抹灰设备匹配不当，导致施工受到影响。本条从功能角度提出设备技术要求，主要是为了推动各种技术创新，设计单位或施工单位可以根据需要对喷涂系统进行合理组合或集成。

3.1.3为减少环境污染，现场使用搅拌机应加盖防尘装置。因目前使用的喷涂泵种类较多，本条删除了JGJ105-96中关于搅拌机容量的规定。

3.1.4为保证砂浆的顺利泵送，本条将筛网孔径由原条文10 mm ~12.5 mm变更为5 mm，并取消了对振动筛结构形式的规定。

3.1.5此条要求砂浆存储容器对砂浆进行二次搅拌，目的是防止砂浆在储存周转过程中发生离淅。

3.1.6当设备因堵塞等原因超压时，砂浆输送泵应立即停机或卸荷，以保护人员及设备安全；设备超载时，一般需要先主动卸压，而后才能进行故障处理，故宜具备手动卸压功能或反泵功能。

3.1.7本条是为估算喷涂作业效率而提出的，以方便制定施工计划、估算工期及作业成本等。每班作业时间较长时（超过8h），ηW可取上限值；管道较长时，ηA应取小值。

3.1.8本条在原标准基础上扩大了压力和流量参数范围，以切合工程实际。单独配备的空压机或一体机上的空压机部件技术参数均应满足本条要求。

3.1.9本条对输送管道总成提出了技术要求。砂浆输送和喷涂作业是通过输送管道来完成的，输送管道承受的工作压力高，输送介质腐蚀性强，管道磨损大，因此选择砂浆输送管应要求耐压、耐磨、耐腐蚀，在压力输送过程中不发生爆裂，安全可靠。

由于施工时输送管经常需要拆装，其接头连接要简单快捷可靠，不受砂浆及污垢的影响，拆卸要方便，而且要具备自锁特点，防止高压时接头崩开引发安全事故。

本条限制砂浆流速，主要是为了合理减小砂浆流动阻力，降低堵管几率，降低安全风险，提高机喷工艺的可靠性。

3.1.10喷涂设备制造商应提供配套的喷枪型式、喷嘴类型及喷嘴口径等的选型技术资料，用户应根据作业位置、喷涂空间、工作环境、抹灰材料和装饰工艺要求的不同，选择相应的喷枪和喷嘴。喷嘴口径过小容易导致堵塞，过大时喷涂效果不能保证，故在总结实践经验的基础上规定了它的上下限，一般情况下，喷涂材料细腻、流量较小时，可选择口径略小的喷枪。

喷涂过程中常常需要调节气流量，以适应作业面特性的变化，故应在喷枪上设置空气流量调节阀。

3.1.11设备运行过程中，泵机操作位置和远距离作业位置之间经常需要联络信息，包括开机、停机、输送状况、异常情况或紧急情况等，为保障安全、方便施工，应配备必要的联络设备。

3. 2 设备安装

3.2.2砂浆搅拌机和砂浆输送泵应安装在坚实平整地面，最好是水泥地面上，以方便清理落地的砂石或灰浆，保持文明施工。

3.2.3卸料间距不宜过小，否则物料易堵，不便清理。

3.2.5输浆管道铺设有水平管和垂直管。管线长，垂直高度大，安装时应固定牢靠；弯曲管道输送阻力远大于直线段管道，故布管时应尽量减少弯道。安装不允许大曲率折弯或盘绕，不仅阻力大，而可能使管道弯曲损坏。切忌在输浆胶管上压放物料，防止管道受压变形，增加输浆管道阻力，造成输浆管堵塞；受压过重时，甚至可能导致胶管发生塑性变形或挤裂。

3.2.6水平输浆距离过长时，由于流动过于平缓，砂石容易沉淀分层，导致泵送不畅。如果在长距离的水平输浆管道铺设时，管道上仰一定角度（不宜超过12°），可以消除或减弱上述不利因素的影响。

3.2.7一般在短距离工况下，输送用的水平输送管和垂直输送管均采用耐压耐磨橡胶管，以使布管灵活，移动方便，但是在垂直输送时橡胶管过长则易晃动，阻力大。使用钢管作垂直输送砂浆时，不仅布管稳定性好，而且阻力损耗小。

3.2.8泵送阻力损失的影响因素较多，实际准确计算较为复杂，本估算公式是为解决现场之需在提炼大量实测数据基础上而提出的，其主要近似简化依据为：各种喷涂工况下，实际泵送砂浆流速较为接近，管径变化也不大，稠度限定在8~12cm，所以，泵送阻力的几个主要因素变动范围较小，实际阻力可用统计值来近似。为方便计算，表A列出了几种常用砂浆输送管在不同的布置状态时的水平换算长度，满足可泵性要求的砂浆在ø32~ø50胶管内流动且流速不大于1m/s的条件下，其水平工作阻力一般不大于0.015Mpa/m，公式中取上限值偏于安全。经过多项工程验证，本公式估算结果具有实际应用价值。

4   喷涂施工

4.2  施 工 准 备

4.2.2决定喷涂抹灰质量的重要因素是基层的处理，为了作好基层处理，本条提出了4条规定。在混凝土基底上抹灰时，手工抹灰一般应对基底进行凿毛或喷毛处理，但机械喷涂砂浆对混凝土基底存在较大的喷射压力，可不对基底进行处理，而直接在混凝土基底上进行喷涂，亦能保证抹灰质量，这是本工艺的技术优势。

4.2.3总结各地施工情况，标横筋时，下道筋应设在踢脚板上口；标竖筋时，两端标筋设在阴角。层高3m以下时，横标筋宜设二道，筋距2m左右；层高3m及其以上时，再增加一道横筋。设竖标筋时，标筋距离宜为1.2～1.5m，标筋宽度3～5㎝.

4.2.4可以用金属或纤维丝网等进行加强，并绷紧牢固，丝网与基体的搭接宽度不宜小于100mm。

4.3   砂 浆 供 应

4.3.5本条提出对砂子的基本要求，并对砂子粒径作了具体规定，以满足可泵性要求。

4.3.6大量工程经验表明，砂浆中胶凝材料与砂体积比例小于0.25时，胶凝材料难以对砂石形成裹砂效果，从而和易性得不到保证，堵管故障会频繁发生，无法正常施工。

4.3.7砂浆稠度是砂浆流动性的主要指标，保证机械喷涂质量的重要因素，应满足可泵性和抹灰操作要求，喷涂砂浆稠度比手工抹灰砂浆稠度要有所增加，面层砂浆稠度要比底层砂浆稠度有所增加。当用于混凝土和混凝土砌块基层时，砂浆的稠度宜取90 mm～100mm；用于粘土砖墙面时，砂浆的稠度宜取100mm～110mm用于粉煤灰砖墙时，砂浆的稠度宜取110 mm～120mm。

4.3.8本条根据工程经验，量化规定了砂浆的凝结时间与机喷工艺周期的关系，其考虑的因素如下：

1 保证工程质量；

2 保证砂浆的可泵性，因为初凝的砂浆可泵性极差，甚至无法泵送；

3 给后续抹平工作留出足够时间，抹平压光工作也应该在砂浆发生凝结之前完成。

4.3.9喷涂过程中，管道和喷嘴堵塞是影响机械效率的主要原因。究其故障原因大多是超径的石子或杂物混入砂浆中，严重者甚至会损坏喷涂设备。本条将砂浆的颗粒度要求放在最后入泵前的环节进行控制，既可减少重复劳动，又可避免中间环节不合规定的异物混入。本条要求立即转入料斗进行泵送，其原因是为了防止砂浆停放时间过长，而产生离析和不均匀现象，影响工艺所要求的稠度及可泵性。

4. 4  泵  送

4.4.1安全装置对保护人身及设备安全至关重要，应重视对超载安全装置的检查，保证其可靠工作。

4.4.2喷涂系统各配套设备电动机旋转方向一般是唯一确定的，正式工作前，必须检查电动机旋转方向与标志的箭头方向应相符。输送泵及空气压缩机压力表要显示清晰，不得污损；空气压缩机空运转时，压力变化应正常。

4.4.3本条具体规定了泵送开始的程序，这是减少堵塞、顺利泵送的保证。

4.4.4输送泵工作过程中，工作压力会随泵送砂浆材质、输送距离、高度以及泵送流动状况的变化而波动，操作人员应随时观察压力表指示的压力变化情况，如果表压骤然升高，超过最大工作压力，超载安全装置又未打开，此时应立即打开卸载阀卸压，停机检查。排除故障后，再关闭卸载阀，重新恢复工作。

4.4.5砂浆泵送中间停歇时，容易发生堵管现象，故应连续作业。本条规定了在特殊情况下，泵送需要停歇时，应采取的具体办法与措施，该措施可以减少堵管的发生机率，但不能完全避免其发生的可能性，故施工时中间停歇工况的发生次数应严格控制，如频繁发生泵送中间停歇，应考虑调整施工安排。

4.4.6本条规定的目的，是为了防止空气进入泵送系统内造成气阻。

4.4.7当建筑物高度超过设备泵送能力，应再设置接力泵，进行接力泵送。即使泵送额定压力达到要求，则在高压满负荷条件下长时间工作，输送泵也比正常工况情况下磨损较严重。

4. 5  喷   涂

4.5.1喷涂顺序和路线的确定影响着整个喷涂过程。选择合理，不仅操作便利，而且减少迂回和因输浆管道的拖动而产生的不良后果。

4.5.2喷涂作业时，应使喷嘴部位压力值控制在0.2~0.5MPa之间，如压力不足时，应调整空压机的压力；喷嘴部位压缩空气流量宜为砂浆喷涂量的3~5倍，该压缩气体在空气中释放膨胀后的体积相当于砂浆喷涂量的10~15倍；当喷涂不同材料或不同稠度的砂浆时，应调节气流量，使浆料均匀喷射至作业面并牢固地与基层粘结；气压、气流量、喷射距离和喷射角度应匹配。小气流量对应小喷射距离，气流量较大时，喷射角度应尽可能接近直角，以尽量减少落地灰量。在很多类型的喷枪中，可通过喷气嘴位置调整混喷效果。

4.5.3根据各地实践经验，喷枪手持枪姿势以侧身为宜，右手握枪在前，左手握管在后，两腿叉开，以便于左右往复喷浆。

4.5.4总结国内外施工经验，“S”形喷涂线路能够方便喷枪移动、保证作业从容不迫、有条不紊，并有利于采用机械手施工作业，是目前最合理的操作方法。

4.5.5一般砂浆刚喷涂后，粘结力及抗滑移能力相对较弱，一次喷涂较厚时，立面砂浆容易滑坠流淌，顶面砂浆容易下落，故本条限制一次喷涂厚度。抹灰层的粘结强度对抹灰质量有着重要影响，本条对分层喷涂的作业进行规定，目的是保证粘结强度。

4.5.6本条目的是保证填充层厚度均匀一致。

4.5.7本条规定了顶棚的喷涂方法、先后程序和行走路线，以免喷涂时反复移动、拖管，影响喷涂质量和效率。

4.5.8不同墙材料（如混凝土、砌块、空心砖及实心砖等）吸水性能差别很大，当同一个房间内存在多种墙材时，本条对其施工顺序进行了规定，以使各处抹灰层在施工后干湿程度接近，便于同时交工。

4.5.9目前室外喷涂较为复杂，有可能分底层和面层两部分，当室外有镶贴面层时，只喷涂底层。如面层要求抹灰压光时，亦可喷涂面层灰。

4.5.10喷涂工作在转移房间时，若不关闭气管，即便停止了泵送，管内砂浆也可能被负压吸出继续喷涂，在拖动过程中不仅容易弄脏墙地面，也容易伤人。

4.6 喷后处理

4.6.3输浆管道可采用压入清水—海绵球—清水——海绵球的顺序清洗；喷枪清洗可用压缩空气及清水混合吹洗喷头内的残余砂浆。

# 6  冬期抹灰施工

6.1  一 般 规 定

6.1.3室外喷涂不易保湿，而且冬期施工增加费用开支，劳动效率低，且工程质量不易保证，因此本条规定，室外喷涂抹灰不宜在冬天施工。

6.1.4积存的砂浆低温时容易发生冻结，影响材料施工性、工程质量，也有可能损害设备。

6.4  施     工

6.4.3本条强调冬期喷涂砂浆上墙与养护期的温度要求，并指出室内抹灰的养护条件，以保证砂浆层的硬化。

6.4.4在施工过程中，为保证抹灰工程质量，应掌握好几个关键过程的温度，因此本条规定，应首先作好所要求的几个温度的测试。

7  施工安全与环保

7.1  一 般 规 定

7.1.2如果垂直输送管道未能牢固地附着在墙面或脚手架上，可能导致管卡松动，垂直输送管晃动，进而输送管滑脱，造成人身事故，故本条规定使用前应检查垂直输送管道是否固定牢固，如发现问题，应立即采取措施。

7.1.5 本条由原规定“应立即停止室外高处作业”修订为“不得进行室外高处作业”，主要是贯彻“安全生产，预防为主”的方针。

7.1.7由于砂浆是导电介质，并且喷枪经常可能沾上浆液或水，为保障操作者安全，远程控制电压必须使用36V以下安全电压，控制器还应防水，以防短路。

7.2  喷 涂 作 业

7.2.2规定枪口朝向，主要是防止高速气流或喷出物喷射伤人，或损坏他物。

7.2.4全国各地早期喷涂作业中都发生过喷枪口对人、排除枪嘴及管道堵塞等伤人事故。为了防止类似事故发生，故本条及7.2.2条对喷涂作业前和作业时作了明确规定。

7.2.5一般在喷涂操作时，喷枪、管道及管内砂浆总重较大，喷枪手移位时单人拖动喷涂管道容易发生喷枪失控、砂浆飞射伤人事故，故需要专人协助；并且在移动管道过程中，管道接头可能被周围物体阻挂而打开，从而脱落，导致高压砂浆崩出伤人，故需随时检查。

7.2.6本条是根据全国各地喷涂作业清洗输浆管时，曾发生过未先卸压而导致伤人事故的教训，为了避免清洗输浆管过程中不再发生类似事故，特作本条规定。

7.3  机 械 操 作

7.3.1各地喷涂施工实践表明：凡是安全生产、设备状态完好，都是由专人操作、管理与保养设备。故本条作了这一明确的规定。

7.3.3安全装置是操作人员和设备的一道保护屏障，非专业的拆卸或调整可能导致其不能正常工作。为了确保安全可靠地使用机械设备，特做本条规定。

7.3.5由于工地多处用电，虽拉闸但无人看管，导致在检修的人员发生事故。故本条规定在检修清理时，应拉闸断电，还应挂牌示意或设专人看护，以防事故发生。