UDC

JGJ

中华人民共和国行业标准

P                                         JGJ/T××－200×

混凝土与抹灰界面喷砂处理施工与质量验收规程

Specification for acceptance of construction quality of guniting on the concrete surface as plastering base

(征求意见稿)

200×－××－××发布                         200×－××－××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

混凝土与抹灰界面喷砂处理施工与质量验收规程

Specification for acceptance of construction quality of guniting on the concrete surface as plastering base

批准部门：中华人民共和国城乡和住房建设部

施行日期：200×年×月×日

中国建筑工业出版社

200×  北京

前   言

根据中华人民共和国住房和城乡建设部《关于印发<2009年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》（建标[2009]88号文）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程的主要技术内容： 1. 总则；2. 术语；3. 材料要求；4. 浆料配合比；5. 施工；6.验收。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由云南工程建设总承包公司和云南建工集团总公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送云南工程建设总承包公司（地址：昆明市环南新村27号，邮政编码：650011）和云南建工集团总公司（地址：云南省昆明市东风东路36号，邮政编码：650051）

本规程主编单位：  云南工程建设总承包公司

云南建工集团总公司

本规程参编单位：  云南省建筑科学研究院

云南建筑工程设计院

北京建工集团

中建一局集团第三建筑有限公司

甘肃省建设投资(控股)集团总公司

昆明理工大学

云南大学城市建设与管理学院

本规程主要起草人：纳  杰  陈文山  谢其华  甘永辉  陈宇彤  孟  红

刘国强  杨  杰  熊 英  邓丽萍  欧阳文璟  宁宏翔

杨习涛  孙  群  彭  彪  杜庆檐  张  辉  钟  阳

汪亚冬  王  伟  刘  源  徐  清  吕  龙

本规程主要审查人：

目  次

1  总 则	1

2  术 语	2

3  材料要求	3

4  浆料技术要求	5

5  施 工	6

5.1  施工机具	6

5.2  喷砂浆料制备	6

5.3  喷涂施工	6

5.4  养护	7

6  验 收	8

本规程用词说明	10

引用标准目录	11

附：条 文 说 明	12

Contents

1  General Provisions ……………………………………………………..……… 1

2  Terms  ……………………………………………………..…………… …… 2

3  Materials ……………………………………………………..…………………3

4  Mix Proportion of Sizing …………………………………… ………… …….. 5

5  Construction ………………… …………………… …………….. ……………6

5.1 Construction Equipment………………… … ……………………………… 6

5.2Preparation of the Gunite Sizing … ……………………………… …………6

5.3 Gunite Working …………………… ………………………………..………6

5.4 Curing……… ……………………………………………..…………………7

6  Acceptance ……………………………………………………..………………8

Explanation of Wording in This Specification …… ………………………………10

Normative Standards …………………………… ……………………….. ………11

Appendix:Explanation of Provisions ……… ………………………………..……12

1  总  则

1.0.1  为规范混凝土与抹灰层界面喷浆施工技术，做到技术先进、经济合理、安全实用、确保质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于新建、改建和扩建的工业与民用建筑的混凝土基层与抹灰层之间的界面处理。

1.0.3  混凝土基层与抹灰界面喷浆施工除应符合本规程的规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1 喷涂 spraying

采用气泵将高压空气通过导管将喷射料斗中的浆料从喷嘴中直接喷射到作业面上的施工工艺。

2.0.2 胶液 Glue Liquor

采用有机高分子胶结材料与水按比例混合，配以增稠等外加剂，经反应釜加工生产，用于建筑工程的混合乳液。

2.0.3 喷浆浆料 Gunite Sizing

由胶液、水泥、细集料和水配制而成，或由混凝土界面砂浆和水配制而成，用于混凝土与抹灰层界面喷涂的原料。

3  材料要求

3.0.1 喷浆浆料宜选用符合《混凝土界面处理剂》JC/T907有关规定的混凝土界面砂浆。喷浆浆料也可现场制作。

3.0.2 喷浆浆料所用胶液的性能应符合表3.1.2的规定。

表3.0.2   胶液的性能要求

| 项 目 |  |  | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剪切粘接强度 （MPa） | 7d |  | ≥1.0 |
|  | 14d |  | ≥1.5 |
| 拉伸粘接强度 （MPa） | 未处理 | 7d | ≥0.4 |
|  |  | 14d | ≥0.6 |
|  | 浸水处理 |  | ≥0.5 |
|  | 热处理 |  |  |
|  | 冻循环处理 |  |  |
|  | 碱处理 |  |  |
| 晾置时间 （min） |  |  | 根据工程需要由供需双方确定 |

3.0.3 配制喷浆浆料宜选用普通酸盐水泥，选用其它水泥时其强度等级不应低于32.5MPa，并应符合下列规定：

1 使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时，应进行复验，并按复验结果使用；

2 水泥进场时应对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其安定性及其他必要指标进行复验，其质量应符合国家现行标准《通用硅酸盐水泥》GB175等的规定。

3.0.4  喷浆浆料所用细集料可选用天然砂和人工砂，宜选用中粗砂，并应符合下列规定：

1 选用天然砂时泥块含量不得大于1.5 %，含泥量不得大于5%；

2 选用人工砂则石粉含量不得大于5 %，含泥量不得大于5%。

3.0.5 喷浆浆料所用拌合用水应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。有条件时，喷浆浆料拌合用水宜采用中水。

3.0.6 原材料进场时，供方应按规定批次向需方提供质量证明文件，质量证明文件应包括性能检测报告与合格证等，胶液还应提供使用说明书。

3.0.7 原材料进场检验应符合下列规定：

1 应对水泥的强度、安定性、凝结时间及其它必要指标进行检验。同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥袋装不超过200t为一检验批，散装不超过500t为一检验批；

2 应对细骨料颗粒级配、含泥量、泥块含量、细度模数等指标进行检验。每400m3或600t为一检验批。当骨料质量稳定、进料量连续时，可以1000t为一检验批；

3 应按《混凝土界面处理剂》JC/T907的规定对混凝土界面砂浆或胶液型号、包装号、出厂日期等进行检查，并应对其剪切强度、拉伸粘结强度等性能指标进行复验。掺量大于或等于1%时每100t为一检验批，掺量小于1%时每50t为一检验批；

4 当采用饮用水作为浆料拌合用水时，可不检验。当采用中水、施工现场循环用水等其它来源水作为浆料拌合用水时，应经检验符合现行国家标准《混凝土用水标准》JGJ63的有关规定后方可使用。

3.0.8 原材料进场后，应按种类、批次分开贮存与堆放，标识明晰，并应符合下列规定：

1 散装水泥宜采用散装罐分开储存。袋装的水泥应按品种、批次分开码垛堆放，并做好防雨、防潮措施，高温季节应有防晒措施；

2 细骨料应按品种、规格分别堆放，不得混入杂物，并保持洁净与颗粒级配均匀。骨料堆放场地的地面宜做硬化处理，并设必要的排水措施；

3  胶液应放置阴凉干燥处，防止日晒、受冻、污染、进水或蒸发；如有沉淀现象，应经性能检验合格后方可使用。

4  浆料技术要求

4.0.1  喷浆浆料的立方体抗压强度不得低于粉刷砂浆的立方体抗压强度，喷涂浆料的强度等级宜采用M7.5、 M10。

4.0.2  喷浆浆料的稠度应按80~100mm选用。

4.0.3  喷浆浆料的分层度不得大于10 mm。

4.0.4  喷浆浆料和基层的粘结力应不小于 0.4 ×10ˉ³MPa。

5  施  工

- 5.1  施工机具

5.1.1  混凝土基层与抹灰层界面喷浆施工设备包括：台秤、带空气压缩机的喷浆机、电动搅拌机、养护设备等。

5.1.2  在选用上述设备时应满足下列要求

1  台秤、空气压缩机压力表必须按国家有关规定进行校验合格，并处于有效期内。

2  台秤称量范围应为1Kg-100Kg，称量精度应为50g。

3  压力表应与空气压缩机相匹配。

- 5.2  喷砂浆料制备

5.2.1  喷砂浆料配合比应考虑原材料性能、稠度和粘结力的要求以及施工技术水平、施工条件等因素，经试配后确定。

5.2.2  喷砂浆料拌制应对原材料用量进行计量，且允许偏差应满足表5.2.1的规定。所有材料均采用质量法计量。

表 5.2.2  原材料每盘称量的允许误差

| 材料名称 | 允许偏差 |
| --- | --- |
| 混凝土界面砂浆 | ±3% |
| 胶液(胶粉) | ±2% |
| 水 泥 | ±3% |
| 细集料 | ±3% |
| 拌合水 | ±3% |

5.2.3  浆料搅拌应采用强制性搅拌机，并应搅拌均匀，稠度满足要求。搅拌时间应为2.5-3min。

5.2.4  拌制完成的浆料应及时投入空气压缩机中(喷浆机)，并应在3h内使用完毕。

- 5.3  喷涂施工

5.3.1  混凝土基层应清洁，无油污、脱膜剂等，混凝土基层应清理，孔洞应采用纯水泥浆修补。

5.3.2  喷涂施工前混凝土基层应根据实际情况提前适量浇水湿润以保证有效牢固附着。

5.3.3  混凝土与抹灰层界面喷涂施工时，环境温度不应低于5℃。

5.3.4  风力四级及以上时，不得对外墙面进行喷涂施工。中到到暴雨天气严禁进行外墙面进行喷涂施工。

5.3.5  正式喷涂前，应进行现场试喷，试喷面积不小于10m2，并应按按本规程第6.0.3条、第6.0.4条进行检验判定合格后，确定空气压缩机(喷浆机)的压力及喷枪与作业面的距离，方可正式实施喷浆作业。

5.3.6  喷涂施工时，喷射压力宜为0.4MPa～1.0 MPa。喷枪与结构面的距离宜为0.6m～1.5m；喷枪与墙面角度宜大于30°，且应由上而下或由左向右匀速移动进行喷射施工 。

5.3.7  喷涂施工是将浆料以园点 、网状形式均匀覆盖基层，其喷浆点高度为1～3mm，园点底部直径 2～5mm。

5.3.8  喷涂应均匀，对喷射不均匀的部位应进行二次喷射处理。

- 5.4  养护

5.4.1  喷浆浆料初凝后，应采用喷雾养护，喷雾程度应保持墙面完全湿润，从第二天开始应采用喷水养护，每d2～3次，干燥高温及风大季节应增加喷水1～2次，喷水养护不应少于3d。

6  验  收

6.0.1  混凝土与抹灰层界面喷砂施工应按照下列规定划分检验批：

1  室外喷浆施工每一栋楼每500～1000ｍ2应划分为一个检验批，不足500ｍ2也应分为一个检验批。

2  室内喷浆施工每50间应划分为一个检验批，不足50间也应分为一个检验批。

6.0.2  混凝土与抹灰层界面喷砂施工检查数量应符合下列规定：

1  室外喷浆施工每100ｍ2应至少检查一处，每处不得小于10ｍ2。

2  室内喷浆施工每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间，不足3间时应全数检查。

6.0.3  外观质量检验应符合下列要求：

1  喷砂浆料界面应均匀、平整；

检验方法：仔细检查所有施工界面，不得出现直径大于50mm的空白底斑。

2  喷砂浆料应相对均匀的覆盖所有施工界面；

检验方法：在观测面内随机分散选择5点，记为A、B、C、D、E；分别以A、B、C、D、E为圆心，取50mm线段为半径，画⊙A、⊙B、⊙C、⊙D、⊙E；以墙体基层面为参考，分别测量⊙A、⊙B、⊙C、⊙D、⊙E内喷浆浆料点的最大高度；⊙A、⊙B、⊙C、⊙D、⊙E喷浆浆料点的最大高度差应小于2mm。

3  喷砂浆料平均覆盖施工界面应大于65%。

检验方法：在观测面内随机分散选择5点，记为A、B、C、D、E；分别以A、B、C、D、E为圆心，取50mm线段为半径，画⊙A、⊙B、⊙C、⊙D、⊙E；分别对⊙A、⊙B、⊙C、⊙D、⊙E内喷浆浆料覆盖率进行测量评定，计算其平均值。

6.0.4  喷砂浆料与混凝土基层应粘接牢固，粘接力不小于0.4 ×10ˉ³MPa 。

检验方法：按照《建筑工程饰面砖粘接强度检验标准》JGJ 110的相关规定执行。

6.0.5  混凝土与抹灰层界面喷砂施工验收时，应提交下列技术资料并归档：

1  混凝土界面砂浆、胶液、水泥等主要材料的产品合格证、质量检验报告、进场抽检复验报告、现场施工质量检测报告；

2  施工方案及技术、安全交底；

3  施工工艺记录和施工质量检验记录；

4  隐蔽工程验收记录；

5  施工队伍的资质证书及操作人员的上岗证书。

本规程用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的：采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准目录

- 《通用硅酸盐水泥》GB175

- 《混凝土用水标准》JGJ63

- 《混凝土界面处理剂》JC/T907

中华人民共和国行业标准

混凝土与抹灰界面喷砂处理施工与质量  验收规程

JGJ/T××－200＃

- 条 文 说 明

制订（或修订）说明

《混凝土与抹灰界面喷砂处理处理施工与质量验收规程》（JGJ/T××—200×），经住房和城乡建设部××××年××月××日以第××号公告批准发布。

本规程制订过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国工程建设中混凝土与抹灰界面喷浆处理的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过浆料稠度、分层度及粘结力试验取得了本规程的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《混凝土与抹灰界面喷砂处理处理施工与质量验收规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

目  次

1  总则…………………………………………………………………………………………15

2  术语…………………………………………………………………………………………16

3  材料要求……………………………………………………………………………………17

4  浆料技术要求………………………………………………………………………………18

5  施工…………………………………………………………………………………………19

5.1 施工机具………………………………………………………………………………19

5.2 喷砂浆料制备…………………………………………………………………………19

5.3喷涂施工………………………………………………………………………………19

5.4 养护……………………………………………………………………………………20

6  验收……………………………………………………………………………………… 21

1  总   则

1.0.1  制定本规程的目的是为了规范混凝土基层与抹灰层界面喷浆施工技术，增强混凝土基层与抹灰层之间的粘结性能，做到技术先进、经济合理、安全实用、保证质量。

1.0.2  本规程的适范围是：新建、改建和扩建的工业与民用建筑的混凝土基层面与抹灰层之间的界面处理。混凝土基层包括了现场浇筑混凝土墙面、混凝土砌块类墙面、混凝土构件面、混凝土预制构件面。

1.0.3  本规程与其他标准的关系。

2  术   语

本章对在本标准中出现的重要词汇作了界定、说明及解释，列出其术语的主要目的是防止出现错误理解。当本标准中的术语在本规范以外使用时，应注意其可能有与本规范不同的含义。

3  材料要求

3.0.1～3.0.2  优先选用混凝土界面砂浆，各项性能应满足《混凝土界面处理剂》JC/T907各项性能的要求。也可选用胶液在现场加入细集料、水泥及拌合用水后使用。但胶液的物理力学性能应符合《混凝土界面处理剂》JC/T907表1（表3.0.2）的规定。并对水泥及细集料的使用作了相应的规定。

3.0.3～3.0.4  材料质量是保证喷浆工程质量的基础，因此，喷浆工程所要材料如水泥、水、砂、胶液的基本材料等应符合设计要求及国家现行产品的规定，并应有出厂合格证；材料进场时应进行现场验收，不合格的材料不得用在喷浆工程上。

3.0.5  本条对喷浆浆料拌合用水着了规定，在有条件的情况下，喷浆浆料拌合用水宜选用中水。使用其它水时应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ63的规定。

3.0.6  胶液由于其组成材料的不同，保存方法和用使用方法也不同，故胶液在采购时应要求供方提供胶液的使用说明书。

- 3.0.7  对进入现场的原材料的检验项目、检验批及检验指标作出了具体的规定，检验不合格的原材料不得用于喷砂施工中。

1  对水泥应对其强度、安定性、凝结时间及其它必要指标进行检验。当出厂超过规定时间时应进行复验，并按复验结果使用。

2  对细骨料应对其颗粒级配、含泥量、泥块含量、细度模数等指标进行检验。

3  对混凝土界面砂浆或胶液（或胶粉）品种、型号、包装号、出厂日期等应按《混凝土界面处理剂》JC/T907的规定进行检查。并应对其剪切强度、拉伸粘结强度及其他必要的性能指标进行复验。

4  对喷砂浆料拌合用水作了具体的规定，当采用饮用水作为喷砂浆料拌合用水作时，可不检验。若采用中水、施工现场循环用水等其它来源水作为拌合用水作用水时，应经检验符合现行国家标准《混凝土用水标准》JGJ63的有关规定后方可使用。

3.0.8  本条对原材料进场后的贮存与堆放作了具体的规定。

4  浆料技术要求

    - 喷浆浆料的立方体抗压强度当设计不作规定时，其强度不得低于粉刷砂浆的立方体抗压强度。

    - 、4.0.3  通过多例工程的实际应用，喷涂浆料的稠度按80~100mm，分层度不大于10 mm。强度等级采用M7.5、 M10。其喷涂施工操作及施工质量能得到较好控制。

5  施  工

- 5.1  施工机具

本条明确了混凝土基层与抹灰层界面喷砂施工所使用的设备，其设备包括台秤、带空气压缩机的喷浆机、电动搅拌机、喷雾器。为保证喷砂施工全过程其施工设备处于安全状态对施工设备提出具体的安全要求； 台秤、空气压缩机压力表必须按国家有关规定进行校验合格，在规定时间内进行校验，使设备处于有效期内。台秤的称量精度应满足要求。用使用的压力表应与空气压缩机相匹配才能保证喷浆机操作安全。

- 5.2  喷砂浆料制备

5.2.1   浆料配制是喷浆工程质量的关键。应优先采用工厂生产的混凝土界面砂浆，在条件不具备的情况下，也可使用符合标准要求的胶液施工现场加入水泥、细集料及水按一定的比例拌合而成。喷浆浆料试配时应着重控制稠度、分层度、粘结力指标。

5.2.1   配合比通过试配确定，各组成材料严格计量，并按表5.2.2控制。

5.2.3  搅拌时间按为2.5-3min时，其搅拌的均匀和稠度能满足要求。

- 5.3  喷涂施工

5.3.1 、5.3.2   喷砂施工前应清理混凝土基层面，因油污及脱膜剂附着在混凝土基层会使喷砂层不能有效牢固附着于凝土基层面。为保证水泥胶砂与混凝土基层面有效牢固附着，还应对基层面的小孔洞用与喷砂浆料相同的水泥砂浆修补，并将混凝土基层面喷水充分润湿。

5.3.3  混凝土与抹灰层界面喷涂施工的环境温度过低会对其凝结时间和固化有影响，本条对施工作业时的最低环境温度着了规定，不得低于5℃。

5.3.4  外墙面喷涂施工时若遇风速过大或下雨天时，会对喷涂施工的施工操作和施工质量难以控制，且施工安全难以保证，故当遇风速过大或下雨天时对于外墙面的喷涂应停止施工。

5.3.5 正式喷涂前，进行现场试喷，式喷的目的是确定空气压缩机(喷浆机)的压力及喷枪与作业面的距离以保证喷射施工的均匀程度及界面凹凸的均匀性。

5.3.6  喷射压力过大会造成施工过程的不安全和喷射的均匀程度难以控制，喷枪与混凝土基层面的距离及角度也是保证喷涂的均匀性的关键，固本条对其喷射压力、喷枪与混凝土基层面的距离及其角度着出了具体的规定，应按本规范严格执行。

5.3.7  喷涂施工作为一种界面处理应均匀覆盖基层，并且界面应具凹凸均匀性（以园点及网状形式）以便与粉刷层牢固粘接。

5.3.8  对喷射不均匀的部位可进行二次喷射处理，二次喷射处理时应严格控制其均匀度及界面的凹凸均匀性。确保二次喷射处理成功。

5.3.9  喷砂浆料在一般气温情况下时间过长会产生分层离析现象，超过2～3小时其强度降低一般都会超过20%，所以规定喷砂浆料拌制后应在3h内使用完毕。

- 5.4  养护

5.4.1  喷砂完成后次日起应喷水养护，对于干燥高温及风大季节每天还应增加喷水次数以保证喷砂面充分润湿，经养护达到要求强度。

6  验  收

6.0.1  本检验批的划分根据实际施工检查验收工作经验总结得出。

6.0.2  本检查数量的确定根据实际施工检查验收工作经验总结得出。

6.0.3  本检查质量的确定要求及检测方法根据实际施工检查验收工作经验总结得出。

6.0.4  本检查粘结力的要求是根据设计一般要求及实际检查验收工作经验总结得出。