- JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

- JG/T 188—2010

- 代替JG/T 188—2006

混凝土节水保湿养护膜

Sheet material for curing concrete for water saving

and moisture retention

2010-**-** 发布         2010-**-** 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发 布

前     言

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑工程标准技术归口单位归口。

本标准负责起草单位：长沙圣华科技发展有限公司、交通部公路科学研究所、湖南省科学技术研究开发院。

本标准参加起草单位：长沙圣华科技发展有限公司、交通部公路科学研究所、湖南省科学技术研究开发院。

本标准主要起草人：付智、刘晓剑、唐冬汉、田波、罗翥、罗建阳、陈建国

混凝土节水保湿养护膜

  - 范围

本标准规定了混凝土节水保湿养护膜的定义、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输与贮存等。

本标准适用于现浇和预制混凝土用节水保湿养护膜。混凝土节水保湿养护膜是一种覆盖于混凝土表面，具有节水、保湿、保温功能的新型养护材料。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1037 塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法

GB/T 1633-2000 热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序

GB/T 6673 塑料薄膜与片材长度和宽度的测定

GB/T 13022 塑料薄膜拉伸性能试验方法

GB/T 50081-2002 普通混凝土力学性能试验方法标准

JC 901-2002 公路工程水泥混凝土养护剂

QB/T 1130  塑料直角撕裂强度性能试验方法

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1

有效保水率virtuous water preservation rate

有效保水率是指JC901-2002规定条件下空白基准试件失水量与覆盖养护膜的试件失水量之差除以基准试件总失水量的百分数。

3.2

保温性能temperature control

保温性能是指覆盖养护膜的混凝土在养护期内，膜内温度始终比环境温度高的特性。

3.3

节水性能saving water

是指养护同样条件制造的现浇混凝土，在同样长的养护龄期内，覆盖养护膜与覆盖麻袋养护用水量比较，是覆盖麻袋养护用水量的1/20以下，具有节约用水量的特性。

3.4

保湿性能moisture retention

是指覆盖养护膜的混凝土在整个养护期内，养护膜与混凝土之间始终保持适合混凝土水化所需的相对湿度的特性。

4 产品分类与标记

4.1分类与标记

混凝土节水保湿养护膜牌号由下列部分组成：

□  □ □/ □

各厂自定的产品代号

应用分类代号 P——平面，L——立面，具有多用途的可以不标注

结构类型代号D——单层膜，S——双层膜，J——接枝膜

“养护膜”汉语拼音的缩写YHM

示例：某企业单层平面养护膜代号为101应表示为YHM-D-P/101。

4.2结构与工艺

4.2.1单层养护膜结构

单层养护膜由核心材料和单层塑膜构成，其结构见图4.1。

4.2.2双层养护膜结构

双层养护膜由面膜、核心材料和有孔底膜构成，其结构见图4.2。

4.2.3接枝养护膜结构

接枝养护膜由塑膜与接枝改性无纺布复合构成，其结构见图4.3。

图4.1 单层养护膜

图4.2 双层养护膜

图4.3 接枝养护膜

4.2.4养护工艺

平面混凝土养护工艺见示意图4.4、立面混凝土养护工艺见示意图4.5。

芯   膜

面   膜

重物压住面膜

核心材料

图4.4 平面混凝土养护工艺示意图

混凝土柱

面膜

芯膜

核心材料

图4.5 立面混凝土养护工艺示意图

5要求

5.1材料要求

聚合物薄膜应符合表1的要求

表1 聚合物薄膜要求

| 项目 |  | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 软化温度 | （℃） | ≥70 |
| 水蒸气透过量 |  | 温度23±0.6℃，相对湿度90±2%的条件下，0.006~0.02mm厚面膜水蒸气透过量不大于47g/㎡·24h |
| 拉伸强度（MPa） | 面膜用薄膜 | ≥12 |
|  | 芯膜用薄膜 | ≥10 |
| 直角撕裂负荷 |  | 薄膜纵向、横向直角撕裂负荷应不小于0.4 N |

5.2 外观要求

5.2.1 面膜应干净，整齐，无破损，不起皱。

5.2.2 芯膜应整齐，干净，无破损。

5.3 规格要求

5.3.1面膜厚度应不小于0.01mm。

5.3.2 芯膜长度允许偏差为±1.5％。

5.3.3 芯膜宽度不允许负偏差。

- 5.4性能要求：

养护膜性能要求应符合表2的规定

表2  混凝土节水保湿养护膜性能要求

| 检验项目 |  | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 3d有效保水率（%） |  | ≥95 |
| 一次性保水时间（d） |  | ≥7 |
| 保温性能（用膜内温度与外界环境温度之差） |  | ≥4℃ |
| 用养护膜养护的混凝土抗压强度比（%） （在标养间养护） | 3d | ≥95 |
|  | - 7d | ≥95 |
| 用养护膜养护的混凝土弯拉强度比（%） （在标养间养护） | 3d | ≥95 |
|  | 7d | ≥95 |
| 混凝土磨耗量（㎏/㎡） |  | ≤2.0 |
| 单位面积吸蒸馏水量（㎏/㎡） |  | ≥0.5 |
| 注：当工程需要时应检测磨耗量和弯拉强度。 |  |  |

6 试验方法

6.1 外观质量

养护膜的干净、整齐、破损情况和起皱情况在自然光线下目测，每卷断头放卷观察。

6.2 养护膜的规格

养护膜的长度和宽度测量按GB/T 6673规定进行。厚度用测厚仪测量。

6.3 软化温度

软化温度测量按GB/T 1633—2000规定进行。

6.4水蒸气透过量

水蒸气透过量按GB/T 1037规定塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法进行测定。

6.5拉伸强度

拉伸强度按GB/T 13022规定进行。

6.6直角撕裂负荷

直角撕裂负荷按QB/T 1130规定进行。

6.7 有效保水率

按本标准附录A进行。

6.8养护膜一次性保水时间的测定

按本标准附录B进行。

6.9 保温性能

在混凝土初凝后覆盖养护膜5h，将温度计放在养护膜与混凝土之间，测试15min时膜内温度与环境温度之差。

6.10混凝土抗压强度比

按JC901—2002进行。

6.11抗弯拉强度比

按GB/T 50081—2002进行。

6.12混凝土磨耗量

按本标准附录C进行。

6.13养护膜单位面积吸蒸馏水量的测定

按附录D进行。

7检验规则

7.1 组批和抽样

7.1.1 组批

产品应分批编号，以同一原材料、同一配方和同一工艺条件连续生产的每30万㎡为一批。不足30万㎡按一个批量计。

7.1.2 抽样

规格、外观试样按GB2828.1规定的一次正常抽样方案进行，抽样时从总体中随机抽取。每一卷为一个样本单位，采用一般检查水平Ⅱ，合格质量水平（AQL）6.5，见表3。

表3抽样方案

| 批量 | 样本大小 | 合格判定数Ac | 不合格判定数Re |
| --- | --- | --- | --- |
| 51～90 | 13 | 2 | 3 |
| 91～150 | 20 | 3 | 4 |
| 151～280 | 32 | 5 | 6 |
| 281～500 | 50 | 7 | 8 |
| 501～1200 | 80 | 10 | 11 |

7.2 检验分类

产品检验包括出厂检验和型式检验。

7.2.1 出厂检验

产品出厂必须进行出厂检验，项目包括规格尺寸、外观和单位面积吸蒸馏水量。

7.2.3 型式检验

型式检验包括表2所列的全部检验项目。

有下列情况之一者，应进行型式检验：

a)新产品试制投产时；

b)产品的材料、工艺有重大改变时；

c)正常连续生产的产品，每年进行一次检验。

d)产品长时间停产、恢复生产时；

e)出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

f)质量监督检验提出型式检验要求时。

7.3 判定规则

按7.1.2条要求执行。

8 标志、包装、运输、储存

8.1标志

产品出厂时应提供产品说明书和产品合格证，产品说明书应包括生产厂名、厂址、产品性能、使用方法及注意事项。产品合格证应包括产品名称、型号规格、生产日期、产品质量等级、检验章。

8.2包装

产品采用塑料袋或编织袋包装。特殊包装根据用户需要另行商定。产品外包装上应标明：产品名称、规格、生产厂名、厂址、电话、产品标准编号。

8.3 运输

产品在运输时应注意轻拿轻放，禁止重压，防止刮破，防止坚硬物碰撞及日晒雨淋。

8.4 贮存

产品应贮存在阴凉、通风、干燥的库房内，堆放整齐，远离火源、隔热，避免日光直射。在本标准规定的贮存条件下，产品自生产之日起保质期为12个月。

- 附录A

（规范性附录）

养护膜有效保水率的测定

A.1仪器设备

试验仪器设备包括：

a) 60L混凝土标准单卧轴强制式搅拌机；

b）混凝土标准振动台；

c) 塑料试模：15cm×15cm×15cm；

d) 电子天平：称量20kg，感量0.1g；

f) 环境箱：环境温度：35℃±2℃；

湿度：40%±5% (R·H )；

风速：0.5 m/s±0.2 m/ s。

注:如环境箱风速不能满足要求只能进行定性试验，不能作为定级和仲裁试验。

A.2 原材料及配合比

试验所用水泥、砂、石、水、外加剂等材料及混凝土配合比应符合GB8076要求，用水量以混凝土坍落度控制在40㎜±10㎜为准。

A.3 试验步骤

A.3.1 基准棍凝土的制备

采用 60L 单卧轴强制式混凝土搅拌机，全部材料一次投入，用水量应使混凝土拌和物坍落度达到40mm±10mm，拌和量不少于15L，不大于45L，搅拌3min，出料后人工翻拌2~3次。

测定混凝土坍落度，按JTJ053进行，应控制在40mm±10mm的范围内。

各种混凝土材料和试验环境均应保持在温度：20℃±5℃；湿度：50%±5% (R·H )的条件下。

A.3.2 试件的制作与数量

A.3.2.1 试模：使用塑料试模，成型前将试模底部的气孔用胶带密封好，不宜在塑模内抹过多的脱模剂或油，特别是顶部边缘要密封的地方。

A.3.2.2 试件成型：按JTJ053进行，顶面须用抹刀抹平，并沿试模内壁插入数次，缺料处用砂浆找平，使顶面均匀密实，没有空隙和裂缝。成型后清理干净塑模外缘，水平放置。

A.3.2.3 试件数量：基准试件每组四块；覆盖养护膜试件每组四块。

A.3.3 试件表面的制备与边缘密封

A.3.3.1 表面制备：待试件表面水消失后，用干净的干毛刷轻刷试件表面釉层，以刷不出表面水或用手指轻擦过表面无水迹为适宜的表面条件。

A.3.3.2 基准试件组试件表面条件达到要求后，立即称取基准试件质量m1，精确到0.1g，放人环境箱中，记下人箱时间。

A.3.3.3覆盖养护膜试件表面条件达到要求后，立即称取试件质量m3，精确到0.1g，然后覆盖养护膜，用塑料胶带封边，放人环境箱中，记下人箱时间。

A.3.4试件的养护

A.3.4.1养护环境箱，温度： 35℃±2℃；湿度： 40%±5% (R·H )；风速：0.5 m/s±0.2m/s。

A.3.4.2分别记录覆盖养护膜试件和基准试件放人环境箱内的时间。

A.3.4.3基准试件和覆盖养护膜试件应等间距均匀的摆放在环境箱内，72h后取出称其质量。基准试件试验最终质量M2；覆盖养护膜试件除去养护膜后称其最终质量M4；称量精确到0.1g。

A.4 结果计算

A.4.1 每个试件的水分损失量按下式计算

A.4.1.1 基准试件水分损失量：

Go = m1 - m2 .. ... ... ... ... ..(A .1 )

式中：

Go——基准试件水分损失量，g；

m1——基准试件人箱前质量，g；

m2——基准试件试验最终质量，g。

A.4.1.2 养护膜养护试件水分损失量：

Gc = m3 - m4. ... ... ... ... ... ... ... ... . (A .2 )

式中：

GC——覆盖养护膜试件水分损失量，g；

m3——覆盖养护膜试件 (不含膜)人箱前质量，g；

m4——覆盖养护膜试件 (不含膜)试验最终质量，g。

A.4.2 组试件水分损失量

每批试件为一组，以水分损失量的算术平均值作为组试件水分损失量。如同一组内水分损失量最大和最小之差，超过0.15㎏/㎡，则该组试验结果无效；如一个试件水分损失量与平均值的差超过15%；则将该数据剔除，取其余试件的算术平均值作为该组试件的水分损失量，余下的试件数不得少于三块：如少于三块则该批试验作废，应重新试验。

A.4.3 有效保水率按下式计算

············(A.3)

式中:

Q  ——有效保水率，%；

——基准组试件平均水分损失量，g；

——试验组试件平均水分损失量，g。

- 附录B

（规范性附录）

养护膜一次性保水时间的测定

首先制作150 mm×150mm×150mm的混凝土标准试块。在混凝土标准试块表面不见浮水，且达初凝后，将180mm×180mm的养护膜用水浸泡，使其吸水饱和，然后平整覆盖在试块上表面，养护膜同标准试件上表面边缘用透明胶带密封好，并开始计时，此时的时间为t1。在温度为35℃±2℃，湿度为40%±5%（R.H），风速为0.5m/s±0.2m/s的养护环境下养护。从养护第二天开始，每天定时用精度为0.1g的电子天平称重，当养护膜和试块整体失重≥4%时，再用数字温湿度表测量膜内相对湿度，膜内相对湿度小于85%时记录时间，此时的时间为t2，则一次性保水时间t为：

t = t2－t1 ………………（B.1）

式中：

t  ——一次性保水时间；

t1 ——试验开始的时间；

t2 ——试验结束的时间。

- 附 录C

- （规范性附录）

- 混凝土磨耗量的试验方法

C.1 试块制备养护方法

按照JC901—2002进行

C.2 试验步骤

C.2.1覆盖养护膜的试件养护至27d 龄期从养护地点取出脱模，放在室内空气中自然干燥12h，再放入60±5℃的烘箱中，烘12h至衡重。

C.2.2试件烘干处理后放至室温，刷净表面浮尘称重，记下相应质量m1，该质量作为试件的初始质量。然后将试件放在磨耗试验机的水平转盘上（磨削面应为覆盖养护膜的顶面），用夹具轻轻紧固。在200N负荷下磨60转，然后取下试件刷净表面浮尘称重，记下相应质量m2。

C.2.2每组花轮刀片只进行一块试件的磨耗试验，进行第二块磨耗试验时，必须更换一组新的花轮刀片。

C.3 结果计算

C.3.1 按下式计算每一试件的磨耗量，以单位面积的磨耗量表示。

GC =（m1-m2）/ A ………………（C.1）

式中：

GC——单位面积的磨耗量，单位为公斤每平方米（㎏/㎡）；

m1——试件的初始质量，单位为公斤（㎏）；

m2——试件磨损后的质量，单位为公斤（㎏）；

A——试件磨损面积，单位为平方米（㎡）。

计算结果精确至1g/㎡。

C.3.2 以三块试件磨损量的算术平均值作试验结果，结果精确至1g/㎡。当其中一块磨耗量超过平均值15%时，应予以剔除，取余下两块试件结果的平均值作为试验结果，如两块磨损量超过平均值15%时，试验结果无效，应重新试验。

附录D

（规范性附录）

养护膜单位面积吸蒸馏水量的测定

量取有效面积为1.0㎡的养护膜，在精度为1g的台称上称起始质量（w0），再浸泡在蒸馏水中20min，用100目筛过滤至无水滴下时，称重（w1），则单位面积吸水量为：

q = w1－w0 ………………（D.1）

式中：

q ——单位面积吸水量，单位为克每平方米（g/㎡）；

w1 ——吸水过滤后质量，单位为克每平方米（g/㎡）；

w0 ——起始质量，单位为克每平方米（g/㎡）。