UDC                                                           标准备案号：

中华人民共和国行业标准

P                                                                JGJ/T ××－20××

混凝土耐久性检验评定标准

Standard for inspection and assessment of concrete durability

（征求意见稿）

200×年—××—××发布                          200×年—××—××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部           发布

中华人民共和国行业标准

混凝土耐久性检验评定标准

Standard for inspection and assessment of concrete durability

JGJ/T ××—20××

主编单位：中国建筑科学研究院、中设建工集团有限公司

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：20××年×月×日

中国建筑工业出版社

20××年×月  北京

前  言

根据原建设部关于印发《2005年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）》的通知（建标[2005]84号）的要求，标准组在广泛调研、认真总结实践经验、参考国外先进标准和广泛征求意见的基础上，制订了住房和城乡建设部行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》（JGJ /T××—20××）。

本标准的主要技术内容有：1 总则；2 术语；3 一般规定；4 检验；5 评定；附录A 取样记录。

本标准为首次制订，将来可能需要进行局部修订，有关局部修订的信息和条文将刊登在《工程建设标准化》杂志上。

本标准由住房和城乡建设部负责管理，中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。

为提高标准质量，请各单位在执行本标准过程中，结合工程实践，认真总结经验，并将意见和建议寄北京市北三环东路30号中国建筑科学研究院建筑材料研究所行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》管理组（邮政编码：100013；电子邮件：cabrlengfg@126.com）。

本标准主编单位：中国建筑科学研究院、中设建工集团有限公司

本标准参编单位：中国铁道科学研究院、辽宁省建设科学研究院、中冶集团建筑科学研究总院、甘肃土木工程科学研究院、南京水利水电科学研究院、云南建工混凝土有限公司、贵州中建建筑科研设计院、广东省建筑科学研究院、重庆市建筑科学研究院、山东省建筑科学研究院、中国建筑材料科学研究总院、深圳大学、中国建筑第二工程局深圳分公司、建研建材有限公司、北京耐恒科技发展有限公司。

本标准主要起草人：冷发光、张仁瑜、丁威、周永祥、谢永江、田冠飞、王元、郝挺宇、杜雷、陈永根、傅国君、张燕迟、李章建、王林枫、王新祥、杨再富、王志刚、王玲、邢锋、李景芳、何更新、纪宪坤、王晶、王植槐。

本标准主要审查人：

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  一般规定	3

4  检验	4

4.1  试验方法	4

4.2  取样	4

4.3  试验组数	4

4.4  试验条件	5

4.5  检验结果	5

5  评定	6

附录A  取样记录	7

本标准用词、用语说明	8

引用标准名录	9

CONTENT

1  general principles	1

2  terminology	2

3  general provisions	3

4  inspection	4

4.1  test methods	4

4.2  sampling	4

4.3  experimental group number	4

4.4  test conditions	5

4.5  results for inspection	5

5  assessment	6

appendix A  sampling Record 	7

explanation of phraseology	8

list of quoted standards 	9

# 1  总则

1.0.1  为了规范混凝土耐久性能的检验评定方法，合理、正确地进行混凝土耐久性的检验评定，确保混凝土工程的耐久性质量，制订本标准。

1.0.2  本标准适用于工业与民用建筑以及一般构筑物中的普通混凝土耐久性的检验评定。

1.0.3  混凝土耐久性的检验评定，除应遵守本标准的规定外，尚应符合国家现行有关标准中的规定。

# 2  术语

2.0.1  验收批 batch for inspection

由符合规定条件的混凝土组成的、用于检验评定混凝土耐久性等级及其是否合格的混凝土总量。

2.0.2  连续生产 continuous production

采用相同原材料、配合比、生产工艺、在允许时间间隔内进行的生产。

# 3  一般规定

3.0.1  本标准规定的混凝土耐久性检验评定项目包括抗冻性能（快冻法与慢冻法）、抗水渗性能、抗氯离子渗透性能（RCM法与电通量法）、抗碳化性能、抗硫酸盐侵蚀性能、抗裂性能。

3.0.2  混凝土耐久性检验评定项目划分应符合表3.0.2-1和表3.0.2-2的规定。

表3.0.2-1  混凝土耐久性项目及其等级划分（Ⅰ）

| 抗冻等级（快冻法） |  | 抗冻标号（慢冻法） | 抗（水）渗等级 | 抗硫酸盐等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F50 | F250 | D50 | P4 | KS30 |
| F100 | F300 | D100 | P6 | KS60 |
| F150 | F350 | D150 | P8 | KS90 |
| F200 | F400 | D200 | P10 | KS120 |
| ＞F400 |  | ＞D200 | P12 | KS150 |
|  |  |  | ＞P12 | ＞KS150 |

表3.0.2-2  混凝土耐久性项目及其等级划分（Ⅱ）

| 检验项目 等级 | 84d氯离子迁移系数（RCM法） （×10-12m2/s） | 28d或56d*电通量 （C） | 碳化28d的碳化深度（mm） | 单位面积上的总开裂面积（mm2/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | ≥4.5 | ≥4000 | ≥30 | ≥1000 |
| Ⅱ | ≥3.5 ＜4.5 | ≥2000 ＜4000 | ≥20 ＜30 | ≥700 ＜1000 |
| Ⅲ | ≥2.5 ＜3.5 | ≥1000 ＜2000 | ≥10 ＜20 | ≥400 ＜700 |
| Ⅳ | ≥1.5 ＜2.5 | ≥100 ＜1000 | ＞0 ＜10 | ≥100 ＜400 |
| Ⅴ | ＜1.5 | ＜100 | 测不出 | ＜100 |

注*：大掺量矿物掺合料的混凝土，允许测试龄期为56d。

3.0.3  应结合工程实际情况或根据设计规定来确定混凝土耐久性检验评定的项目及其等级。允许采用本标准第3.0.1条列出的单项或多项进行检验评定；也允许同一验收批混凝土的不同项目的检验评定结果处于不同等级。

# 4  检验

## 4.1  试验方法

4.1.1  本标准所采用的混凝土耐久性能检验方法均按照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082）规定的相应试验方法执行，见表4.1.1。

表4.1.1  混凝土耐久性检验评定所采用的试验方法

| 序号 | 检验项目 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抗冻等级 | 快冻法 |
| 2 | 抗冻标号 | 慢冻法 |
| 3 | 抗（水）渗等级 | 逐级加压法 |
| 4 | 抗硫酸盐等级 | 抗硫酸盐侵蚀试验 |
| 5 | 84d氯离子迁移系数 | RCM法 |
| 6 | 28d或56d电通量 | 电通量法 |
| 7 | 碳化28d的碳化深度 | 碳化试验 |
| 8 | 单位面积上的总开裂面积 | 早期抗裂试验 |

## 4.2  取样

4.2.1  取样方法应符合《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080)的规定。

4.2.2  用于混凝土配合比设计的混凝土取样应在实验室进行，应避免在第一盘混凝土中取样；相同配合比可为一个验收批。

4.2.3  混凝土生产和施工质量控制的混凝土取样应在施工现场进行，应从同一车混凝土中取样，并避免在首车混凝土中取样；连续生产的混凝土可作为一个验收批，非连续生产混凝土的各生产阶段应各为一个验收批。

4.2.4  各验收批的混凝土出现以下情况之一时，需重新取样：

a）当原材料、配合比、生产工艺有较大改变时；

b）施工中断三个月以上，恢复施工时；

c）混凝土质量出现问题或明显变化时；

d）设计和施工要求或合同规定时；

e）国家或地方质量监督机构提出要求时。

4.2.5  每个验收批的取样数量应满足检验项目试件总量的要求。可根据《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080)规定的试验方法计算出要求检验项目的混凝土试件总量及其取样量，取样时样品量应为计算取样量的1.5倍。

4.2.6  每次取样都应按照附录A的要求填写取样记录，并作为检验评定的依据之一。

## 4.3  试验组数

4.3.1  对同一个验收批，每个耐久性检验项目应至少完成一组试验。

4.3.2  对于混凝土配合比设计，应根据工程设计和施工提出的混凝土耐久性检验项目和指标要求，同一配合比的每个耐久性检验项目应至少完成一组试验。

4.3.3  对于混凝土的施工质量控制，应根据工程设计和施工提出的混凝土耐久性检验项目和指标要求，对每个耐久性检验项目至少完成一组试验；也可根据设计和施工具体要求，对一个耐久性检验项目进行多组试验。

## 4.4  试验条件

4.4.1  试件的制作和养护应符合《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082）的有关规定。

4.4.2  实验室取样的试件应按照标准的制作和养护要求进行。

4.4.3  施工现场的混凝土取样、试件制作，对于泵送混凝土可在混凝土进入场地后入泵前进行，非泵送混凝土可在进入场地后浇筑前进行。试件制作应采用标准要求的试模，浇入混凝土后采用钢筋插捣密实，在成型后2h内，应移入标准养护室进行养护；如果采用同条件养护，成型后应始终与实际结构或构件处于同一环境条件下，采用潮湿覆盖养护，拆模时间可与实际构件的拆模时间相同，拆模后试件仍需保持同条件养护，养护龄期应与《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082）的要求一致。

## 4.5  检验结果

4.5.1  对于只完成了一组试验的检验项目，应按照《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082）的相关要求处理试验数据，作为该组试验的结果，并作为该项目的检验结果。

4.5.2  对于要求不少于两组试验的检验项目，在获得各组试验结果的基础上，应取它们的算术平均值作为检验结果。

如果存在与平均值的差值大于15％的数据，对于两组试验的结果，应取两组试验结果中偏于安全（耐久性能差）的一组作为检验结果；对于三组试验的结果，应取三组试验结果的中值作为检验结果；对于多于三组试验的结果，应剔除与平均值的差值大于15％的数据后重新计算平均值作为检验结果。

4.5.3  对于慢冻试验、快冻试验、抗水渗透试验和抗硫酸盐侵蚀试验，试验结果可能介于本标准表3.0.2-1中所列的相邻两个等级之间，此时应取等级较低者作为检验结果。

4.5.4  应将符合本标准要求的取样记录和符合《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082）要求的试验报告作为检验结果的附件。

# 5  评定

5.0.1  应按照本标准表3.0.2-1和3.0.2-2对于各个检验项目的耐久性分级，根据对应项目的检验结果，对混凝土该项耐久性进行等级评定，符合设计和施工提出的等级要求者，评定为合格。

5.0.2  对于同时要求不少于两项检验项目的情况，全部项目的检验结果符合要求者，综合评定为总体合格。

5.0.3  对于评定为不合格的检验项目，应组织专家进行专项评审并提出处理意见，作为验收文件的一部分进行备案。

5.0.4  对没有耐久性等级要求的混凝土耐久性项目的测试（比如科研、对比试验等），可仅对耐久性等级进行评定，而不进行合格性评定。

# 附录A  取样记录

A.0.1  取样记录应至少包含以下内容：

1 取样日期和时间；

2 取样地点（实验室名称或工程名称、结构部位等）；

3 混凝土强度等级；

4 取样方法；

5 试样编号；

6 试样数量；

7 环境温度及取样的混凝土温度（现场取样还应记录取样时的天气状况）；

8 取样后的样品保存方法和运输方法以及从取样到制作成型的时间。

9 其他需要说明的内容。

除应记录以上内容外，宜获取并记录以下内容：

1 混凝土的配合比以及一次搅拌混凝土的材料用量；

2 各种材料品种、规格、产地及性能指标；

3 新拌混凝土的工作性；

4其他需要说明的内容。

# 本标准用词、用语说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格的程度不同的用词、用语说明如下：

1） 表示很严格，非这样做不可的词：

正面词采用：“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况均应这样做的用词：

正面词采用：“应”；反面词采用：“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时，首先这样做的用词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做，采用“可”。

2  条文中指定按照其他有关标准执行的写法为“应严格   按照执行”或“应符合   的规定”。

# 引用标准名录

- 国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T 50080)

- 国家标准《普通混凝土力学性能试样方法标准》（GB/T 50081）

- 国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082）

中华人民共和国行业标准

混凝土耐久性检验评定标准

Standard for inspection and assessment of concrete durability

JGJ/T ××—20××

条文说明

中国建筑工业出版社

20××年×月  北京

制订说明

根据原建设部建标[2005]84号文件的要求，编制组在充分调研和系统试验的基础上，制订了住房和城乡建设部行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》（JGJ /T××—20××）。经住房和城乡建设部20××年××月××日以公告×××号批准发布。

本标准为首次制订，为了便于读者正确理解和使用本标准，本标准编制组根据《工程建设标准编写规定》的统一要求，按照《混凝土耐久性检验评定标准》的章、节、条、款、项的顺序，编制了《混凝土耐久性检验评定标准条文说明》，供有关部门和使用单位参考。在使用中如发现本条文说明有欠妥之处，请将意见直接函寄：中国建筑科学研究院建筑材料研究所《混凝土耐久性检验评定标准》管理组（地址：北京市北三环东路30号；邮政编码：100013；电子邮件：cabrlengfg@126.com）。

目  次

1  总则	1

2  术语	2

3  一般规定	3

4  检验	7

4.1  试验方法	7

4.2  取样	7

4.3  试验组数	7

4.4  试验条件	7

4.5  检验结果	8

5  评定	9

# 1  总则

1.0.1  国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082）提出了若干混凝土耐久性的标准试验方法，但不包括对试验结果等级的评定，更不包括对工程混凝土耐久性检验结果的评定，而本标准则是对混凝土耐久性检验评定做出规定。

1.0.2 本条规定了本标准的适用范围。

1.0.3 本标准的有关内容还应与相应的国家现行有关标准相协调，并避免与相关标准有不必要的重复。

# 2  术语

2.0.1～2.0.2  关于验收批和连续生产的术语是针对混凝土耐久性检验评定进行定义的。

# 3  一般规定

3.0.1  本标准进行检验评定的混凝土耐久性项目，是当今工程中最主要的混凝土耐久性项目，基本可以满足工程对混凝土耐久性控制的要求。本标准不包括对混凝土长期（变形）性能的检验评定，另外，“碱－骨料反应试验”试验方法本身已基本包括了检验评定的涵义，因此在本标准中也未列入。

3.0.2  混凝土耐久性项目及其等级划分分为两部分处理，抗冻等级（快冻法）、抗冻标号（慢冻法）、抗（水）渗等级、抗硫酸盐等级由于试验方法本身就含有等级划分，同时，混凝土的这些耐久性指标在国内已有多年的应用并已体现在相关的标准中。在尊重现实的前提下，本标准将它们单独列出，以便符合目前的工程设计习惯，且能与相关标准相协调。

其余的四个项目指标，本标准将这些指标划分为五个等级，与之对应的混凝土耐久性水平推荐意见见表1。

需要说明的是，这种定性评价仅对混凝土材料本身而言，至于是否符合工程实际的要求，则需要结合设计和施工要求进行确定，也就是说某单项耐久性指标较差的混凝土未必不适合用于某特定环境的工程，而某项耐久性指标很好的混凝土也未必一定适用于工程。

表1  混凝土耐久性项目等级与混凝土耐久性水平推荐意见

| 等级 | 混凝土耐久性水平推荐意见 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 差 |
| Ⅱ | 较差 |
| Ⅲ | 较好 |
| Ⅳ | 好 |
| Ⅴ | 很好 |

抗冻标号的等级划分

根据目前结构混凝土慢冻法的研究结果，D25的混凝土抗冻性能很差，一般不能满足有抗冻要求的工程需要，因此本标准将D50作为抗冻标号的最低等级。考虑到慢冻法试验量的繁重和试验周期的漫长，D200以上不再进行更详细的划分。且D200也足以反映混凝土在慢冻条件下良好的耐久性能。

抗冻等级的划分

美国ACI318-08对有抗冻要求的混凝土的最大水胶比、最低强度和含气量进行了规定，加拿大的CSA A23.1-94除对上述参数进行规定外，对引气混凝土的平均气泡间距进行了规定。德国、瑞典、挪威、丹麦、芬兰等经受严寒作用的国家，也都对混凝土的抗冻性进行了类似的规定。《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082）未对上述指标进行规定，而是以抗冻等级综合反映混凝土的抗冻性能。

《水工建筑物抗冰冻设计规范》（DL T5082-1998）将按快冻法测试的抗冻等级分为F400、F300、F200、F150、F100、F50六级。

《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ 269-96）对水位变动区有抗冻要求的混凝土进行了规定，对不同程度的冻融环境条件，针对海水环境、淡水环境分别采用的混凝土抗冻等级有F100、F150、F200、F250、F300、F350六个等级。抗冻等级的适用范围可参考该标准的相关规定进行选用。

《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ 269-96）对水位变动区有抗冻要求的混凝土进行了规定，见表2。《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62－2004）对水位变动区混凝土抗冻等级的要求与表2一致。

表2 水位变动区混凝土抗冻等级选定标准

| 建筑所在地区 | 海水环境 |  | 淡水环境 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 钢筋混凝土及预应力混凝土 | 素混凝土 | 钢筋混凝土及预应力混凝土 | 素混凝土 |
| 严重受冻地区（最冷月平均气温低于-8℃） | F350 | F300 | F250 | F200 |
| 受冻地区（最冷月平均气温在-4～-8℃之间） | F300 | F250 | F200 | F150 |
| 微冻地区（最冷月平均气温在0～-4℃之间） | F250 | F200 | F150 | F100 |

注：1.试验过程中试件所接触的介质应与建筑物实际接触的介质相近；

2.开敞式码头和防波堤等建筑物混凝土应选用比同一地区高一级的抗冻等级。

《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》对冻融环境进行了分类，并根据不同的设计使用年限和环境作用等级，规定设计使用年限分别为100年、60年和30年的混凝土抗冻等级（56d龄期）分别为≥F300、≥F250和≥F200。

对于有抗冻要求的结构，应根据气候分区、环境条件、结构构件的重要性以及用途等情况提出相应的抗冻等级要求，具体内容可参见相关标准。

抗（水）渗等级的划分

采用逐级加压法测得的抗水渗透等级在我国有着广泛的应用。《混凝土质量控制标准》（GB50164-92）将混凝土抗渗等级划分为S4、S6、S8、S10、S12五个等级（各个标准中抗（水）渗等级的表示符号不同，应注意区分，有关标准中的S、W与本标准中的P含义相同）。《普通混凝土配合比设计规程》（JGJ55-2000）将抗渗混凝土（impermeable concrete）定义为抗渗等级等于或大于P6级的混凝土。《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB50069-2002）根据最大作用水头与混凝土壁、板厚度之比值iw来设计抗渗等级：iw小于10时，抗渗等级为S4；iw大于30时，抗渗等级为S8；介于二者之间的抗渗等级为S6。

《水工混凝土结构设计规范》（DL/T5057-1996）将混凝土抗渗等级分为W2、W4、W6、W8、W10、W12 六级。

《水运工程混凝土施工规范》（JTJ268-1996）以及《水运工程混凝土质量控制标准》（JTJ269-96）按照最大作用水头与混凝土壁厚之比，对抗（水）渗等级做出了相应的规定（见表3）。《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》（JTG D62－2004）对结构混凝土抗渗等级的要求与表3一致。

表3  混凝土抗渗等级选定标准

| 最大作用水头与混凝土壁厚之比 | 抗渗等级 |
| --- | --- |
| <5 | W4 |
| 5～10 | W6 |
| 11～15 | W8 |
| 16～20 | W10 |
| >20 | W12 |

对于有抗渗要求的结构，应根据所承受的水头、水力梯度、水质条件和渗透水的危害程度等因素进行确定，具体内容可参见相关标准。

抗硫酸盐等级划分

抗硫酸盐试验的评定指标为抗硫酸盐侵蚀等级。《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082）规定：当质量耐蚀系数低于95%，或者抗压强度耐蚀系数低于75%，或者干湿循环次数达到150次，即可停止试验。此时记录的干湿循环次数即为抗硫酸盐侵蚀等级。

抗硫酸盐侵蚀试验一般只有当工程环境中有较强的硫酸盐侵蚀时才进行该耐久性能的试验，因此，为保证此类工程具有足够的抗硫酸盐侵蚀性能，将下限值设为KS30。系统的试验结果表明，能够经历150次以上抗硫酸盐干湿循环的混凝土，具有优异的抗硫酸盐性能，故将KS150定为上限值。

抗氯离子渗透性试验（RCM法）

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082）规定抗氯离子渗透性试验（RCM法）的试验龄期可以为28d、56d或84d。中国土木工程学会标准《混凝土结构耐久性设计与施工指南》（CCES 01－2004）采用28d龄期的氯离子迁移系数作为控制指标，根据不同的设计使用年限和环境作用等级，氯离子迁移系数的控制阈值设定为如下级别：4×10-12m2/s、5×10-12m2/s、7×10-12m2/s、8×10-12m2/s、10×10-12m2/s。

目前国内外工程中多以84d的氯离子迁移系数作为设计和质量控制的指标，例如我国杭州湾大桥，以84d龄期的混凝土抗氯离子迁移系数作为控制要求，不同结构部位的控制阈值分别为：1.5×10-12m2/s、2.5×10-12m2/s、3.0×10-12m2/s和3.5×10-12m2/s。马来西亚槟城第二跨海大桥也以84d龄期抗氯离子迁移系数作为设计指标。试验研究表明，84d龄期的混凝土抗氯离子迁移系数小于1.5×10-12m2/s，表明混凝土具有优良的抗氯离子渗透性能。因此，本标准以84d龄期的试验值作为检验评定的指标。

抗氯离子渗透性试验（电通量法）

《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082）规定抗氯离子渗透性试验（电通量法）的试验龄期可以为28d或56d，为缩短试验周期，对于以硅酸盐水泥为主要胶凝材料的混凝土，一般规定试验龄期为28d，但是对于大掺量矿物掺合料的混凝土，也允许采用56d的测试值作为评定指标。《铁路混凝土结构耐久性设计暂行规定》对氯盐环境进行了分类，并根据不同的设计使用年限和环境作用等级，规定混凝土的电通量（56d）等级（见表4）。另外，该标准还规定氯盐环境和化学侵蚀环境下混凝土的电通量一般不超过1500 C，有的则需要小于800C或1000 C。

表4  混凝土的电通量

| 设计使用年限级别 |  | 一(100年) | 二(60年)、三（30年) |
| --- | --- | --- | --- |
| 电通量（56d），C | ＜C30 | ＜2000 | ＜2500 |
|  | C30～C45 | ＜1500 | ＜2000 |
|  | ≥C50 | ＜1000 | ＜1500 |

《海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范》（JTJ 275-2000）对高性能混凝土的电通量要求不超过1000C。需要注意的是，该标准对电通量的测试龄期要求是：标准条件下养护28d，试验应在35d内完成。对掺加粉煤灰或粒化高炉矿渣的混凝土，可按90d龄期的试验结果评定。

本标准电通量的等级划分参照了ASTM C 1202–05 的规定（表5）。

表5  基于电通量的氯离子渗透性

| 电通量（C） | 氯离子渗透性评价 |
| --- | --- |
| >4000 | 高 |
| 2000-4000 | 中等 |
| 1000-2000 | 低 |
| 100-1000 | 很低 |
| <100 | 可忽略 |

碳化深度的等级划分

系统的试验研究表明，在快速碳化试验中，碳化深度小于20mm的混凝土，其抗碳化性能较好，一般认为可满足大气环境下50年的耐久性要求。工程实际中，碳化的发展规律也基本与此相近。在其它腐蚀介质的共同侵蚀下，混凝土的中性化会发展得更快。一般公认的是，碳化深度小于10mm的混凝土，其抗碳化性能良好。许多强度等级高、密实性好的混凝土，在碳化试验中会出现测不到碳化深度的情况。目前，《轻骨料混凝土技术规程》（JGJ52-2002）根据不同的使用条件对砂轻混凝土的碳化深度进行了规定（见表6）。需要说明的是，在抗碳化性能方面，有些种类的轻骨料混凝土与普通混凝土相近，有些种类则比普通混凝土略差一些。

表6  砂轻混凝土的碳化深度值

| 等级 | 使用条件 | 碳化深度值（mm），不大于 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正常湿度，室内 | 40 |
| 2 | 正常湿度，室外 | 35 |
| 3 | 潮湿，室外 | 30 |
| 4 | 干湿交替 | 25 |

注：1.正常湿度系指相对湿度为55%～65%；2.潮湿系指相对湿度为65%～80%；3.碳化深度值相当于在正常大气条件下，即CO2的体积浓度为0.03%、温度为20±3℃环境条件下，自然碳化50年时混凝土的碳化深度。

早期抗裂性能等级划分

中国建筑科学研究院采用刀口法试验对混凝土早期的抗裂性能进行了系统的研究，结果发现，抗裂性能好的混凝土，单位面积上的总开裂面积很小，通常在100 mm2/m2以内；当单位面积上的总开裂面积超过1000 mm2/m2时，混凝土的抗裂性能较差；而该指标在700 mm2/m2左右时，混凝土抗裂性能也出现一个较为明显的变化。据此，将混凝土的早期抗裂性能进行了划分。

3.0.3  用于不同工程环境的混凝土所需要的耐久性能不同，应结合实际情况或设计要求来确定对混凝土的哪些耐久性能进行检验评定。需要说明的是，即使同一验收批的混凝土，测试不同项目的耐久性指标，评定结果可能处于不同的级别，例如某混凝土，其抗氯离子渗透性处于Ⅲ级，而其早期抗裂性可能处于Ⅳ级。这类似情况是允许存在的。

# 4  检验

## 4.1  试验方法

4.1.1  本标准规定的测试方法均出自《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082）。

## 4.2  取样

4.2.2～4.2.3  实验室取样主要是确定配合比，配合比和原材料不发生改变时一般不需要重复取样试验。施工现场的取样主要是进行质量控制。

从同一盘或同一车混凝土中取样以保证试件制作的同质性。由于搅拌设备、运输设备首次启用可能造成混凝土的组分不具有代表性，因此应尽量避免在首盘或首车混凝土中取样。

符合连续生产条件的混凝土可作为一个验收批取样。非连续生产则在原材料、配合比、生产工艺、时间间隔等多方面出现差异，因此应将非连续生产的各个阶段划分为不同的验收批进行处理，以便从严控制混凝土的耐久性。

4.2.5  实际取样量＝1.5×（耐久性项目1所需混凝土用量×试验组数＋耐久性项目2所需混凝土用量×试验组数＋……）

4.2.6  取样记录包含了影响混凝土耐久性试验结果的因素，取样记录的内容为解释检验结果的依据之一，因此，应规定填写取样记录并作为检验评定的依据之一。

## 4.3  试验组数

4.3.1～4.3.3  理论上多组试验的平均值结果更能较真实地反映真值，因此，在有条件的情况下宜进行两组或两组以上的试验。但是考虑到耐久性试验的复杂性和长期性，也可以一个验收批的每项检验项目进行一组试验。

## 4.4  试验条件

4.4.1  《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》（GB/T 50082）在对试件的制作和养护的规定上引用了《普通混凝土力学性能试样方法标准》（GB/T 50081）的规定。该标准规定：根据混凝土拌合物的工作性确定混凝土成型方法：坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实；大于70mm的宜用捣棒人工捣实；检验现浇混凝土或预制构件的混凝土试件成型方法宜与实际采用的方法相同（例如采用插入式振捣棒振实）。

4.4.2  标准试件的制作和养护规定见《普通混凝土力学性能试样方法标准》（GB/T 50081）。

4.4.3  泵送混凝土在出泵口取样会带来操作、运送上的困难，因此，规定泵送混凝土可在进入场地后入泵前取样；非泵送混凝土可在进入场地后浇筑前取样。现场取样的混凝土可根据设计或施工提出的要求，采用标准养护或（和）同条件养护。

## 4.5  检验结果

4.5.2  当各组数据之间的离散性较小（与平均值的差值不超过15％），应取它们的算术平均值作为检验结果。如果各组数据的离散性较大（与平均值的差值超过15％）则应按照本条规定的三种情况进行处理后获得检验结果。

4.5.3  抗冻标号、抗冻等级、抗（水）渗等级和抗硫酸盐等级四个测试指标可能出现介于两个等级之间的情况，例如混凝土抗冻等级可能为F175，介于本标准表3.0.2-1所列出的抗冻等级F150和F200之间，此时，应取等级较低的F150作为检验结果。

# 5  评定

5.0.1  本标准规定的混凝土耐久性评定一般分为两个步骤：首先是耐久性的等级评定，然后是合格性评定。等级评定依据检验结果，对照本标准表3.0.2-1和3.0.2-2的规定进行评定。合格性评定是在等级评定的基础上，应根据工程的实际情况，符合或满足设计和施工要求的项目评定为合格。

5.0.2～5.0.3  要直接评定某验收批合格，须保证该验收批需要进行的检验项目全部合格。存在不合格项目时，因情况较为复杂，采用组织专家进行评审并提出处理意见的做法比较稳妥。

5.0.4  研究混凝土的耐久性能水平并进行比较研究时，往往无须采用合格性来进行评定。