ICS××。×××。××

× ××

备案号：××××—××××

中华人民共和国建筑行业标准

JG

JG/T ××××—××××

混凝土裂缝修复灌浆树脂

Grouting resin for concrete crack

（征求意见稿）

2008-××-××发布

2008-××-××实施

中华人民共和国建设部 发布

前     言

本标准附录A为规范性附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中冶集团建筑研究总院

本标准参加起草单位：北京冶建工程裂缝处理中心

清华大学土建工程总公司

亨斯迈先进化工（广东）有限公司

天地金草田（北京）科技有限公司

厦门博仕泰建筑材料有限公司 等

本标准主要起草人：岳清瑞 杨勇新 杨萌 等

本标准为首次发布，自2008年×月×日起实施。

混凝土裂缝修复灌浆树脂

  - 范围

本标准规定了混凝土裂缝修复灌浆树脂（简称灌浆树脂）的术语定义、型号及标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志与包装、运输与贮存。

本标准适用于使用对混凝土裂缝进行修复的灌浆树脂。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

GB/T 2568-1995   树脂浇铸体拉伸强度试验方法

GB/T 2569-1995   树脂浇铸体压缩强度试验方法

GB/T 2570-1995   树脂浇铸体弯曲强度试验方法

GB/T 2794-1995   胶粘剂粘度的测定

GB/T 7124-1986   胶粘剂拉伸剪切强度测定方法（金属对金属）

GB 7123.1-2002   胶粘剂适用期的测定

- 术语及定义

下列术语及定义适用于本标准。

灌浆树脂  Grouting Resin简称（GR）

是指用于修复混凝土裂缝的树脂。

- 型号及标记

4.1 型号

灌浆树脂按施工环境温度分为常温固化型N（10℃～40℃）和低温固化型L（－5℃～15℃）两类。

4.2 标记

灌浆树脂的标记由代号和施工环境温度型号组成。

灌浆树脂施工环境温度型号

产品代号

示例: 灌浆树脂，施工环境温度为常温固化型标记为：GR-N。

- 技术要求

5. 1 外观质量：灌浆树脂应色泽均匀，无结块，无分层沉淀。

5. 2 灌浆树脂的性能应满足表1的规定。

表1  灌浆树脂性能指标

| 性能项目 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 工艺性能 | 混合后初粘度（25℃） | ≤500mPa.s |
|  | 适用期（25℃） | ≥30分钟 |
| 胶体性能 | 拉伸强度 | ≥20MPa |
|  | 拉伸弹性模量 | ≥1500MPa |
|  | 伸长率 | ≥1％ |
|  | 压缩强度 | ≥40MPa |
|  | 弯曲强度 | ≥30MPa，且不得呈脆性破坏 |
| 粘结性能 | 拉伸剪切强度（钢－钢） | ≥10MPa |
| 耐久性 | 2000h人工加速湿热快速老化后，下降率（％） | 拉伸剪切强度（钢－钢）下降不大于15 |
|  | 50次人工加速冻融循环快速老化后，下降率（％） | 拉伸剪切强度（钢－钢）下降不大于15 |

注：适用期（25℃）指标是常温固化型灌浆树脂的性能指标，在施工现场不得通过加入溶剂来降低树脂的粘度。

6  试验方法

6.1 试验环境条件

除非另有规定，常温固化型建筑结构胶试件固化方式均为23±2℃，低温固化型建筑结构胶试件固化方式均为0±2℃。

6.2 外观检验

在正常（光）照度下，距离0.5m，目测。

6.3 粘度的检验

粘度按GB/T 2794-1995的规定进行。

6.4 适用期的检验

按GB 7123.1-2002的规定进行，检测250克混合后灌浆树脂的适用期。

6.5 拉伸强度、弹性模量和伸长率的检验

按GB/T 2568－1995的规定进行，试件厚度为4±0.2 mm。

6.6 压缩强度的检验

按GB/T 2569－1995的规定进行。

6.7 弯曲强度的检验

按GB/T 2570－1995的规定进行。

6.8 拉伸剪切强度（钢－钢）的检验

按GB/T 7124-86的规定进行，试件的材质为45号碳钢。

6.9 耐久性的检验

按附录A的规定进行。

7  检验规则

7.1  检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

7.1.1 出厂检验

生产厂按本标准的规定，对每批产品进行出厂检验。灌浆树脂检验项目包括外观、粘度、适用期和拉伸剪切强度（钢－钢）。

7.1.2 型式检验

在下列情况之一时，应按本标准中第5章要求进行型式检验：

a) 新产品或者老产品转厂生产的试制定型鉴定；

b) 正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 正常生产期间耐久性检验可每五年不少于一次，其余性能检验每十二个月不少于一次；

d) 停产一年后，恢复生产时；

e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

f) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

7.2  组批、抽样和判定规则

7.2.1 组批

同批次树脂2000kg为一批。不足2000kg时，仍按一批计。

7.2.2 抽样

7.2.2.1出厂检验时检验采用一次抽样法，样本数为6。

7.2.2.2 型式检验时采用二次抽样法，样本数为6。

7.2.3 判定规则

7.2.3.1对于一次抽样法，所抽样本全部符合要求或仅有一个不符合要求时则判该批为合格；否则判定该批不合格。

7.2.3.2对于采用二次抽样法，在第一次所抽样本中全部符合要求则判定该批为合格；如有2个或2 个以上不符合要求则判该批不合格。当有1个试样不符合要求时则进行第二次抽样，如两次抽样不符合要求的样本总数为1时则判该批合格；否则判定该批不合格。

8  标志、包装、运输、贮存

8.1 标志

产品包装上应清楚标明下列内容：

a) 制造企业名称、地址；

b) 产品名称、牌号和类型；

c) 标记、商标；

d) 生产日期、批号及保质期；

e) 净重；

f) 贮存和运输注意事项；

g) 产品使用说明。

h) 产品合格证

8.2 包装

包装容器应清洁、干燥、不影响树脂质量和安全，包装后密封。

8.3 运输

运输车辆以及堆放处必须有防雨、防潮设施。装卸车时不可损伤包装，严禁混入杂物。

8.4 贮存

应贮存在室内干燥通风处，避免火种，隔离热源。

附录A  灌浆树脂耐久性能试验方法

（规范性附录）

A．1 适用范围

A．1．1 本方法规定了以力学性能为主要评定指标的灌浆树脂在规定的湿热加速老化和冻融循环条件下的力学性能的检测方法。本方法以（钢－钢）拉伸剪切强度为标志，以评估灌浆树脂对自然环境因素作用的耐受能力。

A．1．2 采用本方法进行老化试验的灌浆树脂应符合下列条件：

a）该灌浆树脂产品已通过基本性能的检测；

b）被检验的灌浆树脂应来源于成批产品随机的抽样。

A．2  试样

A．2．1试样制备、尺寸、外观检查及测量精度按GB7124－86《胶粘剂拉伸剪切强度测定方法（金属对金属）》的规定进行，试件的材质为45号碳钢或不锈钢。

A．2．2除测定初始性能的一组试样外，试样组数根据试验周期数和测试要求确定，每组试样不少于10个。

A．2．3 试样编号应清晰耐久，试样胶固化7天后，应对试件的金属表面涂刷防腐涂料进行保护，但胶缝处不得粘染防腐涂料。

A．2．4试样除应具有同批性外，还应随机取样、分组。

A．3  湿热加速老化试验箱

A．3．1 箱内温、湿度应由装在箱内工作空间的传感器加以监测和控制。

A．3．2 在1.5～2h内，温度变化范围应在（25±2）～（50±2）℃之间。

A．3．3相对湿度应保持在95％～100％。

A．3．4 箱内工作空间各处温、湿度必须均匀，且尽量与传感器紧邻处的条件相近。箱内空气必须保持流动。

A．3．5 试样箱在调节过程中，不得对试样产生光热辐射影响。

A．3．6 未经纯化处理的冷凝水不得再使用。

A．3．7 用蒸馏水或去离子水调节箱内湿度。仲裁试验时，水的电阻率不得小于500Ω·m。

A．3．8 湿球系统用水同A．3．7条。每次试验前应更换湿球纱布，但纱布使用期不得超过30d。

A．4  湿热加速老化试验条件

A．4．1 湿热条件应符合下列规定：

a）温度为50−1+2℃；

b）相对湿度95％～100％；

c) 恒温、恒湿时间应从试验箱内的温、湿度均达到规定值时算起，应为60d或90d。

A．4．2 升温、恒温及降温过程控制：

a) 升温阶段

在1.5～2h内，箱温应从25−1+3℃连续均匀升到50−1+3℃；相对湿度应不低于95％；

b）恒温、恒湿阶段

箱内温度、湿度应符合A.4.1中的规定并在规定试验时间内保持均匀。

c）降温阶段

应在连续恒温达到规定时间时立即开始降温，在1.5～2h内箱温应从50±2℃连续均匀降到25±2℃；相对湿度应保持95％以上。

A．5 湿热加速老化试验步骤

A．5.1 按GB7124－1986的规定测试初始力学性能。

A．5.2 将已清除表面灰尘和油污的试样放入箱内，试样相互间、试样与箱壁之间不得接触。试验时，试样与箱壁、箱底和箱顶的距离应不少于15㎝。

A．5.3 在试验过程中，取放试样时，开启箱门的时间应尽可能短暂。

A．5.4 达到规定试验时间后，检查试样外观，测量试样尺寸。

试样从箱中取出放在密闭的容器中冷却到室温后进行性能测试。试样从箱中取出后应在30min内测试完毕。

A．6  冻融循环试验条件

A．6.1 冻融循环应在2~4h内完成，其中用于融化的时间不得小于整个冻融时间的1/4。

A．6.2 在冻结和融化终了时，试件中心温度应分别控制在-17±2℃和8±2℃。

A．6.3 冻和融之间的转换时间不宜超过10min。

A．7  冻融循环试验步骤

A．7.1 按GB7124－1986的规定测试初始力学性能。

A．7.2 将已清除表面灰尘和油污的试样放入冷冻箱内，试样相互间、试样与箱壁之间不得接触。试验时，试样与箱壁、箱底和箱顶的距离应不少于15㎝。

A．7.3 在试验过程中，取放试样时，开启箱门的时间应尽可能短暂。

A．7.4 达到规定试验时间后，检查试样外观，测量试样尺寸。

冻融循环50次后将试样从箱中取出，放在密闭的容器中至室温进行性能测试。试样从箱中取出后应在30min内测试完毕。

A．8 结果计算

A．8.1 分别去掉2个最大值和最小值，将剩余6个试件按引用标准计算每组试样的算术平均值。

A．8.2 按式（A.1）计算拉伸剪切强度保留率，取二位有效数字：

Ri=XiX0×100…………………………………………(A.1)

式（A.1）中：Ri——经i试验周期后力学性能保留率，％；

X0——试样初始拉伸剪切强度算术平均值；

Xi——经i试验周期后每组试样拉伸剪切强度算术平均值。

按式（A.2）计算拉伸剪切强度下降率，取二位有效数字：

Di=100−Ri……………………………………………(A.2)

式（A.2）中：Di——经i试验周期后力学性能下降率，％；

A．9 试验报告

试验报告应包括下列各项中的全部或部分：

- 说明试验按本标准进行；

- 试验项目名称；

- 试样来源、制备、品种和规格；

- 试样编号、试验前后外观状况；

- 采用的试验条件、试验周期和试样状态调节条件；

- 采用的设备、仪器型号；

- 试样拉伸剪切强度测试时，试样的破坏现象及过程；

- 每组试样的数量、单值、算术平均值和强度保留率；

- 试验人员、日期、实验室温度及相对湿度等。