UDC

JGJ

中华人民共和国行业标准

P                                             JGJ/T×－200×

备案号J×－200×

混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程

Technical specification for application of reinforcement spacings used in concrete structures

（征求意见稿）

200×－××－××发布                         200×－××－××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部                 发布

中华人民共和国行业标准

混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程

Technical Specification for Application of Reinforcement Spacings Used in Concrete Structures

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：200×年××月××日

中国建筑工业出版社

200×  北京

# 前  言

根据住房和城乡建设部《关于印发〈2008年工程建设标准规范制订、修订计划（第一批）〉的通知》（建标[2008]102号文）的要求，规程编制组经广泛调查研究，参考有关国际标准和国外先进标准，认真总结了已有的工程经验，并在广泛征求意见的基础上，制定本规程。

本规程的主要内容是：1．总则；2．术语；3．基本规定；4．设计；5．施工；6．检测与验收。

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由江苏南通六建建设集团有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中，如有意见或建议，请寄送江苏南通六建建设集团有限公司（地址：江苏省如皋市福寿路336号，邮编：226500）。

本规程主编单位：江苏南通六建建设集团有限公司

同济大学

本规程参编单位：上海第四建筑有限公司

南通市建筑设计研究院有限公司

铭伸建筑材料制造（上海）有限公司

大连伸宏建筑材料有限公司

上海华琳塑胶建材有限公司

本规程主要起草人：石光明、应惠清、邹科华、顾浩声

王  巍、褚国栋、金少军、杨红玉

金成文、张跃东、谢  辉、王振辉

冒小玲

本规程主要审查人：

# 目  次

1  总  则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

4  间隔件的制作	5

4.1  水泥间隔件	5

4.2  塑料间隔件	5

4.3  金属间隔件	6

4.4  成品检验	6

5  间隔件的运输和储存	9

6  间隔件的安放	10

6.1  一般要求	10

6.2  表面间隔件的安放	10

6.3  内部间隔件的安放	12

6.4  质量验收	12

附录A  间隔件试验方法	14

附录B  间隔件验收记录表格	18

本规程用词说明	20

引用标准名录	21

附：条文说明	22

# Contents

1  General Provisions	1

2  Terms 	2

3  Basic Requirement	3

4  Production of Spacing	5

4.1  Cement Spacing	5

4.2  Plastic Spacing	5

4.3  Metal Spacing	6

4.4  Product Test	6

5  Transport and Storage of Spacing	9

6  Placement of Spacing	10

6.1  General Requirement	10

6.2  Placement of Surface Spacing	10

6.3  Placement of Interior Spacing	12

6.4  Quality Acceptance	12

Appendix A  Test Method of Spacing	14

Appendix B  Check List of Spacing	18

Explanation of Wording in this Specification  	20

Normative standards  	21

# Explanation of Provision	22

1  总  则

1.0.1  为在混凝土结构工程中正确选择和合理使用钢筋间隔件，保证混凝土施工质量和耐久性，统一技术要求，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于建筑工程混凝土结构中使用的钢筋间隔件，也可适用于道路工程、桥梁工程、隧道工程等混凝土结构中使用的钢筋间隔件。

1.0.3  混凝土结构用钢筋间隔件，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  钢筋间隔件    reinforcement spacing

混凝土结构中用于控制钢筋保护层厚度及钢筋间距的物件，按材料分有水泥间隔件、塑料间隔件、金属间隔件，按安放部位分为表面间隔件和内部间隔件。

2.0.2  表面间隔件    surface spacing

用于混凝土表面，在钢筋与模板之间用于控制保护层厚度的物件。

2.0.3  内部间隔件    interior spacing

用于混凝土内部，在钢筋与钢筋之间用于控制钢筋间距或兼有表面间隔件作用的物件。

2.0.4  保护层厚度    thickness of protective coating

钢筋外边缘到混凝土构件表面的距离。

2.0.6  间隔尺寸      spacing distance

被间隔的钢筋的保护层厚度或两钢筋之间的净距。

2.0.7  阵列式放置    array arrangement

间隔件在相邻行和列成直线的安放方式。

2.0.8  梅花式放置    staggered Arrangement

间隔件在相邻行和列中间的安放方式。

# 3  基本规定

3.0.1  混凝土结构及构件施工前均应进行钢筋间隔件的方案设计，方案设计应包括选型、规格、计算及安放布置等内容。

3.0.2  用于控制混凝土构件的保护层和钢筋间距的临时固定物件应采用钢筋间隔件，不得采用石子、砖块、木块等作为间隔件。

3.0.3  钢筋间隔件所用的原材料应提供产品合格证书和说明书，并应按国家现行相关标准进行材料试验。

3.0.4  工厂生产的成品间隔件进场前应提供产品合格证书和说明书。

3.0.5  在混凝土结构施工中，应根据不同结构类型、环境类别及钢筋的直径与配置、保护层厚度等选择合适的钢筋间隔件。混凝土结构的环境类别可按表3.0.5-1确定；混凝土用钢筋间隔件可按表3.0.5-2选用。

表3.0.5-1                  混凝土结构的环境类别

| 环境类别 |  | 条 件 |
| --- | --- | --- |
| 一 |  | 室内正常环境 |
| 二 | a | 室内潮湿环境； 非严寒和非严冷地区的露天环境、与无侵蚀的水或土壤直接接触的环境 |
|  | b | 严寒和严冷地区的露天环境、与无侵蚀的水或土壤直接接触的环境 |
| 三 |  | 使用除冰盐的环境； 严寒和严冷地区冬季水位变动的环境； 滨海室内环境 |
| 四 |  | 海水环境 |
| 五 |  | 受人为或自然的侵蚀性物质影响的环境 |

表3.0.5-2                 混凝土用钢筋间隔件选用表

| 序 | 混凝土结构的 环境类别 | 间隔件 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 使用部位 | 类 型 |  |  |  |
|  |  |  | 水泥 |  | 塑料 | 金属 |
|  |  |  | 砂浆 | 混凝土 |  |  |
| 1 | 一、二a | 表面 | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  |  | 内部 | × | Δ | Δ | ○ |
| 2 | 二b | 表面 | ○ | ○ | Δ | ○ |
|  |  | 内部 | × | Δ | Δ | ○ |
| 3 | 三 | 表面 | ○ | ○ | Δ | Δ |
|  |  | 内部 | × | Δ | Δ | ○ |
| 4 | 四 | 表面 | ○ | ○ | ○ | Δ |
|  |  | 内部 | × | Δ | Δ | ○ |
| 5 | 五 | 表面 | ○ | ○ | Δ | Δ |
|  |  | 内部 | × | Δ | Δ | ○ |

说明：○表示宜选用；Δ表示可以选用；×表示不宜选用。

3.0.6  钢筋间隔件应具有足够的承载力和刚度，对高度较大的承压型内部间隔件还应满足稳定性要求。间隔件承载力试验方法按附录A的规定。

3.0.7  电焊机、混凝土泵、管架等设备荷载不得直接作用在间隔件上。

3.0.8  钢筋间隔件形状、尺寸应符合保护层厚度或钢筋间距要求，应保证混凝土浇筑密实，不得形成混凝土空洞。

3.0.9  钢筋间隔件应便于钢筋定位，且不应导致钢筋移位。

3.0.10  在有抗渗、抗冻、防腐等耐久性要求的混凝土结构中，钢筋间隔件应符合混凝土结构的耐久性要求。

3.0.11  清水混凝土的表面间隔件应与结构的混凝土颜色一致，与模板应成点状接触，接触面积对水泥间隔件不应大于400mm2；对塑料间隔件和钢筋间隔件不应大于100 mm2。

# 4  间隔件的制作

## 4.1  水泥间隔件

- 4.1.1  水泥间隔件可采用水泥砂浆和水泥混凝土制作。水泥砂浆间隔件的制作应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203的相关规定。水泥混凝土间隔件的制作应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工验收质量规范》GB50204中“混凝土分项工程”的相关规定。

4.1.2  水泥间隔件的规格应符合下列规定：

1  可根据构件的特点选择立方体或圆柱体等实心间隔件；

2  水泥间隔件与钢筋接触面的宽度不应小于3d（d为被间隔钢筋的直径）；

3  水泥砂浆间隔件的厚度不宜大于30mm；

4  水泥间隔件应设置与钢筋固定的连接件。

4.1.3  水泥间隔件的材料和配合比应符合下列规定：

1  水泥砂浆间隔件不得采用水泥混合砂浆制作。水泥砂浆强度不应小于所在结构的混凝土内水泥砂浆的强度等级，并不应小于M15；

2  水泥混凝土间隔件的混凝土强度不应小于所在结构的混凝土强度等级，并不应小于C20；

3  水泥间隔件中绑扎钢筋的铁丝宜采用退火铁丝，直径宜为0.8mm。

4.1.4  水泥类间隔件在使用中不应发生断裂和破碎，已断裂或破碎的水泥类间隔件不得使用。

4.1.5  水泥间隔件应采用模板成型。水泥砂浆间隔件切割应用靠尺，并在砂浆初凝后终凝前完成。

4.1.6  水泥间隔件的养护应按混凝土养护要求进行，养护时间不应小于7d。

## 4.2  塑料间隔件

- 4.2.1  塑料间隔件应采用工厂生产的产品，塑料间隔件的原材料不得使用二级以下的再生塑料。

- 4.2.2  塑料间隔件可作为表面间隔件，当作为内部间隔件时不得影响混凝土结构的抗渗性能和受力性能。

4.2.3  塑料间隔件的规格应符合下列规定：

1  可根据混凝土构件的特点选择环形或鼎形等空心间隔件；

2  塑料间隔件应有与钢筋固定的卡口；

3  塑料间隔件宜按保护层厚度设置颜色标识，并应在产品说明书中予以说明。

4.2.4  不得使用老化断裂或缺损的塑料间隔件，塑料间隔件在使用中不应发生断裂和破碎。

4.2.5  塑料间隔件的抗渗性能按本规程附录B的方法试验。

## 4.3  金属间隔件

- 4.3.1  金属间隔件宜采用工厂生产的产品，金属间隔件可用作表面间隔件和内部间隔件。

4.3.2  金属间隔件的规格应符合下列规定：

1  可根据构件的特点选择弓形、鼎形、立柱形、门形等间隔件；

2  与钢筋采用非焊接或非绑扎固定的金属间隔件应有与钢筋固定的卡口或槽口。

- 4.3.3  间隔件所用的钢材宜采用HPB235级低碳钢热轧圆盘条及Q235级钢。

- 4.3.4  金属间隔件不得有裂纹或断裂，钢材不得有片状老锈。金属间隔件在使用中因变形引起的尺寸偏差对间隔尺寸应不大于+3mm、-2mm；其它尺寸应不大于±10mm。

- 4.3.5  金属间隔件与钢筋采用焊接固定时，不得损伤被间隔钢筋。

4.3.6  金属间隔件在混凝土表面有外露的部分均应设置防腐、防锈涂层。涂层应符合现行国家标准《涂层自然气候曝露试验方法》GB/T9276的要求。

4.3.7  工地现场制作金属间隔件时，应符合下列规定：

1  同类金属间隔件宜采用同品种、同规格的材料；

2  现场制作应有加工图纸并设置模具进行加工。

## 4.4  成品检验

主控项目

4.4.1  水泥间隔件应按现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204，检查砂浆或混凝土试块强度。每一工作班的同一配合比的砂浆或混凝土取样不少于一次。

4.4.2  工厂及现场制作的间隔件在使用前均应进行抽样检查，间隔件承载力应符合要求。

检查数量：按同一类型的间隔件工厂生产的每批检查数量宜为1%，且不少于5件；现场制作的每批检查数量宜为2%，且不少于10件。

检验方法：检查现场检验报告。工厂生产的还应检查产品合格证和出厂检验报告。

一般项目

4.4.3  水泥间隔件的外观、形状、尺寸应符合设计要求，其偏差应符合表4.4.3的规定。

表4.4.3               水泥间隔件的允许偏差

| 序 | 项目 |  | 允许偏差 |  |  | 检查数量 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 |  | 不应有断裂或大于边长1/4的破碎 |  |  | 全数检查 | 目测、 用尺量测 |
|  |  |  | 不应有直径大于8mm或 深度大于5mm的孔洞 |  |  |  |  |
|  |  |  | 不应有大于30%的麻面 |  |  |  |  |
| 2 | 连接铁丝或卡铁 |  | 无缺损、完好、无松动 |  |  |  | 目 测 |
| 3 | 外形 尺寸 （mm） | 间隔 尺寸 | 工厂生产 | 基础 | +3，-2 | 同一类型的间隔件工厂生产的每批检查数量宜为5%，且不少于5件；现场制作的每批检查数量宜为10%，且不少于10件 | 用卡尺 量测 |
|  |  |  |  | 梁类、板类 | +2，-1 |  |  |
|  |  |  | 现场制作 | 基础 | +5，-4 |  |  |
|  |  |  |  | 梁类、板类 | +4，-3 |  |  |
|  |  | 其他 | 工厂生产 | ±3 |  |  |  |
|  |  |  | 现场制作 | ±5 |  |  |  |

4.4.4  塑料间隔件外观、形状、尺寸及标识等应符合设计要求，其允许偏差应符合表4.4.4的规定。

表4.4.4                塑料间隔件的允许偏差

| 序 | 检查项目 |  | 允许偏差 | 检查数量 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 |  | 不得有裂纹 | 全数检查 | 目测 |
| 2 | 颜色标识 |  | 齐全、与所标识规格一致 |  |  |
| 3 | 外形 尺寸（mm） | 间隔尺寸 | ±1 | 同一类型的间隔件每批检查数量宜为5%，且不少于5件 | 用卡尺 量测 |
|  |  | 其他尺寸 | ±1 |  |  |

4.4.5  金属间隔件的外观、形状、尺寸应符合设计要求，其偏差应符合表4.4.5的规定。

表4.4.5                 金属间隔件的允许偏差

| 序 | 检查项目 |  | 允许偏差 |  |  | 检查数量 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外 观 |  | 不得有片状老锈、油污、裂纹， 不得有过大的变形、焊缝完整 |  |  | 全数检查 | 目测、 用尺量测 |
| 2 | 外形 尺寸 （mm） | 间隔 尺寸 | 工厂生产 | 基础 | +2，-1 | 同一类型的间隔件工厂生产的每批检查数量宜为5%，且不少于5件；现场制作的每批检查数量宜为10%，且不少于10件 | 用卡尺 量测 |
|  |  |  |  | 梁类、板类 | +1，-1 |  |  |
|  |  |  | 现场制作 | 基础 | +4，-2 |  |  |
|  |  |  |  | 梁类、板类 | +3，-2 |  |  |
|  |  | 其他 尺寸 | 工厂生产 | ±2 |  |  |  |
|  |  |  | 现场制作 | ±5 |  |  |  |

# 5  间隔件的运输和储存

5.0.1  水泥间隔件宜码齐装运，运输中应避免震动和颠簸，防止发生断裂和破碎，不得与腐蚀性化学物品混运、混储。

5.0.2  塑料间隔件不得与腐蚀性化学物品混运、混储。运输应采用包装箱运输方式，并宜整箱保管、随用随拆箱。开箱后应放置在阴凉处，防止暴晒。散放的塑料间隔件上方不得重压。

5.0.3  金属间隔件不得与腐蚀性化学物品混运、混储，并有防潮措施。工厂生产的金属间隔件运输应采用包装箱运输方式，并宜整箱保管。散装散放的金属间隔件上方不应重压。

## 6  间隔件的安放

## 6.1  一般要求

6.1.1  钢筋表面间隔件宜直接安放在被间隔的受力钢筋处，当安放在箍筋或非受力钢筋处时，其间隔尺寸应做相应的调整。

6.1.2  间隔件放后应进行保护，不应使之受损或错位。安装钢筋时应避免对间隔件的冲击。

6.1.3  竖向间隔件的安放间距应根据间隔件的承载力和刚度确定，并应符合被间隔钢筋的变形要求。

## 6.2  表面间隔件的安放

6.2.1  板类构件表面间隔件的安放应符合下列规定：

混凝土板类的表面钢筋间隔件应按阵列式放置在纵横钢筋的交叉点的位置，两个方向的间距均不宜大于表6.2.1的规定。

表6.2.1          板类的钢筋间隔件安放间距（m）

|  |  |  | 受力钢筋直径（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 4~6 | 8~12 | 14~20 | 20~25 | 28~30 | ＞30 |
| 钢筋 间距 （mm） | 单向板 配筋 | 50~80 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 计算 确定 |
|  |  | 90~120 | 0.5 | 0.6 | .08 | 1.2 | 1.4 |  |
|  |  | 130~150 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |  |
|  |  | 160~200 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.8 |  |
|  |  | 210~250 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |  |
|  |  | ＞250 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 |  |
|  | 双向板 配筋 | 50~80 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 |  |
|  |  | 90~120 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.6 |  |
|  |  | 130~150 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.8 |  |
|  |  | 160~200 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |  |
|  |  | 210~250 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.2 |  |
|  |  | ＞250 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 |  |

注：1. 双向板以短边方向钢筋确定。

2. 直径大于30mm钢筋间距应保证被间隔钢筋竖向变形基础不大于10mm、梁不大于5mm、板不大于3mm。

6.2.2  梁类构件表面间隔件的安放应符合下列规定：

1  混凝土梁类的竖向表面间隔件应放置在最下层受力钢筋下面，当安放在箍筋时，其间隔尺寸应做相应的调整。安放间距不应大于表6.2.2-1的规定。主次梁相交处应增设钢筋间隔件。

表6.2.2-1       梁类的竖向表面间隔间隔件的安放间距（m）

| 跨中上层钢筋直径（mm） | ≤8 | 10~16 | 18~22 | ≥25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安放间距 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 |

2  梁类构件的水平表面间隔件应放置在受力钢筋侧面，并与竖向表面间隔件在同一截面上，当安放在箍筋时，其间隔尺寸应做相应的调整。对侧面配有腰筋的梁，在腰筋部位应放置同样数量的水平间隔件。安放间距不应大于表6.2.2-2的规定。

表6.2.2-2      梁类的水平表面间隔间隔件的安放间距（m）

| 跨中上层钢筋直径（mm） | ≤8 | 10~16 | 18~22 | ≥25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安放间距 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |

6.2.3  墙类构件的表面间隔件应符合下列规定：

混凝土墙类钢筋的表面间隔件应采用阵列式放置在最外层受力钢筋。水平与竖向安放间距不应大于表6.2.3的规定。

表6.2.3        混凝土墙的钢筋间隔件的安放间距（m）

| 钢筋直径（mm） | ≤8 | 10~16 | 18~22 | ≥25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安放间距 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 |

6.2.4  柱类构件的表面间隔件安放应符合下列规定：

柱钢筋的表面间隔件应放置在纵向钢筋的外侧面，其水平间距不应大于0.4m；竖向间距不宜大于0.8m，水平与竖向间距每侧均不应少于2个，并对称放置。

6.2.5 灌注桩表面间隔件的安放应符合下列规定：

灌注桩钢筋的表面间隔件，当采用混凝土圆柱状间隔件时，应安放在同一环向箍筋上；当采用钢板弓形间隔件时，应与纵向钢筋焊接。安放间距应符合表6.2.5的规定。

表6.2.5            灌注桩的钢筋间隔件的安放间距（m）

| 纵向钢筋直径（mm） | ≤8 | 10~16 | 18~22 | ≥25 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竖向间距 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| 水平间距（弧长） | 0.6, 且不少于3个 |  |  |  |

6.2.6斜向构件间隔件的安放应符合下列规定：

1  与水平面的夹角小于等于45º的斜向构件的表面间隔件安放的斜向间距可根据构件类型按表6.2.1或表6.2.2取值；

2  与水平面夹角大于45º的斜向构件的表面间隔件安放的斜向间距可根据构件类型按表6.2.3或6.2.4取值。

## 6.3  内部间隔件的安放

6.3.1  竖向内部间隔件的安放应符合下列规定：

1  厚（高）度大于等于1000mm混凝土板、梁及其他大型构件的竖向内部间隔件及其间距应根据计算确定；

2  梁类竖向内部间隔件可采用独立式或组合式间隔件。当竖向内部间隔件支承于底层钢筋时，应与其下表面间隔件上下对齐。安放间距应不大于表6.2.2-1的规定；

3  预应力曲线形配筋时，竖向内部间隔件可安放在底模或与已安装好的非预应力筋固定，安放间距应根据构件类型满足表6.2.1或表6.2.2-1的规定，尚应在拐点处设置间隔件，保证配筋曲率符合设计要求。

6.3.2 水平内部间隔件的安放应符合下列规定：

1  墙类水平内部间隔件宜采用阵列式布置，间距应不大于表6.2.3的规定，兼作墙体双排分布钢筋网连系拉筋的水平间隔件还应符合《混凝土结构设计规范》GB20010的规定；

2  梁类的水平内部间隔件应安放在已固定好的外侧钢筋，其安放间距应符合表6.2.2-2的规定。

## 6.4  质量验收

主控项目

6.4.1  混凝土浇筑前应对间隔件的安放进行检查，其数量应符合设计要求。

检查数量：全数检查。

检查方法：目测。

一般项目

6.4.2  钢筋间隔件的安放位置应符合设计要求，其偏差应符合表6.4.2的规定。

检查数量：按同一类型的间隔件随机抽检间隔件总数的20%。

检查方法：目测，用尺量。

表6.4.2                钢筋间隔件的安放允许偏差

| 序 | 检查项目 |  | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方 位 |  | 符合设计要求 |
| 2 | 位 置 | 平行于钢筋方向 | 50mm |
|  |  | 垂直于钢筋方向 | 0.5d |

# 附录A  间隔件试验方法

# 附录A-1  间隔件承载力试验方法

A.1.1  间隔件承载力试验的试件按本规程4.4.2随机抽取。

A.1.2  采用抗压强度试验机进行加载，试验加载时在压力板与间隔件试块间设置钢制加载垫条，加载试验装置如图A-1-1所示。

1—加载垫条；2—间隔件试件；3—上压板；4—下压板

图A-1-1 加载装置示意图

加载垫条与间隔件接触的端部采用不同规格的半圆弧（图A-1-2），不同直径钢筋按表A-1-1选用。

图A-1-2  加载垫条示意图

表A-1-1   加载垫条选用表

| 间隔钢筋直径 （mm） | 加载垫条型号 | R （mm） | a （mm） | b （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10~18 | DT10 | 5 | 10 | 15 |
| 20~28 | DT20 | 10 | 20 | 10 |
| ≥30 | DT30 | 15 | 30 | 5 |

A.1.3  试验步骤：

1  将加载垫条用螺栓双面胶固定在上压板。

2  将试件擦拭干净，在试件中部划线定出中心位置。将加载垫条与试件中心线对齐。

3  加载速度

砂浆间隔件：300N/s；

混凝土间隔件：混凝土强度≤C30时，300N/s；

混凝土强度＞C30时，500N/s；

塑料间隔件：300N/s；

金属间隔件：300N/s。

4  加载至设计荷载，试件未破坏，则停止加载；若未达到设计荷载，试块破坏，则记录破坏荷载。试验数据精确至0.1kN。数据记录表形式如表A-1-2。

表A-1-2  间隔件承载力试验记录表

| 试件 规格 | 试件 编号 | 间隔钢筋规格 (mm) | 设计荷载 （kN） | 破坏荷载 （kN） | 是否合格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单件 | 检验批 |
| S1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| S2 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| …… | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

A.1.4  检验批试验间隔件单件合格率100%，则该检验批合格；检验批试验间隔件单件合格率不足100%，但大于等于80%，再抽查同样数量重做试验，如重做部分全部合格，则该检验批合格，否则为不合格；检验批试验间隔件单件合格率小于80%，则该检验批不合格。承载力不合格的间隔件可在不大于试验最小承载力的条件下的使用。

A.1.5  试验应注意事项：

1  对双层式钢筋间隔件试验取上层钢筋位置进行试验。

2  试验机压板应由维氏硬度不低于HV600硬质钢制成，厚度不小于l0mm，长、宽不小于150mm。下压板表面应与该机的竖向轴线垂直并在加荷过程中保持不变。试验机活塞竖向轴应与压力机的竖向轴重合，加荷时活塞作用的合力应通过试件中心。

# 附录A-2  塑料间隔件防渗性能试验

A.2.1  塑料间隔件防渗试件板，每次试验试件板数量3件。

取试验间隔件所在结构构件同批混凝土浇筑间隔件抗渗试件板，同时在其中央埋设间隔件。

塑料间隔件防渗试件板尺寸550mm×550mm，厚度a（同实际结构厚度），水压作用范围为板块中央300 mm×300mm的区域（图A-2-1）。

1—螺栓孔；2—间隔件；3—加压区

图A-2-1  间隔件抗渗试件板

A.2.1  试验装置:

1  密封钢罩（图A-2-2a）；

2  5mm厚密封橡胶垫片（图A-2-2b）；

3  M32螺栓（16个）；

4  6mm厚φ75 mm底部衬板（16个）。

1—螺栓孔；2—水管接口

图A-2-2  密封钢罩

a）密封钢罩；b密封橡胶垫片

A.2.3  试验方法：

1  将间隔件抗渗试件板与密封钢罩用M32螺栓固定，顶部接口与压力水管连接（图A-2-3）；

2  初始加压

取设计压力并保持1h，检验钢罩密封状况；

3  测试加压

确认钢罩密封性良好后进行测试加压；

按设计抗渗等级对应水压加压，并维持24h。

图A-2-3  抗渗加压装置的安装

A.2.4  合格判定：

3个抗渗试件板按设计水压加压并维持24h均无渗水为合格。

# 附录B  间隔件验收记录表格

表B—1                   间隔件成品检查验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 间隔件种类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 制作单位 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 质量验收的规定 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位 验收记录 |  |  |
|  | 1 | 砂浆或混凝土试块强度 |  |  |  |  | 4.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 间隔件承载力 |  |  |  |  | 4.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 质量验收的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 抽检数 |  | 合格数 | 不合格数 |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 外观 |  |  | 4.4.3 4.4.4 4.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 颜色标识 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 连接铁丝或卡铁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 外形 尺寸 | 间隔尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 其他尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表由施工单位项目专业质量检查员填写，监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量检查员等进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表B—2                  间隔件安放验收记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 结构部位 |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
| 主控 项目 | 质量验收的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位 检查结果 |  |  |  | 监理（建设）单位 验收记录 |  |  |
|  | 间隔件安放数量 |  |  |  | 6.4.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 质量验收的规定 |  |  |  |  | 施工单位检查结果 |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |
|  |  |  |  |  |  | 抽检数 |  | 合格数 | 不合格数 |  |  |  |  |
|  | 1 | 间隔件安放方位 |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 平行于钢筋方向 位置偏差≯50mm |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 垂直于钢筋方向 位置偏差≯0.5d |  | 6.4.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师（建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表由施工单位项目专业质量检查员填写，监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量检查员等进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 本规程用词说明

- 为了便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

    - 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

    - 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

    - 表示允许稍有选择，在条件允许时首先应该这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的，写法为：“应符合……的规定” 或“应按……执行” 。

引用标准名录

1 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002；

2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002；

3 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

4 《涂层自然气候曝露试验方法》GB/T9276-1996

中华人民共和国行业标准

混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程

JGJ/T×－200×

条文说明

# 制订说明

《混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程》JGJ/T×－200×经住房和城乡建设部200×年××月××日以第××号公告批准发布。

本规程制定过程中，编制组对国内混凝土结构用钢筋间隔件应用技术进行了调查研究，参考有关国际标准和国外先进标准，认真总结了已有的工程经验，并进行了一系列模型试验。

为便于广大施工、设计、监理和其他相关单位人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《混凝土结构用钢筋间隔件应用技术规程》编制组按章、节、条的顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力。仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

# 目   次

1  总  则	25

3  基本规定	27

4  间隔件的制作	29

4.1  水泥间隔件	29

4.2  塑料间隔件	29

4.3  金属间隔件	30

4.4  成品检验	31

5  间隔件的运输和储存	32

6  间隔件的安放	33

6.1  一般要求	33

6.2  表面间隔件的安放	33

6.3  内部间隔件的安放	34

6.4  质量验收	34

# 1  总  则

1.0.1  近几年来钢筋混凝土耐久性的研究一直是全球工程界的关注的热点，大量研究调查和试验结果表明，钢筋保护层的质量是影响结构耐久性的重要因素之一。国外的一份研究资料表明，保护层厚度减小1/4，构件的抗碳化年限可减少1/2；而如果保护层厚度超过设计值，又将影响到结构的受力，引起承载力下降、混凝土开裂等严重后果。同时，钢筋保护层对混凝土的粘结锚固性能、防火减灾也有很大影响。

以往我国钢筋保护层施工控制的主要手段是运用砂浆（混凝土）垫块，近年来也开始采用塑料垫块、钢筋间隔件等。

砂浆（混凝土）垫块，一般都在工地现场制作，质量不易控制，在放置过程中又容易破碎、移位。欧美一些国家则以工厂化生产的塑料垫块为主，其规格统一、定位可靠。钢筋间隔件如钢筋马凳、焊接短钢筋等，我国也多由工地现场制作。在日本应用工厂化生产的钢筋间隔件已有多年历史，它具有加工方便、能耗小、系列化、施工方便等优点。此外，在间隔件的放置方法、间距、数量、与钢筋的连接等在施工中也多以经验为主，缺乏规范和技术指导，因此，工程中发生钢筋位置错动、变形过大甚至钢筋坍塌等都屡见不鲜，已成为质量通病之一。

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204提出了“验评分离、强化验收、过程控制”的指导思想。强化验收的重要措施就是通过结构实体检验这一检查层次。混凝土结构功能是承载受力，但是实体检验一般难以通过加载实验来实现。因此《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204确定了两项检查内容：结构实体混凝土强度和保护层厚度，其中将混凝土保护层厚度的控制作为一项重要的检验内容。

虽然在上述规范中对钢筋保护层质量有明确的要求，但是目前在施工中仍普遍存在的一些问题：如，为了防止露筋的现象，钢筋垫得过高，明显减小了构件截面的有效高度；又如，对垫块作用不重视，用石子、木块等代替，混凝土浇筑时发生滑移，失去垫块作用；或砂浆垫块制作不规范，强度低，受到挤压后破碎。

混凝土结构用钢筋间隔件在工程中应用面广、使用量大，工程中存在诸多问题必须给予解决。因此在施工中对钢筋间隔件的制作、安放执行本规范，保证工程质量，克服施工通病，对提高混凝土结构工程耐久性和可靠性，防火防灾等都具有长远的意义。

1.0.2  本条是对本规程适用范围的界定。

1.0.3  钢筋间隔件加工和安放中需要遵守的标准有很多，本规程是其中之一，因此，施工中除应按照本规程有关规定执行外，尚应符合国家现行有关标准的规定。与本规范有关的国家现行规范、规程主要有：

1 《混凝土结构设计规范》GB50010；

2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204；

3 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203

4 《涂层自然气候曝露试验方法》GB/T9276

对本规范所采用的符号、单位和术语，按《建筑结构设计术语和符号标准》GB/T50083的规定，力求与《混凝土结构设计规范》GB50010、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204以及《砌体工程施工质量验收规范》GB50203协调一致，这样，既方便国内应用，又有利于国际交流。

# 3  基本规定

3.0.1  不同的混凝土构件其钢筋间隔件形式、规格、数量有很大区别，在施工前，应根据工程实际对象进行方案设计。

3.0.2  本条规定了控制钢筋保护层厚度及钢筋间距必须采用按方案确定的钢筋间隔件，不得随意用其他替代物代替间隔件。

3.0.3~3.0.4  钢筋间隔件只用采用合格的材料才能制作出合格的产品。材料的合格证书、检验报告以及产品的合格证书都是工程质量评定中必备的质量保证资料，因此，特提出了这方面的要求。

3.0.6  混凝土结构的环境类别是《混凝土结构设计规范》GB20010中的规定，在编制钢筋间隔件的方案时应结合混凝土结构的环境类别予以考虑。

砂浆间隔件因其强度较低，厚度受到一定限制，因此不宜作为内部间隔件。混凝土间隔件的适用性较强，但在作为内部间隔件而间隔尺寸又较大的，应注意其自身的几何尺寸，防止截面过大而影响混凝土浇灌和构件的性能。

塑料的内部间隔件应考虑构件的抗渗性，而塑料表面间隔件则应考虑塑料的低温脆性。

金属的表面间隔件则应考虑防止环境条件对其的腐蚀。

3.0.7  钢筋间隔件承受荷载主要有钢筋自重、浇筑混凝土的冲击力以及人员或设备的荷载，为防止其在施工阶段引起断裂或变形，间隔件应具有足够的承载力和刚度。虽然在工程中人员和设备不应直接停留或放置在钢筋和间隔件上，但实际施工中这种现象还是难免的，因此在计算中应予以考虑。当然，浇筑混凝土的冲击力以及人员或设备的荷载不必同时组合。

对大型底板、深梁等的承压型内部间隔件往往高度大、搁置的钢筋粗，受力较大，除应满足承载力和变形要求外，还应防止长细杆的失稳。

3.0.8  这条是考虑避免附加荷载对间隔件的影响。

3.0.9  钢筋间隔件保证保护层厚度或钢筋间距时其设计中最基本的要素。塑料间隔件、金属间隔件由于其形式多样，而且体积较小，如形状不妥，往往会造成混凝土不易密实，因此，在确定间隔件形状时要考虑混凝土粗骨料的粒径、混凝土的坍落度等，以防止在间隔件处产生混凝土空洞。

3.0.10  工厂化生产的塑料、金属间隔件，一般都有钢筋定位构造。现场制作的水泥间隔件应埋置铁丝或采用其他方式进行钢筋定位，现场制作等金属间隔件则应在制作时考虑钢筋定位的构造。

3.0.11  钢筋间隔件应满足混凝土结构本身的耐久性要求，如水泥间隔件的抗渗、抗冻、防腐等应与结构的混凝土具有相同的性能；又如内部采用塑料间隔件应保证与其混凝土的结合面的抗渗性能；金属间隔件则应有防腐措施。

3.0.12  清水混凝土的表面十分重要，因此选择间隔件应在颜色，表面外露大小材质等方面予以考虑，防止清水混凝土的表面质量受损。

# 4  间隔件的制作

## 4.1  水泥间隔件

4.1.1~4.1.2  水泥间隔件主要用水泥和混凝土制成，其制作应符合国家规范。立方体和圆柱体是目前工程中最常用的形式，它很使用方便，当然也有一些其他形式（图1）。为保证钢筋安放的可靠性，本条对有关截面尺寸作了必要的规定。水泥间隔件与钢筋的连接件方式可采用铁丝、金属卡片、预留孔等。

图1  水泥间隔件

4.1.3  砂浆和混凝土的强度是保证间隔件承载力的基本保证，在混凝土浇筑后，它即成为结构的一部分，因此，此条规定了水泥间隔件的强度应不小于结构混凝土内砂浆或结构混凝土的强度，还规定了它们的最低强度。绑扎钢筋的铁丝选用直径宜为0.8mm的退火铁丝。退火铁丝又称为火烧丝，由优质铁丝制成，采用低碳钢线材经酸洗除锈、拉拔成型、高温退火等工艺精制而成。柔韧性强、可塑性好，适合用作钢筋捆绑丝。

4.1.4  水泥类间隔件易断裂，在运输和使用应予以注意，如发生断裂和破碎，则不能再用于工程。

4.1.5~4.1.6  目前，水泥间隔件的工地加工随意性较大，质量难以保证。这两条是为确保水泥间隔件质量而作的规定。采用模板、靠尺切割等措施可保证间隔件形状尺寸的正确性，砂浆间隔件切割时间的控制及养护要求则对水泥间隔件的强度有直接影响。

## 4.2  塑料间隔件

- 4.2.1  塑料间隔件现已在我国逐渐推广应用，它一般均为工厂生产的产品，本条是考虑在推广使用塑料间隔件时，应防止工程中随意将废塑料块用作间隔件而作出的规定。二级以下的再生塑料其性能劣质化，不能用于混凝土结构工程。

- 4.2.2  塑料间隔件与混凝土的粘结力比水泥间隔件和钢筋间隔件小很多，它们两者的界面易发生渗水现象，因此，当用塑料间隔件作为内部间隔件时，特别是作为贯穿型内部间隔件时，应考虑它对混凝土结构的影响，必要时可选用其他材料的间隔件。

4.2.3  塑料间隔件的类型有很多（图2），目前已在工程中得到应用，选用时可按钢筋的种类、直径、间隔尺寸和方式等选用。塑料间隔件的钢筋卡口应预先设计、注塑成型。塑料间隔件可做成不同的颜色，故宜按保护层厚度设置颜色标识，以防止错用、便于检查。

图2  塑料间隔件

4.2.4  塑料具有大气老化特性，放置过久或遇到高温、烘烤的塑料间隔件如已老化断裂，则不能再使用。塑料间隔件还易断裂，特别是环形的间隔件，圆环部分截面很小，易于折断，在运输、使用中应注意保护，一旦发生断裂和破碎，则应报废，不得再用于工程。

## 4.3  金属间隔件

4.3.1  目前在工程应用的金属间隔件主要是钢材做的，工厂多用模具机械成型，质量好；而现场一般用手工制作，加工不很规范。故本条建议在可能的条件下，优选工厂生产的产品，一方面可提高工程质量，另一方面也有利于间隔件的标准化和系列化的推进。

4.3.2  金属间隔件的类型也有很多（图3）。工厂生产的一般都考虑有固定钢筋的卡口或槽口，但在现场制作的难易做到。如没有卡口或槽口，则应有其他的固定钢筋的方法，如焊接或绑扎。

图3  金属间隔件

4.3.3  间隔件的钢材需要经过弯折成型，宜采用HPB235级低碳钢热轧圆盘条及Q235级钢。

- 4.3.4  本条规定了金属间隔件的外表的质量要求。出现裂纹、断裂或多大变形都，或钢材的片状老锈，都会影响混凝土结构的质量。

- 4.3.6  金属间隔件外露的部分直接接触空气，易发生腐蚀，在其端部应做防腐处理。目前一般涂刷防腐涂料，可起到很好的作用。如是清水混凝土，还应考虑涂料的颜色与混凝土一致。但灌注桩的表面间隔件不需在表面设置防腐涂层，因为它埋于土中，不直接接触空气，并不存在外观问题。

4.3.7  本条提出了现场加工金属间隔件的技术要求，目的是规范作业行为，改变以往现场无图纸、无标准的随意加工的状况。

## 4.4  成品检验

- 4.4.1  砂浆或混凝土是保证水泥间隔件质量的基本条件，因此把它作为主控项目。本条列出了砂浆或混凝土试块的取样要求，具体制作方法和试验方法应参考相关规范执行。

- 4.4.2 间隔件承载力是间隔件的基本要求，故做此规定。因工厂产品属于工业化生产，一般实现机械化生产，质量较为稳定，而现场制作的质量离散性较大，在抽样检查中考虑前者数量可少一些，而后者应多一些。

- 4.4.3~ 4.4.5 根据间隔件的作用，其外观、形状、尺寸列为一般项目验收。

# 5  间隔件的运输和储存

5.0.1~5.0.3  间隔件在运输、储存时，应根据其特点，采取保护措施，防止破坏、腐蚀或混杂。

## 6  间隔件的安放

## 6.1  一般要求

6.1.1  本条规定了钢筋表面间隔件的放置位置，以保证保护层的厚度。

6.1.3  竖向间隔件直接承受钢筋和其他荷载。其安放间距较小，承受的荷载较小，且不易引起被间隔钢筋的变形，但其数量较多；如果安放间距较大，虽数量较少，但承受的荷载较大，且易引起被间隔钢筋的变形。究竟采用什么布置方式，应根据工程实际情况确定，间隔件本身和被间隔钢筋两方面均应满足，即：间隔件的承载力和刚度满足要求、被间隔钢筋的变形满足要求。

## 6.2  表面间隔件的安放

6.1.1  板类构件包括板、壳或T型梁的翼缘、箱形梁的顶板和底板等。

板类表面间隔件为钢筋下面的竖向间隔件，间距应以满足被间隔钢筋最大变形为依据。本表所示的安放间距是根据施工阶段荷载确定的。在对比浇筑混凝土的冲击力和人员或设备的荷载后，取钢筋自重+1个人（75kg），以被间隔钢筋变形不大于15mm的计算的结果，可供施工时选用。

工程中板类间隔件有阵列式放置和梅花式放置，但按阵列式放置对减小被间隔钢筋的变形更为有利，故建议用此放置方法。

6.2.2  梁类构件包括梁、预制方桩、屋架弦杆等。

梁类构件表面间隔件分为竖向的和水平的。与板类构件不同，其钢筋一般形成骨架，受力后变形大大减小，因此，其竖向表面间隔件的间距可放大。本条没钢筋骨架的变形与梁的高度有关，但本条没有按梁的高度确定，这是基于梁钢筋的直径与梁的高度有一定关联，为与板类和墙类的表达方法一致，在此也按梁钢筋的直径来确定。

梁的水平表面间隔件只受浇筑混凝土的冲击力影响，钢筋又比较细，承受的力比竖向表面间隔件的荷载小很多，因此，其安放间距可适当放大。

6.2.3  墙类构件包括剪力墙、竖向的板等。

6.2.4  柱类构件包括柱、桥墩等。

当柱类构件的截面较小时，其水平与竖向间距每侧均不应少于2个，以使钢筋骨架放置平稳。

6.2.5  灌注桩表面间隔件的形式也很多，固定方式也有不一样（图4）。钢板弓形间隔件焊接固定时应防止钢筋受焊弧损伤。

图4  灌注桩表面间隔件

1—混凝土环；2—钢板弓形间隔件

6.2.6  斜向构件间隔件与水平面的夹角小于等于45º接近水平构件，故按板或梁类构件处理；与水平面的夹角大于等于45º接近垂直构件，故按墙或柱类构件处理。

## 6.3  内部间隔件的安放

6.3.1  本条规定了竖向内部间隔件的安放要求。

大型板、梁的竖向的内部间隔件其高度高、承受荷载大，易发生破坏，故一定要进行计算。

在钢筋上下分别放置间隔件，如梁底部钢筋下放置表面间隔件，在其上面又放置了内部间隔件，在这两个间隔件应在同一垂线上，以防止钢筋受到附加弯矩。

曲线形配筋的间隔件除应满足间隔件的基本作用外，还应考虑曲线钢筋的性状，施工中应同时考虑这两部分的作用，以作出合理布置。

6.3.2  墙类水平内部间隔件采用阵列式布置能获得更好效果。

## 6.4  质量验收

6.4.1  间隔件的数量是保证钢筋间隔质量的主要指标，故将它列为主控项目，并全数检查。

6.4.2  为保证间隔件安放位置的正确性，本条规定了间隔件放置位置的允许偏差。