ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX-20XX

后张法预应力孔道灌浆用外加剂

Admixture used in grouting materials for post-tensioned

prestressed structure

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布                                  20XX-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

前  言

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑工程标准技术归口单位归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院

本标准参加起草单位：江苏博特新材料有限公司、铁道部产品质量监督检验中心、诺欧建材（北京）有限公司、浙江五龙化工股份有限公司、建研科技股份有限公司、国家建筑工程质量监督检验中心、建研建材有限公司。

本标准主要起草人：薛庆、郭京育、刘加平、孙璐、李良、韩红良、宋玉锁、王景贤、左彦峰。

本标准为首次发布。

后张法预应力孔道灌浆用外加剂

1 范围

本标准规定了后张法预应力孔道灌浆用外加剂（以下简称预应力灌浆剂）的有关术语和定义、要求、试验方法、检验规则以及包装、出厂、贮存等。

本标准适用于后张法预应力孔道灌浆施工掺加的外加剂。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1346  水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性试验方法

GB1596  用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB 8076  混凝土外加剂

GB/T 8077  混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T 17671  水泥胶砂强度检验方法（ISO法）

GB18046  用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣

GB18736  高强高性能混凝土用矿物外加剂

JC476  混凝土膨胀剂

JGJ 70  建筑砂浆基本性能试验方法

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

预应力灌浆剂  grouting admixture for prestressed construction

由减水组分、减缩组分、矿物掺合料及其他功能性材料等干拌而成的用于预应力孔道灌浆施工的特种功能外加剂。

4 要求

4.1材料要求

用于预应力灌浆剂中的组成材料性能应符合GB8076、JC476、GB1596、GB18046和GB18736等标准的相关技术要求。

4.2匀质性指标要求

表1 预应力灌浆剂匀质性指标

| 检验项目 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 含水率,% | ≤3.0 |
| 细度，% | ≤8.0 |
| 氯离子含量,% | ≤0.06 |

加入预应力灌浆剂配制的灌浆材料，其氯离子总量应不超过0.5kg/m3。

4.3掺预应力灌浆剂浆体性能要求

掺预应力灌浆剂的浆体的性能应符合表2的要求。

表2 掺预应力灌浆剂浆体性能要求

| 序 号 | 检验项目 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝结时间，h | 初凝 | ≥4 |
|  |  | 终凝 | ≤24 |
| 2 | 水泥浆稠度，s | 初始 | 18±4 |
|  |  | 30min | ≤28 |
| 3 | 常压泌水率，% | 3h | ≤2 |
|  |  | 24h | 0 |
| 4 | 压力泌水率，% |  | ≤3.5 |
| 5 | 早期膨胀率，24h，% |  | 0～3 |
| 6 | 28d自由膨胀率，% |  | 0～0.1 |
| 7 | 抗压强度，MPa | 7d | ≥28 |
|  |  | 28d | ≥40 |
| 8 | 抗折强度，MPa | 7d | ≥5.2 |
|  |  | 28d | ≥8.0 |
| 9 | 充盈度 |  | 合格 |

5 试验方法

5.1匀质性

5.1.1含水率

含水率的测试应按GB/T 8077中固体含量试验步骤规定的程序进行， 含水率按式（1）计算：

........................(1)

式中：Xw—含水率；m0—称量瓶的质量，g；m1—称量瓶加试样的总质量，g；

m2—称量瓶加烘干后试样的总质量，g。

5.1.2细度、氯离子含量

细度、氯离子含量应按照GB/T 8077规定的方法进行。

5.2掺预应力灌浆剂浆体性能指标测试方法

5.2.1试验条件

试验室的温度和湿度应符合GB/T 17671的要求。

5.2.2材料和配比

5.2.2.1可采用符合GB8076中规定的基准水泥，也可采用工程实际所用水泥，但是仲裁时应以基准水泥为准。

5.2.2.2灌浆剂掺量应采用生产厂家的推荐掺量。

5.2.2.3浆体水胶比应控制在0.3～0.4之间。

5.2.3搅拌方法

应采用行星式水泥胶砂搅拌机。

将灌浆剂按掺量加入水泥中，放入搅拌锅中搅拌1min，干拌均匀，倒入80%的拌和水，慢速搅拌2min，搅拌均匀后，快速搅拌1min；然后再慢速搅拌，同时将剩余的拌和水完全倒入，再慢速搅拌1min。

5.2.4凝结时间

按照GB/T 1346规定方法测定浆体的初凝时间和终凝时间。

5.2.5水泥浆稠度

5.2.5.1试验仪器

测试用水泥浆稠度试验漏斗见图1，以流锥时间来确定水泥浆稠度。

水泥浆稠度试验漏斗的校准：1725mL±5mL水流出的时间应为8.0s±0.2s。

5.2.5.2试验步骤

测定时，先将漏斗调整放平，关上底口活门，将搅拌均匀的水泥浆倾入漏斗内，直至表面触及点测规下端（1725ml±5ml）。打开活门，让水泥浆自由流出，记录水泥浆全部流完（出现第一个流动断点）的时间（s），即流锥时间，连续测定两次，求其平均值作为水泥浆稠度，测试初始及30min后的浆体稠度。

178mm（内径）

1725ml

13mm（内径）

2

3

76mm

192mm

38mm

1

1—点测规；

2—水泥浆表面；

3—不锈钢制3mm厚。

图1  水泥浆稠度试验漏斗

5.2.6常压泌水率和早期膨胀率

5.2.6.1试验仪器

常压泌水率与早期膨胀率两部分测试结合进行，试验装置简图见图2。采用1000ml量筒，或采用直径为60mm,高为500mm的底部密封的透明有机玻璃管,并配带密封盖。

2

1

3

a2

a3

a1

1—最初灌满的水泥浆面；

2—水面；

3—膨胀后的水泥浆面。

图2  水泥浆常压泌水率和早期膨胀率试验装置

5.2.6.2试验步骤

将容器置于水平面上，往容器中填灌水泥浆约800ml±10ml，静置1分钟后,测量并记录初始高度a1，然后盖严。放置3h和24h后测其离析水面高度a2和水泥浆膨胀面高度a3，然后按式（2）、式（3）计算常压泌水率（MSL）和早期膨胀率（PZL）：

........................ (2)

........................ (3)

式中：MSL—自由泌水率；PZL—自由膨胀率；a1—初始浆体高度；a2—泌水面高度；

a3—膨胀面高度。

5.2.7 压力泌水率

5.2.7.1试验仪器

试验仪器包括：一个包含2块压力表的CO2气瓶，外侧压力表最小分度值不应大于0.02MPa，级别为1.5级；10ml的量筒；压力泌水容器为圆柱形不锈钢压力容器，需要进行压力实验，在0.8MPa压力下不会破裂，其尺寸如图3所示。

1

50mm(内径)

10mm(内径)

200mm

20mm

5

3

2

4

1—压缩空气；

2—试验浆体；

3—橡胶密封圈；

4—0.08mm铜网（3层）；

5—泌水。

图3 压力泌水率容器

5.2.7.2试验步骤

根据5.2.2和5.2.3的要求搅拌制备浆体，将搅拌好的浆体在自加水开始的7min内倒入容积为400ml的圆形过滤漏斗中，倒入的浆体体积为200ml。按要求加压至0.22MPa，恒压2min，用10ml量筒测量泌水量V1，压力泌水率按式（4）计算：

........................ (4)

式中：MSLp—压力泌水率；V1—泌水量，ml。

5.2.8  28天自由膨胀率

将按照5.2.2和5.2.3的要求搅拌制备浆体倒入符合JGJ 70要求的带有收缩头的收缩试模内，静置至浆体初凝后，将其表面多余的浆体刮掉，24h拆模，编号，标明测试方向。

立即测试初始长度L0，测试后将试件放入混凝土标准养护室（温度为20±2℃，相对湿度大于90％）进行养护，28天后测试试件长度L28。按式（5）计算28天自由膨胀率：

........................ (5)

式中：E28—28天自由膨胀率，%；L28—28天龄期试件长度，mm；L0—试件初始长度，mm；L—试件的有效长度，140mm。

5.2.9抗压强度及抗折强度

将按照5.2.2和5.2.3拌和好的水泥浆体倒入40mm×40mm×160mm的试模内，静置至浆体初凝后，将其表面多余的浆体刮掉，24h拆模后放入标准养护室于水中养护7d、28d。按照GB/T 17671进行试验和计算。

5.2.10充盈度

5.2.10.1试验仪器

试验仪器如图4所示，内径为40mm的透明有机玻璃管，两端的直管夹角为120°，每部分长度为0.5m，两部分通过粘结剂密封粘结。将有机玻璃管固定在支架上。

120°

图4充盈度测试仪

5.2.10.2试验步骤

根据5.2.2和5.2.3的要求搅拌制备浆体，静置1min，通过漏斗将浆体灌入固定的充盈度测试仪中。充完浆体后，用塑料薄膜密封圆管的两端。在（20±3）℃条件下放置7天，观察管内部是否有直径大于3mm的气囊，或者是否存在水囊或水蒸气，在管道的两端是否有泡沫层。

充盈度判定：如果存在厚度超过1mm的泡沫层，或者存在直径大于3mm的气囊，或者存在体积大于1ml的水，则判定充盈度指标不合格。

6.检验规则

6.1检验分类

预应力灌浆剂的检验分出厂检验和型式检验两种。

6.2 检验项目

6.2.1出厂检验项目应包括含水率、细度、初终凝时间、初始和30min后浆体稠度、3h及24h常压泌水率、24h早期膨胀率、7d强度等。

6.2.2型式检验项目应包括表1及表2中的所有项目。有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新产品或老产品转场生产的试制定型鉴定；

b）正式生产后，当原材料、工艺变化，可能影响产品性能时；

c）正常生产时，一年至少进行一次检验；

d）产品连续停产3个月以上（含3个月），恢复生产时；

e）出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

f）国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

6.3批量、取样及留样

6.3.1组批

每50t为一批，不足50t也可作为一批。

6.3.2取样及留样

取样应具有代表性。

每一批取样量不少于0.2t水泥所需的预应力灌浆剂量。

将试样充分混合均匀，分为两等份，其中一份按照本标准规定方法和项目进行试验；另一份密封保存半年，以备有疑问时，交国家规定的检验机构进行复验和仲裁。如生产和使用单位同意，复验和仲裁也可在现场取样。

6.4 判定

产品经检验，产品性能完全符合上述出厂检验和型式检验规定的相应指标要求，则判定为合格，否则判定为不合格。

6.5复验

复验以封存样进行。如果使用单位要求现场取样，应事先在供货合同中规定，并在生产和使用单位相关人员在场的情况下于现场取具有代表性的样品。复验按照型式检验项目进行。

7包装、出厂和贮存

7.1后张预应力孔道灌浆用外加剂应采用有塑料袋衬里的编织袋或纸袋包装，每袋重25kg±0.5kg。也可根据用户要求进行包装。所有包装的容器上均应在明显位置注明，产品名称、型号、净重、生产厂家、生产日期、出厂编号、标准代号。

7.2产品出厂时应提供产品说明书，产品说明书应包括生产厂名称、产品名称及型号、出厂日期、产品质量等级、推荐掺量和有效日期。

7.3搬运时应轻拿轻放，防止破损，运输时避免雨雪、暴晒，应保持包装完好无损。

7.4预应力灌浆剂在包装无破损的条件下，储存于干燥通风库房中，距地面100mm以上。储存期从产品包装起，储存有效期六个月，逾期应经检验后使用。