ICS

备案号：XXXX-200X

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG

JG/T XXX—200X

内置遮阳中空玻璃制品

Sealed insulating glass unit with shade inside

（征求意见稿）

2008年11月

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

- 前    言

本标准附录A为资料性附录。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中国建筑科学研究院、秦皇岛欧泰克节能门窗有限公司。

本标准参加起草单位： ……

本标准主要起草人：王洪涛……

本标准为首次发布。

- 内置遮阳中空玻璃制品

  - 范围

本标准规定了内置遮阳中空玻璃制品的术语和定义、分类与标记、材料、要求、试验方法、检验规则、包装、标志、运输和贮存。

本标准适用于建筑门窗、幕墙和隔断用内置遮阳中空玻璃制品。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 2680		建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定

GB 5171       	小功率电动机通用技术条件

GB5237　    	铝合金建筑型材(所有部分)

GB 8484			建筑外窗保温性能分能及检测方法

GB/T 11944     	中空玻璃(修订中)

GB/T11976－2002建筑外窗采光性能分级及检测方法

GB 12350-1999  	小功率电机安全要求

JGJ113			建筑玻璃应用技术规程

JG/T XXXX     	遮阳金属百叶帘

JG/T XXXX    	建筑遮阳疲劳性能试验方法

CB 867-83   		塑料件通用技术条件

  - 术语和定义

GB/T11944、JG/TXXXX《遮阳金属百叶帘》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

3.1

内置遮阳中空玻璃制品　Sealed insulating glass unit with shade inside

在中空玻璃内安装遮阳装置（如遮阳金属百叶）的制品。遮阳装置的功能动作(如伸展、收回、翻转等)在中空玻璃外面实现。本标准中简称内遮阳中空玻璃。

3.2

支撑框 Support frame

安装于内遮阳中空玻璃内部，对遮阳装置起支撑作用的框架。

3.3

伸展状态 Extension station

关闭内置遮阳装置，使其全部伸展达到最佳遮阳效果的状态。

3.4

收回状态 Retraction station

开启内置遮阳装置，使其处于全部收回的状态。

  - 分类与标记

4.1  分类

4.1.1 按内置遮阳装置的遮阳材料可分为以下两类：

a)金属材料（JS）；

b)其它材料（QT）。

4.1.2按内置遮阳装置的操作方式可分为以下两类：

a)手动（SD）

用人力方式来实现中空玻璃内置遮阳的功能动作；

b)电动（DD）

用电动方式来实现中空玻璃内置遮阳的功能动作。

4.1.3 按内置遮阳装置的收展方向可分为以下两类：

a)垂直收展(SZ)

b)水平收展(SP)

4.2  标记

4.2.1 标记方法

由主称(SG)、内置遮阳装置的材料、内置遮阳装置的操作方式、内置遮阳装置的收展方向、内遮阳中空玻璃的厚度(玻璃厚度与中间层厚度之和)、内遮阳中空玻璃的规格(宽×高)组成。

SG

内遮阳中空玻璃的规格(宽×高)

内遮阳中空玻璃厚度

内置遮阳的装置的收展方向

内置遮阳装置的操作方式

内置遮阳装置的材料

4.2.2　标记示例

示例：内置遮阳装置的材料为金属，手动操作方式，垂直收展，内遮阳中空玻璃厚度为(6+19+6)mm，内遮阳中空玻璃的规格为1000mm×1500mm，标记为：SG-JS-SD-SZ-(6+19+6)-1000×1500

  - 材料

5.1 一般要求

内遮阳中空玻璃的材料应满足国家现行标准的要求。

5.2　玻璃

内遮阳中空玻璃用玻璃宜采用安全玻璃，经供需双方商定可采用其它玻璃。玻璃的选用应满足JGJ113的要求。

5.3  遮阳材料

5.3.1 金属材料

内遮阳中空玻璃宜采用金属材料做遮阳材料，遮阳金属百叶应满足JG/T XXXX《遮阳金属百叶帘》的要求。

5.3.2 其它遮阳材料

采用其它材料做遮阳时，遮阳材料的性能由供需双方商定。

5.4 支撑框

支撑框宜采用铝合金型材制作，并应满足GB5237的要求，型材表面应进行阳极氧化处理。

5.5 密封材料

内遮阳中空玻璃的边部密封材料应能够满足中空玻璃的水汽和气体密封性能并能保持中空玻璃的结构稳定,密封胶的粘结性能和水分渗透率应符合GB/T 11944的要求。

5.６ 梯绳、拉绳及拉带

内置遮阳装置采用的梯绳、拉绳及拉带的断裂拉力不应小于250N。

5.７ 电机

- 当采用电动控制方式时，采用的电机应符合GB 5171和GB 12350的要求。

5.８ 塑料件

塑料件应符合CB 867-83的要求。

6 要求

6.1 尺寸偏差

6.1.1 内遮阳中空玻璃，长度和宽度允许尺寸偏差

内遮阳中空玻璃长度和宽度允许尺寸偏差应满足表1的要求。内遮阳中空玻璃常用尺寸见附录Ａ。

表1 内遮阳中空玻璃的长度和宽度允许偏差                 单位为毫米

| 长度/宽度 L | 允许偏差 |
| --- | --- |
| L＜1000 | ±1 |
| 1000≤L＜2000 | -1、+2 |
| L≥2000 | -1、+3 |

6.1.2 内遮阳中空玻璃的对角线之差

矩形平型内遮阳中空玻璃的两个对角线之差应不大于对角线平均长度的0.2%。

6.1.3 胶层厚度

内遮阳中空玻璃宜采用双道密封方式(见图1)，外层密封胶厚度不应小于7 mm；采用复合密封胶条密封(见图2)时，胶条厚度为8mm±2mm，有特殊要求时由供需双方商定。

1－玻璃

2－干燥剂                             		1－玻璃

3－外层密封胶                          		2－胶条

4－内层密封胶	                				3－支撑带

5－间隔框

图1  胶层厚度示意图                    图2  胶条厚度示意图

6.1.4 内遮阳中空玻璃的厚度允许偏差见表2。

表2  内遮阳中空玻璃的厚度允许偏差                    单位为毫米

| 公称厚度t | 允许偏差 |
| --- | --- |
| t≤30 | ±1.0 |
| t＞30 | -1.0，+2.0 |

- 6.1.5 叠差

矩形遮阳中空玻璃的最大允许叠差见表3。

表3  矩形遮阳中空玻璃的允许叠差               单位为毫米

| 长（宽）度 L | 最大允许叠差 |
| --- | --- |
| L＜1000 | 1.0 |
| 1000≤L＜2000 | 2.0 |
| 2000≤L＜3000 | 3.0 |

其它形状或长度≥3000mm的矩形遮阳中空玻璃的叠差由供需双方商定。

6.1.6　支撑框

支撑框长（宽）度允许偏差为±1.0mm。

6.2 外观质量

内遮阳中空玻璃的外观质量应符合表4的规定。

表4  内遮阳中空玻璃的外观要求

| 项目 | 外观要求 |
| --- | --- |
| 边部密封胶 | 密封胶应均匀整齐，内层密封胶应连续无断条，与玻璃充分粘结，外层密封胶应无气泡，且不超出玻璃边缘。 |
| 玻璃 | 宽度≤0.2mm、长度≤30mm的划伤允许4条/m2,1mm≥宽度>0.2mm、长度≤50mm划伤允许1条/m2；其它缺陷应符合相应原片标准要求。 |
| 间隔材料及支撑框 | 与玻璃垂直，平直无扭曲，表面平整光洁，无磕伤，间隔材料的气孔均匀整齐； 表面无污痕、斑点及片状不良氧化现象。 |
| 玻璃内表面 | 应无妨碍透视的污迹和密封胶流淌。 |
| 遮阳材料 | 1．采用百叶时，外观应清洁、平整，色泽基本一致，无明显擦伤、划痕和毛刺，叶片无折弯。叶片涂层不得有露底及明显流挂、气泡、橘皮等缺陷，不得有漏涂或穿透涂层厚度的损伤。 2．其它材料的外观要求由供需双方商定。 |

6.3 启闭性能

内置遮阳装置的开启和关闭应操作方便，启闭过程运行平稳。遮阳装置为百叶采用手动操作时，展帘、收帘启闭力不应大于40Ｎ，翻转操作力不应大于30Ｎ。

6.4 反复启闭性能

内遮阳中空玻璃的可调节遮阳装置反复启闭次数不应小于2万次，且试验后启闭无异常，使用无障碍。当遮阳装置有调整角度的功能时(如百叶)，角度调整的反复次数不应小于2万次。

6.5 露点

内遮阳中空玻璃的露点性能应满足GB/T 11944 的要求。

6.6  耐紫外线辐照性能

内遮阳中空玻璃的耐紫外线辐照性能除应满足GB/T 11944 的要求外，还应满足以下要求：

- 内遮阳装置不能有明显的变色和褪色现象；

- 中空玻璃内部不应有化学漆物的挥发现象。

6.7 加速耐久性试验

内遮阳中空玻璃的加速耐久性试验应满足GB/T 11944 的要求。

6.8 热工性能

6.8.1 遮阳中空玻璃的隔热性能用传热系数K表示，并满足以下要求：

- 当内置遮阳装置处于伸展状态时，遮阳中空玻璃的传热系数不应大于2.0 w/(m2·k)；

- 当内置遮阳装置处于收回状态时，遮阳中空玻璃的传热系数不应大于3.0 w/(m2·k)。

6.8.2　遮阳中空玻璃的遮阳性能用遮阳系数SC表示，当内置遮阳装置处于伸展状态时，遮阳中空玻璃的遮阳系数不应大于0.20。

6.9 透光折减系数

遮阳中空玻璃的透光折减系数用Ｔr表示，当内置遮阳装置处于收回状态时，遮阳中空玻璃的透光折减系数不应小于0.60；当内置遮阳装置处于伸展状态时，遮阳中空玻璃的透光折减系数不应大于0.10。

- 7 试验方法

7.1 尺寸偏差

7.1.1 长度及宽度偏差、对角线差和胶层厚度应按照GB/T11944的要求，使用钢卷尺或钢直尺测量。

7.1.2 百叶中空玻璃厚度偏差，使用精度不低于0.02mm的测量器具，在距玻璃板边15mm内四边中点测量，测量结果的算术平均值为厚度值。

7.1.3 叠差测量采用精度为0.5mm的钢直尺，按照GB/T11944中规定的方法进行。

7.1.4 支撑框的长(宽)度允许偏差采用精度为0.5mm的钢卷尺或钢直尺测量。

7.2 外观质量

用制品或样品进行检测，在较好的自然光或散射光背景光照条件下，距中空玻璃正面1.0m,用肉眼进行观测。划伤宽度用放大10倍，精度0.1mm的读数显微镜测定；划伤的长度用最小刻度为0.5mm的钢直尺或钢卷尺测量。

7.3 启闭性能

对启闭装置进行一次完整的开启和关闭动作，观察启闭过程。

启闭力采用精度不低于1N的测力计进行测量，用测力计将启闭装置慢速推（拉）完成一个收回和伸展过程，测力计的最大值为启闭力的测量值。

7.4 反复启闭性能

内遮阳中空玻璃的反复启闭性能按JG/T XXXX《建筑遮阳疲劳性能试验方法》进行。

7.5 露点

露点试验按GB/T 11944的试验方法进行。

7.6耐紫外线辐照性能

将内遮阳装置处于收回状态，耐紫外辐照性能按GB/T 11944的试验方法进行。

7.7加速耐久性试验

将内遮阳装置处于收回状态，加速耐久性试验按GB/T 11944规定的试验方法进行。

7.8 热工性能

7.8.1 隔热性能按GB 8484《建筑外窗保温性能分能及检测方法》的要求，分别检测内置遮阳装置处于伸展和收回状态时内遮阳中空玻璃的传热系数Ｋ；

7.8.2 遮阳系数按GB/T 2680《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外钱透射比及有关窗玻璃参数的测定》中规定的遮蔽系数计算方法进行计算。

7.9 透光折减系数

按GB/T11976－2002《建筑外窗采光性能分级及检测方法》检测内置遮阳装置伸展和收回时内遮阳中空玻璃的透光折减系数，分别检测内置遮阳装置处于伸展和收回状态时的透光折减系数Tr。

8  检验规则

8.1　检验类别

主要为出厂检验和型式检验。

8.2  检验项目

表5  试样及检验项目要求

| 项目名称 | 试样要求 | 试样数量 | 检验要求 章节号 | 试验方法 章节号 | 检验类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 出厂检验 | 形式检验 |
| 尺寸偏差 | 制品或样品 | 抽样确定 | 6.1 | 7.1 | √ | √ |
| 外观质量 | 制品或样品 | 抽样确定 | 6.2 | 7.2 | √ | √ |
| 启闭性能 | 制品 | 抽样确定 | 6.3 | 7.3 | √ | √ |
| 反复启闭性能 | 制品 | 2块 | 6.4 | 7.4 | － | √ |
| 露点 | 制品或样品 | 15块 | 6.5 | 7.5 | － | √ |
| 耐紫外线辐照性能 | 样品 | 2块 | 6.6 | 7.5 | － | √ |
| 加速耐久性试验 | 样品 | 15块 | 6.7 | 7.7 | － | √ |
| 热工性能 | 制品 | 2块 | 6.8 | 7.8 | － | √ |
| 透光折减系数 | 制品 | 1块 | 6.9 | 7.9 | － | √ |
| 备注：１、制品：按规定材料和工艺要求生产出来的产品。 2、样品：与制品相同材料、在同一工艺条件下制作的尺寸为510mm×360mm的内遮阳中空玻璃。 |  |  |  |  |  |  |

8.3　型式检验

有下列情况之一时应进行型式检验：

a)　新产品或老产品转厂生产的制度定型鉴定；

b)　正式生产后，当结构、材料、工艺有较大改变而可能影响产品性能时；

c)　正常生产时每三年检测一次；

d)  产品停产半年以上后，恢复生产时；

e)　国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

8.4 组批和抽样

8.4.1 组批：采用同种材料、同一工艺条件下生产的内遮阳中空玻璃，500块为一批。

8.4.2 产品的尺寸偏差、外观质量和启闭性能检验时，按表6从交货批中随机抽样。

表6  批量抽样及判定表                            单位为块

| 批量范围 | 抽检数 | 合格判定数 | 不合格判定数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～8 9～15 16～25 26～50 51～90 91～150 151～280 281～500 | 2 3 5 8 13 20 32 50 | 0 0 1 1 2 3 5 7 | 1 1 2 2 3 4 6 8 |

对于产品所要求的其他技术性能，若用制品检验时，根据检验项目所要求的数量从该批产品中随机抽取。若用样品进行检验时，应采用相同材料、在同一工艺条件下制作的样品。

8.5 判定规则

若尺寸偏差、外观质量和启闭性能检测项目的不合格品数等于或大于表6的不合格判定数，则认为该批产品此检测项目不合格。

其他检测项目也应符合本标准第６章相应条款的规定，否则认为该检测项目不合格。

若上述各检测项目中，有一项不合格，则认为该批产品不合格。

9 包装、标志、运输和贮存

- 9.1　包装

百叶中空玻璃用木箱或集装箱包装，包装箱应符合国家有关标准规定。每块玻璃应用塑料袋或纸隔开，玻璃与包装箱之间用不易引起玻璃划伤等外观缺陷的轻软材料填实。

9.2  标志

包装标志应符合国家有关标准的规定，应包括产品名称、厂名、厂址、商标、规格、数量、生产日期、批号、执行标准，且应标明“朝上、轻搬正放、防雨、防潮、防日晒、小心破碎”等字样。

9.3 运输

产品可用各种类型车辆运输，搬运规则、条件等符合国家有关规定。

运输时不得平放或斜放，长度方向应与输送车辆运动方向相同，应有防雨措施。

9.4 贮存

产品应垂直放置贮存于干燥的室内。

附录A
（资料性附录）
   内遮阳中空玻璃常用尺寸

表Ａ1 内遮阳中空玻璃常用尺寸               单位为毫米

| 玻璃厚度/mm | 中间层厚度/mm | 宽度/m | 高度/m | 面积 /m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3、4、5 | 19、25 | 200～1200 | 200～2000 | 0.1～2.5 |
| 注：1）表中最大面积适用于建筑用门窗配置。 2）室内用门窗隔断和装饰可由供需双方协商决定最大面积。 3) 采用其它尺寸时应经计算并符合设计要求。 |  |  |  |  |