JG

中华人民共和国建筑工程行业标准

JG/T××××—××××

聚氨酯硬泡复合保温板

Composite Insulation Panels Made of Polyurethane Rigid Foam

（征求意见稿）

xxxx-xx-xx 发布                            xxxx-xx-xx实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发布

前    言

本标准由住房和城乡建设部提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑工程标准技术归口单位归口。

本标准负责起草单位：

本标准参加起草单位：

本标准主要起草人：

本标准为首次发布。

聚氨酯硬泡复合保温板

1  范围

本标准规定了聚氨酯硬泡复合保温板的产品规格、原材料要求、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输、贮存等。

本标准适用于工业与民用建筑中使用的以聚氨酯硬泡为保温材料、以硬质或软质面层单面或双面复合而成的保温板。

2  规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GBJ118-88  民用建筑隔声设计规范

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第一部分：按接受质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB/T 3985  石棉橡胶板

GB/T 6343  泡沫塑料和橡胶表观（体积）密度的测定

GB 8624-2006  建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T8810  硬质泡沫塑料吸水率的测定

GB 8811  硬质泡沫塑料尺寸稳定性试验方法

GB 8813  硬质泡沫塑料压缩试验方法

GB 9641  硬质泡沫塑料拉伸性能试验方法

GB 10294  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法

GB 10295  绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法

## GB/T 10303 膨胀珍珠岩绝热制品

GB/T 11718  中密度纤维板

GB/T 12754  彩色涂层钢板及钢带

GB/T 15102  浸渍胶膜纸饰面人造板

GB/T 15104-2006  装饰单板贴面人造板

GB/T 17748  铝塑复合板

JGJ 144-2004  外墙外保温工程技术规程

JG/T 159-2004  外墙内保温板

JG/T 169-2005  建筑隔墙用轻质条板

JC/T412.2  纤维水泥平板

JC/T647 泡沫玻璃绝热制品

JC/T 997-2006  装饰纸面石膏板

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1  聚氨酯硬泡复合保温板composite Insulation panels made of polyurethane rigid foam

以聚氨酯硬泡为芯材，具有单面或双面面层的保温板材。

3.2 聚氨酯硬泡板panels made of polyurethane rigid foam

在专业生产线上生产的聚氨酯硬泡板材，简称PU板。

3.3 硬质面层hard surface

复合于聚氨酯硬泡板表面的硬质板材，包括金属面层和非金属面层。

3.4 软质面层soft surface

复合于聚氨酯硬泡板表面的软质材料，包括金属面层和非金属面层。

3.5  自承重复合保温板self-bearing insulation panel

不需要依附于已有墙体或屋面，可单独作为墙体板或屋面板的聚氨酯硬泡复合保温板。

3.6  非承重复合保温板non-load-bearing insulation panel

必须依附于已有墙体或屋面的聚氨酯硬泡复合保温板。

4  分类与标记

4.1  按复合面层分类，见表1。

表1  面层类别及代号

| 面层类别 |  |  | 代 号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硬质（Y） | 金属面层（J） | 双面（S） | YJPUBS |
|  |  | 单面（D） | YJPUBD |
|  | 非金属面层（F） | 双面（S） | YFPUBS |
|  |  | 单面（D） | YFPUBD |
| 软质（R） | 金属面层（J） | 双面（S） | RJPUBS |
|  |  | 单面（D） | RJPUBD |
|  | 非金属面层（F） | 双面（S） | RJPUBS |
|  |  | 单面（D） | RJPUBD |

4.2  产品标记

4.2.1  标记方法

标记顺序为：产品代号和主参数（长、宽、厚）。

□ □×□×□

板厚（保温层厚度），单位为毫米（㎜）

板宽，单位为毫米（㎜）

板长，单位为毫米（㎜）

板类代号。

4.2.2  标记示例

板长为2540㎜，宽为595㎜，厚为（保温层厚度）60㎜的硬质金属面层聚氨酯硬泡复合保温板（双面），标记为：YJPUBS 2540×595×60。

5  技术性能要求

5.1  面层材料性能要求

面层材料符合相应的产品标准。

5.2  聚氨酯硬泡材料技术性能要求

表2 聚氨酯硬泡材料技术性能要求

| 项目 | 性能指标 |
| --- | --- |
| 表观密度/kg/m3 | ≥32 |
| 导热系数（平均温度20℃）/W/(m•K) | ≤0.024 |
| 尺寸稳定性/% | 80℃，48h≤2.0 －30℃，48h≤1.0 |
| 拉伸强度/kPa | ≥150 |
| 压缩强度/kPa | ≥150 |
| 吸水率/% | ≤4 |
| 燃烧性能/级 | E或B2 |

5.3  聚氨酯硬泡复合保温板技术性能要求

5.3.1  尺寸允许偏差

尺寸允许偏差应符合表3的规定。

表3  聚氨酯硬泡复合保温板允许尺寸偏差

| 项 目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 厚度 | 厚度50～100mm时：±2.0；厚度＜50mm 时：±1.5 |
| 长度 | 长度1200～3000mm时：±4.0；长度＜1200mm时：±3.0 |
| 宽度 | 宽度600～1200mm时：±2.0：宽度＜600mm时±1.5 |
| 对角线差 | 长度≥1200mm时：≤3.0；长度＜1200mm时：≤2.0 |

注：其他规格的尺寸允许偏差，可由供需双方商定。

5.3.2  聚氨酯硬泡复合保温板性能

聚氨酯硬泡复合保温板性能应符合表5.3.2-1～5.3.2-3的规定。

表4硬质金属面层聚氨酯硬泡复合保温板性能要求

| 项 目 | 自承重板 | 非承重板 |
| --- | --- | --- |
| 面层与保温材料粘结强度/kPa | ≥90 | ≥90 |
| 抗冲击能力 | 建筑物首层墙面以及门窗口等受碰撞部位：10J(无凹陷点) |  |
|  | 建筑二层以上墙面等不易受碰撞的部位：3J(无凹陷点) |  |
| 抗弯承载力/kN/㎡ | ≥0.5（1）（2） | — |
| 吊挂力/N | 符合相关的产品标准 |  |
| 隔音性能 | 符合相关的隔声设计规范 |  |
| 耐冻融性能 | 10次冻融循环后硬质金属面层表面无损伤，金属面层无空鼓、脱落。面层与保温层的拉伸粘结强度不小于90kPa。 |  |
| 燃烧性能/级 | E或B2 |  |

注1：夹芯板为屋面板时，夹芯板挠度为L0 /200（L0 为3500 mm）时，均布荷载应不小于0.5kN／m2 ；夹芯板为墙板时，夹芯板挠度为 L0 /150（L0 为3500 mm）时，均布荷载应不小于0.5kN／m2 。

当有下列情况之一者时，应符合相关结构设计规范的规定。

1）L0 大于3500mm；

2）屋面坡度小于1/20；

3）夹芯板作为承重结构件使用时。

注2：本标准主要以钢板类金属面材为主，其它金属面材应符合相关标准的规定。

表5硬质非金属面层聚氨酯硬泡复合保温板性能要求

| 项 目 | 自承重板 |  | 非承重板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面层与保温材料粘结强度/kPa | ≥100 |  | ≥100 |
| 抗冲击能力 | 建筑物首层墙面以及门窗口等受碰撞部位：10J(少于4个破坏点) |  |  |
|  | 建筑二层以上墙面等不易受碰撞的部位：3J(少于4个破坏点) |  |  |
| 抗弯承载力/kN/㎡ | ≥G（板材自重） | — |  |
| 吊挂力/N | 符合相关的产品标准 |  |  |
| 隔音性能 | 符合相关的隔声设计规范 |  |  |
| 耐冻融性能 | 10次冻融循环后，保护层表面无渗水裂纹、粉化、剥落现象 |  |  |
| 燃烧性能/级 | E或B2 |  |  |

表6软质面层聚氨酯硬泡复合保温板性能要求

| 项 目 |  | 性能指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 装饰面层 | 非装饰面层 |
| 面层与芯材拉伸粘结强度/ kPa |  | ≥150 | ≥100 |
| 吸水率(V/V) ﹪ |  | ≤2.5 | — |
| 尺寸稳定性 | 80℃ 48h； | ≤2 | ≤2 |
|  | -30℃ 48h | ≤1 | ≤1 |
| 抗冲击强度/J |  | ≥3 | — |
| 耐沾污性 |  | 5次循环试验后≤2级_ | — |
| 耐人工老化/600h |  | 参照外墙涂料标准 | — |
| 耐冻融性能 |  | 10次冻融循环后保护层无空鼓、脱落，无渗水裂缝 | — |
| 燃烧性能/级 |  | E或B2 | E或B2 |

注：软硬结合的双面面层聚氨酯硬泡复合保温板以硬质面层聚氨酯硬泡复合保温板的性能指标为准。

6  试验方法

6.1  表观密度

按GB/T6343的试验方法执行。

6.2  导热系数

按GB 10294、GB 10295的试验方法执行。

6.3  尺寸稳定性

按GB/T 8811的试验方法执行。

6.4  拉伸强度

按JGJ144-2004中A.8的试验方法执行。

6.5  压缩强度

按GB8813的试验方法执行。

- 6.6  吸水率

按GB/T 8810的试验方法执行。

6.7  不透水性

按JGJ144-2004附录A.10中的方法执行。

6.8  火焰传播性能

按GB8624-2006的试验方法执行。

6.9  尺寸允许偏差

按JG/T169-2005中6.3条的测试方法执行。

6.10  面层与保温材料粘结强度

按JC/T868-2000中6.4.1条的试验方法和JGJ144-2004中附录A.8的试验方法执行。

6.11  抗冲击能力

按JGJ144-2004中附录A.5的试验方法执行。

6.12  抗弯承载力

按GB23932中6.6条的试验方法执行。

6.13  抗弯破坏荷载

按JG/T159-2004中6.3.4条的试验方法执行。

6.14  耐沾污性

按JG/T24-2000中的试验方法执行。

6.15  耐人工老化

按GB/T1865-1997的试验方法执行。

6.16水蒸气渗透系数

按JGJ 144-2004附录A.11的试验方法执行。

6.17耐冻融性能

按JGJ 144-2004 附录A.4的试验方法执行。

6.18燃烧性能

按GB/T 8332的试验方法执行。

7  检验规则

7.1  检验分类

出厂检验与型式检验。

7.2  出厂检验

产品出厂时必须进行出厂检验，检验项目包括尺寸偏差、抗弯承载力。

7.3  型式检验

型式检验项目包括技术要求中的全部项目。有下列情况之一时，应进行型式检验：

1）试制的产品进行投产鉴定时；

2）产品的材料、配方、工艺有重大改变时；

3）产品停产半年以上再恢复生产时；

4）连续生产的产品每两年时；

5)出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

6）用户有特殊要求时；

7）国家质量监督机构提出时。

7.4  组批与抽样

7.4.1  组批

以同一原材料、同一生产工艺、同一厚度，稳定连续生产的产品为一个检验批。

7.4.2  抽样

7.4.2.1  尺寸偏差按表7.4.2抽样。

- 表7.4.2尺寸偏差抽样方案

| 批量 N（块） | 样本 （次） | 样本大小 |  | 合格判定数 |  | 不合格判定数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | Ac1 | Ac2 | Re1 | Re2 |
| ≤25 | 1 | 2 |  | 0 |  | 2 |  |
|  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |
| 26～90 | 1 | 3 |  | 0 |  | 2 |  |
|  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 2 |
| 91～150 | 1 | 5 |  | 0 |  | 2 |  |
|  | 2 |  | 5 |  | 1 |  | 2 |
| 151～280 | 1 | 8 |  | 0 |  | 2 |  |
|  | 2 |  | 8 |  | 1 |  | 2 |
| 281～500 | 1 | 13 |  | 0 |  | 3 |  |
|  | 2 |  | 13 |  | 3 |  | 4 |
| 501～1200 | 1 | 20 |  | 1 |  | 3 |  |
|  | 2 |  | 20 |  | 4 |  | 5 |
| 1201～3200 | 1 | 32 |  | 2 |  | 5 |  |
|  | 2 |  | 32 |  | 6 |  | 7 |
| 3201～10000 | 1 | 50 |  | 3 |  | 6 |  |
|  | 2 |  | 50 |  | 9 |  | 10 |

注：试件应从生产后放置24小时后的检验批量中随机抽取。

7.4.2.2  物理性能从尺寸偏差检验合格的试件中分别抽取。

7.4.2.3  抗弯承载力的试件应从同一原材料、同一生产工艺、不同规格的产品中抽取其厚度最小的产品进行试验。

7.5  判定规则

7.5.1  尺寸偏差

若检验结果尺寸偏差均符合5.3.1规定，则判定该试件合格；若有一项不符合标准，则判定该试件不合格。

若一个检验批的样本中，不合格试件数不超过Ac1，则判该批产品尺寸偏差合格；如不合格试件数等于大于Re1，则判该批产品尺寸偏差不合格。

若样本中不合格试件数大于Ac1，小于Re1，则抽取第二样本再检验。若检验结果累计不合格试件数小于、等于Ac2、则判该批产品尺寸偏差合格；若等于大于Re2，则判该批产品尺寸偏差不合格。

7.5.2  物理性能

7.5.2.1  试验结果均符合5.2、5.3的规定，则判该批产品物理性能合格，否则判为不合格。

7.5.2.2  同一类型的板材中，抗弯承载力的试验结果适用于大于等于所测厚度的产品。

7.5.3  总判定  若要求的试验结果均符合第5章的相关规定，则判该批产品合格。

8  标志、包装、运输、贮存

8.1 标志

应包括以下内容:

a）产品名称、商标；

b）生产企业名称、地址、邮编、电话；

c）生产日期或批号；

d）产品标记；

e）彩色涂层钢板厚度、保温材料密度；

f）“注意防潮”、“防火”指示标记。

8.2  包装

8.2.1  散装按板长分类，角铁护边，用绳固定。

8.2.2  箱装用型钢及金属薄板或木板等材料作包装箱。

8.2.3  包装箱高度不宜超过2.0m。

8.2.4  保温板之间宜衬垫聚乙烯膜或牛皮纸隔离，外表面宜覆保护膜。

8.3  运输

8.3.1  产品可用汽车、火车、船舶或集装箱运输，汽车可以散装运输，其它运输工具应箱装或捆装运输。

8.3.2  运输过程中，应注意防水，避免受压或机械损伤，严禁烟火。

8.4  贮存

8.4.1  应在干燥、通风的仓库内贮存。露天贮存，需采取防雨措施。

8.4.2  贮存场地应坚实、平整、散装堆放高度不宜超过2.0m。堆底应用垫木或泡沫板铺垫，垫木间距不大于2.0m。

8.4.3  贮存时远离热源、火源，不得与化学药品接触。