ICS 91.060.10

Q 15

备案号：

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG

JG/T ××××—200×

陶瓷砖墙面外墙外保温系统用粘结材料

Binding materials for external thermal insulation composite system

on ceramic tiles substrate

200X-××-××发布

200X-××-××实施

中华人民共和国建设部 发布

- 前    言

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：深圳市嘉达新材科技实业发展有限公司、深圳市嘉达化工有限公司、深圳标准技术研究院。

本标准主要起草人：熊永强、谭亮、高振亚。

本标准为首次发布。

- 陶瓷砖墙面外墙外保温系统用粘结材料

  - 范围

本标准规定了陶瓷砖墙面外墙外保温系统用粘结材料的分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以聚合物乳液、水泥和细骨料为主要原料，加入其他添加剂而制得双组分粘结砂浆。

本标准适用的产品可用于对陶瓷砖墙面旧建筑进行外保温处理的建筑工程，外保温系统所用的保温层包括胶粉聚苯颗粒保温浆料、膨胀聚苯板和挤塑聚苯板。对以马赛克等为墙面的旧建筑进行外保温处理所用的粘结材料也可参照本标准执行。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GBJ 82-1985  普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法

GB/T 191  包装储运图示标志(eqv ISO 780:1997)

GB/T 10801.1  绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料

GB/T 10801.2  绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)

JC/T 547-2005  陶瓷墙地砖胶粘剂

JC/T 992-2006  墙体保温用膨胀聚苯乙烯板胶粘剂

  - 分类和标记

    - 分类

按外保温系统的类型分为：

EPSG型：外保温系统为胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统

EPSB型：外保温系统为膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

XPSB型：外保温系统为挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统

    - 标记

陶瓷砖墙面外墙外保温系统用粘结材料的标记由名称代号和类型代号组成。

示例：

BMCT─EPSG：用于在旧陶瓷砖外墙面增加胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统的粘结材料

BMCT─EPSB：用于在旧陶瓷砖外墙面增加膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的粘结材料

BMCT─XPSB：用于在旧陶瓷砖外墙面增加挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的粘结材料

  - 要求

产品应符合表1的技术要求。

表1  技术要求

| 序号 | 项 目 |  |  | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | EPSG | EPSB | XPSB |
| 1 | 固含量 |  |  | 允许偏差不大于生产商规定值的± 10% |  |  |
| 2 | 烧失量 |  |  | 允许偏差不大于生产商规定值的± 10% |  |  |
| 3 | 与聚苯板的相容性，mm |  |  | --- | ≤ 1 |  |
| 4 | 初粘性，mm |  |  | --- | ≤ 6 |  |
| 5 | 压剪粘结强度，MPa |  | 原强度 | ≥ 0.7 | --- |  |
|  |  |  | 耐水 | ≥ 0.5 |  |  |
|  |  |  | 耐冻融 | ≥ 0.5 |  |  |
| 6 | 拉伸粘结强度，MPa | 与陶瓷砖 | 原强度 | --- | ≥ 0.6 |  |
|  |  |  | 耐水 |  | ≥ 0.4 |  |
|  |  |  | 耐冻融 |  | ≥ 0.4 |  |
|  |  | 与膨胀聚苯板 | 原强度 | --- | ≥ 0.1 | --- |
|  |  |  | 耐水 |  | ≥ 0.1 |  |
|  |  |  | 耐冻融 |  | ≥ 0.1 |  |
|  |  | 与挤塑聚苯板 | 原强度 | --- |  | ≥ 0.2 |
|  |  |  | 耐水 |  |  | ≥ 0.2 |
|  |  |  | 耐冻融 |  |  | ≥ 0.2 |
| 7 | 可操作时间，h |  |  | ≥ 1.5 |  |  |
| 8 | 抗裂性 |  |  | 无裂纹 |  |  |
| 注：耐冻融仅用于在严寒地区和寒冷地区。 |  |  |  |  |  |  |

  - 试验方法

    - 试验环境

标准试验条件：环境温度(23 ± 2)℃，相对湿度(50 ± 5)%。

    - 固含量

按JC/T 992-2006中5.3的规定进行。

    - 烧失量

按JC/T 992-2006中5.4的规定进行。

    - 与聚苯板的相容性

按JC/T 992-2006中5.5的规定进行。

    - 初粘性

按JC/T 992-2006中5.6的规定进行。

    - 压剪粘结强度

按JC/T 547-2005中7.6.2的规定进行测定。

粘结面为陶瓷砖的釉面。

养护条件如下：

原强度：在标准试验条件下养护14 d；

耐水：在标准试验条件下养护14 d，然后在(23 ± 2)℃的水中浸泡7天，取出擦干表面水分，进行测定；

耐冻融：在标准实验条件下养护14 d，然后按GBJ 82-1985抗冻性能试验循环10次。

    - 拉伸粘结强度

试验按JC/T 992-2006中附录A的规定进行测定。

试板材料要求如下：

与陶瓷砖的拉伸粘结强度：陶瓷砖釉面；

与膨胀聚苯板的拉伸粘结强度：表观密度(18 ~ 22)kg/m3，垂直于板面方向的抗拉强度不小于0.1 MPa，其他性能指标符合GB/T 10801.1规定的要求。

与挤塑聚苯板的拉伸粘结强度：表观密度(20 ± 32)kg/m3，垂直于板面方向的抗拉强度不小于0.2 MPa，其他性能指标符合GB/T 10801.2规定的要求。

    - 可操作时间

按JC/T 992-2006中5.8的规定进行。

    - 抗裂性

按JC/T 992-2006中5.9的规定进行。

  - 检验规则

    - 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

6.1.1  出厂检验项目包括固含量、烧失量、与聚苯板的相容性、初粘性、与膨胀聚苯板拉伸粘结强度的原强度、与挤塑聚苯板拉伸粘结强度的原强度、可操作时间。

6.1.2  型式检验项目包括本标准所列的全部技术要求。

有下列情况之一时应进行型式检验：

a)	新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定时；

b)	产品主要原材料及用量或生产工艺有重大变更时；

c)	停产半年以上恢复生产时；

d)	正常生产时，每年至少进行一次；

e)	国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

    - 抽样规则

按JC/T 992-2006中6的规定。

    - 判定规则

6.3.1  全部检验项目合格，则该产品为合格品。

6.3.2  若有指标不合格时，应对同一批产品的不合格项目加倍取样进行复检，如该项指标仍不合格，则该产品为不合格品。

  - 标志、包装、运输和贮存

    - 标志

产品标志内容应包括：

a)	生产商的商标；

b)	产品名称、标记；

c)	产品类型；

d)	生产日期、使用有效期；

e)	生产商的名称及其地址。

产品标志应使用印记方式在产品包装的醒目位置明示。包装上应有防雨防潮标志，其标志符号应按GB/T 191规定的图形、尺寸制作。

    - 包装

粉料用带有防潮内衬的复合带包装，液料用桶装或袋装。应密封包装，严防受潮或外泄。

    - 运输

运输、装卸过程中，产品应整齐码装，不得挤压、扔摔，保持包装完好无损。运输过程中，粉料应防潮、防雨，液料应防雨、防晒。

    - 贮存

产品按规格型号、生产日期分类贮存，贮存期限不得超过使用有效期。贮存场地应干燥、通风、防潮，并有防冻、防雨设施。