UDC

JGJ

中华人民共和国行业标准

P                                           JGJ×××－200＃

备案号J×××－200＃

植物纤维石膏渣增强砌块建筑技术规程

Technical specification for plant fiber -gesso enhanced block masonry building

200×－××－××发布                         200×－××－××实施

中华人民共和国住房和城乡建设部  发布

中华人民共和国行业标准

植物纤维石膏渣增强砌块建筑技术规程

Technical specification for plant fiber -gesso enhanced block masonry building

JGJ×××-200＃

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：200×年×月×日

中国建筑工业出版社

200×  北京

前    言

根据住房和城乡建设部《关于印发<2007年工程建设标准制订、修订计划（第一批）>的通知》（建标[2007]125号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规程。

本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语、符号；3.材料和砌体的计算指标；4.建筑设计与构造；5.静力设计；6. 抗震设计；7.施工及验收。（请与目次一一对应。）

本规程由住房和城乡建设部负责管理，由中国建筑设计研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑设计研究院（邮政编码：100044，地址：北京西城区车公庄大街19号）

本规程主编单位：中国建筑设计研究院

中博建设集团有限公司

本规程参加单位：湖北孝感市天然居墙材有限责任公司

武汉理工大学

广州市设计院

本规程主要起草人：娄  霓  张兰英  胡修坤  李保德  李炎成  何建清  高宝林  李荣栋

胡晏义  雷宜欣  王  佶  刘元志

目    次

1  总则	4

2  术语、符号	5

2.1术语	5

2.2符号	5

3  材料和砌体的计算指标	7

3.1材料强度等级	7

3.2砌体的计算指标	7

4  建筑设计与构造	8

4.1建筑设计	8

4.2建筑节能设计	10

5  静力设计	11

5.1设计基本规定	11

5.2一般构造要求	12

5.3砌块墙体的抗裂措施	14

5.4圈梁、过梁和构造柱	16

6  抗震设计	18

6.1一般规定	18

6.2地震作用和结构抗震验算	19

6.3抗震构造措施	20

7  施工及验收	22

7.1材料要求	22

7.2施工准备	23

7.3砌筑砂浆	24

7.4墙体砌筑	25

7.5构造柱施工	26

7.6墙面抹灰	27

7.7冬、雨期施工	27

7.8安全措施	28

7.9工程验收	28

本规程用词说明	29

引用标准名录	30

条文说明	31

Contents

1  General Principls	4

2  Terms,Symbols	5

2.1 Terms	5

2.2 Symbols	5

3  Materials and Calculation Index of Masonry	7

3.1 strength of material	7

3.2 Calculation Index of Masonry	7

4  Architectural Design and Construction Requirements	8

4.1 Architectural Design	8

4.2 Architectural Energy Saving Design	10

5  Static Design	11

5.1 Fundamental Design Stipulaions	11

5.2 General Construction Requirements	12

5.3 Crack Control for Block Wall	14

5.4 Ring Beam,Lintels,and structural concrete column	16

6  Seismic Design	18

6.1 General Stipulations	18

6.2 Seismic Action and Seismic Checking for Stuctures	19

6.3 Details of Seismic Design	20

7  Construction and Acceptance	22

7.1 Material Requirements	22

7.2 Construction Preparation	23

7.3 Masonry Mortar	24

7.4 Brick Wall Built up	25

7.5 Construction of Constructional Column	26

7.6 Wall Plastering	27

7.7 Construction in Winter-rainy season	27

7.8 Safety Precautions	28

7.9 Acceptance	28

Words Explanation for Standard	29

The Name List of Quoted Standards	30

Explanation of Regulations	31

- 1  总  则

1.0.1 为确保植物纤维石膏渣增强砌块建筑的工程质量，做到技术先进、安全适用，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于非抗震设防地区和抗震设防烈度为6至8度地区，以植物纤维石膏渣增强砌块为墙体材料的砌块房屋建筑的设计、施工和验收。

1.0.3 植物纤维石膏渣增强砌块建筑的设计、施工和验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术语、符号

- 2.1术语

2.1.1植物纤维石膏渣增强砌块 plant fiber -gesso enhanced block

以农业秸杆（包括稻草、麦草、谷壳、棉梗等）、工业废料（包括煤渣、煤矸石等）和砂为基本集料、以石膏矿渣和水泥为胶结料，以聚苯乙烯颗粒、膨胀珍珠岩、粉煤灰等为掺和材料，经模压或注模凝结而成的空心砌块，本规程简称砌块。

2.1.2单排孔砌块single row hollow block

沿厚度方向只有一排孔洞的砌块，主规格尺寸为390mm×190mm×190mm。

2.1.3双排孔砌块two rows hollow block

沿厚度方向有双排条形孔洞砌块。主规格尺寸为390mm×240mm×190mm。

2.1.4对孔砌筑stacked hollow bond

砌筑墙体时，上下层砌块的孔洞对准。

2.1.5错孔砌筑staggered hollow bond

砌筑墙体时，上下层砌块的孔洞相互错位。

2.1.6反砌 reverse bond

砌筑墙体时，砌块的底面朝上。

2.1.7芯柱core column

砌块墙体的孔洞内浇灌混凝土称素混凝土芯柱，砌块墙体的孔洞内插有钢筋并浇灌混凝土称钢筋混凝土芯柱。

2.1.8混凝土构造柱structural concrete column

按构造要求设置在砌块房屋中的钢筋混凝土柱，并按先砌墙后浇灌混凝土的顺序施工，简称构造柱。

- 2.2符号

2.2.1材料性能

MU──砌块强度等级；

M──砂浆强度等级；

f──对孔砌筑单排双孔砌块砌体抗压强度设计值；

ft──砌体轴心抗拉强度设计值；

ftm──砌体弯曲抗拉强度设计值；

fv──砌体抗剪强度设计值；

fVE──砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值；

2.2.2作用、效应与抗力

V──剪力力设计值；

FEK──结构总水平地震作用标准值；

Geq──地震时结构（构件）的等效总重力荷载代表值。

σ0──对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力；

2.2.3几何参数

A──构件截面毛面积；

B──房屋总宽度；

H──结构或墙体总高度，构件高度；

Hi──第i层层高；

H0──构件的计算高度；

L──结构（单元）总长度；

b──截面宽度，边长；

hW──墙体高度、墙梁墙体计算截面高度；

ln──梁的净跨度；

2.2.4计算系数

γf──结构构件材料性能分项系数；

γa──砌体强度设计值调整系数；

γRE──承载力抗震调整系数；

αmax──水平地震影响系数最大值；

β──墙、柱的高厚比；

ζＮ——砌体强度正应力影响系数

λ──构件长细比，比例系数；

n──总数，如楼层数、质点数、钢筋根数、跨数等。

- 3  材料和砌体的计算指标

- 3.1材料强度等级

3.1.1砌块和砌筑砂浆的强度等级，应按下列规定采用：

- 砌块的强度等级：MU10、MU7.5、MU5；

- 砌筑砂浆的强度等级：M10、M7.5、M5。

注：1  砌筑砂浆的技术要求、试验方法和检验规则应符合现行行业标准《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》JC 860的规定。

2  确定掺有粉煤灰15%以上的砌块强度等级时，其抗压强度应乘以自然碳化系数，当无自然碳化系数时，可取人工碳化系数的1.15倍；

3  确定砂浆强度等级时应采用同类砌块为砂浆强度试块底模；

4  砌筑砂浆的强度等级等同于对应的普通砂浆强度等级的强度指标。

- 3.2砌体的计算指标

3.2.1龄期为28d的以毛截面计算的单排孔砌块砌体的抗压强度设计值，当施工质量控制等级为B级时，应根据砌块和砌筑砂浆的强度等级按表3.2.1采用。

表3.2.1砌块的抗压强度设计值（MPa）

| 砌块强度等级 | 砂浆强度等级 |  |  | 砂浆强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M10 | M7.5 | M5 | 0 |
| MU10 | 2.79 | 2.50 | 2.22 | 1.31 |
| MU7.5 | — | 1.93 | 1.71 | 1.01 |
| MU5 | — | — | 1.19 | 0.70 |
| 注：1 对错孔砌筑的砌体，应按表中数值乘以0.8； 2 对独立柱或厚度为双排组砌的砌块砌体，应按表中数值乘以0.7； 3 对T型截面砌体，应按表中数值乘以0.85。 |  |  |  |  |

3.2.2龄期为28d的以毛截面计算的单排孔砌块砌体的轴心抗拉强度设计值、弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值，当施工质量控制等级为B级时，应按表3.2.2采用。

表3.2.2沿砌块砌体灰缝截面破坏时砌体的轴心抗拉强度设计值、

弯曲抗拉强度设计值和抗剪强度设计值（MPa）

| 强度类别 | 破坏特征及砌体种类 | 砂浆强度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M10 | M7.5 | M5 |
| 轴心抗拉 | 沿齿缝截面 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 弯曲抗拉 | 沿齿缝截面 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
|  | 沿通缝截面 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| 抗剪 | 沿通缝或阶梯形截面 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| 注：1 对形状规则的砌块砌体，当搭接长度与砌块高度的比值小于1时，其轴心抗拉强度设计值和弯曲抗拉强度设计值应按表中数值乘以搭接长度与砌块高度的比值后采用。 |  |  |  |  |

3.2.3下列情况的砌体，其砌体强度设计值应乘以调整系数γa：

１ 有吊车房屋砌体、跨度不小于7.2ｍ的梁下砌块砌体，γa为0.9；

２ 砌体毛截面面积小于0.3ｍ２时，γａ为其截面面积加0.7。构件截面面积以ｍ２计；

３ 当砌体用水泥砂浆砌筑时，对本规程表3.2.1中的数值，γａ为0.9；对表3.2.2中的数值，γａ为0.8；

４ 当施工质量控制等级为Ｃ级时，γａ为0.89；

５ 当验算施工中房屋的构件时，γａ为1.1。

3.2.4施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体的强度和稳定性，可按砂浆强度为零进行验算。对于冬期施工采用掺盐砂浆法施工的砌体，砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级时，砌体强度和稳定性可不验算。

3.2.5砌体的弹性模量可按表3.2.5采用。砌体的剪变模量可按砌体弹性模量的0.4倍采用。

表3.2.5  砌体的弹性模量（MPa）

| 砌块砌体 | 砂浆强度等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | M10 | M7.5 | M5 |
|  | 1700f | 1600f | 1500f |

- 4  建筑设计与构造

- 4.1建筑设计

4.1.1砌块建筑的平面及竖向设计应符合下列要求：

1 平面设计宜以2M为基本模数，特殊情况下可采用1M；竖向设计及墙的分段净长度应以1M为模数。

2 平面及立面应做墙体排块设计，宜采用主规格砌块，减少辅助规格砌块的数量及种类。

3 设计预留孔洞、管线槽口以及门窗、设备等固定点和固定件，应在墙体排块图上详细标注。施工时应采用混凝土填实各固定点范围内的孔洞。

4 平面应简洁，体形不宜凹凸转折过多。

4.1.2砌块建筑的防水设计应符合下列要求：

1 在多雨水地区，单排孔砌块墙体应做双面粉刷，勒脚应采用水泥砂浆粉刷。

2 对伸出墙外的雨蓬、开敞式阳台、室外空调机搁板、遮阳板、窗套、外楼梯根部及水平装饰线脚等处，均应采用有效的防水措施。

3 室外散水坡顶面以上和室内地面以下的砌体内，宜设置防潮层。

4 卫生间等有防水要求的房间，四周墙下部应灌实一皮砌块，或设置高度为200mm的现浇混凝土带。内墙粉刷应采取有效防水措施。

5 处于潮湿环境的砌块墙体，墙面应采用水泥砂浆粉刷等有效的防潮措施。

6 在夹心墙的外叶墙每层圈梁上的砌块竖缝底宜设置排水孔。

4.1.3砌块墙体的耐火极限应按表4.1.3采用。对防火要求高的砌块建筑或其局部，宜采用提高墙体耐火极限的混凝土或松散材料灌实孔洞的方法，或采取其他附加防火措施。

表4.1.3砌块墙体的燃烧性能和耐火极限

| 砌块墙体类型 | 耐火极限（h） | 燃烧性能 |
| --- | --- | --- |
| 190mm厚砌块墙体 | ２ | 非燃烧体 |
| 注：墙体两面无粉刷。 |  |  |

4.1.4对190mm厚单排孔砌块墙体双面粉刷（各20厚）的空气声计权隔声量应按45ｄＢ采用。对隔声要求较高的砌块建筑，可采用下列措施提高其隔声性能：

1 孔洞内填矿渣棉、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石等松散材料。

2 在砌块墙体的一面或双面采用纸面石膏板或其他板材做带有空气隔层的复合墙体构造。

4.1.5砌块建筑的屋面设计应符合下列要求：

1 砌块建筑采用钢筋混凝土平屋面时，应在屋面上设置保温隔热层。

2 砌块住宅建筑宜做成有檩体系坡屋面。

当采用钢筋混凝土基层坡屋面时，坡屋面宜外挑出墙面，并应在屋面上设置保温隔热层。

3 钢筋混凝土屋面板及上面的保温隔热防水层中的刚性面层、砂浆找平层等应设置分隔缝，并应与周边的女儿墙断开。

4.1.6不得在地面以下的外墙、基础和长期浸水、潮湿的环境下使用砌块，底层砌体应设防潮层。

4.1.7烟道、排气管道不应用砌块砌筑，应采用预制专用构件。

4.1.8填充砌块墙体门窗洞边200mm内的砌体应用不低于C15的细石混凝土填实，也可加设与墙同厚、宽100mm的不低于C15钢筋混凝土边框；窗台下200mm高度内砌块应用不低于C15细石混凝土填实，或加设钢筋混凝土窗台板。

4.1.9当墙面有较多或较重的吊挂设备时，可在全墙面挂网增强，并做好孔洞的回填堵实。

4.1.10当建筑物高度超过30m，且外墙饰面材料较重时，在全墙面应采取增设钢丝网加锚固件，并采用性能较好的防裂砂浆等措施，防止外墙装饰层发生脱落，保证安全。

4.1.11外墙应选取下列有效的防水措施：

1 外墙加挂防裂网（玻纤网或钢丝网）加抗裂砂浆。

2 墙面采用防水砂浆或与基层粘结力强的防水涂料。

3 墙面采用短切纤维防裂砂浆抹灰。

- 4.2建筑节能设计

4.2.1砌块建筑中的居住建筑节能设计应符合下列要求：

1 砌块建筑的体形系数、窗墙面积比、窗的传热系数、遮阳系数和空气渗透性能，均应符合本地区建筑节能设计标准的有关规定。

2 砌块建筑围护结构各部分的传热系数和热惰性指标，应符合本地区居住建筑节能设计标准的规定。通过建筑热工节能设计选择的围护结构各部分的构造措施，应满足建筑结构整体性和变形能力以及安全、可靠，并应具有可操作性。

3 砌块建筑墙体和楼地板的建筑热工节能设计，应同时考虑建筑装饰与设备节能对管线及设备埋设、安装和维修的要求。

求。

4.2.2小砌块建筑外墙的建筑热工节能设计，应符合下列要求：

1 砌块砌体的热工性能用热阻（Ｒｂ）和热惰性指标（Ｄｂ）应按表4.2.2采用。

表4.2.2砌块砌体的热阻（Rb）和热惰性指标（Db）计算值

| 砌块规格 | 厚度 （mm） | 孔隙率 （%） | 表观密度（kg/m3） | Rb （m2·K/W） | Db |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单排孔砌块 | 190 | 44 | 1200 | 0.17 | 1.47 |
| 双排孔砌块 | 240 | 50 | 900 | 0.50 | 1.70 |
| 注：1 当砌块的孔型和厚度与表4.2.2不同，其Rb和Db需另行测定。 2 当有可靠测试数据时，可采用实际测试数据做为设计依据。 |  |  |  |  |  |

2 砌块建筑外墙的传热系数和热惰性指标，应考虑结构性冷（热）桥的影响，根据主体部位与结构性冷（热）桥部位的热工性能和面积取平均传热系数和平均热惰性指标，结构性冷（热）桥部位的传热阻（R０,min），不应小于建筑物所在地区要求的最小传热阻（R０,min）。

3 砌块建筑的外墙可采用外保温、内保温或带有空气间层和不带空气间层的夹心复合保温技术。各种保温技术措施及保温层的厚度应根据本地区建筑节能设计标准的规定，按照建筑热工设计方法计算确定。保温材料的导热系数和蓄热系数应采用修正后的计算导热系数和计算蓄热系数。对一般常用的保温材料，修正系数可取1.2。

4 当砌块建筑外墙的保温层外侧有密实保护层或内侧构造层为加气混凝土及其他多孔材料时，保温设计时应根据地区气候条件及室内环境设计指标，按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的规定进行内部冷凝受潮验算并确定是否设置隔气层。设置隔气层应保证施工质量，并应有与室外空气相通的排湿措施。

夏热冬冷地区的砌块建筑外墙，可不进行内部冷凝受潮验算。

5 夏热冬冷地区和夏热冬暖地区的砌块建筑外墙，宜采用外反射、外遮阳、外通风和外蒸发等外隔热措施。

6 砌块建筑外墙的保温隔热措施，应与屋顶、楼地板、门窗等构件连接部位的保温隔热措施保持构造上的连续性和可靠性。

4.2.3砌块建筑的外墙和屋顶应按照下列建筑热工节能要求进行设计：

1 砌块建筑外墙和屋顶的传热系数和热惰性指标应符合本地区居住建筑节能设计标准的规定。

2 砌块建筑的屋顶宜设计为保温隔热层置于防水层上的倒置式屋顶，且宜选择憎水型的绝热材料做保温隔热层。

3 各种形式的屋顶，其保温层的厚度应根据本地区居住建筑节能设计标准的规定，通过建筑热工设计方法计算确定，保温材料的导热系数和蓄热系数应采用修正后的计算导热系数和计算蓄热系数。

4 屋面的天沟、女儿墙、变形缝及突出屋面的构件与屋面交接处，应按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176-93第4.1.1条规定的最小传热阻通过热工计算，在该部位的垂直或水平面上宜设置一定厚度的保温材料。

5 在夏热冬冷地区和夏热冬暖地区，砌块建筑屋顶的外表面宜采用浅色饰面材料。平屋顶宜采用绿色植物或有保温材料基层的架空通风屋顶。

- 5  静力设计

- 5.1设计基本规定

5.1.1本规程采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，以可靠指标度量结构构件的可靠度，采用分项系数的设计表达式进行计算。

5.1.2砌体结构应按承载能力极限状态设计，并满足正常使用极限状态的要求。

注：根据砌体结构的特点，砌体结构正常使用极限状态的要求、一般情况下可由相应的构造措施保证。

5.1.3砌体结构和结构构件在设计使用年限内，在正常维护下，必须保持适合使用，而不需大修加固。设计使用年限应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068执行。

5.1.4根据建筑结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失、产生社会影响等）的严重性，建筑结构应按表5.1.4划分为三个安全等级，设计时应根据具体情况适当选用。

表5.1.4建筑结构的安全等级

| 安全等级 | 破坏后果 | 建筑物类型 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 很严重 | 重要的房屋 |
| 二级 | 严重 | 一般的房屋 |
| 三级 | 不严重 | 次要的房屋 |
| 注：1 对于特殊的建筑物，其安全等级可根据具体情况另行确定； 2 对地震区的砌体结构设计，应按现行国家标准《建筑抗震设防分类标准》GB50223根据建筑物重要性区分建筑物类别。 |  |  |

5.1.5砌块砌体结构承载能力极限状态设计表达式，整体稳定性验算表达式，弹性方案、刚弹性方案、刚性方案的静力设计规定及其相应的横墙间距要求等，应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB50003的规定执行。

5.1.6砌块砌体结构的受压构件承载力计算、局部受压承载力计算、受剪构件承载力计算及墙、柱的允许高厚比计算，应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003中对混凝土砌块的规定执行。

- 5.2一般构造要求

5.2.1砌块房屋所用的材料， 除满足承载力计算要求外，尚应满足下列要求：

1地面以下或防潮层以下的房间内墙采用砌块时，砌块的强度等级不应小于MU7.5，水泥砂浆的强度等级不应小于M5。

2对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的房屋，所用材料的最低强度等级应至少提高一级。

5.2.2在墙体的下列部位，应采用C20混凝土灌实砌体的孔洞：

1  底层室内地面以下或防潮层以下的内墙砌体。

2  无圈梁的檩条和钢筋混凝土楼板支承面下的高度不小于200mm的砌体。

3  未设置混凝土垫块的屋架、梁等构件支承处，灌实宽度不应小于600mm，高度不应小于600mm的砌体。

4  挑梁支承面下，其支承部位的内外墙交接处，纵横各灌实3个孔洞，灌实高度不小于600mm。

5.2.3跨度大于4.2m的梁，其支承面下应设置混凝土或钢筋混凝土垫块。当墙中设有圈梁时，垫块宜与圈梁浇成整体。当大梁跨度不小于4.8m，且墙厚为190mm时，其支承处宜加设壁柱。

5.2.4砌块墙与后砌隔墙交接处，应沿墙高每400mm在水平灰缝内设置不少于2ф4、横筋间距不大于200mm的焊接钢筋网片（见图5.2.4）。

图5.2.4砌块墙与后砌隔墙交接处钢筋网片

5.2.5预制钢筋混凝土板在墙上或圈梁上支承长度不应小于80mm；当支承长度不足时，应采取有效的锚固措施。

5.2.6山墙处的壁柱，宜砌至山墙顶部；屋面构件应与山墙可靠拉结。

5.2.7砌块砌体应分皮错缝搭砌，上下皮搭砌长度不得小于90mm。当搭砌长度不满足上述要求时，应在水平灰缝内设置不少于２ф４的焊接钢筋网片（横向钢筋的间距不宜大于200mm），网片每端均应超过该垂直缝，其长度不得小于300mm。

5.2.8宜将砌块房屋纵横墙交接处、距墙中心线每边不小于300mm范围内的孔洞，采用不低于C20灌孔混凝土灌实，灌实高度应为墙身全高。

5.2.9在砌体中留槽洞及埋设管道时，应遵守下列规定：

１ 不应在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线。

2  在墙体中应避免开凿沟槽；当无法避免时，应采取必要的加强措施或按削弱后的截面验算墙体的承载力。

3  砌块墙体中预留的设备或弱电洞口边，距墙体端部不宜小于400mm，不应小于200mm。

5.2.10夹心墙应符合下列规定：

１  砌块的强度等级不应低于MU10。

２  夹心墙的夹层厚度不宜大于100mm。

３  夹心墙外叶墙的最大横向支承间距不宜大于9m。

5.2.11夹心墙叶墙间的连接应符合下列规定：

１  内外叶墙应采用经防腐处理的拉结件或钢筋网片连接。

２  当采用环形拉结件时，钢筋直径不应小于４ｍｍ，当为Ｚ形拉结件时，钢筋直径不应小于6mm。拉结件应按梅花型布置，拉结件的水平和竖向最大间距分别不宜大于800mm和600mm；对有振动或有抗震设防要求时，其水平和竖向最大间距分别不宜大于800mm和400mm。

３  当采用钢筋网片作拉结件时，网片横向钢筋的直径不应小于4mm，其间距不应大于400mm；网片的竖向间距不宜大于600mm，对有振动或有抗震设防要求时，竖向间距不宜大于400mm。

４  拉结件在叶墙上的搁置长度，不应小于叶墙厚度的2／3，并不应小于60mm。

５  门窗洞口周边300mm范围内应附加间距不大于400mm的拉结件。

注：对安全等级为一级或设计使用年限大于50年的房屋，夹心墙叶墙间宜采用不锈钢拉结件。

- 5.3砌块墙体的抗裂措施

5.3.1为了防止或减轻房屋在正常使用条件下，由温差和砌体干缩引起的墙体竖向裂缝，应在墙体中设置伸缩缝。伸缩缝应设在因温度和收缩变形可能引起应力集中、砌体产生裂缝可能性最大的地方。伸缩缝的间距可按表5.3.1采用。

表5.3.1砌体房屋伸缩缝的最大间距（m）

| 屋盖或楼盖类别 |  | 间距 |
| --- | --- | --- |
| 整体式或装配整体式 钢筋混凝土结构 | 有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 | 40 |
|  | 无保温层或隔热层的屋盖 | 32 |
| 装配式无檩体系 钢筋混凝土结构 | 有保温层或隔热层的屋盖、楼盖 | 48 |
|  | 无保温层或隔热层的屋盖 | 40 |
| 装配式有檩体系 钢筋混凝土结构 | 有保温层或隔热层的屋盖 | 60 |
|  | 无保温层或隔热层的屋盖 | 48 |
| 瓦材屋盖、木屋盖或楼盖、轻钢屋盖 |  | 75 |
| 注：１ 当有实践经验并采取有效措施时，可适当放宽； ２ 在钢筋混凝土屋面上挂瓦的屋盖应按钢筋混凝土屋盖采用； ３ 按本表设置的墙体伸缩缝，一般不能同时防止由于钢筋混凝土屋盖的温度变形和砌体干缩变形引起的墙体局部裂缝； ４ 温差较大且变化频繁地区和严寒地区不采暖的房屋及构筑物墙体的伸缩缝的最大间距，应按表中数值予以适当减小； 5 墙体的伸缩缝应与结构的其他变形缝相重合，在进行立面处理时，必须保证缝隙的伸缩作用。 |  |  |

5.3.2为了防止或减轻房屋顶层墙体的裂缝，可根据情况采取下列措施：

1  屋面应设置保温、隔热层。

2  屋面保温（隔热）层的屋面刚性面层及砂浆找平层应设置分隔缝，分隔缝间距不宜大于6m，并应与女儿墙隔开，其缝宽不小于30mm。

3  采用装配式有檩体系钢筋混凝土屋盖和瓦材屋盖。

4  在钢筋混凝土屋面板与墙体圈梁的接触面处设置水平滑动层，滑动层可采用两层油毡夹滑石粉或橡胶片等；对于长纵墙，可仅在其两端的２～３个开间内设置，对于横墙可仅在其两端各l／4范围内设置（l为横墙长度）。

5  顶层屋面板下设置现浇钢筋混凝土圈梁，并沿内外墙拉通，房屋两端圈梁下的墙体内宜适当设置水平钢筋。

6  顶层挑梁末端下墙体灰缝内设置３道焊接钢筋网片（纵向钢筋不宜少于２ф４，横筋间距不宜大于200mm）或２ф６钢筋，钢筋网片或钢筋应自挑梁末端伸入两边墙体不小于1m。

7  顶层墙体有门窗等洞口时，在过梁上的砌体水平灰缝内设置２～３道焊接钢筋网片或２ф６钢筋，并应伸入过梁两端墙内不小于600mm。

8  顶层及女儿墙砂浆强度等级不低于M5。

9  女儿墙应设置构造柱，构造柱间距不宜大于4m，构造柱应伸至女儿墙顶并与现浇钢筋混凝土压顶整浇在一起。

10  加强顶层构造柱与墙体的拉结，拉结钢筋网片的竖向间距不宜大于400mm，伸入墙体长度不宜小于1000mm。

11  房屋顶层端部墙体内适当增设构造柱。

12  房屋山墙可采取设置水平钢筋网片或在山墙中增设构造柱。在山墙内设置水平钢筋网片时，其间距不宜大于400mm；在山墙内增设构造柱时，其间距不宜大于3m。

13  顶层横墙在窗口高度中部宜加设3～4道钢筋网片。

5.3.3为防止或减轻房屋底层墙体裂缝，可根据情况采取下列措施：

1  增大基础圈梁的刚度；

2  在底层的窗台下墙体灰缝内设置３道焊接钢筋网片或2ф6钢筋，并伸入两边窗间墙内不小于600mm；

3  采用现浇钢筋混凝土窗台板，窗台板嵌入窗间墙内不小于600mm。

5.3.4墙体转角处和纵横墙交接处宜沿竖向每隔400mm设拉结钢筋，其数量不少于2ф6或焊接钢筋网片，埋入长度从墙的转角或交接处算起，每边不小于600mm。

5.3.5宜在各层门、窗过梁上方的水平灰缝内及窗台下第一和第二道水平灰缝内设置焊接钢筋网片或2ф6钢筋，焊接钢筋网片或钢筋应伸入两边窗间墙内不小于600mm。当墙长大于5m时，宜在每层墙高度中部设置2～3道焊接钢筋网片或3ф6的通长水平钢筋，竖向间距宜为400mm。

5.3.6为防止或减轻房屋顶层两端和底层第一、第二开间门窗洞处的裂缝，可采取下列措施：

1 在门窗洞口两侧不少于一个孔洞中设置不小于1ф12钢筋，钢筋应在楼层圈梁或基础锚固，并采用不低于C20灌孔混凝土灌实；或设置钢筋混凝土门框，截面尺寸不小于190mmx100，纵向钢筋不小于2φ12。

2 在门窗洞口两边的墙体的水平灰缝中，设置长度不小于900mm、竖向间距为400mm的2ф4焊接钢筋网片。

3 在顶层和底层设置通长钢筋混凝土窗台梁，窗台梁的高度宜为块高的模数，纵筋不少于4ф10、箍筋ф6＠200，C20混凝土。

6.3.7当房屋刚度较大时，可在窗台下或窗台角处墙体内设置竖向控制缝，缝的间距宜为8～12m。在墙体高度或厚度突然变化处也宜设置竖向控制缝，或采取其他可靠的防裂措施。竖向控制缝的构造和嵌缝材料应能满足墙体平面外传力和防护的要求。

5.3.8应采用专用砂浆砌筑，砌筑砂浆配比应符合建材行业标准《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》JC 860的规定。

5.3.9对防裂要求较高的墙体，可根据情况采取专门措施。

- 5.4圈梁、过梁和构造柱

5.4.1为增强房屋的整体刚度，防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载等对房屋引起的不利影响，可按本节规定，在墙中设置现浇钢筋混凝土圈梁。

5.4.2车间、仓库、食堂等空旷的单层房屋应按下列规定设置圈梁：

1房屋檐口标高为４～５ｍ时，应在檐口标高处设置圈梁一道；檐口标高大于５ｍ时，应增加设置数量。

对有吊车或较大振动设备的单层工业房屋，除在檐口或窗顶标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁外，尚应增加设置数量。

2 一般多层民用房屋，应按表5.4.2的规定设置圈梁。

表5.4.2多层民用房屋圈梁设置要求

| 圈梁位置 | 圈梁设置要求 |
| --- | --- |
| 沿外墙 | 屋盖处必须设置，楼盖处隔层设置 |
| 沿内横墙 | 屋盖处必须设置，间距不大于7m 楼盖处隔层设置，间距不大于15m |
| 沿内纵横 | 屋盖处必须设置 楼盖处：房屋总进深小于10m者，可不设置； 房屋总进深等于或大于10m者，宜隔层设置 |

5.4.3建筑在软弱地基或不均匀地基上的砌体房屋，除按本节规定设置圈梁外，尚应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定。

5.4.4圈梁应符合下列构造要求：

１ 圈梁宜连续地设在同一水平面上，并形成封闭状；当圈梁被门窗洞口截断时，应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍，且不得小于1m。

２ 纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋，圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接。

３ 钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同，圈梁高度不应小于200mm。纵向钢筋不应少于4ф10，绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑，箍筋间距不应大于300mm，混凝土强度等级不应低于C20。

４ 圈梁兼作过梁时，过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。

５ 挑梁与圈梁相遇时，宜整体现浇；当采用预制挑梁时，应采取适当措施，保证挑梁、圈梁和构造柱的整体连接。

5.4.5未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm，并沿墙长配置不少于2ф10的纵向钢筋。

5.4.6门窗洞口顶部应采用钢筋混凝土过梁，验算过梁下砌体局部受压承载力时，可不考虑上层荷载的影响。

5.4.7过梁的荷载，应按下列规定采用：

１ 梁、板荷载：当梁、板下的墙体高度ｈw＜ｌｎ时（ｌｎ为过梁的净跨），应计入梁、板传来的荷载。当梁、板下的墙体高度ｈw≥ｌｎ时，可不考虑梁、板荷载。

２ 墙体荷载：当过梁上的墙体高度ｈw＜ｌｎ／２时，应按墙体的均布自重采用。当墙体高度

ｈw≥ｌｎ／２时，应按高度为ｌｎ／２墙体的均布自重采用。

5.4.8房屋构造柱应符合下列要求：

１ 构造柱最小截面宜为190mm×190mm，纵向钢筋宜采用4ф12，箍筋间距不宜大于250mm。

２ 构造柱与砌块连接处宜砌成马牙槎，并应沿墙高每隔400mm设焊接钢筋网片（纵向钢筋不应少于2ф4，横筋间距不应大于200mm），伸入墙体不应小于600mm。

３ 与圈梁连接处的构造柱的纵筋应穿过圈梁，构造柱纵筋上下应贯通。

- 6  抗震设计

- 6.1一般规定

6.1.1抗震设防地区的砌体结构房屋，除应满足静力设计的要求外，尚应按本章的规定进行抗震设计。

6.1.2砌块的强度等级不应低于MU7.5，其砌筑砂浆的强度等级不应低于M7.5。

6.1.3砌块房屋的总高度和层数不宜超过表6.1.3的规定；对医院、教学楼等横墙较少的多层砌体房屋总高度应比表6.1.3的规定降低3m，层数相应减少一层。

表6.1.3 房屋的层数和总高度限值

| 最小墙厚 (mm) | 烈度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  | 高度(m) | 层数 | 高度(m) | 层数 | 高度(m) | 层数 |
| 190 | 18 | 6 | 15 | 5 | 12 | 4 |
| 注：1 房屋的总高度指室外地面到主要屋面板板顶或檐口的高度，半地下室从地下室室内地面算起，全地下室和嵌固条件好的半地下室应允许从室外地面算起；对带阁楼的坡屋面应算到山尖墙的1/2高度处。 2 室内外高差大于0.6m时，房屋总高度应允许比表中数据适当增加，但不应多于1m。 |  |  |  |  |  |  |

6.1.4多层砌块房屋的层高不应超过3.6m。

6.1.5多层砌块房屋总高度与总宽度的最大比值，宜符合表6.1.5的要求。

表6.1.5房屋最大高宽比

| 烈度 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最大高宽比 | 2.5 | 2.5 | 2.0 |
| 注：单面走廊房屋的总宽度不包括走廊宽度 |  |  |  |

6.1.6 砌块房屋抗震横墙的间距，不应超过表6.1.6的要求。

表6.1.6房屋抗震横墙最大间距（m）

| 楼（屋）盖类别 | 烈度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 |
| 现浇及装配整体式钢筋混凝土 | 18 | 18 | 15 |
| 装配式钢筋混凝土 | 15 | 15 | 11 |
| 注：多层砌体房屋的顶层，最大横墙间距应允许适当放宽； |  |  |  |

6.1.7 砌块房屋的局部尺寸限制，不应超过表6.1.7的要求。

表6.1.7房屋的局部尺寸限值（m）

| - 部位 | - 6度 | - 7度 | - 8度 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 承重窗间墙最小宽度 | - 1.0 | - 1.0 | - 1.2 |
| - 承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 | - 1.0 | - 1.0 | - 1.2 |
| - 非承重外墙尽端至门窗洞边的最小距离 | - 1.0 | - 1.0 | - 1.0 |
| - 内墙阳角至门窗洞边的最小距离 | - 1.0 | - 1.0 | - 1.5 |
| - 无锚固女儿墙（非出入口处）最大高度 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.5 |
| - 注：1 局部尺寸不足时应采取局部加强措施弥补； - 2 出入口处的女儿墙应有锚固； |  |  |  |

6.1.8考虑地震作用组合的砌体结构构件，其截面承载力应除以承载力抗震调整系数γＲＥ，承载力抗震调整系数应按表6.1.8采用。

表6.1.8承载力抗震调整系数

| 结构构件类别 | 受力状态 | γＲＥ |
| --- | --- | --- |
| 两端均设构造柱的砌体剪力墙 | 受剪 | 0.9 |
| 组合砖墙砌体剪力墙 | 偏心受压、受拉和受剪 | 0.85 |
| 自承重墙 | 受剪 | 0.75 |
| 其他剪力墙 | 受剪 | 1.0 |

注：本章的剪力墙即为现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011中的抗震墙。

6.1.9圈梁的设置和构造要求应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

6.1.10砌体结构构件进行抗震设计时，房屋的结构体系、防震缝设置及结构构造措施，除本章规定者外均应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的要求。

- 6.2地震作用和结构抗震验算

6.2.1结构构件抗震设计时，地震作用应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定计算。

6.2.2砌块墙体的截面抗震承载力应按下式验算：

Ｖ≤ｆＶＥＡ/γＲＥ                       （6.2.2）

式中Ｖ———考虑地震作用组合的墙体剪力设计值；

ｆＶＥ——砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值；

Ａ———墙体横截面面积；

γＲＥ——承载力抗震调整系数。

6.2.3砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值应按下式计算：

ｆＶＥ＝ζＮｆＶ                         （6.2.3）

式中ｆＶＥ———砌体沿阶梯形截面破坏的抗震抗剪强度设计值；

ｆＶ———砌体抗剪强度设计值；

ζＮ———砌体抗震抗剪强度的正应力影响系数，应按表6.2.3采用。

表6.2.3砌体强度的正应力影响系数

| σ０／ｆＶ | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ζＮ | 1.00 | 1.75 | 2.25 | 2.60 | 3.10 | 3.95 | 4.80 |

注：σ０为对应于重力荷载代表值的砌体截面平均压应力。

- 6.3抗震构造措施

6.3.1砌块房屋应按下列要求设置现浇钢筋混凝土构造柱（以下简称构造柱）：

１ 构造柱设置部位，一般情况下应符合表6.3.1的要求。

２ 外廊式和单面走廊式的多层房屋，应根据房屋增加一层后的层数，按表6.3.1的要求设置构造柱，且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理。

３ 教学楼、医院等横墙较少的房屋，应根据房屋增加一层后的层数，按表6.3.1的要求设置构造柱；当教学楼、医院等横墙较少的房屋为外廊式或单面走廊式时，应按２款要求设置构造柱，但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时，应按增加二层后的层数设置。

表6.3.1构造柱设置要求

| 房屋层数 |  |  | 设置部位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ６度 | ７度 | ８度 |  |  |
| 四 | 三、四 | 二、三 | 楼、电梯间的四角，楼梯段上下端对应的墙体处；外墙四角和对应转角； 错层部位横墙与外纵墙交接处，大房间内外墙交接处，较大洞口两侧 | 隔15m或单元横墙与外纵墙交接处 |
| 六 | 五 | 四 |  | 隔开间横墙（轴线）与外墙交接处，山墙与内纵墙交接处 |

6.3.2砌块房屋中钢筋混凝土构造柱应符合下列构造要求：

１ 构造柱最小截面可采用190mm×190mm，纵向钢筋宜采用4ф12，箍筋间距不宜大于250mm，且在柱上下端宜适当加密；外墙转角的构造柱可适当加大截面及配筋。

２ 构造柱与砌块墙连接处应砌成马牙槎，沿墙高每隔400mm应设拉结钢筋网片或2ф6拉结钢筋，每边伸入墙内不宜小于1m。

３ 构造柱与圈梁连接处，构造柱的纵筋应穿过圈梁，保证构造柱纵筋上下贯通。

４ 构造柱可不单独设置基础，但应伸入室外地面下500mm，或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。

5 必须先砌筑砌块墙体，再浇筑构造柱混凝土。

6.3.3砌块房屋各楼层均应设置现浇钢筋混凝土圈梁，并应按表6.3.3的要求设置。圈梁宽度不应小于190mm，配筋不应少于4ф12，箍筋间距不应大于200mm。现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接，可不另设圈梁，但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。

表6.3.3现浇钢筋混凝土圈梁设置要求

| 墙类 | 烈度 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6、7 | 8 |
| 外墙和内纵墙 | 屋盖处及每层楼盖处 | 屋盖处及每层楼盖处 |
| 内横墙 | 同上；屋盖处沿所有横墙；楼盖处间距不应大于7m；构造柱对应部位 | 同上；各层所有横墙 |

6.3.4房屋的楼、屋盖应符合下列要求：

１ 现浇钢筋混凝土楼板或屋面板伸进纵、横墙内的长度，均不应小于120mm。

２ 装配式钢筋混凝土楼板或屋面板，当圈梁未设在板的同一标高时，板端伸进外墙的长度不应小于120mm，伸进内墙的长度不应小于100mm，在梁上不应小于80mm。

３ 当板的跨度大于4.8m并与外墙平行时，靠外墙的预制板侧边应与墙或圈梁拉结。

４ 房屋端部大房间的楼盖，及８度时房屋的屋盖，当圈梁设在板底时，钢筋混凝土预制板应相互拉结，并应与梁、墙或圈梁拉结。

6.3.5楼、屋盖的钢筋混凝土梁或屋架应与墙、柱（包括构造柱）或圈梁可靠连接；6度时，梁与砌块柱的连接不应削弱柱截面，独立砌块柱顶部应在两个方向均有可靠连接；7、8度时不得采用独立砌块柱。跨度不小于6m大梁的支承构件应采用组合砌体等加强措施，并满足承载力要求。

6.3.6 砌块房屋墙体交接处或构造柱与墙体连接处，应沿墙高每隔400mm配置2ф6拉结钢筋或焊接钢筋网片，并每边伸入墙内不宜小于1m。

6.3.7楼梯间应符合下列要求：

1顶层楼梯间横墙和外墙应沿墙高每隔400mm设2ф6通长钢筋；7、8度时其他各层楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置60mm厚的钢筋混凝土带，其砂浆强度等级不应低于M7.5，纵向钢筋不应少于2ф10。

2 楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm，并应与圈梁连接。

3 装配式楼梯段应与平台板的梁可靠连接；不应采用墙中悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯，不应采用无筋砖砌栏板。

4 突出屋顶的楼、电梯间，构造柱应伸到顶部，并与顶部圈梁连接，内外墙交接处应沿墙高每隔400mm设2ф6通长拉结钢筋或焊接钢筋网片。

6.3.8坡屋顶房屋的屋架应与顶层圈梁可靠连接，檩条或屋面板应与墙及屋架可靠连接，房屋出入口处的檐口瓦应与屋面构件锚固；８度和９度时，顶层内纵墙顶宜增砌支承山墙的踏步式墙垛。

6.3.9门窗洞处应采用钢筋混凝土过梁；过梁支承长度不应小于250mm。

6.3.10预制阳台应与圈梁和楼板的现浇板带可靠连接。

6.3.11后砌的非承重砌体隔墙应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定。

6.3.12同一结构单元的基础（或桩承台），宜采用同一类型的基础，底面宜埋置在同一标高上，否则应增设基础圈梁并应按1：2的台阶逐步放坡。

- 7  施工及验收

- 7.1材料要求

7.1.1砌体工程所用的材料进场时应查验产品合格证书、产品性能检测报告，对砌块、水泥、钢筋、外加剂等材料的主要性能应进行进场复验。外加剂应符合环保要求及有关规定。严禁使用国家明令淘汰的材料。

7.1.2砌块的强度等级应符合设计要求，进场后应按等级分别堆放、不得混杂。砌块的堆放高度不宜超过1.6m。

7.1.3砂浆的强度等级和品种必须符合设计要求，应通过试配确定配合比。

7.1.4水泥应采用有质量保证书的普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥，并应按有关规定进行复验。安定性不合格的水泥严禁使用。不同品种的水泥，不得混合使用。

7.1.5砌筑砂浆中的砂宜采用过筛的洁净中砂，并应符合现行国家标准《建筑用砂》GB/T 14684的规定。芯柱与构造柱混凝土用砂必须符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52的规定。采用人工砂、山砂及特细砂时应符合相应的现行技术标准。

7.1.6芯柱混凝土粗骨料粒径宜为5～15mm，构造柱混凝土粗骨料粒径宜为10～30mm，并均应符合现行标准《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ 53的有关规定。

7.1.7拌制水泥混合砂浆用的石灰膏、电石膏、粉煤灰和磨细生石灰粉等无机掺合料应符合下列要求：

1 生石灰及磨细生石灰粉质量应符合现行标准《建筑生石灰》JC/T  479和《建筑生石灰粉》JC/T 480的有关规定。

２石灰膏用块状生石灰熟化时，应采用孔格不大于3mm×3mm的网过滤。熟化时间不得少于7ｄ；磨细生石灰粉的熟化时间不得少于2ｄ。沉淀池中的石灰膏应防止干燥、冻结和污染。严禁使用脱水硬化的石灰膏。

消石灰粉不应直接用于砂浆中。

３制作电石膏的电石渣应加热至70℃进行检验，无乙炔气味方可使用。

４粉煤灰品质指标应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596的有关规定。

7.1.8掺入砌筑砂浆中的有机塑化剂或早强、缓凝、防冻等外加剂，应经检验和试配，符合要求后，方可使用。有机塑化剂产品，应具有法定检测机构出具的砌体强度型式检验报告。

7.1.9砌筑砂浆和混凝土的拌合用水应符合现行标准《混凝土拌合用水标准》JGJ 63的规定。

7.1.10钢筋的品种、规格的数量应符合设计要求，并应有质量合格证书及按要求取样复验，复验合格方可使用。

- 7.2施工准备

7.2.1砌筑墙体前应检查基础防潮层或地板基层等状况，要求表面平整、整洁、不得有污染杂物。符合要求后用钢尺校核放线尺寸。

7.2.2施工时在墙体阴阳角处设立皮数杆，皮数杆间距不宜超过15m。

7.2.3砌块砌体施工质量的控制等级应符合表7.2.3的规定。

表7.2.3砌块砌体工程施工质量控制等级

| 项目 | 施工质量控制等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| 现场质量管理 | 制度健全，并严格执行；非施工方质量监督人员经常到现场，或现场设有常驻代表；施工方有在岗专业技术管理人员，人员齐全，并持证上岗 | 制度基本健全，并能执行；非施工方质量监督人员间断地到现场进行质量控制；施工方有在岗专业技术管理人员，并持证上岗 | 有制度；非施工方质量监督人员很少做现场质量控制；施工方有在岗专业技术管理人员 |
| 砂浆、混凝土强度 | 试块按规定制作，强度满足验收规定，离散性小 | 试块按规定制作，强度满足验收规定，离散性较小 | 试块强度满足验收规定，离散性大 |
| 砂浆拌和方式 | 机械拌和：配合比计量严格控制 | 机械拌和：配合比计量控制一般 | 机械或人工拌和：配合比计量控制较差 |
| 砌筑工人 | 中级工以上，其中高级工不少于20% | 高、中级工不少于70% | 初级工以上 |

- 7.3砌筑砂浆

7.3.1砌筑砂浆应具有良好的和易性，分层度不得大于30ｍｍ。砂浆稠度宜为50～70mm。

7.3.2基础砌体必须采用水泥砂浆砌筑，地坪以上的砌块墙体应采用水泥混合砂浆砌筑。施工中用水泥砂浆代替水泥混合砂浆，应按现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003的规定执行。

7.3.3砌筑砂浆配合比应符合现行标准《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98和建材行业标准《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》JC 860的规定，并必须经试验按重量比配制。

7.3.4砌筑砂浆应采用机械搅拌，拌合时间自投料完算起，不得少于2min。当掺有外加剂时，不得少于3min；当掺有机塑化剂时，宜为3～5min，并均应在初凝前使用完毕。如砂浆出现泌水现象，应在砌筑前再次拌合。

7.3.5采用预拌砂浆的地区，砂浆的储存、使用及试件取样等应符合有关技术标准要求。

7.3.6砌筑砂浆试块取样应取自搅拌机出料口。同盘砂浆应制作一组试块。

7.3.7砌筑砂浆强度等级的评定应以标准养护、龄期为28d的试块抗压试验结果为准，并应按国家现行标准《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ 70的规定执行。

7.3.8同一验收批的砌筑砂浆试块抗压强度平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度；其中抗压强度最小一组的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度的75%。

注：砌筑砂浆的验收批指同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于３组。

当同一验收批只有一组试块时，该组试块抗压强度的平均值必须大于或等于设计强度等级所对应的立方体抗压强度。

7.3.9每一检验批且不超过一个楼层或250m3砌块砌体所用的砌筑砂浆，每台搅拌机应至少抽检一次。当配合比变更时，应制作相应试块。

注：1 用砌块砌筑的基础砌体可按一个楼层计；

2 制作砌筑砂浆试件时，应将无底试模放在铺有潮湿新闻纸的砌块上。

7.3.10当施工中出现下列情况时，宜采用非破损和微破损检验方法对砌筑砂浆和砌体强度进行原位检测，判定砌筑砂浆的强度：

1 砌筑砂浆试块缺乏代表性或试块数量不足；

2 对砌筑砂浆试块的试验结果有怀疑或争议；

3 砌筑砂浆试块的试验结果不能满足设计要求时，需另行确认砌筑砂浆或砌体的实际强度。

- 7.4墙体砌筑

7.4.1砌块砌筑时，应遵循以下基本规定：

1 施工时所用砌块的龄期不应小于28天。

2 砌块与黏土砖等其他墙体材料不得混用。

3 除内隔墙、围墙可使用合格品等级砌块外，房屋建筑工程其它墙体部位均应使用不得低于一等品的砌块。

4 砌块砌筑前不得浇水。在气候异常炎热干燥的情况下，可提前在砌块上稍加喷水润湿。

5 砌筑前，应清理砌块表面的污物和砌块孔洞四周的毛边。

6 砌体内不应设脚手眼。

7 砌筑高度应根据气温、风压、墙体部位等不同情况分别控制。常温条件下的日砌筑高度应控制在1.4m内或一步脚手架高度内；雨季施工每日砌筑高度不宜超过1.2m。若雨量为小雨及以上时，应停止砌筑。

7.4.2砌体灰缝应符合下列规定：

1、灰缝应横平竖直，水平灰缝的砂浆饱满度不应低于90%，竖直灰缝的砂浆饱满度不宜低于90%；砌筑中不应出现瞎缝、透明缝。

2、水平灰缝的厚度和竖直灰缝的宽度应控制在8-12mm内。

3、砌筑时的铺灰长度不得超过800mm；严禁用水冲浆灌缝。

7.4.3 砌筑时，砌块均应底面朝上（即反砌）砌筑。

7.4.4砌筑砌块的砂浆应随铺随砌，墙体灰缝应横平竖直。水平灰缝宜采用坐浆法满铺砌块全部壁肋或封底面；竖向灰缝应采取满铺端面法，并采用碰头灰砌筑方式，即将灰缝两侧砌块的端面均铺满砂浆后再挤紧。

7.4.5砌筑时，墙面必须用原浆做勾缝处理。缺灰处应补浆压实，并宜做成凹缝，凹进墙面2mm。

7.4.6在砌筑中，已砌筑的砌块受撬动或碰撞时，应清除原砂浆，重新砌筑。

7.4.7砌块应对孔错缝搭砌，个别情况无法对孔砌筑时，砌块的搭接长度不应小于90mm；当不能保证此规定时，应在灰缝中设置拉结钢筋或网片，网片两端与竖缝的距离不得小于400mm；但竖向通缝仍不得超过两皮砌块。

7.4.8砌入墙内的钢筋点焊网片和拉结筋必须放置在水平灰缝的砂浆层中，不得有露筋现象。

7.4.9砌块用于框架填充墙时，应与框架中预埋的拉结筋连接；当填充墙砌至顶面最后一皮，与上部结构的接触处应采用实心砌块斜砌楔紧；房屋顶层的内隔墙应离该处屋面板板底15mm，缝内采用1：3石灰砂浆或弹性腻子嵌塞。

7.4.10对设计规定的洞口、管道、沟槽和预埋件等，应在砌筑时预留或预埋，严禁在砌好的墙体打凿。

7.4.11严禁在外墙和纵、横承重墙沿水平方向凿长度大于390mm的沟槽。

7.4.12砌筑砂浆强度未达到设计要求的70%时，不得拆除过梁底部的模板。

7.4.13对于砌筑不密实或砌块被碰撞使灰缝开裂的砌体均应重新砌筑。灰缝修补应在灰缝砂浆仍处在新鲜及塑性状态下进行。

7.4.14 任何由于订钉或引线造成的凹陷及孔洞均在勾缝之前用新鲜砂浆填补。

7.4.15砂浆硬化后的补缝应先刮掉一层灰缝露出新鲜面，并洒水湿润后用新鲜砂浆填补。

- 7.5构造柱施工

7.5.1设置钢筋混凝土构造柱的砌块砌体，应按绑扎钢筋、砌筑墙体、支设模板、浇筑混凝土的施工顺序进行。

7.5.2墙体与构造柱连接应砌成马牙槎，从每层柱脚开始，先退后进，形成100mm宽，200mm高的凹凸槎口。

7.5.3构造柱两侧模板必须紧贴墙面，支撑必须牢靠，严禁板缝漏浆。

7.5.4构造柱混凝土保护层宜为20mm，且不应小于15mm。混凝土坍落度宜为50-70mm。

7.5.5构造柱浇灌混凝土前，必须将砌体留搓部位和模板浇水湿润，将模板内的落地灰、砖渣和其他杂物清理干净，并在结合面处注入适量与构造柱混凝土配比相同的50mm厚水泥砂浆。振捣时，应避免触碰墙体，严禁通过墙体传震。

- 7.6墙面抹灰

7.6.1砌体墙面应进行双面抹灰。抹灰前，应清理砌体表面浮灰、杂物，用水泥砂浆填塞孔洞、水电管槽或梁、柱、板与砌体之间的缝隙。

7.6.2抹灰前墙面不宜洒水。天气炎热干燥时可在操作前1-2h适度喷水。

7.6.3墙面抹灰应分层进行，总厚度宜为18-20mm。若混水墙面平整度好，也可采用外墙刮防水腻子，内墙刮普通腻子找平。

- 7.7冬、雨期施工

7.7.1当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃时，砌体工程应采取冬期施工措施。

注：①气温根据当地气象资料确定

②冬期施工期限以外，当日最低气温低于0℃时，也应按本章规定执行。

7.7.2 冬期施工的砌体工程质量验收除应符合本章要求外，尚应符合本规程前面各章节的要求及国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104的规定。

7.7.3 砌体工程冬期施工应有完整的冬期施工方案。

7.7.4冬期施工所用材料应符合下列规定：

1、石灰膏、电石膏等应防止受冻，如遭冻结，应经融化后使用；

2、拌制砂浆用砂，不得含有冰块和大于10mm的冻结块；

3、砌块不得遭水浸冻。

4、拌和砌筑砂浆宜采用两步投料法。水的温度不得超过80℃；砂的温度不得起过40℃。砂浆稠度宜较常温适当减小。

5、现场运输与储存砂浆应有冬期施工措施。

7.7.5砌筑后，应及时用保温材料对新砌砌体进行覆盖，砌筑面不得留有砂浆。继续砌筑前，应清扫砌筑面。

7.7.6冬期施工时，对低于M10强度等级的砌筑砂浆，应比常温施工提高一级，且砂浆使用时的温度不应低于+5℃。

7.7.7 砌块砌体不得采用冻结法施工。埋有未经防腐处理的钢筋（网片）的砌块砌体不应采用掺氯盐砂浆法施工。

7.7.8 采用掺外加剂法时，其掺量应由试验确定，并应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的有关规定。

7.7.9采用暖棚法施工时，砌块和砂浆在砌筑时的温度不应低于+5℃，同时离所砌的结构底面500mm处的棚内温度也不应低于+5℃。

7.7.10在暖棚内的砌体养护时间，应根据暖棚内温度，按表7.7.10确定。

表7.7.10  暖棚法砌体的养护时间

| 暖棚的温度（℃） | 5 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护时间（d） | ≥6 | ≥5 | ≥4 | ≥3 |

7.7.11雨期施工应符合下列规定：

1  雨期施工，堆放在室外的砌块应有覆盖设施。

2  雨量为小雨及以上时，应停止砌筑。对已砌筑的墙体宜覆盖。继续施工时，应复核墙体的垂直度。

3  砌筑砂浆稠度应视实际情况适当减小，每日砌筑高度不宜超过1.2m。

- 7.8安全措施

7.8.1  砌块墙体施工的安全技术要求必须遵守现行建筑工程安全技术标准的规定。

7.8.2  垂直运输使用托盘吊装时，应使用尼龙网或安全罩围护砌块。

7.8.3  在楼面或脚手架上堆放砌块或其他物料时，严禁倾卸和抛掷，不得撞击楼板和脚手架。

7.8.4  堆放在楼面和屋面上的各种施工荷载不得超过楼板（屋面板）的设计允许承载力。

7.8.5  砌筑砌块或进行其他施工时，施工人员严禁站在墙上进行操作。

7.8.6  对未浇筑（安装）楼板或屋面板的墙和柱，在遇大风时，其允许自由高度不得超过表7.8.6的规定。

表7.8.6  砌块墙和柱的自由高度

| 墙（柱）厚度 （mm） | 墙和柱的允许自由高度（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 风载（kN/m2） |  |  |
|  | 0.3 （相当7级风） | 0.4 （相当8级风） | 0.6 （相当9级风） |
| 190 390 490 590 | 1.4 4.2 7.0 10.0 | 1.0 3.2 5.2 8.6 | 0.6 2.0 3.4 5.6 |
| 注：允许自由高度超过时，应加设临时支撑或及时现浇圈梁。 |  |  |  |

7.8.7  施工中，如需在砌体中设置临时施工洞口，其洞边离交接处的墙面距离不得小于600mm，并应沿洞口两侧每400mm处设置Φ4点焊网片及洞顶钢筋混凝土过梁。

7.8.8  射钉枪的使用与保管必须符合有关部门规定。

- 7.9工程验收

7.9.1 砌块砌体工程验收应按现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203有关要求执行。

- 本规程用词说明

1  为便于执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的采用“可”。

2  条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

1 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068

2 《砌体结构设计规范》GB 50003；

3 《建筑抗震设计规范》GB 50011；

4 《民用建筑热工设计规范》GB 50176

5 《建筑地基基础设计规范》GB 50007

6 《建筑工程施工质量统一验收标准》GB 50300。

7 《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203

8 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

9 《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ 70

10《砌筑砂浆配合比设计规程》JGJ 98

11《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ 52

12《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ 53

13《混凝土拌合用水标准》JGJ 63

14《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104

15《建筑用砂》GB/T 14684

16《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596

17《建筑生石灰》JC/T 479

18《建筑生石灰粉》JC/T 480

19《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》JC 860

中华人民共和国行业标准

植物纤维石膏渣增强砌块建筑技术规程

JGJ XXX-200X

- 条文说明

（征求意见稿）

目    次

1总则	34

3、材料和砌体的计算指标	34

3.1材料强度等级	34

3.2砌体的计算指标	34

4、建筑设计与构造	35

4.1建筑设计	35

4.2建筑节能设计	36

5、静力设计	36

5.1设计基本规定	36

5.2一般构造要求	36

5.3砌块墙体的抗裂措施	36

5.4圈梁、过梁和构造柱	37

6、抗震设计	37

6.1一般规定	37

6.2地震作用和结构抗震验算	37

6.3抗震构造措施	37

7、施工及验收	38

7.1材料要求	38

7.2施工准备	39

7.3砌筑砂浆	39

7.4墙体砌筑	39

7.5构造柱施工	40

7.6墙面抹灰	40

7.7冬、雨期施工	40

7.8安全措施	41

7.9工程验收	41

制订说明

《植物纤维石膏渣增强砌块建筑技术规程》（JGJ×××—××××），经住房和城乡建设部××××年××月××日以第××号公告批准发布。

本规程制订过程中，编制组进行了深入的调查研究，总结了我国工程建设中砌块建筑领域的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准，通过试验取得了植物纤维石膏渣增强砌块砌体的重要技术参数。

为便于广大设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《植物纤维石膏渣增强砌块建筑技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

- 1 总 则

1.0.1 制定本规程的目的是提高植物纤维石膏渣增强砌块建筑的工程质量，保证安全使用。

1.0.2 本规程适用范围明确规定为采用植物纤维石膏渣增强砌块砌筑的砌块房屋的设计、施工和验收。

1.0.3 为保证植物纤维石膏渣增强砌块建筑的工程施工质量，还应全面执行国家现行有关强制性标准的规定。如以下标准：

1《砌体工程施工质量验收规范》GB50203；

2《砌体结构设计规范》GB50003；

3《建筑抗震设计规范》GB50011；

4《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300。

- 3 材料和砌体的计算指标

- 3.1材料强度等级

3.1.1砌块的材性指标，根据产品标准，按毛截面计算。不同等级的植物纤维石膏渣增强砌块直接影响砌块建筑的工程质量。

砌筑砂浆的分层度、稠度应按建材行业标准《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》JC 860的规定采用。

确定掺有15%以上粉煤灰的砌块强度等级，应按当地试验的砌块抗压强度和碳化系数资料，将砌块抗压强度乘以碳化系数。碳化系数采用人工碳化系数乘以1.15时，碳化系数取值不应大于1。

砂浆试模采用不同底模时对砂浆的试块强度有影响，由于砌块种类较多和考虑墙体的实际情况，规定了确定砂浆强度等级时，应采用同类砌块为砂浆强度试块底模。

- 3.2砌体的计算指标

3.2.1～3.2.5本规程收集了武汉理工大学土木工程与建筑学院和北京建筑工程学院的9组27件砌块抗压试件试验数据，4组12件砌体弹性模量与泊松比试验数据，1组6件通缝抗剪试件试验数据，6组54件弯曲抗拉试件试验数据，2片砌块墙片拟静力抗震性能试验数据。试验用植物纤维石膏渣增强砌块的孔洞率为25%。试验结论如下：

砌块砌体的轴心抗压强度试验值平均为规范计算值的1.12～1.68倍，平均高出34%。

砌块砌体的弹性模量试验值高出规范计算值31.7%～133.5%，平均高出85.9%。

砌块砌体的泊松比离散性相对较大，约在0.10～0.25之间波动，12个试件的泊松比平均值为0.17。

砌块砌体的通缝抗剪强度试验值平均为规范计算值的1.176～1.846，平均高出44%。

砌块砌体的弯曲抗拉(沿齿缝)强度试验值为规范计算值的3.15～3.83倍，平均高出255%。

砌块砌体的弯曲抗拉(沿通缝)强度试验值为规范计算值0.73～1.0，平均为87%倍。

墙体和构造柱能够较好的协同工作，而砌体的主拉应力不足是导致墙体开裂的直接原因。

砌块墙片在进入非线性状态后，极限荷载(变形)与能量损耗积累是对砌体破坏起决定作用的两个主要因素。

两个带构造柱砌块墙片的抗震剪切强度试验值比规范计算值分别高出53%和35%，平均高出44%。延性系数为3.16和5.32，平均为4.24。

- 4 建筑设计与构造

- 4.1建筑设计

4.1.1砌块的主规格尺寸为390mm×190mm×190mm，是2M，辅助及配套块可扩大到1M。不应采用小于1M的分模数。墙的分段净长度（如洞口间墙段）也应符合模数。这样可以减少砌块种类，方便生产和施工。

在施工前应做平面和立面的排块设计，这样可以保证设备管线的预留和敷设，保证设计规定的洞口、开槽和预埋件的位置，避免在墙体上凿槽或孔洞，减少辅助块的种类和数量。

在排块设计时，应着重解决好转角墙、丁字墙和十字墙的排块。

从节能要求看，建筑物的体形系数宜小不宜大。且平面规整、体形简洁对小砌块建筑的抗震有利。

4.1.2防水设计的措施都是做在容易漏水的部位，这样做效果明显。在夹心墙夹层中可能会产生冷凝水，故设排水孔以便随时排出。

4.1.3根据实测结果，190mm厚砌块墙体两面无粉刷，耐火极限可达到3h。考虑到各地砌块生产水平有差异，取值有所降低，以保证安全。

4.1.4根据实测结果，190mm厚单排孔砌块墙体双面粉刷（各20厚）的空气声计权隔声量可达到50dB。

4.1.5可防止或减轻屋顶因温度变化而引起砌块房屋顶层墙体开裂。

对防止顶层墙体开裂有利的是无钢筋混凝土基层的有檩挂瓦坡屋面。坡屋面宜外挑出墙面。

4.1.6地下潮湿，砌块吸水率较大，且含有植物纤维等有机物质，虽然经过耐腐处理，但出于安全考虑，不得用于地面以下墙体，首层墙体应加设防潮层。

4.1.7用砌块砌筑排烟道容易开裂、漏气及倒灌，设计应采用预制专用管道。

4.1.8砌体门窗洞边易开裂，应用混凝土填实，提高局部抗压强度。当砌块强度较低，厚度较小时，门洞两侧的砌体牢固性、稳定性较差，为了加强门洞的坚固性，宜设钢筋混凝土边框。

4.1.9内墙吊挂重物或安装管线应事先设计，并采用有效加固措施以免开裂。外墙吊挂设备重物易引起砌体开裂、渗漏及不安全，宜在立面设计时加设阳台、挑板等构件以支承重物。

- 4.2建筑节能设计

4.2.1～4.2.3目前实施的《民用建筑节能设计标准（采暖居住建筑部分）》JGJ 26和《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 134，主要针对居住建筑。砌块建筑的建筑节能设计除墙体的主体结构是砌块砌体外，与其他墙体结构体系建筑的建筑节能设计基本上是相同的。

实测的砌块砌体的热阻和热惰性指标计算值均好于表4.2.2中数值，考虑到不同厂家砌块材料的配比不同对数据的影响，数据偏于安全考虑取值。

- 5 静力设计

- 5.1设计基本规定

5.1.1～5.1.6砌块砌体结构仍然采用以概率理论为基础的极限状态设计方法，并与现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003保持一致。

- 5.2一般构造要求

5.2.1～5.2.9砌块房屋的合理构造是保证房屋结构安全使用和耐久性的重要措施，根据设计和应用经验在下列几个关键问题上给予加强：（1）受力较大或环境条件较差（潮湿环境）时，强度等级给予明确规定；（2）对一些受力不利的部位强调用混凝土灌孔；（3）加强一些构件的连接构造；（4）墙体中预留槽洞设管道的构造措施。

5.2.10～5.2.11为适应建筑节能要求，北方地区砌块房屋的外墙往往采用复合墙型式，即由内叶墙承重外叶墙保护，中间填以高效保温材料（岩棉、苯板等），这种墙体也称夹心墙。试验表明两叶墙之间的拉结件能在一定程度上协调内、外墙的变形，外叶墙的存在对内叶墙的稳定性以及水平荷载下脱落倒塌有一定支撑作用。

- 5.3砌块墙体的抗裂措施

5.3.1～5.3.9砌体房屋的裂缝问题一直比较突出。规程根据国内外的研究成果和建设经验，按照治理墙体裂缝“防、放、抗”相结合，设计、施工、材料综合防治的基本思路，规定了砌块房屋伸缩缝的最大间距，针对砌块房屋产生裂缝的性质（温差、干缩、地基沉降）和容易出现裂缝的部位（顶层、底层、中部）提出较系统的防裂措施。

- 5.4圈梁、过梁和构造柱

5.4.1～5.4.4为加强砌块房屋的整体刚度，保证垂直荷载能较均匀地向下传递，考虑到砌块砌体抗剪、抗拉强度较低的特点，根据实践经验，对圈梁设置作了较严格的规定。

5.4.6～5.4.7对过梁上的荷载取值做了规定。由于过梁上墙体内拱的卸载作用，当梁、板下的墙体高度大于过梁净跨时，梁、板荷载及墙体自重产生的过梁内力很小，过梁设计由施工阶段的荷载控制。荷载取本条规定的一定高度的墙体均匀自重作为当量荷载。

5.4.8当砌块房屋中采用钢筋混凝土构造柱加强时，应满足构造要求。

- 6 抗震设计

- 6.1一般规定

6.1.1抗震设防地区的砌块房屋抗震设计，首先要在满足静力设计要求的基础上进行，应对结构进行抗震地震力符合验算。

6.1.2承重砌块的最低强度等级应根据房屋层数和强度大小而确定。本条规定的最低强度等级是适合多层和低层砌块房屋的要求。

6.1.3考虑到当砌块强度等级大于MU10时，砌块中的植物纤维掺量较低，砌块容重较大，不能充分体现该类砌块的优势，因此规程中对砌块房屋的层数和高度进行了规定。

6.1.5对抗震设防地区房屋的高宽比限制，主要是为了减少验算工作量，只要符合规定的高宽比要求，就不必进行整体弯曲验算。

6.1.6砌块房屋的主要抗震构件是各道墙体。横墙的分布决定了建筑物的横向抗震能力。因此要求限制横墙的最大间距，以保证横向地震作用的满足。

6.1.7砌块房屋的局部尺寸规定，主要是为防止由于局部尺寸的不足引起连锁反应，导致房屋整体破坏倒塌。砌块的局部墙垛尺寸还要符合自身的模数；当局部尺寸不能满足规定要求时，也可采取增加构造柱及增大配筋来弥补。

- 6.2地震作用和结构抗震验算

6.2.1～6.2.3砌块房屋地震作用和结构抗震验算采用《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定，相应的承载力抗震调整系数也均取一致的数值。

- 6.3抗震构造措施

6.3.1～6.3.2考虑到多排孔、盲孔砌块无法做芯柱，因此本章重点对构造柱体系作了规定，包括构造柱设置位置、截面尺寸、与墙的拉结等具体构造要求。

6.3.3多层砌块房屋楼层要设置现浇钢筋混凝土圈梁。

6.3.6砌块墙体交接处，为了加强墙体之间的连接，沿墙高设置拉结筋或钢筋网片，以保持房屋有较好的整体性。

6.3.7楼梯间墙体是抗震的薄弱环节，为了保证其安全，提出了对楼梯间墙体的特殊要求。

6.3.8坡屋顶房屋逐年增加，做法亦不尽相同。对于采用框架形式的坡屋顶房屋，要求顶层设置圈梁，并将屋架可靠地锚固在圈梁上。同样，对于檩条或屋面板应与墙或屋架有可靠连接，以保证坡屋顶的整体性能。

对于房屋出入口处的檐口瓦，为防止地震时首先脱落，应与屋面构件有可靠锚固。

对于硬山搁檩的坡屋顶房屋，为了保持各道山墙的侧面稳定和抗震安全，要求在山墙两侧增砌踏步式的扶墙垛。

6.3.10悬挑预制阳台要求与现浇的圈梁和楼板有可靠连接。

- 7 施工及验收

- 7.1材料要求

7.1.1砌块产品合格证明书应包括型号、规格、产品等级、强度等级、密度等级、相对含水率、生产日期等内容。主规格砌块应进行尺寸偏差和外观质量的检验以及强度等级的复验。辅助规格的砌块仅做尺寸偏差和外观质量的检验，但应有保证强度等级的产品质量证明书。

为避免墙体收缩裂缝，同一单位工程不宜使用两个厂家砌块。

7.1.4水泥质量要求符合国家标准，并要求复试合格方可使用，这是保证工程质量的重要措施。

不同水泥混合使用，会产生强度降低或材性变化，所以强调不同品种、不同强度等级的水泥不能混堆储存与使用。

7.1.5砌筑砂浆与低于C20混凝土用砂一般以中砂为宜。对使用人工砂、山砂与特细砂的地区应按相应的技术规范并结合当地施工经验采用。

7.1.6由于芯柱孔洞较小，灌注芯柱混凝土的浇灌高度一般大于2m，为防止粗骨料被卡住，粒径以5～15mm为宜。构造柱混凝土用的粗骨料可按一般混凝土构件要求。

7.1.7生石灰熟化成石灰膏时，应用筛网过滤，并使其充分熟化。沉淀池中储存的石灰膏，应防止干燥、冻结和污染。脱水硬化的石灰膏已失去化学活性，对砌筑砂浆保水性与和易性会有影响，故不得使用。

7.1.8考虑到市场上有机塑化剂和外加剂品牌较多，为保证砌筑砂浆质量，应经有关法定的检验机构试验合格后方可应用于工程。

7.1.9现城市中一般使用自来水拌制砌筑砂浆和混凝土。若用河水或其他水源，应符合混凝土用水标准。

- 7.2施工准备

7.2.3砌块砌体施工质量控制等级的确定应由建设、设计、工程监理等单位共同确定。

- 7.3砌筑砂浆

7.3.1砌筑砂浆的操作性能对砌块砌体质量影响较大，不仅影响砌体的抗压强度，而且对气体抗剪强度和抗拉强度影响较为明显。砂浆良好的保水性、稠度及粘结力对防止墙体渗漏、开裂与消除干缩裂缝有一定的成效。

7.3.2用水泥砂浆砌筑基础砌体是地下防潮的要求。对于地下室室内的填充墙等墙体可用水泥混合砂浆砌筑。水泥混合砂浆的保水性较好，易于砌筑，有利于砌体质量，在无防潮要求的情况下应首先使用。

7.3.3砂浆配料时不严格称量是造成砌筑砂浆达不到设计强度等级或超出规定强度等级过多的原因，离散性相当大。

7.3.4手工拌制砂浆不易拌合均匀，影响砂浆质量。

7.3.5预拌砂浆的推广应用有利于砌块墙体砌筑质量的提高。

7.3.6为统一砌筑砂浆试块取样方法，使其具有代表性和可比性，条文规定与《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ 70有明显的差别。

7.3.9不同搅拌机拌制的砂浆质量状况不完全相同，所以应分别取样检查砂浆强度。不同强度等级的砂浆及材料、配合比变化也都应取样检查，使试块的试验数据能反映工程实际情况，具有代表性。

7.3.10为保证砌块砌体质量，对条文中所规定的三种情况应进行砌体原位检测。

- 7.4墙体砌筑

7.4.1砌块是空心墙体材料，其强度与其他砖类墙体材料不等强，而且两者的线膨胀系数也不一致。混砌极易引起砌体裂缝，影响砌体强度。

浇过水的砌块与表面明显潮湿的砌块会产生膨胀和日后干缩现象，砌筑上墙易使墙体产生裂缝，所以严禁使用。考虑到气候特别炎热干燥时，砂浆铺摊后会失水过快，影响砌筑砂浆与砌块间的粘结，因此可根据施工情况稍喷水湿润。

砌块属于薄壁空心材料，墙上留设脚手孔洞将使墙体承受局压，事后镶砌也难以使该部位砂浆饱满密实。

规定砌块墙体日砌筑高度有利于已砌筑墙体尽快形成强度使其稳定，有利于墙体收缩裂缝的减少。

7.4.2竖直灰缝饱满度对防止墙体裂缝和渗水至关重要，故要求饱满度不宜低于90%。

7.4.4砌块不应浇水砌筑，为防止砂浆中水分被砌块吸收，以随铺随砌为宜。

7.4.5随砌随勾缝可使墙体灰缝密实不渗水。凹缝便于粉刷层与墙体基层连接。

7.4.6砌块的水平缝铺灰面积较小，撬动或碰动了已砌好的砌块会影响砌体质量。因此新砌筑的砌体，不宜采用黏土砖墙的敲击法来矫正，而应拆除重砌。

7.4.11因为砌块属于薄壁空心材料，沿水平方向凿槽将危及墙体结构安全，因此严格禁止。

- 7.5构造柱施工

7.5.1先砌墙后浇柱的施工顺序有利于构造柱与墙体的结合。

- 7.6墙面抹灰

7.6.2砌块墙面抹灰前一般不需要洒水。当使用有机胶或界面剂时更不应洒水。

- 7.7冬、雨期施工

7.7.1实践证明，室外日平均气温连续5ｄ稳定低于５℃时，作为划定冬期施工的界限，基本上是符合我国国情的，其技术效果和经济效果均比较好。若冬期施工期规定得太短，或者应采取冬期施工措施时没有采取，都会导致技术上的失误，造成工程质量事故；若冬期施工期规定得太长，到了没有必要时还采取冬期施工措施，将影响到冬期施工费用问题，增加工程造价，并给施工带来不必要的麻烦。

7.7.2砌块砌体工程冬期施工，由于气温低给施工带来诸多不便，必须采取一些必要的冬期施工技术搭施来确保工程质量，同时又要保证常温施工情况下的一些工程质量要求。因此，质量验收除应符合本章规定外，尚应符合本规范前面各章的要求以及国家现行标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104的规定。

7.7.3砌块砌体工程在冬期施工过程中，只有加强管理和采取必要的技术措施才能保证工程质量符合要求。因此，砌体工程冬期施工应有完整的冬期施工方案。

7.7.4 石灰膏、电石膏等若受冻使用，将直接影响砂浆的强度，因此石灰膏、电石膏等如遭受冻结，应经融化后方可使用。砂中含有冰块和大于10mm的冻结块，也将影响砂浆强度的增长和砌体灰缝厚度的控制，因此对拌制砂浆用砂质量提出要求。遭水浸冻后的砖或其他块材，使用时将降低它们与砂浆的粘结强度并因它们温度较低的而影响砂浆强度的增长，因此规定砌体块材不得遭水浸冻。为了避免砂浆拌合时因砂和水过热造成水泥假凝现象，规定了砂和水的最高拌和温度。

7.7.5 本条规定是为了保证砌体冬期砌筑的质量。

7.7.6 冬期施工期间适当提高砌筑砂浆强度等级有利于砌体质量。

7.7.7 因砌块砌体的水平灰缝中有效铺灰面较小，若采用冻结法施工在解冻期间施工中易产生墙体稳定问题，故不予取之。

7.7.9暖棚法施工可使砌体中砂浆强度始终在大于+5℃的气温状态下得到增长而不遭冻结的一项施工技术措施。

7.7.10砌块砌体暖棚法施工，近似于常温下施工与养护，为有利于砌体强度的增长，暖棚内尚应保持一定的温度。表中给出的最少养护期是根据砂浆等级和养护温度与强度增长之间的关系确定的。砂浆强度达到设计强度的30％，即达到了砂浆允许受冻临界强度值，再拆除暖棚时，遇到负温度也不会引起强度损失。表中数值是最少养护期限，并限于未掺盐的砂浆，如果施工要求强度有较快增长，可以延长养护时间或提高棚内养护温度以满足施工进度要求。

- 7.8安全措施

7.8.2为防止砌块在垂直吊运过程中因手碰动或其他因素的影响从高空坠落伤人，因此要求用尼龙网罩围护砌块。

7.8.3 在楼面倾倒或抛掷砌块或其他物料，易造成砌块破碎、楼板断裂及脚手架不稳，故应予制止。

7.8.4 主要防止堆载超过楼板或屋面板的允许承载能力而突然断裂，造成重大安全事故。

7.8.5 站在墙上操作既不符合安全施工要求，又影响砌体砌筑质量。

7.8.6 本规定引自《砌体工程施工及验收规范》GB 50203，并结合砌块组砌的截面尺寸对墙（柱）厚度进行了调整。

7.8.8 射钉枪保管使用不当有误伤他人的可能，施工时应予以重视，并切实遵守有关部门规定。

- 7.9工程验收

7.9.1 植物纤维石膏渣增强砌块砌体工程验收应按一般规定、主控项目、一般项目等项要求进行验收，故应执行现行《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203 相应规定。