ICS ×××××××××

备案号: ××××-××××

JG

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG /T ××× --××××

植物纤维石膏增强砌块

#### Standard for Strengthened Plant Fiber-gesso Hollow Block Product

（征求意见稿）

××××--××--×× 发布                          ××××--××--××实施

中华人民共和国建设部   发 布

## JG/T xxx - xxxx

前     言

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口，

主编单位：国家住宅与居住环境工程技术研究中心

参编单位：孝感市天然居墙材有限公司

广州市设计院

中国建筑科学研究院

编制人员：何建清 林建平 高宝林 李荣栋

娄  霓 张兰英 冯金秋 魏瑾钗

陈作奇 胡修坤

本标准为首次发布。

JG/T xxx - xxxx

植物纤维石膏增强砌块

1 范围

本标准规定了植物纤维石膏增强砌块（以下简称砌块）的范围、规范性引用文件、术语和定义、等级和标记、一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、产品合格证、堆放和运输。

本标准适用于植物纤维石膏增强砌块，主要在一般民用建筑、公共建筑和工业建筑中用作非承重内墙、外墙，可用于低层、多层砌体建筑的承重内墙、外墙。

2. 规范性引用文件

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。使用本标准的各方应使用下列标准的最新版本。

GB 175			硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

GB 6566		建筑材料放射性核素限量标准

GB 8624		建筑材料不燃性试验方法

GB/T 1596		用于水泥和混凝土中的粉煤灰

GB/T 411l		混凝土小型空心砌块试验方法

GB/T 13475		建筑构件稳态热传递性质的测定标定和防护热箱法

GB/T 14684		建筑用砂

GB/T 18968		墙体材料术语

JGJ 28			粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程

JGJ 63			混凝土用水标准

JC/T 209		膨胀珍珠岩

3.  术语

下列术语适用于本标准。

- 3.1

- 植物纤维石膏增强砌块  Plant fiber-gesso  strengthened   block

以石膏矿渣和水泥为胶结料，以植物纤维（包括稻草、麦草、谷壳、棉梗等）和砂为基本集料、以聚苯乙烯颗粒、膨胀珍珠岩、煤渣、粉煤灰等为掺和材料，经模压或注模凝结而成的空心砌块。

3.2

本标准采用的其它术语见GB/T 18968。

4. 分类、等级和标记

4.1  分类

植物纤维石膏渣增强砌块为空心砌块，按砌块孔的排数分为：单排孔（1）、双排孔（2）。

## JG/T xxx - xxxx

4.2  等级

4.2.1 按砌块的密度等级可分为：700、800、900、1000、1200、1400、1600。

4.2.2 按砌块的强度等级分为：2.5、5.0、7.5、10.0、15.0。

4.2.3 按砌块的尺寸允许偏差、外观质量等级分为：一等品（A）、合格品（B）。

4.3  标记

4.3.1  产品标记

植物纤维石膏增强砌块按产品名称、分类、密度等级、强度等级、质量等级和标准编号的顺序进行标记。

4.3.2  标记示例

密度等级为700、强度等级为2.5、质量等级为一等品的植物纤维石膏单排双孔砌块，其标记为：SPB（1）700  2.5A  JG/T xxx – xxxx。

5.  一般要求

5.1  原材料

5.1.1  植物纤维须干燥，含水率不宜大于12％。粉碎后长度10～12mm的纤维应占40％以上。

5.1.2  石膏矿渣的硫酸钙(CaS04)含量不应小于40％，并应经焙烧、磨细至120目使用。石膏粉须经过处理、无钾盐和磷化物后使用。

5.1.3  水泥应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，其性能应符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB 175的要求。

5.1.4  水应符合国家行业标准《混凝土拌合用水标准》JGJ 63的要求。

5.1.5  砂应符合现行国家标准《建筑用砂》GB／T 14684的规定。

5.1.6  掺和料应符合现行行业标准《膨胀珍珠岩》JC／T 209、《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ 28和现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596的要求。

5.2  规格

砌块主规格尺寸见表1。其它规格尺寸，可由供需双方协商确定。其相关技术指标应参照相近规格产品协商确定。

表1  砌块的规格尺寸mm

| 长度 L | 宽度 B | 高度 H |
| --- | --- | --- |
| 390 | 190 240 | 190 |
| 注：如需其它规格尺寸，可由供需双方协商确定。 |  |  |

5.3壁厚和肋厚

承重砌块壁厚不应小于40mm、肋厚不应小于30mm。

5.4孔洞率

砌块孔洞率不应大于35%。

## JG/T xxx - xxxx

6.  技术要求

6.1  外观质量

砌块的外观质量应符合表2的要求。

表2  外观质量

| 项目名称 | 一等品（A） | 合格品（B） |
| --- | --- | --- |
| 缺棱掉角：个数不多于 | 0 | 2 |
| 3个方向投影的最大值（mm）不大于 | 0 | 20 |
| 裂缝延伸投影的累计尺寸（mm）不大于 | 0 | 20 |

## 6.2  尺寸偏差

砌块的尺寸允许偏差应符合表3的要求。

表3  尺寸允许偏差（mm）

| 项目名称 | 一等品（A） | 合格品（B） |
| --- | --- | --- |
| 长度 | ±2 | ±3 |
| 宽度 | ±2 | ±3 |
| 高度 | ±2 | ±3 |

6.3  密度等级

砌块的密度等级应符合表4的要求。

表4  砌块密度等级

| 密度等级 | 砌块干燥表观密度的范围 |
| --- | --- |
| 700 | 610－700 |
| 800 | 710－800 |
| 900 | 810－900 |
| 1000 | 910－1000 |
| 1200 | 1010－1200 |
| 1400 | 1210－1400 |
| 1600 | 1410－1600 |

6.4  强度等级

砌块的强度等级应符合表5的要求。

表5  砌块强度等级

| 强度等级 | 砌块抗压强度 |  | 密度等级范围(Kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均值 | 最小值 |  |
| MU2.5 | ≥2.5 | 2.0 | ≤800 |
| MU5.0 | ≥5.0 | 4.0 | ≤1200 |
| MU7.5 | ≥7.5 | 6.0 | ≤1400 |
| MU10 | ≥10.0 | 8.0 | ≤1400 |
| MU15 | ≥15.0 | 13.0 | ≤1600 |

6.5  抗冻性

砌块的抗冻性应符合表6的要求。

## JG/T xxx - xxxx

表6  砌块抗冻性

| 使用环境条件 |  | 抗冻标号 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非采暖地区 |  | 不规定 | － |
| 采暖地区 | 一般环境 | D15 | 强度损失≤25% 质量损失≤5% |
|  | 干湿交替环境 | D25 |  |
| 注：非采暖地区最冷月份平均气温高于-5℃的地区； 采暖地区指最冷月份平均气温低于或等于-5℃的地区。 |  |  |  |

6.6  砌块的燃烧性能

砌块应为不燃烧体。

6.7砌块的干缩率和相对含水率

砌块的干缩率和相对含水率应符合表7的要求。

表7  砌块的干缩率和相对含水率

| 干缩率% | 相对含水率% |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 潮湿 | 中等 | 干燥 |
| ＜0.03 0.03～0.045 ＞0.045～0.065 | 45 40 35 | 40 35 30 | 35 30 25 |
| 注：1. 相对含水率即砌块出厂含水率与吸水率之比： W＝ω1/ω2 ×100 式中：W――砌块的相对含水率（%） ω1――砌块出厂时的含水率（%） ω2――砌块的吸水率（%） 2. 使用地区的湿度条件： 潮湿――系指平均相对湿度大于75%的地区； 中等――系指平均相对湿度50～75%的地区； 干燥――系指平均相对湿度小于50%的地区。 |  |  |  |

6.8  放射性

砌块的放射性核素限量应符合GB 6566的有关规定。

6.9  砌块的软化系数

砌块的软化系数不应小于0.75。

6.10  砌块的吸水率

吸水率不应大于20%。

6.11 砌块的碳化系数

掺加粉煤灰等火山灰质掺加料的砌块，其碳化系数不应小于0.80。

6.12 砌块的传热系数

240厚砌块墙体的传热系数不应大于1.67 W/m2. . K。

7  试验方法

7.1  外观质量和尺寸偏差

## JG/T xxx - xxxx

外观质量检查、尺寸偏差测量检测按GB／T 4111的相关规定执行。

7.2  密度、强度、抗冻性、干缩率、相对含水率、软化系数、吸水率和碳化系数的检测按GB／T   4111的相关规定执行。

7.3  放射性核素限量

放射性核素限量的检测按GB 6566的规定执行。

7.4  燃烧性能

燃烧性能的检测按GB 8624的规定执行。

7.5 传热系数

砌块墙体传热系数的检测按JGJ 132-2001的规定执行。

- 检验规则

检验分为出厂检验和型式检验。

8.1  出厂检验

8.1.1  每一个批次的产品出厂，都必须进行出厂检验。

8.1.2  出厂检验项目为：尺寸偏差、外观质量、密度、强度、吸水率。

8.2  型式检验

8.2.1  型式检验的条件

凡属下列情况之一者，都应做型式检验：

a) 所采用的原材料品种或产地变化时；

b) 正常生产3个月时（抗冻性、放射性和干缩率检验每年一次）；

c) 砌块的强度等级或密度等级改动时；

d) 砌块的生产工艺变化时；

e) 产品停产3个月以上恢复生产时；

f) 国家监督检验机构提出检验要求时。

8.2.2  型式检验的项目

本标准第5、6章规定的全部技术指标。

8.3  组批规则

砌块按密度等级和强度等级分批，以同种原材料配制成的相同密度等级、相同强度等级、相同质量等级和同一生产工艺制成的10000块砌块为一批；每月砌块的生产数量不足10000块者亦以一个检验批。

8.4  抽样规则

抽样数量：每批随机抽取32块做尺寸偏差和外观质量检验；再从尺寸偏差和外观质量检验合格的砌块中，随机抽取如下数量进行其他项目的检验：

a) 强度：5块；

b) 密度、含水率、吸水率和相对含水率：3块；

c) 干缩率：3块；

d) 抗冻性：10块；

e) 碳化系数：10块

## JG/T xxx – xxxx

f) 放射性：按GB 6566的要求。

8.5  判定规则

8.5.1  判定所有检验结果均符合本标准各项技术要求中某一等级指标时，即为该等级。

8.5.2  检验后，如有以下情况者可进行复检：

a) 按表2、3检验的尺寸偏差和外观质量各项指标，32个砌块中有7块不合格者；

b) 除表2、3指标外的其他性能指标有一项不合格者；

c) 用户对生产厂家的出厂检验结果有异议时。

8.5.3  复检的抽检数量和检验项目应与前一次检验相同。

8.5.4  复检后，若符合相应等级指标要求时，则可判定为该等级；若不符合标准要求时，则判定该批产品为不合格。

9.  产品合格证、堆放和运输

9.1  产品合格证

砌块出厂时，出厂产品应有质量合格证书。合格证书应具下列内容：

a) 产品名称、产品标准编号、商标；

b) 生产厂名称、详细地址、产品产地：

c) 产品规格、型号、主要技术参数；

d) 生产日期、生产批号、出厂日期或编号；

e) 产品检验报告单，其中应有检验人员代号、检验部门印章。

9.2  堆放和运输

9.2.1  砌块装卸时，严禁碰撞、扔摔，应轻码轻放，不应用翻斗车倾卸。

9.2.2  砌块运输时应有防雨、防潮措施。

9.2.3  砌块存放场地应采取防雨、防潮和排水措施。

9.2.4  砌块应按密度等级和强度等级、质量等级分批存放，不得混杂堆放。