UDC

- 中华人民共和国行业标准            JGJ

- P                               JGJ 126 -×

- 备案号J×××-201×

- 外墙饰面砖工程施工及验收规程

- Specification for construction and acceptance

- of tapestry brick work for exterior wall

(征求意见稿)

- 20xx –xx -xx  发布                   20xx –xx -xx  实施

中华人民共和国住房和城乡建设部    发布

中华人民共和国行业标准

- 外墙饰面砖工程施工及验收规程

- Specification for construction and acceptance

- of tapestry brick work for exterior wall

JGJ 126-201×

J23 -201×

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期：201×年××月××日

中国建筑工业出版社

201×  北京

前    言

- 根据住房和城乡建设部“关于印发《2009年工程建设标准规范制订、修订计划》的通知”（建标［2009］88号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国家标准和国外先进的经验，并在广泛征求意见的基础上，对《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126-2000进行了全面修订。

本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.材料；4.设计；5.施工；6.验收。

修订的主要内容是：新增了粘贴饰面砖的外保温系统要求、饰面砖要求和联片饰面砖施工方法等内容。

本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规程由住房和城乡建设部负责管理及对强制性条文的解释，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院（地址：北京市北三环东路30号，邮编：100013，电子邮箱：standards@cabr.com.cn）

- 本规程主编单位：中国建筑科学研究院

- 浙江环宇建设集团有限公司

本规程参编单位：

本规程参加单位：

本规程主要起草人员：

本规程主要审查人员：

目    次

1  总则 ………………………………………………………………………………… 1

2  术语 ………………………………………………………………………………… 2

3  材料 ………………………………………………………………………………… 3

3.1 外墙饰面砖 ………………………………………………………………………… 3

3.2 找平、粘结、勾缝材料  …………………………………………………………… 3

4  设计 ………………………………………………………………………………… 4

4.1 一般规定  ………………………………………………………………………… 4

4.2 粘贴饰面砖的非外墙外保温系统  ………………………………………………… 4

4.3 粘贴饰面砖的外墙外保温系统  …………………………………………………… 5

5  施工 ………………………………………………………………………………… 6

5.1 一般规定  ………………………………………………………………………… 6

5.2 基体找平  ………………………………………………………………………… 7

5.3 单片饰面砖粘贴 …………………………………………………………………… 7

5.4 联片饰面砖粘贴 …………………………………………………………………… 8

5.5 成品保护  ………………………………………………………………………… 8

6  验收  ………………………………………………………………………………………… 9

附录A  建筑气候区划指标  ………………………………………………………… 10

附录 B  建筑气候区划图  …………………………………………………………… 11

本规程用词说明  ……………………………………………………………………… 12

引用标准名录  ………………………………………………………………………… 13

条文说明  ……………………………………………………………………………… 14

Contents

1  General provisions  ………………………………………………………………… 1

2  Terms …………………………………………………………………………………… 2

3  Materials ……………………………………………………………………………… 3

3.1 Tapestry brick work for exterior wall …………………………………………… 3

3.2 Levei materials,Adhesive materials,Slush materials …………………………… 3

4  Design  ………………………………………………………………………………… 4

4.1 General requirement ………………………………………………………………… 4

4.2 System of non-insulation for exterior wall ……………………………………………… 4

4.3 System of insulation for exterior wall  …………………………………………………… 5

5  Construction  ………………………………………………………………………… 6

5.1 General requirement ………………………………………………………………… 6

5.2 Basic level requirement ……………………………………………………………… 7

5.3 Tapestry brick adhesive …………………………………………………………………7

5.4 Masik adhesive ……………………………………………………………………… 8

5.5 Finished product protect …………………………………………………………… 8

- 6  Acceptance ………………………………………………………………………………9

Appendix A  Turget of climatic regionalization for architecture ………… 10

Appendix B  Map of climatic regionalization for architecture…………………11

Explanation of Wording in this specification …………………………………… 12

Normative standard ……………………………………………………………………… 13

Clause explanation ……………………………………………………………………… 14

1  总    则

1.0.1 为保证外墙饰面砖工程的质量，做到技术先进，经济合理，安全可靠，制定本规程。

1.0.2 本规程适用于采用陶瓷砖等材料为外墙饰面材料，并采用满粘法施工的外墙饰面砖工程的设计、施工及验收。

1.0.3 本规程根据现行国家标准《建筑气候区划标准》GB 50178中一级区划的Ⅰ～Ⅶ区（附录A，附录B），对外墙饰面砖工程的材料、设计、施工及验收作出规定。

1.0.4 外墙饰面砖工程的材料、设计、施工及验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2  术   语

2.0.1 外墙饰面砖 tapestry brick for exterior wall

用于建筑外墙外表面装饰装修的无机薄型块状材料。

2.0.2 水泥基粘结材料 adhesive material based on cement

以水泥为主要原料，配有改性成分，用于外墙饰面砖粘贴的材料。

2.0.3 结合层 joint coat

由聚合物水泥砂浆或其它界面处理剂构成的用于提高界面间粘结力的材料层。

3  材   料

3.1 外墙饰面砖

### 3.1.1 外墙饰面砖产品应符合现行国家标准《陶瓷砖》GB/T 4100、现行行业标准《陶瓷马赛克》JC 456、现行行业标准《陶瓷劈离砖》JC/T 457等标准的规定。

### 3.1.2 外墙饰面砖宜采用背面有燕尾槽的产品，燕尾槽深度不宜小于0.5mm，外墙饰面砖背面不得有粉状隔离材料。

3.1.3 用于外保温粘贴的单块外墙饰面砖面积不应大于150cm2，厚度不应大于7mm，饰面砖颜色宜为浅色。外保温粘贴的外墙饰面砖宜为联片饰面砖。

3.1.4 外墙饰面砖工程中采用的陶瓷砖，对不同气候区应符合下列规定：

1 在Ⅰ、Ⅵ、Ⅶ区，吸水率不应大于3%；在Ⅱ区，吸水率不应大于6%；在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ区和冰冻期一个月以上的地区吸水率不宜大于6%。吸水率应按现行国家标准《陶瓷砖试验方法》GB/T 3810.3进行试验。

2 在Ⅰ、Ⅵ、Ⅶ区，冻融循环50次应不破坏；在Ⅱ区，冻融循环40次应不破坏。冻融循环应按现行国家标准《陶瓷砖试验方法》GB/T 3810.12执行，以低温环境温度为-30℃±2℃，保持2h后放入不低于10℃的清水中融化2h为一个循环。

3.2  找平、粘结、勾缝材料

3.2.1 在Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ区应采用具有防水抗渗性的找平材料，其性能应符合现行行业标准《砂浆、混凝土防水剂》JC 474第5.2节的规定。

3.2.2 外墙饰面砖粘贴应采用水泥基粘结材料，其性能应符合现行行业标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547的规定。不得采用有机物为主的粘结材料。

3.2.3 外墙饰面砖勾缝应采用具有抗渗性的粘结材料，其性能应符合本规程第3.2.1条的要求。

3.2.4 外墙饰面砖伸缩缝嵌缝应采用建筑密封胶，其性能应符合现行国家标准《石材用建筑密封胶》GB/T 23261的规定。

4  设   计

4.1 一般规定

4.1.1 建筑抗震设防裂度不大于8度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴高度不应大于100m。

4.1.2 外墙饰面砖工程应进行专项设计，专项设计应包括下列内容：

1 外墙饰面砖的品种、规格、颜色、图案和主要技术性能；

2 找平层、结合层、粘结层、勾缝等所用材料的品种和技术性能；

3 基体处理；

4 外墙饰面砖的排列方式、分格和图案；

5 外墙饰面砖粘贴的伸缩缝位置，接缝和凹凸处的墙面构造；

6 墙面凹凸部位的防水、排水构造。

4.1.3 外墙饰面砖粘贴应设置伸缩缝，伸缩缝间距不宜大于6m。伸缩缝的宽度宜为20mm,也可根据当地的实际经验确定。

4.1.4 外墙饰面砖伸缩缝应采用建筑密封胶嵌缝。

4.1.5 墙体变形缝两侧粘贴的外墙饰面砖，其间的缝宽不应小于变形缝的宽度。

4.1.6 饰面砖接缝的宽度不应小于5mm，缝深不宜大于3mm，也可采用平缝。

4.1.7 墙面阴阳角处宜采用异型角砖。

4.1.8 对窗台、檐口、装饰线、雨篷、阳台和落水口等墙面凹凸部位，应采用防水和排水构造。

4.1.9 在水平阳角处，顶面排水坡度不应小于3%；应采用顶面饰面砖压立面饰面砖，立面最低一排饰面砖压底平面面砖的作法，并应设置滴水构造。

4.2 粘贴饰面砖的非外墙外保温系统

4.2.1 基体应符合下列规定：

1 基体的粘结强度不应小于0.4MPa。当基体的粘结强度小于0.4MPa时，应进行加强处理。加强处理后应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的规定进行粘结强度检验；

2 对加气混凝土、轻质墙板等基体，若采用外墙饰面砖，必须有可靠的加强及粘结质量保证措施。否则，不宜采用外墙饰面砖饰面；

3 对混凝土基体表面，应采用聚合物水泥砂浆或其他具有同等效果的界面处理剂处理。

4.2.2 找平层材料应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的规定在试验室进行制样、检验，平均粘结强度不应小于0.5MPa。

4.3 粘贴饰面砖的外墙外保温系统

4.3.1 粘贴饰面砖的EPS板薄抹灰外墙外保温系统、胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统和EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统应符合本规程的规定。

4.3.2 粘贴饰面砖的EPS板薄抹灰外墙外保温系统应符合下列规定：

1 EPS保温板表观密度不应小于18kg/m3；

2 EPS保温板与基层墙体的粘贴面积不应小于保温板面积的50%；

3 抹面层厚度宜为5mm～8mm，抹面材料的粘结强度不应小于0.5MPa；

4 抹面层中应满铺耐碱玻纤网并用锚栓与基层形成可靠固定，每平方米应至少设置4个锚栓，单个锚栓锚固力不应小于0.30kN；

5 EPS板薄抹灰外墙外保温系统其他要求应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的规定要求。

4.3.3粘贴饰面砖的胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统应符合下列规定：

1胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统中的界面层、保温层、抗裂防护抹面层应符合现行行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 JG 158中面砖饰面胶粉聚苯颗粒外保温系统的相关规定要求；

2 胶粉聚苯颗粒保温浆料保温层设计厚度不宜大于100mm，保温浆料宜分层抹，每层厚度不宜大于20mm，每层间隔时间应在24h以上。抹第一层应压实，最后一层应找平，并用大杠搓平；

3 抗裂防护抹面层中应满铺热镀锌电焊网，并用锚栓与基层形成可靠固定；

4 抗裂防护抹面层厚度宜为5mm～8mm，抹面材料的粘结强度不得小于0.7MPa。

4.3.4 粘贴饰面砖的EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统应符合下列规定：

1 EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统所用材料和施工做法应符合现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144的规定要求；

2 钢丝网架板表面所抹掺外加剂的水泥砂浆粘结强度不应小于0.5MPa。

5  施   工

5.1 一般规定

5.1.1外墙饰面砖工程施工前，应检查所用的各种原材料检验报告及产品合格证，并应按下列要求对进场的原材料进行见证取样检测复验：

1 外墙饰面砖应复验表5.1.1所列项目，技术性能应符合本规程第3.1节的要求；

表5.1.1  外墙饰面砖复检项目

| 气候区名 | 复检项目 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 尺寸、表面质量、吸水率和抗冻性 |
| Ⅱ | 尺寸、表面质量、吸水率和抗冻性 |
| Ⅲ | 尺寸、表面质量和吸水率 |
| Ⅳ | 尺寸、表面质量和吸水率 |
| Ⅴ | 尺寸、表面质量和吸水率 |
| Ⅵ | 尺寸、表面质量、吸水率和抗冻性 |
| Ⅶ | 尺寸、表面质量、吸水率和抗冻性 |

2外墙饰面砖胶粘剂应复验拉伸胶粘原强度，拉伸胶粘原强度应符合现行行业标准《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547的规定；

3水泥基粘结材料与所用外墙饰面砖的粘结强度复验应在试验室按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110的规定进行制样、检验，平均粘结强度不应小于0.6MPa。

4外墙饰面砖伸缩缝嵌缝建筑密封胶应复验拉伸模量，拉伸模量应符合现行国家标准《石材用建筑密封胶》GB/T 23261的规定。

5.1.2 外墙饰面砖工程施工前，应对找平层、结合层、粘结层及勾缝等所用的材料进行试用，经检验合格后方可使用。

5.1.3 外墙饰面砖工程施工前，监理应从粘贴外墙饰面砖的施工人员中随机抽选一人，在待施工的每种类型的基层上应各粘贴至少1m2饰面砖样板件，按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110检验饰面砖粘结强度应合格并经建设、设计和监理等单位确认后方可施工。

5.1.4 现场粘贴外墙饰面砖施工必须按施工前饰面砖样板件粘结强度检验合格的粘结料配合比和施工工艺进行。

5.1.5 外墙饰面砖的粘贴施工尚应具备下列条件：

1 基体按设计要求应处理完毕；

2 日最低气温应在0℃以上。当低于0℃时，必须有可靠的防冻措施；当高于35℃时，应有遮阳设施；

3 基层含水率宜为15%～25%；

4 施工现场所需的水、电、机具和安全设施应齐备；

5 门窗洞、脚手眼、阳台和落水管预埋件等应处理完毕。

5.1.6 应合理安排整个工程施工程序，避免后续工程对饰面造成损坏或污染。

5.2 基体找平

5.2.1 非外保温系统基体找平应符合下列要求：

1 在基体处理完毕后，进行挂线、贴灰饼、冲筋，其间距不宜大于2m；

2 抹找平层前应将基体表面润湿，并按设计要求在基体表面刷结合层；

3 找平层应分层施工，严禁空鼓，每层厚度不应大于7mm，且应在前一层终凝后再抹后一层；找平层厚度不应大于20mm，若超过此值必须采取加固措施；

4 找平层的表面应刮平搓毛，并在终凝后浇水养护；

5 找平层的表面平整度允许偏差应为4mm，立面垂直度允许偏差应为5mm。

5.3  单片饰面砖粘贴

5.3.1 单片饰面砖粘贴可接下列工艺流程施工：

刷结合层→排砖、分格、弹线→粘贴单片饰面砖→勾缝→清理表面。

5.3.2在找平层上宜刷结合层。

5.3.3 排砖、分格、弹线应复合下列要求：

1 应按设计要求和施工样板进行排砖、并确定接缝宽度、分格，排砖宜使用整砖。对必须使用非整砖的部位，非整砖宽度不宜小于整砖宽度的1/3；

2 弹出控制线，作出标记。

5.3.4 粘贴单片饰面砖应符合下列要求：

1.在粘贴前应对饰面砖进行挑选，吸水率大于5%的陶瓷砖应浸水2h以上并清洗干净，待表面晾干后方可粘贴；

2 粘贴饰面砖时基层的含水率宜符合本规程第5.1.5条的要求；

3 饰面砖宜自上而下粘贴，宜用齿型抹刀在找平的基层上刮粘结材料并在饰面砖背面满刮粘结材料，粘结层总厚度宜为3mm～8mm；

4 在粘结层初凝前或晾置时间内，可调整饰面砖的位置和接缝宽度，敲实；在初凝后或超过晾置时间后，严禁振动或移动饰面砖。

5.3.5 勾缝应符合下列要求：

1 勾缝材料和深度应符合设计要求。勾缝应连续、平直、光滑、无裂纹、无空鼓；

2 勾缝宜按先水平后垂直的顺序进行。

5.3.6 饰面砖粘贴后应及时将表面清理干净。

5.4  联片饰面砖粘贴

5.4.1 联片饰面砖粘贴可按下列工艺流程施工：

刷结合层→排砖、分格、弹线→粘贴联片饰面砖→勾缝→清理表面。

5.4.2 在找平层或抹面基层上宜刷结合层。

5.4.3 排砖、分格、弹线应负符合下列要求：

1 应按设计要求和施工样板并以联片饰面砖整片为单位进行排砖、分格、弹控制线。

2 排砖宜使联片饰面砖中的砖为整砖，对必须用非整砖的部位，非整砖宽度不宜小于整砖宽度的1/3。

5.4.4 粘贴联片饰面砖应符合下列要求：

1在基层上应用齿型抹刀刮粘结材料，将联片饰面砖背面的缝隙用塑料模片封盖后，满刮粘结材料，然后揭掉缝隙封盖塑料模片，粘贴联片饰面砖，并压实拍平，粘结层总厚度宜为3mm～8mm；

2 应从下口粘贴线向上粘贴联片饰面砖；

3 应在粘结材料初凝前，将联片饰面砖表面的联片纸刷水润透，并轻轻揭去联片纸。应及时修补表面缺陷，调整缝隙。

5.4.5 勾缝应符合下列要求：

1 勾缝材料和深度应符合设计要求。勾缝应连续、平直、光滑、无裂纹、无空鼓；

2 勾缝宜按先水平后垂直的顺序进行。

5.4.6 饰面砖粘贴后应及时将表面清理干净。

5.5 成 品 保 护

5.5.1 外墙饰面砖粘贴后，对因油漆、防水等后续工程而可能造成污染的部位，应采取临时保护措施。

5.5.2 对施工中可能发生碰损的入口、通道、阳角等部位，应采取临时保护措施。

5.5.3 应合理安排水、电设备安装等工序，及时配合施工，不应在外墙饰面砖粘贴后开凿孔洞。

6  验   收

6.0.1 外墙饰面砖工程的验收应按现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定执行。有特殊要求的外墙饰面砖工程，可按合同约定的相关条款执行。

6.0.2 外墙饰面砖工程的饰面砖粘结强度检验应按现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110执行。

附录A  建筑气候区划指标

表A   建筑气候区划指标

| 区名 | 主要指标 | 辅助指标 | 各区辖行政区范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1月平均气温≤-10℃ 7月平均气温≤25℃ 1月平均相对湿度≥50℅ | 年降水量200mm~800mm 年日平均气温≤5℃的日数≥145d | 黑龙江、吉林全境；辽宁大部；内蒙古中、北部及陕西、山西、河北、北京北部的部分地区 |
| II | 1月平均气温-10℃~0℃ 7月平均气温18℃~28℃ | 年日平均气温≥25℃的日数＜80d 年日平均气温≤5℃的日数145d~90d | 天津、山东、宁夏全境；北京、河北、山西、陕西大部；辽宁南部；甘肃中东部以及河南、安徽、江苏北部的部分地区 |
| III | 1月平均气温0~10℃ 7月平均气温25℃~30℃ | 年日平均气温≥25℃的日数40d~110d 年日平均气温≤5℃的日数90~0d | 上海、浙江、江西、湖北、湖南全境；江苏、安徽、四川大部；陕西、河南南部；贵州东部；福建、广东、广西北部和甘肃南部的部分地区 |
| IV | 1月平均气温＞10℃ 7月平均气温25℃~29℃ | 年日平均气温≥25℃的日数100d~200d | 河南、台湾全境；福建南部；广东、广西大部以及云南西南部和元江河谷地区 |
| V | 7月平均气温18~25℃ 1月平均气温0℃~13℃ | 年日平均气温≤5℃的日数0d~90d | 云南大部；贵州、四川西南部；西藏南部一小部分地区 |
| VI | 7月平均气温＜18℃ 1月平均气温0℃~-22℃ | 年日平均气温≤5℃的日数90d~285d | 青海全境；西藏大部；四川西部、甘肃西南部；新疆南部部分地区 |
| VII | 7月平均气温≥18℃ 1月平均气温-5℃~-20℃ 7月平均相对湿度＜50℅ | 年降水量10mm~600mm 年日平均气温≥25℃的日数＜120d 年日平均气温≤5℃的日数110d~180d | 新疆大部；甘肃北部；内蒙古西部 |

附录 B  建筑气候区划图

本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词，说明如下：

1) 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2) 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3) 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应符合 ······ 的规定”或“应按······执行”。

引用标准名录

1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

2 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

3 《建筑气候区划标准》GB50178

4 《陶瓷砖》GB/T 4100

5 《陶瓷马赛克》JC 456

6 《陶瓷劈离砖》JC/T 457

7 《陶瓷砖试验方法》GB/T 3810

8 《砂浆、混凝土防水剂》JC 474

9 《陶瓷墙地砖胶粘剂》JC/T 547

10 《石材用建筑密封胶》GB/T 23261

11 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110

12 《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144

12 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》JG 158

中 华 人 民 共 和 国 行 业 标 准

- 外墙饰面砖工程施工及验收规程

- Specification for construction and acceptance

- of tapestry brick work for exterior wall

JGJ 126-201×

条  文  说  明

2010.6  北京

前   言

- 《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126-201×,经住房和城乡建设部20XX年XX月XX日以第XX号文公告批准发布。

- 本规程第一版的主编单位是中国建筑科学研究院，参编单位是长春星宇集团股份有限公司、珠海市建设工程质量监督检测站、北京市建设工程质量检测中心、哈尔滨市建筑工程设计研究院、豪盛（福建）股份有限公司。

为便于广大工程设计、施工、监理、检测、咨询、科研、教学、物业、能源审计及管理等单位有关人员和居住建筑业主在使用本规程时能正确理解和执行条文规定，《外墙饰面砖工程施工及验收规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关子项进行了说明。但是本条文说明不具备与本规程同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。

目    次

1  总则 …………………………………………………………………………

2  术语 …………………………………………………………………………

3  材料 …………………………………………………………………………

3.1 外墙饰面砖 …………………………………………………………………

3.2 找平、粘结、勾缝材料 ………………………………………………………

4  设计 …………………………………………………………………………

4.1 一般规定 ……………………………………………………………………

4.2 粘贴饰面砖的非外墙外保温系统 …………………………………………………

4.3 粘贴饰面砖的外墙外保温系统 ……………………………………………………

5  施工 …………………………………………………………………………

5.1 一般规定 …………………………………………………………………

5.2 基体找平 …………………………………………………………………

5.3 单片饰面砖粘贴 ……………………………………………………………

5.4 联片饰面砖粘贴 ……………………………………………………………

5.5 成品保护 …………………………………………………………………

6  验收 …………………………………………………………………………………

附录A  建筑气候区划指标 …………………………………………………

附录 B  建筑气候区划图 ……………………………………………………

1  总    则

1.0.1 从80年代后期开始,我国城乡各地采用饰面砖装修外墙的工程迅速增加。与此同时，饰面砖起鼓、脱落等质量事故也不断增多，许多耗巨资装修的建筑物变得面目全非。着不仅影响环境美观，而且威胁到人身安全；工程的维修和返工也造成了很大的经济损失。制订本规程的目的，是为外墙饰面砖工程的选材、设计、施工及验收提供一套科学实用的依据，以提高建筑物的工程质量，确保其安全可靠和经济合理。

1.0.2 本规程的适用范围从两个方面加以限定。一是外墙饰面砖为陶瓷砖等常用材料，其性能我国有产品标准；二是施工方法必须采用满粘法施工。玻璃马赛克吸水率过低且背面没有燕尾槽，粘贴不牢固，外墙工程中出现了大量脱落现象，故修订的本规程将玻璃马赛克去除。

1.0.3 按我国的建筑气候区划，针对不同气候环境对外墙饰面砖工程提出了不同的技术要求。这是建设部“八五”科技研究项目“建筑饰面质量通病治理技术研究”，在进行系统全面试验研究的基础上取得的成果。

2  术   语

本规程给出的术语及定义，在现行标准中没有出现过。

3  材   料

3.1 外墙饰面砖

3.1.2 外墙饰面砖背面带有燕尾槽的产品，其特征是背槽为梯形，底部宽度大于上口宽度。这样，粘结材料填充槽内可形成勾挂结构，提高了粘结质量。

3.1.4 我国幅员辽阔，各地气候差异很大，不同地区所使用的外墙饰面砖经受的冻害程度有很大差别，因此应结合各地气候环境制定出不同的抗冻指标。外墙饰面砖系多孔材料，其抗冻性与材料内部孔结构有关，而不同的孔结构又反映出不同的吸水率，因此可通过控制吸水率来满足抗冻性要求。

I、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ区属寒冷地区气候条件恶劣，外墙饰面砖发生起鼓、脱落的现象比较严重。根据大量的试验结果和工程实践，并参考陶瓷砖国际标准，规定了外墙饰面砖应满足的抗冻性要求，并对其吸水率加以限制。

Ⅲ、Ⅳ、V区中个别有冰冻期的地区，对外墙饰面砖的吸水率也应加以限制。

由于I、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ区冬季时间较长，冬季温度可达-20～-40℃，因此《陶瓷砖试验方法》GB／T 3810．12中规定的抗冻试验，温度在5℃和一5℃之间不符合这些地区的使用要求。本规程将冻融循环的负温环境定为-30±2℃；且根据冰冻期长短不同将I、Ⅵ、Ⅶ区冻融循环次数定为50次，Ⅱ区冻融循环次数定为40次。

3.2  找平、粘结、勾缝材料

3.2.1 Ⅲ、Ⅳ、V区处于我国雨量较多的南方地区，普遍存在外墙饰面砖工程完成后雨水向内墙渗漏的现象。在其它区也不同程度存在这种现象。选用具有抗渗性的找平材料，在对墙体找平的同时，也对墙面进行了抗渗处理。一般可选用防水、抗渗性水泥砂浆。对其它地区亦可参照执行。

3.2.2 外墙饰面砖工程的使用寿命一般都要求在20年以上，选用具有优异耐老化性能的饰面砖粘结材料是先决条件。对有机材料，长期受外界环境影响易发生分子结构改变，如化学键断裂、分子交联等，导致材料老化，性能下降。理论和实践都证明，有机材料普遍存在老化现象，任何以有机物为主要组分的粘结材料都无法保证外墙饰面砖工程能符合长期使用的要求。国内外大量的工程实践证明，外墙饰面砖工程采用的水泥基粘结材料，其具有优异的耐老化性能和综合性能，是其它材料无法替代的。

4  设   计

4.1 一般规定

4.1.2  为保证外墙饰面砖工程的质量，本条对外墙饰面砖工程的设计深度做了规定。

4.1.3  外墙饰面砖粘贴时设置伸缩缝，可防止墙体结构变形及外墙饰面砖本身温度变形导致的开裂和脱落。可根据各地区的气候条件确定伸缩缝尺寸。

4.1.4  采用柔性防水材料嵌缝，可吸收变形，增加饰面的抗渗性。

4.1.5  为防止因墙体变形缝宽度变化而导致外墙饰面砖脱落，提出了本条的规定。

4.1.6  若外墙饰面砖接缝过小，则在温度应力作用下易引起脱落。采用适当的接缝宽度和深度，便于勾缝，还能增加外墙饰面砖的粘结面积，有利于保证质量。

4.1.8  在窗台、檐口、装饰线、雨篷、阳台及落水口等部位易受水浸，如处理不当而使雨水渗入墙内，会引起冻害、湿胀，造成外墙饰面砖开裂、脱落，并在内墙面形成渗漏痕迹、霉变，故本条规定应在这些部位采用防水和排水构造。

4.2 粘贴饰面砖的非外保温系统

4.2.1  基体处理是保证外墙饰面砖工程质量的重要工序，应针对不同的基体采取相应的处理措施。

1．基体强度低易造成找平层与基体界面破坏。

2．对加气混凝土、轻质砌块和轻质墙板等基体，不仅应有强度要求，而且要特别注意使用过程中因温度变化而引起的收缩变形。这往往是造成外墙饰面砖起鼓、脱落的主要因素之一。

4.2.2  外墙饰面砖工程会由于找平层起鼓、脱落而发生质量事故，特别是容易引起大面积脱落，为此而提出本条的规定。

找平层抗拉强度的检验可参照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110的规定，在试验室进行制样和检验。

4.3 粘贴饰面砖的外墙外保温系统

4.3.2 EPS板薄抹灰外墙外保温系统粘贴饰面砖在北京、吉林、山东等地区都有标准和构造图集。现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144有EPS板薄抹灰外墙外保温系统施工要求，本规程加以补充完善。

4.3.3胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统粘贴饰面砖在现行行业标准《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》 JG 158中有明确的要求，本规程加以补充完善。

4.3.4 EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统粘贴饰面砖在北京、山西、山东等地区都有标准和构造图集。现行行业标准《外墙外保温工程技术规程》JGJ 144有EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统施工要求，本规程加以补充完善。

5  施   工

5.1 一般规定

5.1.1  要保证外墙饰面砖工程的质量，首先必须保证材料的质量。材料复检是保证材料质量的重要措施，故本条规定应按气候区划对关键项目进行复检。

表5.1.1规定陶瓷砖在Ⅲ、Ⅳ、V区要求进行吸水率复检，是考虑到这些区域的局部地区存有不同程度的霜冻情况。陶瓷砖的质量差异较大，吸水率复检结果可供这些地区选材参考。

5.1.2  各种材料通过试配和检验，可保证其各项目指标达到设计要求。

5.1.3  外墙饰面砖工程的样板能真实地反映材料、设计、施工等方面的情况，通过样板取得经验可具体指导施工。

5.1.4 本条规定要求现场粘贴外墙饰面砖施工必须按施工前饰面砖样板件粘结强度检验合格的粘结料配合比和施工工艺进行，可避免随意施工出问题后带来的难以挽回损失。

5.1.5  本条规定了外墙饰面砖工程施工的必备条件。具备这些条件才能保证外墙饰面砖工程的施工质量。

5.2 基体找平

5.2.1  找平层如过厚会导致脱落、开裂，故本条规定过厚的找平层应分层施工。找平层的厚度是参考了各地区的工程经验规定的。

5.3  单片饰面砖粘贴

5.3.l  本条提出的是单片饰面砖粘贴的主要工艺流程，详细工序尚应根据工程实际情况具体确定。

5.3.2  结合层可以满足强度要求，提高粘结质量。

5.3.4  第1款规定吸水率大于5%的饰面砖在粘贴前要浸水，目的是防止在粘贴时粘结材料失水过快影响粘结强度。若在饰面砖表面有浮水时粘贴，由于水膜的作用会影响粘结强度，故规定应在晾干后粘贴。

第4款规定在水泥基粘结材料初凝后，严禁振动或移动饰面砖，否则会严重影响其粘结性能，造成脱落。

5.4  联片饰面砖粘贴

5.4.1  联片饰面砖的类别不同，具体的工程设计也不同，粘贴工艺也有所差别。本条提出了一般情况下的工艺流程。施工时尚应根据实际情况制定详细的工艺流程。

5.4.4  在基层上用齿型抹刀刮粘结材料是国外通行的粘贴饰面砖方法，优点是粘结材料在刮压下能更好的和基层浸润、渗透，从而提高粘结强度，更重要的是满刮粘结材料能根治目前点粘法普遍缺粘结料的难题，保证粘结质量。联片饰面砖采用这种施工工艺效果更好，能提高工作效率。

5.5 成 品 保 护

5.5.1  在实际施工过程中后续工程难免对外墙饰面砖造成污染，因而有必要采取临时保护措施。

5.5.3  外墙饰面砖粘贴后再开凿洞口，会对饰面砖造成破坏，且不易修补，故本条提出各工种要合理安排工序并及时配合施工。

6  验   收

6.0.1 外墙饰面砖工程的验收在现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300及《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210都有明确规定。有特殊要求的外墙饰面砖工程，可按合同约定的相关条款执行。

6.0.2 外墙饰面砖工程的饰面砖粘结强度检验在现行行业标准《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110有明确规定。