住房和城乡建设部备案号：

重庆市工程建设标准

- DBJ50/Txxx-2013

重庆市装配式构造柱

砖砌体房屋技术规程

（征求意见稿）

Specification for Masonry buildings restrained by fabricated tie-columns in Chongqing

（draft）

2013-  -  发布                                          2013-  -  实施

重庆市住房与城乡建设委员会      发布

重庆市住房和城乡建设委员会

公告（待补充）

前  言

编制组认真总结近年国内村镇建筑的抗震经验，基于当前重庆市的经济状况和村镇建设的技术水平，提出装配式构造柱技术。编制组先后开展了构件层次的装配式构造柱、现浇构造柱约束墙体和无约束墙体的低周反复加载系列对比试验，和结构层次的装配式构造柱、现浇构造柱约束砌体结构及无约束砌体结构的振动台对比试验。在试验的基础上，结合理论分析和数值分析，研究了装配式构造柱约束墙体和结构的抗震性能，实施了示范工程，并基于试验和实际应用对所提出的技术不断进行改进和优化。经过3年多的研究成果积累，现根据重庆市建设委员会下达的《<重庆市村镇砌体结构房屋装配式构造柱技术规程>编制》项目（项目编号：）的要求，在广泛征求意见的基础上制定本规程。

本规程的主要技术内容是：1. 总则；2. 术语、符号；3. 一般规定；4. 芯柱式构造柱砖砌体房屋； 5. 预制式构造柱砖砌体房屋。

本规程由重庆市城乡建设委员会负责管理，由主编单位负责具体技术内容的解释。欢迎您对本规程提出宝贵意见，意见请邮至：重庆市沙坪坝区沙北街83号重庆大学土木工程学院 郑妮娜收  邮编：400045。电话：（023）65127712。Email: zhengnina@cqu.edu.cn。

本规程主编单位：重庆大学

本规程主要起草人员：李英民 郑妮娜 刘立平 董  勇 周锐角

周长安 夏洪流 姬淑艳 韩  军 刘阳冰

本规程主要审查人员：

目    次

1  总  则	1

2  术语、符号	2

2.1  术  语	2

2.2  符  号	2

3  一般规定	3

3.1  基本要求	3

3.2  结构材料和施工要求	5

4  芯柱式构造柱砖砌体房屋	6

4.1  芯柱式构造柱	6

4.2  芯柱式构造柱砖砌体房屋构造措施	10

4.3  芯柱式构造柱砖砌体房屋施工及验收	11

5  预制式构造柱砖砌体房屋	12

5.1  预制式构造柱	12

5.2  预制式构造柱砖砌体房屋构造措施	14

5.3  预制式构造柱砖砌体房屋施工及验收	15

本规程用词说明	16

附：条文说明	17

Contents

1  General Provisions	1

2  Terms and Symbols	2

2.1  Terms	2

2.2  Symbols	2

3  General Requirement	3

3.1  Basic Requirement	3

3.2  Material and Construction	5

4  Masonry Building restrained by Core-tie-column	6

4.1  Core-column	6

4.2  Details	10

4.3  Construction and Acceptance	11

5  Masonry Building restrained by Precast tie-column	12

5.1  Precast tie-column	12

5.2  Details	14

5.3  Construction and Acceptance	15

Explanation of Wording in This Specification	16

Addition：Explanation of Provisions	17

1  总  则

1.0.1  为贯彻执行地震工作以预防为主的方针，使设置装配式构造柱砖房的设计与施工做到技术先进，经济合理，安全适用，确保质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于重庆市抗震设防烈度为6度地区，层数不超过6层的民用装配式构造柱砖砌体房屋的设计与施工。

1.0.3  按本规程设计的设置装配式构造柱的砌体房屋，当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时，主体结构不受损坏或不需修理可继续使用；当遭受相当于本地区抗震设防烈度的设防地震影响时，可能发生损坏，但经一般性修理仍可继续使用；当遭受高于本地区抗震设防烈度的罕遇地震影响时，不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。

1.0.4  进行装配式构造柱砖砌体房屋的设计与施工时，除执行本规程外，尚应符合国家、行业和地方现行有关标准的规定。

2  术语、符号

### 2.1  术  语

2.1.1  装配式构造柱砖砌体房屋  masonry structure restrained by fabricated tie-column

采用装配式构造柱作为抗震构造措施的砖砌体房屋。

2.1.2  装配式构造柱  fabricated tie-column

设置在砌体房屋中，由空心或实心预制块组砌成的构造柱，包括芯柱式构造柱和预制式构造柱。

2.1.3  芯柱式构造柱  core tie-column

在空心预制块的孔洞内插入钢筋笼，然后浇筑混凝土所形成的构造柱。

2.1.4  预制式构造柱  prefabricated tie-column

由榫铆相接的实心预制块和空心预制块组砌成的构造柱。

### 2.2  符  号

2.2.1  材料性能

MU——砖的强度等级；

M——普通砂浆的强度等级；

Ms——蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖专用砌筑砂浆的强度等级；

C——混凝土的强度等级。

3  一般规定

### 3.1  基本要求

3.1.1  装配式构造柱砖砌体房屋的总高度和层数应符合下列要求：

1  一般情况下，预制式构造柱适用于3层及以下的砖砌体房屋，芯柱式构造柱适用于6层及以下的砖砌体房屋。

2  房屋的层高：单层房屋不应超过4m；多层砌体房屋的各层层高不宜超过3.6m。

3.1.2  装配式构造柱砖砌体房屋的建筑布置和结构体系应符合下列要求：

1  房屋体形应简单、规整，平面不宜局部突出或凹进，立面不宜高度不等。

2  应优先采用横墙承重或纵横墙共同承重的结构体系。

3  平面轮廓凹凸的尺寸，不应超过典型尺寸的50%；当凹凸尺寸超过典型尺寸的25%时，房屋转角处应采取加强措施。

4 装配式构造柱砌体房屋不宜设置错层，当房屋错层的楼板高差超过500mm时，应按两层计算，错层部位的墙体应采取加强措施。

5 楼板局部大洞口的尺寸不宜超过楼板宽度的30%，且不应在墙体两侧同时开洞。

6  楼梯间不宜设置在房屋的尽端或者转角处，且不宜设置悬挑楼梯。

7  纵、横墙的布置宜均匀对称，在平面内宜对齐，沿竖向应上下连续；且纵、横向墙体的数量不宜相差过大。

8  抗震墙层高的1/2处门窗洞口所占的水平横截面面积：对承重横墙，不应大于总截面面积的25%；对承重纵墙，不应大于总截面面积的50%；在同一轴线上，窗间墙的宽度宜均匀。

9  烟道、风道不应削弱承重墙体；当承重墙体被削弱时，应对墙体采取加强措施。

10  不应在房屋转角处设置转角窗。

11  不应采用无锚固的钢筋混凝土预制挑檐。

3.1.3  房屋承重（抗震）墙的最小厚度及最大间距，不应超过表3.1.2的要求。

3.1.4  装配式构造柱砖砌体房屋的窗间墙、门窗间墙以及洞口至墙尽端的最小宽度，均不宜小于0.8m；小于时，宜在墙体洞口两侧设构造柱。出入口处的女儿墙应有锚固，无锚固女儿墙（非出入口）的最大高度为0.5m。

3.1.5  当屋架或梁的跨度大于4.8m时，支承处宜加设壁柱，壁柱宽度不宜小于370mm，厚度不宜小于240mm。

表3.1.2 设置装配式构造柱的砌体房屋承重墙最小厚度及抗震横墙最大间距（m）

| 墙体类别 | 承重（抗震）墙最小厚度（mm） | 房屋层数 | 楼层 | 木楼（屋）盖 | 预应力圆孔板楼（屋）盖 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实心砖墙 多孔砖墙 | 240 240 | 一层 | 1 | 9 | 11 |
|  |  | 多层 | 其他层 | 9 | 11 |
|  |  |  | 1 | 7 | 9 |
| 实心砖墙 多孔砖墙 蒸压砖墙 | 180 190 240 | 一层 | 1 | 7 | 9 |
|  |  | 多层 | 其他层 | 7 | 9 |
|  |  |  | 1 | 5 | 7 |

注：房屋顶部，除木屋盖外的最大横墙间距可适当放宽，但应采取相应加强措施；

3.1.6  装配式构造柱应沿整个建筑物高度对正贯通，不应使层与层之间的构造柱相互错开。突出屋顶楼梯间的装配式构造柱应伸向顶部，并与顶部圈梁连接。

3.1.7  多层装配式构造柱砖砌体房屋宜在所有纵横墙的基础顶部、每层楼盖处及屋盖（墙顶）标高处设置钢筋混凝土圈梁。单层房屋可在所有纵横墙的基础顶部、屋盖（墙顶）标高处设置配筋砖圈梁。现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋，可不另设圈梁，但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。

3.1.8  钢筋混凝土圈梁的宽度宜同墙厚，基础圈梁的高度不小于180mm，楼层（屋面）圈梁的高度不小于120mm，纵向钢筋宜不小于4φ10，箍筋采用φ6@250。

3.1.9  配筋砖圈梁的构造做法宜符合下列要求：

1  砂浆强度等级不应低于M5；

2  砂浆层的厚度不宜小于30mm；

3  纵向钢筋数量不应低于2φ6；

4  配筋砖圈梁交接（转角）处的钢筋应搭接（图3.1.9）；

图3.1.9  配筋砖圈梁在洞口边、转角处钢筋搭接做法

3.1.10  装配式构造柱砖砌体房屋的静力计算规定、一般构造要求及抗震验算等按《砌体结构设计规范》GB50003执行。

### 3.2  结构材料和施工要求

3.2.1  结构材料性能指标应符合下列要求：

1  普通砖和多孔砖的强度等级不应低于MU10，其砌筑砂浆的强度等级不应低于M5.0；蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖的强度等级不应低于MU15，其砌筑砂浆的强度等级不应低于Ms5.0。

2  装配式构造柱的预制块、灌孔混凝土和其他混凝土构件的混凝土强度等级不应低于C20；浇灌芯柱式构造柱的芯柱的混凝土宜选用专用的小砌块灌孔混凝土，当采用普通混凝土时，其塌落度不应小于90mm。

3  钢筋宜选用HRB400级钢筋和HRB335级钢筋，也可采用HPB300级钢筋。

4  铁件、扒钉等连接件宜采用Q235钢材。

3.2.2  施工应符合以下要求：

1  同一单位工程使用的预制块应持有同一厂家生产的产品合格证明书和进场复检报告。

2  预制块在厂内的自然养护龄期或蒸汽养护期及其后的停放期总长应不少于28天。

3  装配式构造柱砌块之间的砂浆应抹压密实，装配式构造柱与墙体间的拉结筋所在的灰缝处或纵横墙连接钢筋的灰缝处应勾缝，并应抹压密实。

4  配筋砖圈梁中的钢筋应完全包裹在砂浆中不得露筋，砂浆层应密实。外露铁件应做防锈处理。

4  芯柱式构造柱砖砌体房屋

### 4.1  芯柱式构造柱

4.1.1  芯柱式构造柱的预制块有三种形式（图4.1.1），分别记为K1、K2、K3。构造柱根部采用U型预制块，分别记为K1-1、K1-2、K2-1、K3-1，适用于240墙厚以及180墙厚的芯柱式构造柱预制块具体尺寸可按表4.1.1采用。

（a）K1

（b） K2

（c）K3

图4.1.1芯柱式构造柱所用的预制块形式

表4.1.1 芯柱式构造柱的预制块尺寸

| 墙体厚度（mm） | 预制块 代号 | a（mm） | a1（mm） | b（mm） | b1（mm） | c（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | K1 | 300 | 180 | 240 | 180 | 115 |
|  | K2 | 360 | 180 | 240 | 180 | 115 |
|  | K2 | 240 | 180 | 240 | 180 | 115 |
| 180 | K1 | 240 | 120 | 180 | 120 | 115 |
|  | K2 | 300 | 120 | 180 | 120 | 115 |
|  | K2 | 180 | 120 | 180 | 120 | 115 |

4.1.2 用于芯柱式构造柱根部的开口块体（图4.1.2），代号分别为K1-1、K1-2、K2-1及K3-1，适用于240墙厚以及180墙厚的开口预制块的具体尺寸可按表4.1.2采用。

（a）K1-1                           （b）K1-2

（c）K2-1                                （d）K3-1

图4.1.2 芯柱式构造柱底部所用的开口预制块形式

表4.1.2 芯柱式构造柱底部所用的开口预制块尺寸

| 墙体厚度（mm） | 预制块 代号 | a（mm） | a1（mm） | b（mm） | b1（mm） | c（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | K1-1 | 300 | 210 | 240 | 180 | 115 |
|  | K1-2 | 300 | 180 | 240 | 210 | 115 |
|  | K2-1 | 360 | 180 | 240 | 210 | 115 |
|  | K3-1 | 240 | 180 | 240 | 210 | 115 |
| 180 | K1-1 | 240 | 150 | 180 | 120 | 115 |
|  | K1-2 | 240 | 120 | 180 | 150 | 115 |
|  | K2-1 | 300 | 120 | 180 | 150 | 115 |
|  | K3-1 | 180 | 120 | 180 | 150 | 115 |

4.1.3  芯柱式构造柱应通过合理砌筑方式与墙体形成马牙槎（图4.1.3），不得留设竖向通缝。不同位置处芯柱式构造柱预制块组砌方案见表4.1.3。

（a）墙转角处                    （b）墙中部

（c）墙端部                              （d）丁字处

（e）十字处

图4.1.3不同位置处的芯柱式构造柱组砌方案示意

表4.1.3不同位置处的芯柱式构造柱的预制块组砌方案

| 墙体平面位置 | 沿构造柱竖向 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 基础顶面或楼层处 | 其余部位 |
| 转角处（图4.1.3（a）） | K1-1和K1-2交错，共砌4皮 | K1交错（90°方向） |
| 墙肢中部（图4.1.3（b）） | K1-2交错，共砌4皮 | K1交错（180°方向） |
| 墙肢端部（图4.1.3（c）） | K1-2和K3-1交错，共砌4皮 | K1和K3交错 |
| 丁字墙角处（图4.1.3（d）） | K1-1和K2-1交错，共砌4皮 | K1和K2交错 |
| 十字墙角处（图4.1.3（e）） | K2交错 | K2交错 |

4.1.4  芯柱式构造柱的纵筋直径宜不小于φ10，纵筋保护层厚度不小于20mm。箍筋直径不小于φ6，构造柱上下端600mm范围为箍筋加密区，加密区箍筋间距不大于150mm，非加密间距不大于250mm（图4.1.4）。

图4.1.4 芯柱式构造柱的纵筋、箍筋及与墙体拉结筋

### 4.2  芯柱式构造柱砖砌体房屋构造措施

4.2.1芯柱式构造柱的设置部位按现浇钢筋混凝土构造柱的设置要求执行。

4.2.2芯柱式构造柱应符合下列构造要求：

1 芯柱式构造柱可不单独设置基础，但应深入室外地面下500mm，或与埋深小于500mm的基础圈梁相连（图4.1.4），此时，纵筋应锚入基础圈梁中，锚固长度LaE不小于30d，锚入地圈梁中的插筋与芯柱式构造柱纵筋的搭接长度不小于48 d（图4.1.4）。

2 芯柱式构造柱与圈梁连接处，构造柱的纵筋应在圈梁纵筋内侧穿过，保证纵筋上下贯通（图4.1.4），无女儿墙时，纵筋应锚入屋面圈梁内。

3 芯柱式构造柱与墙体（包含女儿墙）之间沿墙高每隔500mm设2φ6水平钢筋，每边深入墙内不宜小于1m（图4.2.2）。底部1/3楼层，拉结钢筋应沿墙体水平通常设置。

4 有女儿墙时，芯柱式构造柱伸到女儿墙顶面，构造柱纵筋自行弯折到柱顶。

（a）转角处                          （b）丁字墙角处

（c）墙肢中部

图4.2.2 各部位装配式构造柱与墙体的连接

### 4.3  芯柱式构造柱砖砌体房屋施工及验收

4.3.1  芯柱式构造柱施工时，预制块与墙体同时砌筑，砌筑好一层后清扫孔底残渣，放置钢筋笼，绑扎钢筋后封闭底部侧壁，浇筑内芯混凝土。

4.3.2 施工前宜根据构造柱的位置确定所需预制块的种类和数量，宜把每根构造柱所需的预制块搬运到位。

4.3.3  芯柱式构造柱预制块间的砂浆应饱满，砌筑时应保持构造柱预制块的内部孔洞上下对齐。

4.3.4  每层墙体砌筑到要求标高后，应及时清扫芯柱式构造柱孔洞内壁及孔道内掉落的砂浆等杂物，并用水冲洗。

4.3.5  用模板封闭构造柱的清扫口时，应采取防止混凝土漏浆的措施。

4.3.6  砌筑砂浆强度大于1MPa时，方可浇灌芯柱混凝土。灌注芯柱式构造柱的混凝土前，应先浇50mm厚的水泥砂浆，水泥砂浆应与芯柱混凝土成分相同。再分段浇灌、振捣混凝土，直至完成。

4.3.7  芯柱式构造柱砖砌体房屋的施工验收应按现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203中的有关要求执行。

5  预制式构造柱砖砌体房屋

### 5.1  预制式构造柱

5.1.1  预制式构造柱预制块预制式构造柱的预制块代号为K1，K2，K3（图4.1.1）K4、K5（图5.1.1），适用于240墙厚以及180墙厚的预制式构造柱预制块的具体尺寸可按表5.1.1采用。

（a）K4

（a）K5

图5.1.1 预制式构造柱所用预制块

表5.1.1 预制式构造柱的预制块尺寸

| 墙厚 （mm） | 预制块 代号 | a（mm） | a1（mm） | b（mm） | b1（mm） | c（mm） | C1（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 | K4 | 300 | 160 | 240 | 160 | 115 | 53 |
|  | K5 | 360 | 160 | 240 | 160 | 115 | 53 |
| 180 | K4 | 240 | 100 | 180 | 100 | 115 | 53 |
|  | K5 | 300 | 100 | 180 | 100 | 115 | 53 |

5.1.2  预制式构造柱与墙体间应通过合理砌筑方式形成马牙槎（图5.1.2），不得留设竖向通缝。不同位置处预制式构造柱组砌方案按表5.1.2采用。

（a）墙角处                              （b）墙中部

（c）墙端部                          （d）丁字处

（e）十字墙角处

图5.1.2 不同位置处的预制式构造柱组砌方案示意

表5.1.2不同位置处的预制式构造柱的预制块组砌方案

| 墙体平面位置 | 沿构造柱竖向 |
| --- | --- |
| 转角处（图5.1.2（a）） | K1和K4交错（90°方向） |
| 墙肢中部（图5.1.2（b）） | K1和K4交错（180°方向） |
| 墙肢端部（图5.1.2（c）） | K3和K4交错 |
| 丁字墙角处（图5.1.2（d）） | K2和K4交错 |
| 十字墙角处（图5.1.2（e）） | K2和K5交错 |

注：K1，K2，K3的形式和尺寸见4.1.1。

### 5.2  预制式构造柱砖砌体房屋构造措施

5.2.1 预制式构造柱宜在外墙四角和对应转角、楼梯间四角布置。

5.2.2 预制式构造柱应符合下列构造要求：

1 预制式构造柱可不单独设置基础，但应深入室外地面下500mm，或与埋深小于500mm的基础圈梁相连（图5.2.2）。

2 预制式构造柱与墙体（含女儿墙）之间沿墙高每隔500mm设2φ6水平钢筋，每边深入墙内不宜小于1m（图5.2.2，不同位置拉结筋的布置见图4.2.2）。底部1/3楼层，拉结钢筋应沿墙体水平通常设置。

3 有女儿墙时，预制式构造柱应伸到女儿墙顶面。

图5.2.2 预制式构造柱与墙体的拉结筋

### 5.3  预制式构造柱砖砌体房屋施工及验收

5.3.1  预制式构造柱施工时，预制块与墙体同时砌筑，并保证预制块之间及预制块与墙体之间的砂浆密实。

5.3.2  施工前宜根据预制式构造柱的位置，统计好预制块的种类和所需的数量，并把每根构造柱所需的预制块搬运到位。

5.3.3  预制式构造柱砖砌体房屋的施工验收应按现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB50203中的有关要求执行。

# 本规程用词说明

1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

重庆市工程建设标准

重庆市装配式构造柱

砖砌体房屋技术规程

DBJ50/T***-2013

# 条文说明

1  总  则

1.0.1  制定本规程的目的，是为了减轻重庆市砌体结构房屋的地震破坏，减少人员伤亡和经济损失。本规程本着“因地制宜、就地取材”的原则，充分考虑到重庆地区的抗震设防烈度较低，抗震需求较低，按照《抗震规范》的要求建造现浇钢筋混凝土构造柱，提出了装配式构造柱，更加便于施工，并且易保证施工质量。芯柱式体现了砌筑的方便，预制式针对村镇砌体房屋，提高了抗震性能，

1.0.2  该条明确了本规程的适用范围和对象。展开，村镇房屋无需设计，增设预制式构造柱，

1.0.3  相对于钢筋混凝土结构房屋，砌体结构房屋具有单体规模小、就地取材、造价低廉等特点；

《抗震规范》提出“小震不坏，中震可修，大震不倒”的抗震设防三水准目标。从《抗震规范》的设计思想可以看出，概念设计和抗震构造措施是实现设防目标的重要保证，历次的震害经验也充分说明了这一点。《抗震规范》对于各类结构的概念设计和抗震构造措施都提出了具体全面的要求，对于城镇中经正规抗震设计，材料强度有保证、施工质量可靠的房屋，是完全可以达到抗震设防的三水准目标的。由于对房屋的层高、总高度、构造措施都有较严格的规定，所以综合考虑各方面的因素，本规程中的砌体结构房屋仍采用《抗震规范》中的抗震设防目标。

1.0.4  主要指除遵守本规程的有关规定外，尚应遵守其它有关的规范、规程。

2  术语、符号

明确了装配式构造柱砖砌体房屋、装配式构造柱、芯柱式构造柱及预制式构造柱的概念。最后解释了本规程所采用的主要符号的意义。

3  一般规定

### 3.1  基本要求

3.1.1  砌体材料属于脆性材料，材料强度低，承载能力差，水平地震作用是导致砖墙承重房屋破坏的主要因素。房屋的抗震能力除与材料、施工等多方面因素有关外，与房屋的总高度直接相关。

3.1.2  本条对装配式构造柱砖砌体房屋的建筑布置和结构体系作了较详细的规定。

1  形状比较简单、规则的房屋，在地震作用下受力明确，同时便于进行结构分析，在设计上易于处理。以往的震害经验也充分表明，简单、规则的房屋在遭遇地震时破坏也相对较轻。

2  根据历次地震调查统计，纵墙承重的结构布置方案，因横向支承较少，纵墙较易受弯曲破坏而易导致局部倒塌，为此要优先采用横墙承重的结构布置方案。

6  楼梯间墙体侧向支承较弱，是抗震的薄弱部位，楼梯间设置在房屋尽端或转角处时会进一步加重震害，因此宜尽量避免。悬挑楼梯在墙体开裂后会因嵌固端破坏而失去承载能力，容易造成人员跌落伤亡。

8  抗震墙是砌体房屋抵抗水平地震作用的主要构件，对纵横墙开洞率作出规定是为了确保抗震墙体有足够的抗剪承载能力。在重庆市部分地区，很多房屋前纵墙开洞过大，除纵横墙交接处留有墙垛外，基本均为门窗洞口，抗震墙体截面严重不足，不但整体的抗震能力不能满足要求，局部尺寸过小的门窗间墙在水平地震作用下会因局部失效导致房屋局部倒塌甚至整体破坏。前后纵墙开洞不一致还会造成地震作用下的房屋平面扭转，加重震害。

9  烟道等竖向孔洞在墙体中留置时，会削弱墙体的厚度，墙体刚度的突变容易引起应力集中，在地震作用下会首先破坏。应采取措施避免墙体的削弱，如改为附墙式或在砌体中增加配筋等。

10  房屋转角处不应设窗，避免局部破坏严重。

3.1.3  墙体是砌体结构房屋的主要承重构件和围护结构，本条中最小墙厚的规定是为了保证承重墙体基本的承载力和稳定性。

除墙体的抗剪破坏和纵横墙连接处的破坏外，弯曲破坏也是砌体结构房屋的一种常见破坏形式。地震中房屋的横向地震力主要由横墙承担，地震中横墙间距大小对房屋抗倒塌能力影响很大，不仅横墙需具有足够的承载力，而且楼盖须具有传递地震力给横墙的水平刚度，本条规定是为了满足楼盖对传递水平地震力所需的刚度要求。当横墙间距较大时，木、混凝土预制楼（屋）盖的刚度相对较低，把地震力传递给横墙的能力相对较差，一部分地震力就会垂直作用在纵墙上，纵墙呈平面外受弯的受力状态，产生弯曲破坏。弯曲破坏的特征为水平弯拉破坏，首先在薄弱部位如窗口下沿窗间墙处出现水平裂缝，严重时墙体外闪导致房屋倒塌。震害表明，横墙间距越大的房屋，纵墙弯曲破坏越严重。

3.1.4  对砌体结构房屋的局部尺寸进行限制，在于防止因这些部位的失效而造成整栋房屋的破坏甚至倒塌，本条参考了现行《镇（乡）村建筑抗震技术规程》中村镇砌体房屋的有关规定。

在结构布置中尚应注意洞口（墙段）布置的均匀对称，同一片墙体上窗洞大小应尽量可能一致，窗间墙宽度尽可能相等或相近，并均匀布置，避免各墙段之间刚度相差过大引起地震作用分配不均匀，从而使承受地震作用较大的墙段率先破坏。

外墙尽端指，建筑物平面凸角处（不包括外墙总长的中部局部凸折处）的外墙端头，以及建筑物平面凹角处（不包括外墙总长的中部局部凹折处）未与内墙相连的外墙端头。

3.1.5  屋架或梁跨度较大时，端部支承处墙体承受较大的竖向压力，加设壁柱可增大承载面积，避免墙体因静载下的竖向承载力不足而破坏，并提高屋架（梁）支承部位墙体的稳定性。

3.1.6  编制组所进行的装配式构造柱约束墙体低周反复加载试验，及装配式构造柱约束砌体结构振动台试验，及数值模拟分析表明，装配式构造柱能有效提高砌体结构整体性，有效约束开裂后墙体并使其具有竖向承重力，从而确保砌体结构大震不倒，根据所进行的试验和分析，明确规定了设置装配式构造柱的条件及设置部位。

3.1.7  试验表明，钢筋混凝土圈梁可以有效加强房屋整体性、使墙体受力均匀、对墙体起约束作用，提高墙体的抗震承载力，同时作为装配式构造柱的横向约束构件，建议设置在两层房屋中，经济条件许可时，底层房屋也宜采用。而配筋砖圈梁在加强房屋整体性，提高墙体的抗震承载力方面作用较钢筋混凝土圈梁较差，因此建议仅用于单层房屋。本规程也即以此强于《镇（乡）村建筑抗震技术规程》JGJ161的装配式构造柱及现浇钢筋混凝土圈梁构造措施，保证重庆市6度区的两层村镇砌体结构房屋达到国家现行《抗震规范》的设防目标。

3.1.8  对钢筋混凝土圈梁的断面及配筋做出要求，鉴于两层房屋的抗震需求较低及农村的经济水平，因此纵筋及箍筋要求均较低。

3.1.9  对配筋砖圈梁的砂浆强度等级、厚度及配筋构造要求作出规定是为了保证其质量，使其起到应有的作用。

### 3.2  结构材料和施工要求

3.2.1  墙体砌筑材料、混凝土及钢筋的材质及强度等级直接关系到墙体的承载能力和房屋整体连接的可靠性，本条规定是装配式构造柱砖砌体房屋的结构材料的基本要求。

3.2.2  在装配式构造柱与墙体拉结筋所在灰缝，及设有纵横墙连接钢筋的灰缝处，采用强度等级高、抹压密实的勾缝砂浆，可有效保护钢筋不锈蚀。配筋砖圈梁中的钢筋应完全包裹在砂浆中，如果钢筋暴露在空气中或砂浆不密实，空气中的水分易于渗入，日久钢筋将锈蚀，失去作用。铁件锈蚀会降低连接的效果甚至失效，因此外露铁件应做防锈处理。

4  芯柱式构造柱

### 4.1  芯柱式构造柱

4.1.1  预制块的高度可以灵活设计，综合考虑取高度为115mm，以和2皮烧结普通砖的高度一致。实际应用时，也可根据块体的高度对芯柱式构造柱预制块的高度进行调节，其高度取2皮砌块高加一皮灰缝厚。

4.1.2  芯柱式构造柱与基础圈梁连接处或楼层处构造柱的纵筋需要搭接，在构造柱底部最下面的4块预制块应用留有侧口的U形预制块砌筑，在构造柱的同一边预留出480mm高的侧口，方便构造柱纵筋与预留筋的连接。砌筑在芯柱式构造柱底部的U形预制块K1-1、K1-2、K2-1及K3-1可现场切割，也可预制。

4.1.3 组砌方式已考虑芯柱式构造柱与墙体之间不留竖向通缝，而是马牙槎连接的形式。在芯柱式构造柱底部采用U形预制块，以方便清理孔底渣以及留设构造柱纵筋的上下连接空间。

### 4.2  芯柱式构造柱砖砌体房屋构造措施

4.2.1 规程编制组前期研究表明，芯柱式构造柱约束墙体和约束结构的抗震性能与传统现浇构造柱约束砌体的性能接近。重庆市为6度抗震设防区，按现行规范设计的砌体房屋的抗震承载力储备较高，因此可采用芯柱式构造柱代替传统现浇钢筋混凝土构造柱，其设置部位也可以参照传统现浇钢筋混凝土的要求执行。

4.2.2 芯柱式构造柱与墙体间通过设置拉结筋来保证整体性。不同方向的拉结筋可以布置在同一层灰缝中，也可以隔一皮预制块布置。芯柱式构造柱与基础圈梁的连接，若取纵筋为φ10，则取插筋的锚固长度为300mm，插筋与上部钢筋的搭接长度为480mm。构造柱的纵筋穿过圈梁可保证构造柱的整体性，芯柱式构造柱的纵筋宜与圈梁的钢筋绑扎固定。 芯柱式构造柱应建议伸到女儿墙顶面，构造柱纵筋自行弯折到构造柱顶部即可。

### 4.3  芯柱式构造柱砖砌体房屋施工及验收

4.3.1~4.3.7  砌筑前应做好施工准备工作，确定每根构造柱所需的预制块种类和块数，并搬运至砌筑处。砌构造柱的预制块和砌墙体应同时进行，并确保砂浆密实。芯柱孔洞内有杂物将影响混凝土质量，同时内壁遗留的砂浆将使芯柱断面缩小。在砌筑时应随砌随将从灰缝中挤出来的砂浆刮干净。预留侧口是为了在钢筋笼安放到位之后，便于纵筋和预留插筋的绑扎和清扫孔道内杂物。由于芯柱灌孔混凝土的流动性较大，为保证混凝土密实，所以要求有严密封闭清扫口的措施，防止漏浆。先浇50mm厚与芯柱混凝土成分相同的水泥砂浆，可有效增强上下两部分混凝土的连接。芯柱式构造柱砖砌体房屋的施工验收与常规砖砌体房屋相同，故应执行现行《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203相应规定。

5  预制式构造柱

### 5.1  预制式构造柱

5.1.1~5.1.2  预制式构造柱的预制块只有两种新增形式，结合芯柱式构造柱的空心预制块砌筑即可形成构造柱，制作和砌筑都较简单。

### 5.2  预制式构造柱砖砌体房屋构造措施

5.2.1 预制式构造柱为面向重庆市1~3层村镇砌体房屋的抗震构造措施，研究表明，设置预制式构造柱可以增强结构的整体性和抗倒塌性能，且造价增加不多，外墙四角及变化处以及楼梯间四角等设置部位是抗震薄弱环节，设置预制式构造柱很有必要。

5.2.2预制式构造柱与墙体间，包括女儿墙之间，应通过的拉结筋来保证整体性。不同方向的拉结筋可以布置在同一层灰缝中，也可以隔一皮预制块布置。

### 5.3  预制式构造柱砖砌体房屋施工及验收

5.3.1~5.3.3  预制式构造柱的预制块应和墙体同时砌筑，以保证二者紧密连接。砌筑前确定每根构造柱所需的预制块种类及块数，并搬运至砌筑处。预制式构造柱砖砌体房屋的验收应执行现行《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203相应规定。